әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
ӘОЖ: 661,183 Қолжазба құқығында
КАЗАНКАПОВА МАЙРА КУТТЫБАЕВНА
Табиғи обьектілерді техногенді ластағыштардан тазартуға арналған
модифицирленген көміртекминералды сорбенттерді алу
60072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
Философия докторы (РЫ)
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Ғылыми жетекшілері
техника ғылымдарының
докторы, профессор
Наурызбаев Михаил Қасымұлы
Стивенс технологиялық
институтының профессоры
Брайда Вашингтон
Қазақстан Республикасы
Алматы, 2013
72
Диссертацияның құрылымы мен көлемі
Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3 бөлімнен, қорытындыдан,
қолданылған әдебиет тізімінен және қосымшалардан тұрады. Диссертацияның
жалпы көлемі 161 бет. Онда 301 пайдаланылған әдебиеттер тізімі, 53 сурет
және 29 кесте бар.
14
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
ЖЭСХ жоғары эффективті сұйықтық хроматография
мсС/гх масс-спектрометриялық детектрлі газды хроматография
МемСТ мемлекеттік стандарт
2) мұнай өнімдері
МӨЗ мұнай өңдеуші зауыттар
ІРК шекті рауалды концентрация
ҚС инфрақызыл спектроскопия
УКС ультракүлгін спектроскопия
ЯМР ядролы-магнитті резонанс

БЭТ Брунауэр-Эммет-Теллер әдісі - меншікті бет пен кеуектің
өлшемдерін анықтауға негізделген
сэм сканнирлеуші электрондық микроскопия
РЭМ растролы электронды микроскопия
РҚТ рентгенді құрылымдық талдау
ААС атомды-адсорбциялық спектрофотометрия
комбинациялық шашырау
ПТР полимеразалық тізбектік реакция
РКБ рұсат етілген концентрацияның болжамды деңгейі
ОБТ оттегіні биологиялық тұтыну
ОЖТ оттегіні жалпы тұтыну
94 оттегіні химиялық тұтыну
МСҮ мемлекеттік стандарт үлгісі
9) отынды-энергетикалық кешен
БТЭК бензол, толуол, этилбензол, ксилол
БАҚ беттік активті қосылыстар
Іп йі
биоынталандыру
(пастану нысанында
биостимулдеу)
Іп уіго
биоынталандыру
бұл тәсіл ластанған топырақта мекендейтін және
ластаушыларды потенциалды пайдаға асыра алатын
табиғи микроағзалардың өсуін ынталандыруға
негізделген, негізгі биогенді элементтердің (азот,
фосфор, калий қосылыстары және т.б.)
жеткіліксіздігінен немесе жағымсыз физика-
химиялық жағдайлардың әсерінен олардың тиімділігі
төмен. Бұл жағдайда ластаушыларды пайдаға асыра
алатын микроағзалардың өсуін белсендіру үшін
ластанған обьектіге қандай компоненттер және
қанша мөлшерде енгізу керектігін анықтау үшін
ластанған топырақ сынамаларын алып, зертханалық
сынақ жүргізу барысында анықталады.
бұл тәсілдің ерекшелігі ластанған топырақтың табиғи
микрофлорасын биоынталандыру алдымен
зертханалық немесе өнеркәсіптік жағдайда
(биореакторларда немесе ферментерларда) өткізіледі.
Сонымен бірге ластаушыларды тиімді пайдаланатын
микроағзалардың айрықша іріктелуі жүргізіледі.
Ластанған обьектіге «белсендірілген» микрофлораны

ластаушыны пайдалану тиімділігін арттыратын
қажетті қоспалармен бір уақытта енгізеді
жасушалар
ммобилизация
ммобилизденген
сенобиотиктер
онцентрацияның
жоғарғы қауіпсіздік
деңгейі
Мұнаймен
топырақты
ластанған
биорекультивациялау
Оттегіні биологиялық
тұтыну
Оттегіні
тұтыну
ХИМИЯЛЫҚ
деп аталады.
тұрақтылықты қамтамассыз ету үшін жасалатын
жағдай
бұл жасушалардың каталитикалық белсенділігінің
толық немесе жартылай бекітілген күйге өтіп,
жасушаларға жылжымайтын жағдай жасалуы, оны
тасымалдаушылар қамтамассыз етеді
адамдардың шаруашылық іс-әрекеттерінің тікелей
немесе жанама әсерінен туындаған, биотикалық
айналымға қатыспайтын, тірі ағзалар үшін бөгде
химиялық заттар
топырақ пен жердегі мұнай өнімдерінің минималды
деңгейі, бұл деңгейден жоғарылағанда табиғи орта
сапасы нашарлайды
бұл көпсатылы биотехнологиялық үрдіс,
ластаушыларды физика-химилық әдіспен
детоксикациялау, органикалық және минералды
қоспаларды, биопрепараттарды қолдану арқылы
жүзеге асырылады
белгілі бір уақыт аралығында Іл ағын су
құрамындағы органикалық заттарды биохимиялық
тотықтыруға қажетті оттегі мөлшері (аэробты
тотықтыру). ОБТ-ны 209С-те термостаттау

жағдайында (инкубациялау) анықтайды.
Инкубацияның ұзақтығына байланысты ОБТ (бес
тәуліктік), ОБТ (он тәуліктік) және т.б., сонымен
қатар толық ОБТ болып ажыратылады
Іл ағын судағы органикалық қоспалардың СО», Н.О,
МН; дейін тотығуына қажетті оттегі мөлшері. ОХТ
ағын судың түрлі қоспалармен жалпы ластануын
анықтау мақсатында қолданылады, катализатордың
қатысында қышқыл ортада екі сағат қайнату
барысында калий бихроматы тотығуы кезінде
анықталады. Бұндай жағдайда органикалық
заттардың біршамасы толығымен тотығады (95-98%-
ға), бензол және оның гомологтары, азотты
гетероциклды қосылыстардан (пиридин, пиррол және
т.б.) басқалары.
2.9.5 Рентгенодифракциялық талдау.. :
2.9.6 Бетті зерттеудің эпсорбииялы 2, әдісі. БОТ: әдісі- меншікті г. пен
кеуектің өлшемін анықтау.. . 2.
2.10 Топырақ пен судағы көмірсутегі мөлшерін анықтау...................
2.10.1 Су мен топырақ құрамындағы Мұнайдың: массалық
концентрациясын флуорометриялық әдіспен анықтау.. КЕРН
2.10.2 Топырақ және су құрамындағы көмірелекерді газды
хромматография әдісімен анықтау.. . .
2.10.3 Топырақ құрамындағы көмірсутектерді ИҚ. спектроскопиялық
әдіспен анықтау.. м. ЕЕ
2,111 Су құрамындағы ауыр металдарды АС: әдісімен анықтау.
2.12 Топырақ құрамындағы пестицидтерді газды Кта жн әдісімен
анықтау..
3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ. ТАЛҚЫЛАУ... .
3.1 Қазақстан және Ресей шунгит жыныстарының физика- -ХИМИЯЛЫҚ
қасиеттерін зерттеу... 4 тайдан ақылын
3.11 Шунгит жыныстарын элементтік ; талдау:
3.1.2 Шунгит жыныстарын ИҚ- спектроскопиялық талдау:
3.1.3 Сканирлеуші электрондық микроскопия... ..............2..2......22...
3.1.4 Раман спектроскопиясы..
3.15 Рентгенодифракциялық талдау: к.
31.6 БЭТ әдісі- меншікті бет пен кеуектің өлшемін анықтау:
3.22 Мұнай тотықтырушы бивериярды бөліп алу және
идентификациялау... :
3.3 НЗААР азробтынм микроағзаларын шунгит сорбентіне иммобтизациялап
БТЭК ерітіндісін тазалау...
3.4 Микроағза жасушаларының шунгит сөрбенттеріне: “адсорбциялану
қабілеттілікетерінізер ТЕУднеедее седі бетше малға йын ЫМОйш ййағді Быр Иш Қйшнн шш
2,5 ммобилизацияланған және бос микроағза жасушаларының
деструкциялық қабілеттіліктері
3.6 Шунгит сорбенттерін қолданып суды ауыр металдардан тазалау
37 Бос және иммобилизацияланған микробты клеткалардың
пестицидтерді ыдырату қабілеттіліктері

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
81
81
83
84
85
86
86
87
89
89
89
90
92
94
97
98
103
107
113
116
132
135
141
143
экожүйенің техногенді ластануын шешуге, сонымен қатар оларды тазалайтын
биосорбенттерді жасауға бағытталған диссертациялық жұмыстың тақырыбы
өзекті болып табылады.
Жұмыстың мақсаты - шунгитке иммобилизацияланған және бос
микроағзаларға негізделген токсиканттардың жоғары эффективті
биодеструкторларын алу және алынған композиттердің бірқатар экологиялық
және технологиялық мәселелерді шешуде қолдану мүмкіндігін анықтау.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет:
- топырақ пен судың ластануымен күресу үшін биосорбенттерді қолдану
сұрақтары бойынша әдеби мәліметтерге шолу жасау және зерттеу;
- топырақ пен судағы токсиканттардың сапалық және сандық құрамын
анықтау;
- сорбенттің тәжірибелік үлгілерін жасау және олардың негізгі физика-
химиялық қасиеттерін анықтау;
- алынған материалдардың токсиканттарға қатысты негізгі сорбциялық

қасиеттерін анықтау;
- табиғи ыдыратушы микроағзаларды іздеу, сұрыптау және бөліп алу;
- активті ыдыратушы штамдардың скринингісі мен идентификасын
жүргізу;
- тиімді штамм - ыдыратушыларды таңдау;
- ластағыштардың биодеградациясы үшін белсенді биомассаны алу
мақсатында мерзімді және үздіксіз жағдайларда токсиканттарды тотықтырушы
микрофлорасының өсу және даму жағдайларын оңтайландыру;
- тасымалдаушыларда микроағза - ыдыратушылардың иммобилизация
процесін зерттеу;
-биологиялық штамдармен иммобилизденген сорбенттердің
токсиканттарға қатысты сорбциялық қасиеттерін зерттеу;
-топырақтың биоремедиациясы процесінде штамдармен
иммобилизденген сорбенттердің токсиканттарға қатысты | ыдырату
белсенділігін анықтау;
- ластанудың табиғаты және дәрежесіне байланысты ластанған
аймақтардың реабилитациясының оптималды жағдайларын анықтау;
- токсиканттармен ластанған аймақтарда қайта қалпына келтіру
жұмыстарын жүргізу.
Зерттеудің нысаны - табиғи обьектілерді техногенді ластағыштардан
тазартуға арналған модифицирленген көміртекминералды сорбенттер;
зерттеудің нысаны ретінде «Бақыршық» (ШҚО ҚР) және «Зажогино» (Рессей)
кен орындарынан алынған шунгит жыныстары; Атырау облысы «Ботахан»
кенорнының суы мен топырағынан бөлініп алынған белсенді микроағза
штамдары: Яг-1 (Рзеидотопав вішгегі), 41-3 (ВасШив аторһаеив), Аі-4
(Ізоргегісойа уағіаБйіз); Батыс-Қазақстан облысы Ақтау қ. «Жаңаөзен» мұнай
кенорнының суынан бөлініп алынған штамм: АК-І; Алматы облысының
шламынан бөлініп алынған микроағза штамдары: 8й-3 (Ратоеа уасапз), 5һ-4
(Ратоева апапайв);) Балхаш-Алакөл өңірінің пестицидпен ластанған
10
МАЗМҰНЫ
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.
КІРІСПЕ... Е
1 ӘДЕБИ ШОЛУ... ге
1.11 Техногенді қалдықтармен. ластанған қоршаған орта збмктілерінің
мәселесін шешу...
122 Ағынды сулар: мен топырақтың мұнаймен ластануы. және олардың
қоршаған ортаға әсері.. ) н ;
1241 Қоршаған орта обмектілеіндегі көмірсутегінің жалпы МӨЛШЕРІН
талдау әдістері.. ; ЕЕ
1.22 Сынамаларды алу және оларды ТАлднуға ЗаЙЫндау,
1.2.3 Мұнай өнімдерін талдаудың негізгі әдістері.. кеме

1.2.4 Мұнаймен ластанған су мен топырақты тазарту; әдістері...
1.2.4.1 Мұнаймен ластанған су мен топырақты тазартудың АДеорбЦИтыК
әдістері.............................2...2.2.2...2..092 Ше
1.2.4.2 мінін ластанған су мен топырақты тазартудың биологиялық
әдістері... . 2
13 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы.
1.3.1 Ауыр металдарды анықтау және тазарту әдістері.
1.4 Топырақтардың пестицидтермен ластануы........... 22.
1.4.1Топырақтағы пестицидтерді анықтау және тазарту әдістері............
1.5 Ағынды сулар мен топырақтарды тазартуда қолданылатын сорбент....
1.6 Әдеби шолуды талдау және зерттеу көле дн қою...............
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ.
2.1 Қондырғылар және талдаудың физика- -ХИМИЯЛЫҚ к әдістері.
2.22 Зерттеу обьектілерінің сипаттамалары... . е...
2.3 Ерітінділердің сипаттамасы, жұмысшы ерітінділерін дайындау..
2.4 Микроағзаларды өсіруге қолданылатын қоректік орталар
2.5 Микроағзаларды өсіру . .
2.6 Мивронзялардың мерфологилық және ультуралық қасиеттерін
зерттеу әдістері... НЕ
27 Микроағзаларды генетикалық “идентификациялау ә) әдістері
2.8 Адсорбциялық иммобилиздеу әдістері..
2.8.1 БТЭК (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) ерініндісін: тазартуда
қолданылатын шунгит сорбентіне микроағзаларды иммобилизациялау...
2.9 Шунгит жыныстары мен торбентперін алу және олардың физика-
химиялық қасиеттерін зерттеу.. ына баныша нш
2.9.11 Шунгит жыныстарын элементтік талдау:
2.9.2 Шунгит жыныстарын ИҚ- спектроскопиялық талдау.
2.9.3 Сканирлеуші электронды микроскопия...
2,9,4 Раман спектроскопия......................
24
27
32
35
38
49
52
57
60
65
67
69
69
69
72
72
72
73
73
73
74
77
78
79
80

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл диссертациялық жұмыста келесі стандарттарға сәйкес сілтемелер
қолданылған:
МемСТ 7.1-2003. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама.
Құрастыраудың жалпы талаптары мен ережелері.
МемСТ 17.32-2001 Библиотекалық және баспа ісінің ақпараттық
стандарттар жүйесі. Ғылыми-зерттеу жумысының есебі. Рәсімдеудің құрылымы
мен ережелері.
МемСТ 7.9-95 Библиотекалық және баспа ісінің ақпараттық стандарттар
жүйесі. Реферат және аңдатпа. Жалпы талаптар.
МемСТ 8.315-97. Өлшемдердің бірлігін қамтамассыз ететін мемлекеттік
жүйе. Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты
үлгілері. Негізгі ережелер.
МемСТ 8.417-81 Өлшемдердің бірлігін қамтамассыз ететін мемлекеттік
жүйе. Физикалық өлшемдердің бірліктері.
ҚР СТ ИСОЛМЭК 17025-2007. Өлшемдердің бірлігін қамтамассыз ететін
мемлекеттік жүйе. Сынақ және калибрлік зертханалар біліктілігнің жалпы
талаптары.
МемСТ Р 8.563-2009. Өлшемдердің бірлігін қамтамассыз ететін
мемлекеттік жүйе. Өлшеу әдістемелері (әдістері).
мен ерітінді
МемСТ4517-87. Реактивтер. Талдауда қолданылатын қосымша рективтер
ілерді дайындау.
МемСТ 23932-90 Е. Зертханалық шыны ыдыс пен жабдық.
МемСТ 25336-82 - Зертханалық шыны ыдыстар мен құралдар. Типтері,
негізгі параметрлері және өлшемдері.
МемСТ 29252-91. Зертханалық шыны ыдыс пен жабдық. Бюреткалар. Ч.1.
Жалпы талаптары.
Цилиндрле
МемСТ 1770-74. МемСТ 1770-74 - Зертханалық шыны өлшеуіш ыдыс.
р, мензуркалар, колбалар, пробиркалар. Жалпы техникалық шарттар.
МемСТ 2922-91. Зертханалық шыны ыдыс. Градуирленген пипеткалар.

МемСТ 9147-80. Зертханалық фарфор ыдыс пен жабдық. Техникалық
шарттар.
МемСІ1
колбалар. Т
МемСІ1
МемС1
МемСІ1
Г 20292-74. Сыйымдылығы 100, 200, 500, 1000 мл өлшеуіш
ехникалық шарттар.
Г 6709-72. Дистилденген су
Г 13646-68. Дәл өлшеуге арналған шыны сынап термометрлер.
ЕМСТ 4328-77. Натрий идроксиді.Техникалық шарттар.
Г 14261-77. Аса таза тұз қышқылы.Техникалық шарттар.
МемСІ1
Г 12.1.008-76. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі.
Биологиялық қауіпсіздік. Жалпы талаптар. Техникалық шарттар.
АНЫҚТАМАЛАР
Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар
қолданылған:
Ассоциация екі немесе бірнеше микоағзалардың бірігуі
Биосорбент иммобилизденген деструктор жасушалары бар
тасымалдаушы-сорбент
Биокатализатор биохимиялық үрдісті белсендіретін жүйе
Биодеструктор органикалық заттардың, мұнай, мұнай өнімдерінің,
басқа да ксенобиотиктердің ферментативті-тотығу
үрдісі
Биоремедиация топырақты биологиялық тазартуға, ЯҒНИ
топырақтағы ластаушыларды жоюға арналған
технологиялар мен құрылғыларды қолдану
Биостимулдеу биогенді элементтер, оттегі, әртүрлі субстраттар
енгізу арқылы аборигенді микрофлораның
деградирлеуші белсенділігін арттыру
Биотолықтыру бөгде қосылыстардың табиғи және гендік
инженерлік деструктор-штамдарын енгізу
Десорбция адсорбция немесе абсорбция кезінде сіңірілген
заттардың сұйық немесе қатты денеден шығарылуы.
Қыздыру, қысымды төмендету, сорбцияланбайтын
газ немесе бумен үрлеу, ерітінділермен өңдеу
арқылы адсорбенттер және абсорбенттерді

регенерациялауда қолданылады
Еріген заттардың беттік күш өрісінің әсерінен еріген зат
адсорбциясы молекуласының ерітіндіден қатты сорбенттің бетіне
ауысуы. Бұл жағдайда молекулааралық әсердің екі
түрі байқалады: еріген зат молекулаларының сорбент
бетінің молекулаларымен (немесе атомдармен) және
еріген зат молекулаларының ерітіндідегі су
молекулаларымен (гидратация). Осы екі күштің
молекулааралық әсерінің айырмасы - сорбенг
бетінде ерітіндіден бөлінген затты ұстап тұратын
күш болып табылады
Сорбция бұл қатты, сұйық немесе газды денесімен қоршаған
ортадағы заттарды тепе-тең динамикада сіңіру үрдісі.
Сіңіріп алушы дене сорбент деп аталады, ал
сіңірілетін дене - сорбат. Затты сіңірудің екі түрі бар,
яғни сұйық немесе газды сорбенттің барлық
массасымен сіңіру (абсорбция) және қатты немесе
сұйық сорбенттің беттік қабатымен сіңіру
(адсорбция). Сорбенттің сіңірілуші затпен әсерлесуі
химиялық заттың қатысуымен жүруі хемосорбция
5
топырағынан бөлініп алынған Р (аввосіапоп) штамы; НЗААР (Но1зоп Агту
Аттааоп РІапі, США) аэробты тұнбаснан бөлініп алынған штамдар: 05-2
(Мусобастегінт зр.), 08-3 (Вһовососсив орасив), 08-4 (ВһісоБішт өр.); Н5ЗААР
аэробты тұнбасы; БІТЭК (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) ерітіндісі,
Жезқазған қаласының су құбырынан алынған ауыз сулары (291, Х%2), ТОО
ҚАЗАҚМЫС корпорациясының мыс балқыту зауытынан алынған ауыз суы,
Жезқазған қ. Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су.
Зерттеудің пәні - су мен топырақтағы мұнай және мұнай
көмірсутектерінің, пестицидтердің және ауыр металдардың сандық мөлшерін
анықтау, оларды бейтараптау.
Зерттеу әдістері - зерттеуде сорбенттерді алудың, олардың физика-
химиялық және негізгі адсорбциялық қасиеттерін анықтайтын танымал әдістер
қолданылды: ИҚС, СЭМ, элементті анализ, Раман спектроскопиясы, РҚТ,
МС/ГХ, БЭТ әдісі - меншікті бет мен кеуектің өлшемін анықтауға негізделген,
ААС, флуорометрлік әдіс. Тығыз қоректік орталарға егілген жасуша санын
анықтау, бос және иммобилизацияланған ыдыратушы-штамдардың мұнайды
тотықтыру белсенділіктерін анықтау әдістері, микроағзалардың морфология-
культуралық қасиеттерін анықтау, 165 ІКМА геннің нуклеотидті тізбекті
талдауына негізделген бактериялардың генетикалық идентификациясы, ПТР.
Ғылыми жаңалығы
1. Алғаш рет 4-1 (Рвеиаотопав вішігегі), А1-3 (ВасШив айіторһаеи5), Аі-4
(Тзоріегісоһа уағіаһ118); АК-1; 5һ-3 (Ратоеа уадапь), 8һ-4 (Ратпоеа апапайіз); Р
(авзосіапоп); 08-2 (Мусобастегтінт ӛр.) 08-3 (Вһодйососсив орасив), 08-4
(Етісомит ӛр.); микромицеттер Ғизагінт, АврегеШив, Репісіишт, Мисоғг
микроағза жасуша штамдарымен иммобилизденген шунгит сорбентінің табиғи
обьектілерді техногенді ластағыштардан биоремедияциялау нәтижелері
келтірілген.
2. Қазақстан және Рессей шунгит жыныстарының сипаттамаларын

заманауи мүмкіндігі жоғары талдау әдістерімен зерттеу арқылы олардың
құрылымдық ұқсастықтары анықталды.
3. Қазақстан және Рессей шунгит сорбенттеріне әртүрлі бактериялардың
жасушаларын иммобилизациялау нәтижесі, гранулалы сорбенттер микроағза
жасушалары үшін эффективті тасымалдағыш болып табылатынын көрсетті.
4. Жаңа 10 микроағза бактериясы бөлініп, оның 8 идентификацияланды:
Рзеиаотопав зішгеті, ВасПив аторһаеив, Ізортегісойа уатіаБйіз, Ратоеа уасапз,
Ратоеа апапапӛ, Мусорастегішт ӛр.,Еһоаососсив орасив, Еһігобіит өр.
5. Алғаш рет су мен топырақтан бөлініп алынған микроағзалар туралы
мәліметтер беріліп, олардың сорбциялық және ыдыратушы белсенділіктері
зерттелді.
6. Микроағзалармен иимобилизацияланған шунгит сорбентінің көмегімен
су мен топырақтың биоремедиациясын зерттеу нәтижесі көрсеткендей,
зерттелген биосорбенттер бос микроағзалармен салыстырғанда токсикаттарға
қатысты жоғары белсенділік көрсетті.
П
КІРІСПЕ
Диссертациялық зерттеудің жалпы сипаттамасы
Диссертация табиғи обьектілерді техногенді ластағыштардан тазартуға
арналған модифицирленген көміртекминералды сорбенттерді алуға негізделген.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі
Соңғы жылдары табиғи обьектілердің техногенді қалдықтармен ластану
жағдайы қиындап барады. Өндірістік өнеркәсіптердің әртүрлі қалдықтары ауа
бассейнін, су акваториясын және топырақты уландырып, сол ортада тіршілік
ететін тірі ағзаларға зиян келтіруде. Қазіргі кездегі шұғыл шешімді қажет ететін
экологиялық жағдай су және топырақ ресурстарының мұнай және мұнай
өнімдерімен, ауыр металдармен, пестицидтермен және т.б. ластануы болып
отыр. Су, ауа және топырақты тазалаудың кең тараған әдістеріне адсорбциялық
әдістер жатады. Алайда қолданылатын сорбенттердің көпшілігінің ортақ
кемшілігі бар (бағасы жоғары, сорбциялық сыйымдылығы төмен т.б.). Оларды
дәстүрлі әдістермен өндіру үрдістің көпсатылығымен, қолданылатын құралдың
күрделігімен, қымбат реагенттердің айтарлықтай шығынымен, шикізат
базасының шектеулігімен т.б сипатталады. Сондықтан жаңа эффективті
сорбциялық материалдарды іздеу және алу өзекті болып табылады.
Қазіргі таңда мұнай ластағыштарын жоюдың биодеструктивті және
сорбциялық әдістерінің жетістіктерін біріктіретін биосорбенттерді қолдануға
негізделген жаңа, жоғары эффективті технологияларға ерекеше көңіл бөлінуде.
Биодеструктивті сорбенттер адсорбцияланған мұнай ластағыштарын
биологиялық жолмен ыдыратады. Нәтижесінде ластағышты эффективті түрде
тазалайды. Табиғи жағдайларда микроағзалардың көпшілігі топырақтың
минералды бөліктеріне, көл, өзен, теңіздің тереңдік шөгінділеріне, өсімдіктің
тамырының жерге бекіну аймақтарында тіршілік етеді, көбейеді және әртүрлі
биологиялық белсенділік көрсетеді. Сондықтан ластанған сулы ортаға
енгізілген микроағза - ыдыратушылардың дамуына оңтайлы жағдай жасау
және олардың сол ортада ұзақ уақыт бойы тіршілік етуін қамтамассыз ету үшін
алдын ала ыдырамайтын тасымалдаушыларда жасушалардың
иммобилизациясы қолданады.
Бірқатар көміртекті материалдарды (микроағзаларға тасымалдағыш)
алудың көзі ретінде Қазақстанда өндірістік дәрежеде пайдалануға қоры

жеткілікті шунгит жыныстарын қолдануға болады. Қазақстан шикізатының
жаңа көміртекті материалдарды алудың фундаменталды және технологиялық
негіздерін жасаудың маңыздылығы жоғары. Көміртекті шикізаттың
минералогиялық және химиялық құрамының күрделілігін ескере отырып,
алдын ала қасиеттері мен құрамы белгілі заттарды алу теориялық және
практикалық тұрғыдан өзекті болып табылады. Олай болса, технологияның
талаптарын қанағаттандыратын және алдын ала қасиетке ие тасымалдағыш-
микробты жасуша жұбын таңдау арқылы әртүрлі ластағыштардан топырақ
және су оһектілерін тазалау үрдістерінде қолданылатын жоғары эффективті
биосорбенттерді алуға болады. Жоғарыда айтылған мәселеге сүйене отырып
9
Жұмыстың негізділігі мен нақтылығы нәтижелерді заманауи физика-
химиялық талдау әдістерін қолдану арқылы алумен және тәжірибе нәтижелерін
статистикалық өңдеу арқылы дәлелденеді. Барлық жоспарланған зерттеулерді
және химико-биологиялық сынақтарды жүргізуде сәйкес сертификатталған
әдістемелер мен ҚР стандарттары және МемСТ қолданылды. Зерттеу
барысында қолданылған құралдар мен материалдар нормативті құжаттардың
талаптарына сәйкес келеді.
Зерттеу тақырыбының ғылыми зерттеу жұмыстарының жоспарымен
және әртүрлі мемлекеттік бағдарламалармен байланысы
Бұл жұмыс Дүниежүзілік Банк пен Қазақстан Республикасының Үкіметінің
қолдауымен, Технологияны Коммерциализациялау проектісінің шеңберінде
қаржыландырылған «Создание. опытно-промышленного производства
наноструктурированных углеродсодержашцих материалов Для химико-
технологических процессов» тақырыбындағы проект көлемінде орындалды.
Қорғауға ұсынылған негізгі мәлімет
- көміртек-минералды шикізаттың суды және топырақты техногенді
ластағыштардан тазартуда қолдануының негізі, Қазақстан және Рессей шунгит
жыныстары мен концентраттарының физика-химиялық зерттеулерінің
нәтижелері;
- Техногенді ластағыштарды ыдыратушы белсенді штамдардың
идентификациясы мен скринингі, микробты жасушалардың Қазақстан және
Рессей шунгит сорбенттеріне иммобилизациясы;
- биосорбенттер су мен топырақты техногенді ластағыштардан тиімді
адсорбционды-биологиялық тазартуы.
Зерттеудің ғылыми - практикалық маңызы
Жұмыстың теориялық маңызы табиғи обьектілерді техногенді
ластағыштардан тазартуға арналған жаңа биосорбенттер алу болып табылады.
Практикалық маңызы су мен топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен, ауыр
металдардан және пестицидтардан тазартудың жоғарыэффективті
технологиясын жасауға негізделген. Улы заттарды қауіпсіз түрге айналдыратын
иммобилизденген микроағзалар химия, ауылшаруашылық және өндірістің
мұнай-химия салаларында қолданыс табуы мүмкін. Ұсынылған технология
жүзеге асырылса әсіресе біздің еліміздегі аналогты өнім түрлерін алмастыру
мүмкіндігі жоғарылайды. Алынған биосорбенттер су мен топырақты тазартуда
қолдануға болады, ол республиканың барлық өңірлері үшін өзекті болып
табылады және бірқатар технологиялық, әлеуметтік және экологиялық
міндеттерді шешуге септігін тигізеді.
Диссертациялық жұмыстың нәтижелері ДГП Физика химиялық зерттеу
және талдау орталығының «Биосфера экологиясы» зертханасының ғылыми

зерттеу тәжірибелік жұмысына енгізілді, сонымен қатар әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ химия және химиялық технология факультетінің аналитикалық,
коллоидтық химия және сирек элементтер химиясы кафедрасының оқу
процесіне енгізілген.
12
Жұмыстың тәжірибелік нәтижелерінің талқылануы
Негізгі мәліметтер келесі халықаралық конференциялар, семинарлар мен
форумдарда жарияланды: Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым әлемі»
халықаралық конференциясы, азаматтық қоғамның қалыптасуындағы
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл толуына арналған (Алматы,
18-21 сәуір 2011 ж.); Жалпы және қолданбалы химия бойынша ХІХ Менделеев
сьезі «Химия және материалдар технологиясы, наноматериалдар» (Волгоград,
25-30 қыркүйек 2011 ж.); ШІ Халықаралық ғылыми-техникалық конференция
«Теориялық және тәжірибелік электрохимиядағы заманауи әдістер» (Рессей,
Плес, Иванов обл., 3-7 қазан 2011 ж.); ІХ Халықаралық сырттай ғылыми-
тәжірибелік конференция «Техникалық ғылым - теориядан тәжірибеге дейін»,
Бөлім: Тіршілік қауіпсіздігі, өндірістік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі мен
экология (Рессей, Новосибирск, 17 сәуір 2012 ж.); Жас ғалымдардың
Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ғылым. Білім. Жастар»
(Алматы, 19-20 сәуір 2012 ж.); Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым
әлемі» халықаралық конференциясы, ҚР Мемлекеттік рәміздерінің 20-
жылдығына арналған. Бөлім: Экологияның өзекті мәселелері (Алматы, 23-26
сәуір 2012 ж.); Екінші семинар - конференция «Химия ғылымының өндіріспен
интеграциясы, инновациядан процеске» (Алматы, 24-26 мамыр 2012 ж.)
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Тағам, жеңіл өнеркәсіптің
инновациялық дамуы және қонақжайлықтың индустриясы», Алматы
технологиялық университеттің 55-жылдығына арналған (Алматы, 12-13 қазан
2012 ж.); Ішегпайопа! ӛсіспііс апа Ргасбса! СопҒегепсе "Өӛсіепсе, Тесһпо106у апФ4
Нірһег Ейисайоп" (Салада, УУезіугоойд, 11 -12 Песетһег 2012); Студенттер мен
жас ғалымдардың «Ғылым әлемі» халықаралық конференциясы (Алматы, 17-19
сәуір 2013 ж.); Жас ғалымдардың Республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция «Ғылым. Білім. Жастар» (Алматы, 18-19 сәуір 2013 г.)
Аналитикалық химия және экология бойынша Халықаралық ғылыми
конференция, академик АН РК М.Т. Козловскийдің 110-жылдығына (Алматы,
9-11 қазан 2013 ж), ІУ Пшегпайопа! Сопіетепсе "Әсіспсе апа Ейисайоп"
(бегтапу, ОКоВег 30-31, 2013).
Мақалалар
Орындалған жұмыстың нәтижелері 28 ғылыми жұмыстарда жариаланды,
соның ішінде:
- 4 мақала ҚР Білім-ғылым министрлігі комитетінің бекітілуімен
ұсынылған журналдарда;
- 1 мақала 5сорив базасына кіретін импакт-факторы бар журналда;
- 16 жұмыс халықаралық және республикалық семинарлар мен
конференцияларда жарияланса оның 4 шетелдік конференция
материалдарында жарияланды.
Ізденушінің қосқан үлесі міндеттердің теориялық негізделуіне, зерттеудің
қойылуы мен бағытын таңдауда, тәжірибенің тәсілін таңдауда, алынған
нәтижелерді қорытындылау мен интерпртациялауда, сонымен қатар барлық
тәжірибелік жұмыстар мен өндірістік сынақтарды жасауда.
13

1 ӘДЕБИ ШОЛУ
141 Техногенді қалдықтармен ластанған қоршаған орта
обьектілерінің мәселесін шешу
Соңғы он жылда пайда болған экологиялық шиеленіс жүйелі тәжірибелік
зерттеулер негізінде ғана шешімін табуы мүмкін. Осыған орай барлық адамның
іс-әрекетін қайта қарастыру қажеттілігі туындайды, ең алдымен мемлекеттің
әлеуметтік-экономикалық дамуының шешуші факторы болып табылатын
ғылымға ерекше мән берілуі керек. Беттік сулар мен топырақтың әртүрлі
токсикалық заттармен ластануы - табиғи орта жағдайының төмендеуінің айқын
мысалы бола алады. Техногенді іс-әрекеттер нәтижесінде су мен топырақ
экожүйелеріндегі ластаушылардың жиналу жылдамдығы, олардың табиғаттағы
биодеградациялану жылдамдығынан асып түседі, ал қазіргі қолданылып жатқан
технологиялар мұндай ластаушылармен тез және тиімді күресуге мүмкіндік
бермей отыр.
Ауаның, судың және топырақтың қарқынды ластануы, жануарлар және
өсімдік әлемінің деградациясы, табиғи ресурстардың сарқылуы экожүйенің
бұзылуына, шөлге айналу мен биологиялық және ландшафты әртүрліліктің
жойылуына әкеліп соқтырды. Антропогендік ықпалдың нәтижесінде
мемлекетіміздің барлық территориясында еліміздің болашақта экономикалық
және әлеуметтік дамуын қамтамассыз ететін табиғат ортасының өздігінен
қалпына келу қабілеті бұзылған. Статистикалық мәлімет токсикалық
қалдықтардың өсуін көрсетеді. Соңғы жалдары олардың жылдық өсуі
еселенген. Ластағыштардың топтасуы әсіресе Қарағанды - 29,4%, Шығыс
Қазақстан - 25,7%, Қостанай - 17% жоне Павлодар-14,6% облыстарында
байқалады. Сонымен қатар ауыр металдар және мұнай өнімдерімен Оңтүстік
Қазақстан, Қызылорда, Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облысының
жерлері ластанған.
Беттік суларға түсетін пайдаланылған сулардың құрамында бензин,
керосин, жанар-жағар майлар, бензол, толуол, ксилолдар, май қышқылдары,
фенолдар, глицеридтер, стероидтар, пестицидтер және металорганикалық
қосылыстар бар. Аталған қосылыстар барлық органикалық қоспалардың
жиынтық мөлшерінің 90% және одан да жоғары пайызын құрайды. Қоршаған
ортаны ластайтын басқа да заттардың ішінде нитроқосылыстар, асфальттар,
балауыздар, қатты парафиндер, карбонды және күкіртті қосылыстар,
хлорланған көмірсутектер мен бифенилдерді атап айтуға болады.
Суды, ауаны және топырақты тазартудың кең тараған әдістерінің бірі -
адсорбциялық әдіс болып табылады. Алайда көптеген бізге таныс
сорбенттердің ортақ кемшіліктері бар (бағасының қымбаттығы, сорбциялық
сыйымдылығының төмендігі және т.б.). Сорбенттерді дәстүрлі әдіспен жасап
шығару көпсатылылығымен, қолданылатын жабдықтың күрделілігімен,
шикізат қорының шектелуімен және т.б. сипатталады. Бұл орайда, қоршаған
ортаның техногенді ластануынан пайда болған зардаптарды жою және қайта
қалпына келтіру, ластанулардың алдын алу мақсатында биологиялық
15
штамдармен модифицирленген тиімді адсорбенттерді жасап шығару міндеті
туындайды, бұндай адсорбенттер адамдардың техногенді іс - әрекеттерінің
нәтижесінде пайда боған су және топырақ бетіндегі токсиканттарды
залалсыздандыруға мүмкіндік береді. Ағын суларды тазартудың бізге белгілі
әдістері (механикалық, химиялық және физикалық) экологиялық қауіпсіз емес
және көп жағдайда тиімді бола бермейді. Ағын суларды тазартуда табиғи
минералдарды қолдану экологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді, бірақ

әдеттегідей мұндай материалдардың сорбциялық сыйымдылығы аз, сондықтан
оларды химиялық модификациялау қажеттілігі туады. Модификациялау
нәтижесінде пайда болған сорбенттердің беті бастапқы материалдарға
қарағанда артықшылығы көп және синтетикалық сорбенттер мен бастапқы
материалдардың барлық пайдалы қасиеттерін сақтайды. Осыған орай, ағын
сулар мен топырақты техногенді ластаушылардан тазартудың тиімді тәсілі
ретінде биотехнологиялық әдістерді қолдана отырып кешенді шараларды
қолдану болып табылады.
Су мен топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен, пестицидтерден, ауыр
металдардан тазарту үшін белсенді микроағзаларды ластанған ортаға енгізуге
негізделген микробиологиялық әдістер тиімді болып табылады.
Бұл әдісті қолданған кезде, алғашқы сатыларында келесі қасиеттерге ие
болатын микроағза-деструкторларын сұрыптайдыГ(1|:
- ластаушы компоненттерін көп мөлшерде деградациялай алатын
қасиетке ие болуы;
- генетикалық тұрақтылығы;
- сақтау кезінде өмір сүру қабілеттілігі;
- сақтаудан кейін тез өсуі;
- ферментативтік белсенділігі және қоршаған ортада өсу қабілеттілігі;
- жергілікті микроағзалармен бәсекелесу қабілеттілігі және т.б.
Микроағзалар-деструкторларының өсуіне және олардың суда ұзақ уақыт
өмір сүруін қамтамассыз ететін айрықша жағдай туғызу үшін жасушаларды
алдын ала иммобилизациялау қолданылады. Физика-химиялық тәсілмен
тасымалдағыштарға жасушаларды иммобилизациялау - бұл иммобилизация
жүретін жүйедегі сорбцияның физика-химиялық параметрлерінің айқындап, ең
тиімді сорбентті іріктеу, себебі микроағзалар әр түрлі тасымалдаушылардың
адгезиясына, сорбентке бекіген санына қатысты, пайда болған байланыстардың
беріктігіне байланысты жоғарғы іріктеуді көрсетеді |21.
Иммобилизденген жасушалар өзінің өмір сүруінде тотығу- тотықсыздану
айналымдарының тұрақты индукторлары болып табылады. Иммобилизденген
микроағзалар бос жасушалармен салыстырғанда белсендірек (2-3 есеге) және
орта фактроларының әсеріне: температура, рН, ксенобиотиктерге төзімді |31.
Жоғарыда айтылған деректерге сүйенсек, бірнеше тасымалдаушыны
таңдап алып, берілген қасиеттерге және технологиялық талаптарға жауап
беретін микроб жасушаларын пайдалана отырып тиімділігі жоғары, түрлі
ластаушылардан су және топырақ обьектілерін тазартатын биосорбенттер
жасап шығаруға болатындығынын көрсетеді.
16
айтарлықтай залал тигізеді. Осылайша, мұнай құбырының бір жарылысында
орташа есеппен 2 т мұнай төгіледі, бұл 1000 м? жерді істен шығарады, ал
газконденсат құбырындағы апат нәтижесінде 2 млн. т/жылына мұнай төгіледі.
Мұнайдың апаттық төгінділері техногенді шөлдердің қалыптасуына
әкеледі, көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша олардың өздігінен қалпына
келу үрдісі 15-25 жылға созылады (15-18).
Топырақ биосфераның осал

белгілі және оны сулы және ауа субстанцияларының арасындағы а
ретінде қарастыруға болады.
топырақ жабынын зерттеу мұнай
химиялық және химиялық қаситте
Доссор, Мақат, Ескене,
мұнаймен ластанудың тереңдігі 5-
ріне теріс өзгерістер әкелетінін кө
Қосшағыл және т.б. мұнай кәсіпорындарындағы
компоненттерінің бірі болып табылатыны
ралық орта
Атырау облысытың әртүрлі кен орындарындағы
және мұнай өнімдері топырақтың физика-
рсетті. Ескі
0 мдейін жетеді |19, 20).
Айтарлықтай бұзылған жерлер құрғап, тақырлар және тақырлы беттер
пайда болады, сортаңдану үдерістері жоғарылайды. Техногенді-бұзылған
топырақтардың гранулометриялық құрамы туралы мәліметтер шаңданудың
жоғары дәрежесін, гумус горизонтының шаңды-лайлы құрамын және
топырақтың карбонатталу дәрежесінің артқанын айғақтайды. Мұнай және
мұнай өнімдерімен ластанған топырақтың химиялық талдауының нәтижелері
бойынша мұнаймен ластанған топырақта азотты нитрат 1,5-20 есе аз
жинақталатыны, топырақ суының рН-ы және топырақ фермент белсенділігінің
қарқындылығы төмендейді. Осылайша мұнай топыраққа тусе отырып
айтарлықтай, кейде қайтымсыз өзгерістерге әкеледі, бұл ретте жағымсыз табиғи
үдерістер: топырақ эрозиясы, дефляция, криогенез күшейеді |21|. Топырақ
үшін мұнай өнімдерінің ШРК- 0,1 мг/кг |22).
Мұнайдың табиғи фракциялануы және ыдырау үрдісі оның топырақ бетіне
түскен кезден-ақ басталады. Мұнайдың топырақта трансформациялануының үш
ортақ кезеңдерін бөліп көрсетуге болады, олар:
І) алифаттық көмірсутектердің физика-химиялық және
микробиологиялық ыдырауы;
2) негізінен әртүрлі класты төмен молекулалық құрылымдардың
микробиологиялық ыдырауы, шайырлы заттардың жаңа түзілімдері;
3) жоғары молекулалық қосылыстардың: шайырлардың, асфальтендердің,
полициклді көмірсутектердің трансформациясы.
Топырақтың мұнаймен ластануы оның химиялық, физикалық және
биологиялық қасиеттеріне жағымсыз әсер етеді. Мұнай мен оның
компоненттерінің ықпалынан негізгі физиологиялық топтардың микроағзалар
саны өзгереді, топырақтың агрофизикалық, агрохимиялық қасиеттері
нашарлайды, тотығу-тотықсыздану мен гидролитикалық ферменттердің
белсенділігі, топырақтың азот пен фосфордың қозғалғалмалы түрлерімен
қамтамассыз етуі төмендейді.
Топырақта мұнайдың ыдырауына мұнай мен мұнай өнімдерінің
көмірқышқыл газы мен суға дейін толық минералдануын қамтамасыз ететін,
топырақтағы микроағзалар кешенінің функцияналдық белсенділігі шешуші
жартылай
21

жылдарда антропогенді және биохимиялық факторлардың әсерінен экожүйенің
күйі күрт нашарлады, әсірессе теңіздің солтүстік-шығыс бөлігінде. Каспий
теңізі ластануының жоғары деңгейінің болуына бірнеше алғы шарттары бар.
Оларға теңіз түбінде көмірсутекті шикізаттың айтарлықтай мөлшерінің болуы,
тұрғындар мен өнеркәсіптің жоғары тығыздығы, өзендердің түсу алқабында
қарқынды ауылшаруашылықты игеру, айқындалған «өзен - теңіз» геохимиялық
барьерінің болмауы, бассейінің тұйықтығы және т.б. Осылайша табиғи
үрдістердің (балшықты-вулкандық әрекет, теңіз түбіндегі органиканың
ыдырауы және т.б.) нәтижесінде мұнай, фенол сияқты ластағыштардың белгілі
бір мөлшері теңіз ортасына түседі. Мұнаймен ластану теңіздің биологиялық
тепе-теңдігіне орасан соққы береді: дақтар күн сәулесін өткізбейді, судағы
оттектің жаңаруын бәсеңдетеді және биологиялық өнімділікті төмендетеді.
Осылайша мұнайдың улы компоненттері балықтардың, теңіз құстарының
өлімінің себепкері, теңіз жануарларының етінің дәміне жағымсыз әсер етеді.
Мұнай концентрациясының өсуімен онымен улану қауіптілігі де жоғарлайды.
Су үлгілері үшін қабылданған мұнай өнімдерінің жалпы мөлшері 0,05 мг/л |121.
Мұнай-бүл ұзақ уақыт ыдырайтын өнім, су бетін тығыз қабыршақпен тез
қаптайды. Уақыт өткен сайын судағы мұнай концентрациясы ұшқыш
компоненттердің булануы, еруі, тотығуы, эмульсиялануы және
биодеградациялануы әсерінен азаяды. Тотыққан мұнай су қоймасының түбіне
тұнады, соның нәтижесінде мұнаймен ластану көптеген табиғи үрдістер мен
өзара байланыстарды бұзып, барлық тірі ағзалардың өмір сүру жағдайын
айтарлықтай өзгертеді және биомассада жинақталады.
Гидросфераның ластануының алдын алатын шаралар:
- мұнайды тасымалдау, өндіру мен қайта өңдеудің жаңа технологияларын
қаржыландыруды көбейту;
- халықаралық экологиялық заңнаманы жетілдіру;
- су бетін тазарту үшін жаңа әдістер мен активті заттарды жасау;
- мұнай-химия өнеркәсіптерінің, автотранспорттық кәсіпорындардың және
мұнай қоймаларының ағынды суларын тазалау жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ОЭК кәсіпорындарын табиғи жүйелердің ерекшеліктерін ескере отырып,
рационалды орналастыру.
Тұрмыстық, шаруашылық қызмет нәтижесінде топырақтың мұнай және
мұнай өнімдерімен ластануы да қоршаған ортаға әсер ететін маңызды
факторлардың бірі. Топырақ жабыны-ладшафттың негізгі элементі-
«экологиялық соққыны» ең бірінші болып қабылдайды. Механикалық бұзылу
мен химиялық ластануға байланысты мұнай-газ кешендерінің негізгі
экологиялық мәселелерінің бірі болып отырған, топырақтың біртіндеп
деградациялануы жүреді. Мұнай өнімдері топырақтың жоғары адсорбциялық
қабілетіне байланысты ұзақ уақыт топырақта сақталынады, осы арқылы оның
физика- химиялық және биологиялық қасиеттерін өзгертеді. Мұнаймен ластану
микробиологиялық және биохимиялық үрдістерді басады, биоценоз
құрылымын, топырақ түзу үрдістерінің активтілігіннің өзгеруін туындатады
П3, 141. Табиғатқа магистральді мүнай және газ құбырларындағы апаттар
20
Микроағзаларды иммобилиздеу әдісін пайдаланып су және топырақты
техногенді ластаушылардан тазарту үшін қолданылатын биопрепараттарды
зерттеу жұмыстары Қазақстан мен Ресейде (Саданов А.К., Шигаева М.Х.,
Мукашева Т.Д., Жубанова А.А. Мансуров З.А. и др.), Өзбекстанда
(Андрусенко М.Я., Бильмес Б.И., Джамалов Т.Д., Рунов В.И. және т.б.),

Украинада, Болгарияда жүргізілуді. Сонымен қатар АҚШ, Япония,
Ұлыбритания, ГФР ғалымдары (УУШіпвоп 5., МісКііп 5., Ғаш Л..., Топрвоп І.Р.,
біпгег А.С., Вайеу М.)., Гоупасһап Т. Е.) өндіріс, ағын суларын және топырақты
тазарту бағытындағы зерттеу жұмыстарымен айналысқан. Химия және
биология саласы ғалымдарының ынтымақтастығы осы ғылыми жұмыс аясында
белгілі химиялық және биологиялық әдістерді қолдана отырып, әр түрлі
ластаушылардан табиғи обьектілерді тазартуда, иммобилизденген сорбенттерді
зерттеуде және жасап шығаруда ғылыми маңызы бар, бәсекеге қабілетті
нәтижеге қол жеткізетінімізге сенімдіміз.
1.2 Ағынды сулар мен топырақтың мұнаймен ластануы және олардың
қоршаған ортаға әсері
Ғаламдық мәселелердің бірі - су және топырақ қабатының мұнай және
мұнай өнімдерімен ластануы болып табылады, ал мұнаймен ластанған су мен
жерлерді қалпына келтірудің жаңа технологияларын жасап шығару және
жетілдіру басым бағыттардың бірі болып табылады.
Мұнай өндіруші және мұнай өңдеуші өнеркәсіптер Қазақстан
экономикасының басты құраушыларының бірі болып табылады. Олардың
орналасқан аймақтарында жерасты және жер үсті суларының, топырақтарының
мұнай өнімдерімен, беттік белсенді заттармен, әртүрлі химиялық реагенттермен
ластануы салдарынан химиялық және микробиологиялық құрамдарының
өзгеруі адам мен жануарлар әлемінің өмір сүру ортасына қауп тудыруда(41.
Мұнай көмірсутектерінің трансформациясы кезінде микробиологиялық
ыдырауға тұрақты оданда қауіпті канцерогенді және мутагенді қасиеттерге ие
токсикалық қосылыстар түзілуі мүмкін (5|. Өсімдіктер мен жануарларға
жүргізілген тәжірибелер күшті токсикалық әсерлер қайнау температурасы
төмен, әсіресе ароматты қосылыстармен байланысты екендігін көрсетті.
Экологиялық мәселелер мұнай шикізатын өндіру және кәсіпорындарға
жеткізу сатысында басталады. Қоршаған ортаның айрықша ластаушылары
көмірсутегілер (жалпы қалдықтың 44,9%), көміртек оксиді (47,4%) және түрлі
қатты заттар (4,3%) болып табылады. Мұнай өңдеуші кәсіпорындарға мұнайды
тасымалдау кезінде де айтарлықтай проблемалар туындайды. Мұнай
коррозияға ұшыраған, ішіңде шайырлар мен парафиндер шөгіп қалған
құбырлар арқылы тасымалданады. Жыл сайын бірқатар мұнайдың төгілуімен,
оның суқоймаларына түсуімен, адам қазасымен, көптеген материалдық
шығындармен жүретін 60-тан астам ірі апаттар және 20 мыңға жуық қайғылы
жағдайлар орын алады.
1954 жылы теңіздің мұнаймен ластану қауіпінің алдын алу жөнінде
Халықаралық конвенцияның қабылдануына қарамастан, ластаушылар қазіргі
күнге де йін теңізде гі; мұхиттағы және ішкі бассе ЙНд ерд егі гидрохимиялық
17
және гидрологиялық үрдістерге әсер ете отырып, Дүниежүзілік мұхиттың
қазіргі жағдайына үлкен зиянын тигізіп отыр.
Барлау жұмыстарының нәтижесінде, өндіру және өңдеу жұмыстары
барысында, тасымалдау кезінде, танкерлер мен мұнай кәсіпорындарында
болатын апаттардың әсерінен мұнайдың теңізге төгілуі орын алады, ал бұның
салдарынан өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру ортасы бұзылып,
сәйкесінше олардың саны азайып, ауыз сулардың ластануы кесірінен
тұрғындардың ауру саны артады (6). Антропогендік қысым экожүйенің тепе -
теңдігін бұзып, флора мен фауна өкілдерінің және адамдардың дамуында әр
түрлі ауытқуларын туғызады. Мұнаймен ластанудың жағымсыз әсерлері
келесідей сиптталады:
- жергілікті табиғи ландшафтың бұзылуы және ауылшаруашылық

жерлерінің жойылуы;
- мұнаймен ластанған топырақтың басты генетикалық көрсеткіштерінің
бұзылуы: табиғи морфологиялық көріністің, химиялық және биологиялық
қасиеттердің өзгеруі, өсімдіктердің тамырына және микроағзаларға ауаны
өткізбейтін тығыз битумды қабаттың қалыптасуы;
- мұнай кәсіпорындарындағы көмірсутектерінің булануынан ауа
бассейінінің ластануы;
- мұнай кәсіпорындарындағы өнеркәсіптік аймақтардың күкіртсутегімен,
меркаптандармен, аммиактармен, күкірт ангидридімен және басқа да
токсикалық заттармен ластануы тірі ағалардағы қатерлі ауруларды туғызады;
- жерасты суларының деңгейі жоғарылауы нәтижесінде тұзды ұсақ
көлшіктердің пайда болуы;
- судың тығыздығының өзгеруі, мөлдірлігінің төмендеуі, балықтардың,
суда жүзуші құстардың және ұсақ жануарлардың жоюлуы.
Дүниежүзілік мұнай экономикасында мұнай көлемін өлшеудің бірлігі үшін
1 баррель (159 л) қабылданған. 2020 ж. мұнайды қолданудың дүниежүзілік
көлемі тәулігіне 110 млн. баррель болады деп болжанады, ал ол қазіргі
деңгейден 35 млн. баррельге жоғары (71.
Мұнай және газ кен орындарын өңдеу сөзсіз көптеген дамыған
мемлекеттердің, соның ішінде біздің еліміз үшін де халықшаруашылық
кешенінің басты буыны болып табылады. Қазақстанның барлық аймақтарында
мұнай-газ кешендері орналасқан, дерлік еліміздің территориясының 62%
мұнайлы-газды аймаққа жатқызуға болады. Экологиялық ластанған
аймақтардың ішінде ерекше орынды Атырау облысының Каспий маңы алады
І8І. Атырау облысы ең ірі мұнай өңдеуші және мұнай өндіруші аймақ болып
табылады (Каспий маңының Шығысында барлық Қазақстан мұнайының 60%-
нан артығы және газдың 50%-дан артығы өндіріледі). Аймақтағы
«Тенгизшевройл», Қашаған кенорынының «Аджип ККО» бірлестігі, Атырау
МӨЗ қайта құру, КТК («Тенгиз- Новороссийск») құбырын пайдалану сияқты ірі
мұнай-газ кешендерінің жұмысы нәтижесінде едәуір қиын экологиялық ахуал
қалыптасты (91. Атмосфераның, жер үсті суларының, атмосфералық жауын-
шашынның, қар жамылғыларының олар арқылы топырақ және өсімдік
18
Мұнаймен ластану кезінде топырақтың мұнай және мұнай өнімдерімен
ластану салдарын бағалауда ескеретін экологиялық фактордың үш тобы әрекет
етеді: 1) тұрақты өзгерісте болатын мұнай құрамының күрделілігі,
поликомпоненттілігі, оның құрамында токсинді заттардың болуы; 2)
эволюциялық даму үрдісіндегі топырақ экожүйесінің құрамы мен
құрылымының күрделілігі, гетерогенділігі; 3) сыртқы факторлардың
(температура, ылғалдылық, атмосфера күйі, жауын-шашын мөлшері)
алуантүрлілігі мен өзгермелілігі. Мұнайдың және мұнай өнімдерінің шекті
рауалды концентрациясы топырақтың әртүрлі типі және табиғи зонаның
барлық түрі үшін бірдей болуы мүмкін емес. Ол заттың топырақ қасиетіне
әсерін анықтайтын факторларға, топырақтың өздігінен тазалану потенциалына,
ластану түріне байланысты болады. Мұндай факторлардың негізгісі - ластаушы
заттың химиялық құрамы, топырақтың қасиеттері мен құрамы, аталмыш
аумақтың физика-географиялық (негізінен, климаттық) жағдайы. Химиялық
құрамы мұнай мен мұнай өнімдері ыдырауға және тотығуға әртүрлі қабілетті
көмірсутекті және көмірсутекті емес компоненттерден тұратын, күрделі көп
компонентті жүйе болып табылады және ол құрамының аталған
ерекшеліктеріне байланысты топырақ пен тірі ағзаларға әртүрлі әсер етеді.

Мұнай және оның қайта өңделген өнімдері алуан түрлі құрылымды
көмірсутектер мен жоғары молекулалық шайырлы- -асфальтенді заттардың
әртүлі ауыспалы құрамды, әрі күрделі қоспасы. Әртүрлі қабаттар мен орыннан
алынған мұнайдағы олардың және мұнай өнімдерінің сәйкесінше арақатынасы
вариацияланады.
Ароматтық көмірсутектер - мұнайдың ең улы компоненттері. Судағы
концентрациясы 1% болғанда, олар суда барлық сулы өсімдіктерді жояды;
құрамында 38% ароматтық көмірсутектер бар мұнай өсімдіктердің өсуін
айтарлықтай тежейді. Мұнайдың ароматтылығының өсуімен оның гербицидтік
белсенділігі де артады. Мұнайдағы ароматтық көмірсутектердің мөлшері 5-тен
55% дейін, жиі 20-дан 40% дейін өзгереді. Ароматтық құрылымның негізгі
массасын моноядролы көмірсутектер - бензолдың гомологтары құрайды.
Мұнайдағы полициклді ароматтық көмірсутектер, яғни екі немесе оданда көп
ароматтық сақиналардан тұратын көмірсутектер 1 ден 4% аралығында болады.
Бензол және оның гомологтары полициклді ароматтық көмірсутектерге
қарағанда ағзаға тез улы әсер етеді. Соңғылары ұзақ уақыт улы әрекет етіп,
хроникалық токсиканттар болып табылады. Ароматтық көмірсутектер
ыдырауға қиын ұшырайды. Әдетте олар микроағзалар арқылы тотығады.
Мұнай құрамында қоспа ретінде азот, күкірт, оттек (МЭО-қосылыстары)
қосылыстары, су, тұздар мен микроэлементтер, соның ішінде ауыр металдар
(РЬ, Нр, Са, У, Кі, Ее) жүреді. Күкіртті мұнайда күкіртсутек, меркаптандар,
сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер, тиофандар және бос күкірт жиі
кездеседі. Күкіртті қосылыстар тірі ағзалар үшін зиянды әсер етеді. Әсіресе
күкіртсутек пен меркаптандарға күшті улы қасиет тән.
23
қабатының қарқынды ластануы жүруде, оларда мұнай көмірсутектері, ауыр
металдар, радионуклидтер және басқа зиянды заттар жиналады. Халықаралық
конвенцияның қоршаған ортаға әсерін бағалау материалдарына сәйкес (1981 ж)
бұл территориялар биоталар үшін экологиялық қауіпті обьектілер қатарына
жатқызылды. Атырау облысының барлық мұнай-газ өнеркәсіп орындарының
территориясында және мұнай кен-орнын бұрғылаудан, мұнай-газ өндіретін
ұңғыманың құрылысынан, эксплуатациялаудан, шикізатты жеткізуден бастап
және оны сақтау шарттарымен аяқтағандағы өңдеудің барлық сатысында
топырақтың көмірсутектермен ластануы байқалды.
Мамандардың пайымдауы бойынша мұнай өнеркәсібінде өндірілетін
мұнайдың барлық көлемінен 3,5 %-ы жоғалады, соның ішіндегі ластағыш
заттардың айтарлықтай үлкен бөлігі - 75 %-ға дейін атмосфераға, 20%-ы - су
көздеріне және 5%-ы - топыраққа түседі.
Мұнай ластағыштарының негізгі ағымы, (2-3)х107 т-дай жылына
техногенді көздерден түседі. Өсімдіктердің және жан-жануарлардың өмір сүру
әректінде, сонымен қатар олардың өліп, шіруі нәтижесінде қоршаған ортаға
6х105 т/жылына көмірсутекті ластағыштар шығарылады.Оның бір бөлігі мұхит
түбіндегі табиғи көздерден түседі. Қоршаған ортаға мұнай өндіру үрдісінде
қабатты және ағынды сулармен натрий тұздары (соның ішінде ХаСІ) түседі.
Натрий иондарының мөлшері сіңірілген катиондардың қосындысының 25-35%
құрайды, соның нәтижесінде топырақтың техногенді тұздануы пайда болады.
Топыраққа мұнай және ластанған сулармен қатар, олардың құрамындағы ауыр
металдар да түседі |10-111.
Гидросфераның мұнай мен мұнай өнімдерімен ластануы жеке көңіл бөліп
қарайтын мәселе болып табылады. Көлемі кіші су қоймалары мен өзендерден
бастап, ірі өзендер мен Әлемдік мұхитпен аяқтағандағы су бассейіндерінің
ластану мәселесі туындап түр. Жыл сайын мұхитқа 10 млн. т мұнай төгіледі.
Өкінішке орай, қазіргі кезде су қоймасының көлемі, гидродинамикалық
сипаттамасы мен биоресурстарға байланысты мұнай өнімдірінің немесе

мұнайдың қандай концентрациясы су қоймасы үшін апатты екенін көрсететін
ғылыми негізделген нақты мәлімет жоқ. Қазіргі кездегі халықаралық норматив
бойынша теңіздегі мұнай шығыны 50 т-дан жоғары болатын болса ғана апат
деп саналады. 1 т мұнай 12 км? теңіз бетін ластайтыны белгілі. Жыл сайын 120
млн. км? немесе Әлемдік мұхиттың 1/6 бөлігі қалыпты жағдайдан шығады.
Мұнай қабыршағының пайда болуына байланысты судың булануы 60%-ға
төмендейді. Қабыршақ түзілуінің глобальді салдары келесідей:
- континенттерде жауын-шашын мөлшерінің азаюы, осының салдарынан
ауылшаруашылығына жарамсыз шөлдер мен құрғақ жерлердің пайда болуы;
- циклондардың жиірек пайда болуы, метео-жағдайдың өзгеруі;
- балықтар мен планктон санының азаюы;
- мұнай қабыршығы құстар мен теңіз сүтқоректілерінің жоюлуы (71.
Қазіргі кезде Каспий теңізінің экожүйесі кризис алдында деп бағаланады
және мұнайды алу мақсатында теңіздің саяз солүстік-шығыс бөлігін игеру
жоспарына сәйкес қоршаған орта жағдайы одан әрі нашарлайды. Соңғы он
19
1.2.1 Қоршаған орта обьектілеріндегі көмірсутегінің жалпы мөлшерін
талдау әдістері
Қоршаған орта обьектілеріндегі мұнай өнімдерін анықтау айтарлықтай
күрделі үрдіс, себебі мұнай өнімдері белгілі бір ғана зат емес, олар көптеген
әртүрлі қосылыстардың қоспасы болып табылады және де құрамы да тұрақты
емес. Табиғи обьектілерде мұнай өнімдеріне талдау жасау ондағы мұнай
көмірсутектерінің жалпы мөлшерін анықтауды білдіреді. Осыған байланысты
қоршаған орта обьектілерінде мұнай өнімдерін анықтау ұшқыштығы,
полярлығы мен ерекше химиялық қасиеттері бойынша барлық спектрді
қамтитын заттардың үлкен тобына сәйкес келетін жалпы қосынды
аналитикалық сигнал алуды қамтамасыз етуі қажет. «Мұнай өнімдері»
түсінігіне тек мұнай және оның біріншілік қайта өңдеу өнімдері ғана емес
сонымен бірге мұнай-химиясының өнімдері де жатады. Практикалық мақсатта
табиғи және ағынды суларды талдау әдістерін унификациялау үшін 1968 жылы
ЭӨҰ (экономикалық өзара жәрдемдесу ұйымы) мемлекеттері мамандарының
жұмысшы тобы мұнай өнімдері деп гексан мен төрт хлорлы метанда еритін,
полярсыз немесе аз полярлы қосылыстар болып табылатын, мұнай және оның
қайта өңдеу өнімдерінің шикізатын атау туралы шешім қабылдады. Бұл түсінік
мұнай мен мұнай өнімдерінің жалпы қосындысының 70-90% -ын қүрап,
алифатты, циклді және ароматты көмірсутектерді қамтиды (24, 25|. Берілген
анықтаманы енгізу қоршаған ортаның мұнаймен ластануын химия-
аналитикалық зерттеу жүргізу міндеттерін жеңілдетті, себебі интегралды
әдістерді қолдану мүмкіншілігі туындады.
Қоршаған орта обьектілеріндегі мұнай мен мұнай өнімдерін талдау
әдістері фотоколориметриялық, хроматографиялық, оптикалық, спектральді,
ренгентспектральді, масс-спектрометриялық, ядролы және электронды
парамагнитті резонанстың спектроскопиялық әдістері, титриметрия,
фотометрия, потенциометрия, кулонометрия, кондуктометрия және т.б.
әдістерін қамтитын, көмірсутектерді СО; айналдыра отырып, кері анықтауға
негізделген комбинацияланған және арнайы химиялық деп жіктеуге болады.
Аталған аналиткалық әдістердің негізгі және маңызды сатысы сынама
дайындау, ол анықтауға кедергі келтіретін заттарды бөліп алу, сынамадан
анықталатын затты экстракциялау, концентрлеу, сандық анықтауды жүзеге
асыру үшін керек формаға өткізу сияқты бірнеше әдістемелік амалдардан
тұрады. Сондықтан бұл саты ең көп еңбекті қажет етіп, жалпы анализдің
ұзақтығын анықтайды. Алайда, сынаманы даярлауды дұрыс жүргізу сенімді

анализ нәтижесін алу үшін қажет, бірақ қазіргі кезде химик-аналитиктер жаңа
анализдеу әдістерін жасағанда анализдеу уақытын азайту үшін аталған
сатыларды қысқартуға тырысады.
1.2.2 Сынамаларды алу және оларды талдауға дайындау
Әдістердің алуан түрлілігін ескере отырып, қоршаған ортаның әртүрлі
обьектілеріндегі мұнай өнімдерінің анализі үшін сынама алуды да жіктейді -
мұнаймен ластануды анықтау сенімділігі негізінен сынама алудың әдісіне
24
әсер етеді. Бірінші сатыда топырақ биотасының өзгерісі мезо- және
микрофаунаның жаппай қырылуымен; екінші саты -- арнайы микроағзалардың
микробиологиялық белсенділігінің күрт артуы және ары қарай топырақтың
геохимиялық жағдайының тұрақты өзгерісімен корреляциялатын, эволюциямен
сипатталады.
Н.А.Кирееваның жұмысында |23| ароматты көмірсутектердің топырақтың
микроағзаларына улағыштық қасиеттері және оның ферментті белсенділікке
теріс әсері көрсетілген. Ароматтық көмірсутектермен ластануға ең сезімтал
топырақ ластануының индикаторлары бола алатын, нитрификациялаушы және
целлюлоза бұзушы микроағзалар болып табылады.
Мұнаймен ластану саны мен түрлік құрамын азайта отырып, топырақ
актиномицетінің кешенін өзгертеді. Сонымен қатар, мұнай ластанған топырақта
фитопатогендік және фитоулы микроскопиялық саңырауқұлақ түрінің саны
артады. Саңырауқұлақтың фитоулы түрінің дамуы топырақтың мұнаймен
ластануының жағымсыз әсерін күшейтеді.
Мұнаймен ластану мұнайдың әсерінің алғашқы кезеңдерінде белгіленген
микробтық кешеннің гетеротрофты бөлігінің санының айтарлықтай (екі ретке)
төмендететіні көрсетілген. Гетеротрофтар саны үш айдан соң қалпына келеді.
Алғашқыда, гомеостаздың (1 мл/кг-ға дейін) аймағына сәйкес келетін мұнай
концентрациясында ол топырақ микробиотасына айтарлықтай әсер етпейді
биологиялық стимулятор ретінде болады. Одан жоғары мөлшері (1-30 мл/кг
күйзеліс зонасы) топырақтың микробиологиялық қасиеттерінің қайтымсыз
өзгерістеріне, ары қарай - оның су-ауа режимінің бұзылуына әкеледі. Кейін,
резистенттілік зонасында, ол көмірсутекті тотықтырғыш микроағзалар үшін
негізгі трофикалық субстрат болып табылады және бір мезгілде гетеротрофты
микроағзалардың, өсімдіктердің және жануарлардың тіршілік жағдайын
нашарлатады. Ақыры, одан да жоғары мөлшерлерде репрессия зонасында,
мұнай топырақтың биологиялық белсенділігінің ингибиторы ретінде рөл
атқарады.
Топырақтың микробиологиялық параметрлерінің өзгерістері біріншіден
экологиялық маңызды залал ретінде қарастырылады. Олар топырақтың типіне
байланысты мұнайдың 1-5 мл/кг-нан жоғары концентрациясында
фиксацияланған.
Мұнаймен ластанудың шекті рауалды концентрациясы мұнай өнімдерінің
түріне байланысты және ол топырақ үшін 0,1 мг/кг-ға құрайды. Бірақ
топырақтағы мұнай өнімдерінің жалпы мөлшері стандартталмаған; кейбір
мұнай өнімдеріне ШРК анықталған: бензол - 0,3 мг/кг, толуол - 0,3 мг/кг,
ксилол- 0,3 мг/кг.
Мак Джилдің (МсС-Ш, 1977) шолуында мұнай және мұнай өнімдерінің
қауіпсіз мөлшерінің шегін анықтау бойынша әртүрлі елдерден шыққан
зерттеушілердің деректері келтірілген. Осы сараптамаларда тәжірибе өткізілген
аудандардағы климаттық және топырақ жағдайына байланысты айтарлықтай
айырмашылық бар.

22
Топырақты
ауыстыр
Физика-
химиялық
Өрттің алдын
алу
Топырақты
құрғату
Еріткіштермен
экстракцияла!
Сорбция
Термиялық
десорбция
Биологиялық | Биоремедиация
Топырақты шынайы жағдайда ыдырату үшін
қоқыс жиналатын жерге шығар
Мұнайдың су көздеріне түсу қауіпі пайда
болғанда қолданылатын әрекет. Мұнай мен
МӨтүріне байланысты төгінділердің 50 ден
70% дейінгі мөлшері жойылады, ал қалған
бөлігі топыраққа сіңіп кетеді. Аса жоғары
температураның болмауынан атмосфераға
мұнайдың толық тотықпаған бөліктері
таралады; жағудан кейін топырақты свалкаға
Жеңіл тұтанғыш өнімдердің цехтарда, тұрғын
үй аймақтарында, автомагистральдарда
төгілген жағдайда олардың тұтануы
топырақтың ластануынан қауіпті болып
табылады; төгінділердің үстінен өртке қарсы
көбіктермен немесе сорбенттермен
залалсыздандырады
Топырақты шаю | БАҚ қолдану арқылы жуу барабандарында
жүргізіледі, шайынды суларды
гидроизоляциялаушы бөгеттерде немесе
ыдыстырда жиналады, ары қарай оларды бөлу
мен тазалау жүмыстары жүргізіледі
Дренаждау жүйесі арқылы топырақты
жуудың бір түрі, мұнай тотықтырғыш
бактерияларды қолдау арқылы жүзеге
Жуу барабандарында ұшқыш еріткіштерді
қолдану арқылы жүргізіледі
Қатты беттерде (асфальт, бетон, тапталған
топырақ) төгілген жағдайда МӨ сіңіру үшін
және жеңіл тұтанғыш өнімдердің жану
қауіпін адын алу үшін сорбенттерді себеді
Қажетті құралдың болған кезінде жүргізіледі,

мазутты фракцияға дейінгі пайдалы өнімдерді
мкіндік береді
Мұнай ыдыратушы микроағаларды
қолданады. Культураны топыраққа енгізеді.
Әр кезде тыңайтқыш ерітінділерімен
қоректендіреді, шектеулігі тереңде өңдей
алмайтындығы, топырақтың температурасы
(159С жоғары), үрдіс 2-3 мезгілге созылады.
34
байланысты. Сынама алу әр жағдай үшін қатаң түрде индивидуалды және
зерттеудің мақсаттарымен, міндеттерімен және сипатымен анықталады, бірақ
белгілі бір обьектілердің сынамасын алудың жалпы талаптары заңдармен
нормаланған.
Кез келген сынама алудың негізгі мақсаты - үлгінің ортақ порциясын алу.
Сенімді нәтижелерді қамтамассыз ету үшін нақты жоспарды қамтитын,сынама
алу стратегиясы болуы қажет.
Экологиялық талдауда сынама алуың эффективті стратегиясын жасау үшін
көптеген сұрақтар санына жауап беру қажет. Сынама алуды тек барлық
сұрақтарға жауап табылғанда ғана жүргізуге болады.
Су
Сулы ортада мұнаймен ластануды анықтау үшін сынама алу әдіснамалары
І26-28| жұмыстарда сипатталған.
Сынама алудың ең көп тараған әдісі - су сынамасын герметикалық
ыдысқа алу болып табылады. Су сынамасын алуда негізгі және жалпы
талаптардың бірі - мүмкін болатын тотығу үрдістерін алдын алу үшін
толтырылатын ыдыста ауаның болмауы.
Алайда су сынамасын алу сызбасы анықталатын ластағышқа, су көзінің
типіне (ауыз су, ағынды, жер асты суы және т.б.) байланысты әртүрлі болуы
мүмкін.
Сынама алу әдістемесіне сәйкес арнайы жағдай қажет болуы мүмкін:
- арнайы инертті резервуарларды қолдану;
- консервілеу үшін арнайы реагенттер қосу;
- белгілі бір сақтау температурасын сақтау;
- шектеулі сақтау уақыты;
ы басқа да арнайы талаптар.
Әдістемеде көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда талдаудың
дәлдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бұл орайда, мұнай өнімдерімен
ластанған су сынамасын алу үшін анализдің метрологиялық сипаттамасын
жақсартатын, су аликвотасы бар патрондар немесе колонкалар қолайлы.
Топырақ
Топырақ сынамасын алу да өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, тұрмыстық
және транспорттық ластау көздерінің әсер ету аудандарындағы жалпы және
локальді топырақ ластануын қадағалауда маңызды саты болып
табылады (29, 301.

Топырақ сынамаларын, әдетте, арнайы контейнерлерге немесе пакеттерге
алынады. Анықталатын заттар мен топырақ түріне байланысты топырақ
сынамасын алуға қосымша талаптар қойылуы мүмкін:
1) сынама алу үшін арнайы материалдан жасалған контейнер;
2) сақтау температурасы;
3) үлгіні қосымша реагентпен өңдеу;
Топырақтың оңай ұшқыш және химиялық тұрақсыз заттармен ластануын
талдау кезінде нүктелік сынаманы топырақ профилінің барлық тереңдігінде
алып, герметикалық қақпақпен жабылатын шыны ыдыстарға салады. Бірақ
25
мұнай көмірсутектерімен ластанған топырақ сынамасын алу үрдісі басқа
обьектілермен салыстырғанда ерекше.
Топырақтың мұнаймен және мұнай өнімдерімен ластану деңгейін анықтау
үшін алдымен топырақ профилінің морфологиясын зерттеу мен топырақ
үлгілеріндегі ластағыштардың сандық мөлшерін анықтаудан бастаған жөн |31).
Сынамаларды талдауға дайындау сынаманы алудан кейін жүргізіледі.
Қазіргі кезде қоршаған орта обьектілерін анализдеуде құрылғы базасының
дамуы мен жетілдірілуіне байланысты ең көп еңбекті қажет ететін саты - бұл
сынаманы дайындау. Анализдің ең көп қателігі сынаманы даярлау сатысына
келеді.
Сынаманы дайындаудың негізгі талаптарына анықталатын зат шығынын,
уақыт пен материалдық шығынды минимилизациялау және де анықтаудың
сезімталдығы мен сезгіштігін жоғарлату жатады.
Аталған факторлар да бір-біріне тәуелді. Мысалы, сатылардың санын
азайта отырып, анықталатын зат шығынын азайтуға болады, алайда бұл әдістің
сезімталдығы мен селективтілігін төмендетеді.
Әдетте сынаманы дайындау келесі сатылардан тұрады:
- бөліп алу;
- тазалау;
- дериватизация;
- концентрлеу.
Алайда берілген классификация шартты болып табылады, себебі бұл
сатылардың кезектілігі нақты әдістемеге байланысты ауысуы, қайталануы, бір-
біріне интегралдануы немесе мүлде болмауы мүмкін.
Әлемдік аналитикалық тәжірибеде ластағыштарды қатты матрицадан бөліп
алудың келесі түрлері қолданылады:
- араластырғышта еріткішпен әрекеттестіру;
- сокслет аппаратында экстракциялау;
- суперкритикалық флюидпен экстракциялау;

- ультра дыбыс өрісінде экстракциялау;
- термодесорбция.
Көрсетілген барлық бөліп алу әдістері өз қолданысын тапты, бірақ соның
ішінде өзінің қол жетімділігіне байланысты ең көп таралғаны алғашқы екеуі
болып табылады.
Қандай да бір қатты немесе сұйық зат тікелей анлизденне алмаса, онда
бөліп алу жүргізіледі. Осылайша мұнай өнімдерін қатты немесе сұйық
матрицадан бөліп алу үшін органикалық еріткішпен экстракциялау, таңдамаы
еріту, хроматодистилляция және сорбциялық әдістер қолданылады. Мұнай мен
мұнай өнімдері көмірсутектерінің сұйық экстрациясы мен концентрлеу үшін
экстрагент ретінде негізінен бірнеше заттарды қолданады: хлороформ,
төртхлорлы көміртек, тетрахлорметан, фреон, петролейн эфирі, ацетон, гексан.
Одан кейін полярлы заттардан арылу мақсатында іс жүзінде барлық белгілі
әдістемелерде алынған экстрактты алюминий тотығы бар колонкадан өткізеді.
Ары қарай мұнай өнімдерін сандық анықтау үшін гравиметрия, ИҚ- мен УК-
26
салады және 10 мл гексан құйып, механикалық сілкігіште 10-15 мин уақыт
аралығында араластырады (бөлме температурасында мұнай өнімдерінің 95-
97% бөлініп алынады). Алынған экстрактты 25 см” өлшегіш колбаға «ақ лента»
фильтрі арқылы сүзеді. Экстракцияны 10 және 5 см? көлемде гексанмен екі рет
жүргізеді. Өлшегіш колбадағы ерітіндіні гексанмен белгіге дейін толтырып,
араластырады және 200, 225 мен 250 нм толқын ұзындығында фотометрлейді.
Бұл экспресті және сезімтал спектрофотометриялық әдіс гексанмен
экстракциялық бөліп алудан кейін көптеген мұнай өнімдері мен олардың
қоспасын анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы стандартты ауытқу
мұнай өнімдерінің мөлшері 70, 300 және 600 мг/кг болғанда, 10%, 8% және 5%
-ды сәйкесінше құрайды.
Мұнай өнімдерін талдаудың хроматографиялық әдістері
Мұнай мен мұнай өнімдерін анализдеу үшін ең эффективті болып әртүрлі
детекциялатын хроматографиялық әдістер табылады: газды хроматография
(ГХ), газ-сұйықтықты хроматография (ГЖХ), жоғары эффективті сұйықты
хроматография (ЖЭСХ), жұқа қабатты хроматография (ЖҚХ) және т.б.
Хроматографиялық әдістердің үлкен мүмкіншілігі тез арада таралуына
және мұнай мен оны өңдеу өнімдері сияқты күрделі обьектілерді анализдеу
үшін белсенді практикалық қолданылуына ықпал етті. Бұл әдіс жоғары
дәлдікпен тек осы приоритетті ластағыштардың қосынды мөлшерін анықтау
ғана емес, сонымен қатар, экологиялық қауіптірек болып табылатын, мұнай
текті көмірсутектердің күрделі қоспасында жеке органикалық ластағыштарды
идентификациялауға да мүмкіндік береді.
Газды хроматография
Газды хроматография әдісі бөлініетін компоненттер молекуласының
қозғалмалы газ фазасы мен қозғалмайтын фаза арасында әртүрлі таралуына
негізделген.
Газды хроматография әдісін қолданғалы бері судағы мұнай өнімдерінің
қосынды мөлшерін анықтаудың (|55| және де олардың алынған
хроматограммаларды мұнай өнімдерінің әртүрлі типінің
хроматограммаларымен салыстыру арқылы идентификациялау |56| ("саусақ
таңбалары" әдісі) стандартты әдістемелері жасалынады. Көмірсутектерді
"саусақ таңбалры" әдісі арқылы идентификациялау обьектің мұнай өнімдерінің
нақты түрімен ластануы туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді, бұл ластау

көзін анықтау процедурасын жеңілдетеді.
І57| әдіс температураны программалау режимінде полярсыз фазада мұнай
көмірсутектерің бөлуге негізделген. Мұнай өнімдерін үлгіден органикалық
еріткіштермен экстракциялап, экстрактты алюминий тотығы арқылы тазалайды
және анализдейді. Аналитикалық сигнал н-декан шыңынан бастап және н-
тераконтанмен аяқтағандағы хроматограммадағы шыңдардың қосынды ауданы
болып табылады.диапазонның төменгі шекарасы 0,1 мг/дм?, градуирлеу
дизельді жанармай мен жақпа майлардың қоспасымен жүргізіледі.
Мұнай өнімдерінің 0,02 Мг/дм?-нан төмен концентрациясын ауыз суда,
табиғи, ағызынды суларда полярсыз және аз поляррлы көмірсутектердің
29
тазартудың алдындағы сатысы болып табылады. Қ алалық суды механикалық
тазарту нәтижесінде ерімейтін ластағыштардың 60% ұстап қалынады.
Техника-экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып қалалық суды
физика-химиялық тазалау әдістерін қолдану сирек кездеседі. Бұл әдістер
негізінен өндірістік ағынды суларды тазалау үшін қолданылады. Өндірістік
ағынды суларды физика-химиялық тазалау әдістеріне: реагенттік тазалау,
сорбция, экстракция, эвапорация, дегазация, иондық алмасу, озондау,
электрофлотация, хлорлау, электродиализ және т.б. жатады.
Ағынды суларды биологиялық тазалау әдістері микроағзалар өздерінің
қоректік көзі болып табылатын еріген органикалық қосылыстарды ыдыратуға
негізделген. Биологиялық тазалаудың құралын шартты түрде екіге бөліп
ұарастыруға болады. Біріншісіне биологиялық тазалау үрдістері шынайыға
жағын жағдайда (сүзу алқаптары және биологиялық бөгеттер) өтеді. Екінші
түрінде тазалау жасанды түрде жасалған жағдайда аэротенкте және
биофильтрлер көмегімен жүзеге асырылады.
Ағынды суларды суқоймаларына жіберер алдында ондағы өлшенді
заттардан құтылу үшін терең тазалау қажет болады. Еріген органикалық
заттарды терең тазалау сорбциялық, биосорбциялық, озонаторлы және басқа да
қондырғылар қолданылады. Ағынды суды азот пен фосфордан терең тазату
үшін физика-химиялық және биологиялық әдістерді қолданады.
Ағыды суды дезинфекциялау су қоймаға жіберер алдындағы соңғы сатысы
болып табылады. Дезинфекциялаудың мақсаты-ағынды судағы патогенді
микроағзаларды жою болып табылады. Дезинфециялаудың кең тарған әдісі
суға газ тәрізді хлорды енгізу болып табылады. Ағынды суды
залалсыздандыруға сонымен қатар озон, бактерицидті ультракүлгін шамдарды
қолдану арқылы жүзеге асырылады |791.
Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру- бұзылған және ластанған
топырақтың шаруашылық, өнімділігін қалпына келтіруге бағытталған кешенді
іс-шара. Топырақ құнарлылығын қалпына келтірудің мақсаты - МӨ және
онымен бірге кездесетін уытты заттарды қауіпсіз деңгейіне дейін төмендетіп,
ластану нәтижесінде жоғалтқан құнарлығын қалпына келтіру. Қазіргі таңда
мұнаймен ластанған топырақты ликвидациялаудың бірнеше әдістері белгілі,
олар механикалық, физика-химиялық, биологиялық әдістер (1-кесте).
Кесте 1- Топырақтағы мұнай ластағыштарын жою әдістері
Әдістер Жою Қолданылу ерекшеліктері
әдістемелері
Механикалық | Ластағышты Өте көп мұнай төгілген кезде, қажетті техника

сылып алу, мен резервуварлар болған жағайдағы алғашқы
мұнайды іс-шаралар (мұнайды сору арқылы
сыйымдылыққа | топырақты тазалау мәселесі шешілмейді)
тартып шығар
33
Фиторемедиация | Мұнайға төзімді шөптерді (клевер, шавель,
осока және т.б.) егу арқылы мұнай
қалдықтрын жою , олар топырақ
микрофлорасын белсенділігін арттырып,
ластанған топырақты рекультвациялаудың
соңғы сатысы болып табылады
Құбырлардағы апатты жою кезінде қолданыатын әдістердің бірқатары
эжкологиялық қауіпті одан әрі өршітеді. Қазіргі таңда мұнай төгінділерін
тазартудың негізгі әдісі механикалық жинау, бірқатар жағдайда сорбенттерді
қолдану арқылы соңында жағу, болмаса құм немесе торфпен көму әдістері жиі
қолданылады. Нәтижесінде аймақ уытты және кацероенді жану өнімдерімен
ластанады. Жандыру (әсіресе топырақ бетінде) қошаған ораны тазартудың ең
қауіпті түрі болып болып табылады, өйткені мұнайдың толық жанбауының
нәижесінде тұрақты канцерогенді заттар пайда болып, олар көп аймаққа тарап,
өсімді пен жануарлар қауымдастығының коректік тізбегіне түсіп, нәтижесінде
жергілікті тұрғындардың онкологиялық ауруларының тууына әкеледі. Газ және
шаң арқылы ластану мәелесінің де өзектілігі жоғары. Мұнай өндіруші
өнеркәсіптермен атмосфераға 1050 тыс. т астам ластағыш заттар шығарылады,
сүзгіде тек 47,5% пайызы ғана ұсталып қалады. Өнңдірістердің атмсфераға
шығарылатын қалдықтарының негізі: 23% - көмірсутектер; тотықтар: 16,6%-
күкірт, 7,3% -көміртек, 2%-азот. МӨЗ факельдері қоршаған ортаға үлкен қауіп
тудырады. Отынды факельді пештерде жағу нәтижесінде аэрозольді бөлшектер
- көмірсутек конденсация өнімдері және бенз(а)пирен сияқты канцорогенді
көмірсутектер түзіледі |8).
Топырақ пен жерді арнайы қондырғыларда пиролиз немес бу экстракциясы
арқылы тазалау үлкен көлемді жер үшін тиімділіг төмен және қымбатқа түседі.
Өте үлкен жерді тазалау жұмыстары қажет, нәтижесінде табиғи ландшафт
бұзылып, термиялық өңдеуден кейін тазартылған топырақта жаңа түзілген
канцерогенді қауіпті полициклді ароматты қосылыстар пайда болуы мүмкін.
Көму үрдісі мұнай көмірсутектірінің ыдырауын баяулатып, мұнайдың
топырақ ішілік ағыны пайда болып, жерасты суының ластануына әкеледі.
Ластанған топырақты жинау екіншілік ластағышты тудырады.
Топырақ пен жерасты суларын БАЗ қолдану арқылы тазалау
технологиялыры бар. Бұл әдіспен мұнай және МӨ 86% дейін жоюға болады.
Оларды кең масштабта қолдану тиімсі, себебі БАЗ өзі ортаны ластап, оларды
тазалау және утилизациялау қажет болады.
1.2.4.1 Мұнаймен ластанған су мен топырақты тазартудың адсорбциялық
әдістері
Сорбциялық әдістер ағын суларды еріген органикалық заттардан терең
тазалаудың аса тиімді әдісі болып табылады. Сорбциялық тазартудың өзін және
ағынды суларды алдын-ала, терең тазартудың басқа әдістерімен қатар
қолданылады. Бұл әдістердің артықшылығы көпкомпонентті қоспалардан
35

және оның фракциялары сияқты оргникалық қосылыстардың күрделі қоспасын
анализдеу әдістерінің ең информативті және сезімтал әдістерінің бірі.
Инфрақызыл спектрофотометрия әдісі мұнай өнімдерінің эктрактісінің 4000-
600 см! облысында жұту спектрлерін алуға негізделген. Анализ әдістемесі
мұнай өнімдерін судан төртхлорлы көмірсутекпен |38-42| немесе хладонмен
(И5.46| экстракциялау, экстрактты алюминий тотығы |38-42| немесе флорисил
(Е3| толтырылған колонка арқылы өткізіп алдын ала бөлу, экстрактты сусыз
натрий сульфатымен құрғату операцияларын қамтиды. Берілген әдістің
артықшылығы бұл - салмақтық әдіске қарағанда сезімталдығы жоғары
(анықтау шегі 0,01 мг/л дейін), мұнай өнімдерінің ұшқыш құрамдастарын
анықтау мүмкіндігі градуирлеу үшін стандартты қоспаларды (гексан, изооктан,
бензол) қолдану |44, 45|. Алайда бір қатар артықшылықтарына қарамастан,
мұнай өнімдерін анықтаудың ИҚ-әдісі еңбекті көп қажет етуі, уақытың
айтарлықтай шығыны, жоғары улылығы бар еріткіштерді қолданғандықтан,
экологиялық тиімсіз сияқты кемшіліктерге ие.
Флуоресцентті спектрометрия әдісі
Әдіс оптикалық қозу нәтижесінде пайда болатын, экстракттың
луоресценция қарқындылығын өлшеуге негізделген. Мұнай өнімдерін
луориметриялық анализ әдісі оларды гексан арқылы экстракциялап,
тазалаудан тұрады. Мұнай өнімдерін анализдеу кезінде аналиткалық сигналды
қалыптастыруда тек ароматты көмірсутектер қатысатынын екскеру қажет |461.
Себебі ароматты көмірсутектер қозудың әртүрлі жағдайына Ие, сондықтан
луоресценцияны тіркеу кезінде үлгі флуоресцентті спектрінің қоздырғыш
жарықтың толқын ұзындығына байланысты өзгерісі байқалады. Спектрдің
ультракүлгін және көрінетін аймақтарында қозу кезінде аналитикалық
сигналдың мұнай өнімдерінің типіне күшті тәуелділік байқалады (|47), бұл
луориметриялық әдісті массалық аналитикалық өлшеулер үшін қолдануға
жарамсыз етеді. Сондықтан көптеген жағдайларда мұндай мақсатта Хөу- 310
нм таңдап, ал градуирлеуді хризен бойынша жүргізеді, флуоресценция шикі
мұнай мен оның қайта өңдеу өнімдерінің құрамындағы көптеген
луоресценттелінетін заттардың қозуының толқын ұзындығында болады |48-
501.
Мұнай өнімдерін флуориметриялық талдау әдістері нормативті
документтерде 1(51,52| сипатталғанын. Әдіс әэкспрестігімен, жоғары
сезімталдығымен (0,0005 мг/дм)), анализденетін сынаманың азғантай
көлемімен ерекшеленеді.
І53| жұмыста көрсетілгендей, қазіргі кезде мұнай компоненттерін
топырақта анықтау әдістері жеткілікті түрде жасалынбаған. Қол жетімділігі,
қауіпсіздігі, экспрестілігі және т.б. талаптарға толық сәйкес келетін әмбебап
әдістер жоқ.
Топырақта мұнай өнімдерін анықтау үшін салыстырмалы үлгілер де жоқ.
|54| жұмыста топырақтан мұнай өнімдерін бөліп алу үшін 0,5-5,0 г (мұнай
өнімдерінің экстракциялану қиыншылықтарына байланысты 5,0 г-нан жоғары
өлшенділерді қолдану ұсынылмайды) топырақ өлшендісін конустық колбаға
28
спектроскопия, флуориметрия, хроматография сияқты әртүрлі талдау әдістерін
пайдаланады.
Көптеген әдіснамалардағы сынама даярлаудың бөлінбес бөлігі -
концентрлеу кезінде экстракцияның алуан түрі қолданылады. Бірақ бүтін
аналитикалық циклдің бөлігі болып табылатын концетрлеу мен сандық
анықтауды үйлестіру рационалды. Осыған қарамастан, сынама даярлау үрдісін
қажет етпейтін, экспрестілігімен сипатталатын, бірақ дәлдігі жағынан жол
бермейтін мұнай өнімдерін талдау әдістемелерін ойлап табу перспективті

болып саналады.
1.2.3 Мұнай өнімдерін талдаудың негізгі әдістері
Суда мұнай мен мұнай өнімдерін дифференциалды (газды, газ-сұйықтықты
және жоғары эффективті сұйықтықты хроматография, хромато-
масспектрометрия) немесе интегралды (гравиметрия), УК- мен ИҚ-
спектрофотометрия, люминесценция) әдістерімен іске асыруға болады, соның
ішінде интегралды әдістер су қоймаларының мұнаймен ластану күйін бақылау
үшін қолайлы және қарапайым әдіс болып табылады. Алайда берілген
әдістердің ешқайсысы табиғи сулар құрамында болатын мұнай өнімдерінің
сапалық құрамының толық сипатын көрсете алмайды. Сонымен бірге,
практикалық мақсатта жиі қандай да бір интегралды, мысалы, ИқҚ-
спектрофотометриялық немесе гравиметриялық әдісті қолдану жеткілікті
болады |111.
Қазіргі кезде қоршаған орта обьектілерінің мұнай өнімдерімен ластанудың
аналитикалық қадағалау саласы әдістемелік жағынан аналитикалық химияның
жеткілікті қамтамассыздандырылған бөліміне жатқызуға болады.
Мұнай өнімдерін талдаудың гравиметриялық әдісі
Гравиметриялық әдіс мұнай өнімдерін матрицадан органикалық
еріткішпен экстракциялауға, еріткішті кіші көлемде айдауға, полярлы
қосылыстардан арылу үшін экстрактты сорбентпен толтырылған колонкадан
өткізуге, элюатты құрғағанша буландыруға және қалдықты өлшеуге
негізделген. Гравиметриялық әдіс стандарттау жөніндегі Халықаралық
комитеттің |33| стандартты әдісі |32) болып табылады және көптеген су
анализі нұсқаулықтарына енгізілген |33, 34| Әдісті негізінен топырақ
анализінде қолданады |35, 36|. Су үлгілерін анализдеуде бұл әдістің кемшілігі
- төмен дәлдік пен анықтау шегінің төмендігі (0,3-0,5 мг/л бастап). Бұдан басқа
әдіс су көлемінің көп мөлшерін (3-5 дм? ) қажет етеді, көп реактив пен уақытты
шығындайды және де компоненттердің ұшқыштығының әсерінен қателік те
көбейеді. Гравиметриялық құрамында мұнай өнімдері бар қатты ластанған
үлгілерге қолданылатынына қарамастан, оның негізгі артықшылығы өлшеу
құрылғысын алдын ала градуирлеуді қажет етпейді. Сондықтан арбитражды
әдіс ретінде қабылданған.
Инфрақызыл спектрофотометрия әдісі
Мұнай мен мұнай өнімдерін талдау үшін, зетрттеу әдістерінің ішінде ИҚ
спектроскопия әдісі ерекше орын алады (|37), себебі ИҚ-спектроскопия - мұнай
27
қосындысын анықтаудың стандартты әдісі |55| су үлгісінен мұнай өнімдерін
экстрагент арқылы экстракциялауға, экстрактты сорбент көмегімен полярлы
қосылыстардан тазалауға, газды хроматографта алынған элюатты анализдеуге,
н-октана (СұНіз) -ның ұсталыну уақытына тең және (немесе) одан жоғары
диапазондағы көмірсутектердің хроматографиялық шыңдарының
аудандарының қосындысын алуға және анықталған градуирлік тәуелділік
бойынша судағы мұнай өнімдерінің мөлшерін есептеуге негізделген. Әдіс ШРК
деңгейіндегі мұнай өнімдерін анализдеуге қолдануға болады.
Табиғи және ағызынды сулардағы мұнай өнімдерін идентификациялау мен
анықтаудың газхроматографиялық әдісі көмірсутектік құрам мен мұнай
өнімдерінің жалпы қосынды мөлшерін, және де үлгідегі жеке мұнай
фракцияларының мөлшері мен жоғары дәлдікпен мұнай өнімдерінің типін
анықтауға мүмкіндік береді (58, 59).
Газ сұйықтықты хроматография

Газ сұйықтықты хроматография мұнай өнімдерінің экстрактындағы
көмірсутектердің температураны программалау режимінде қозғалмайтын сұйық
полярсыз фазада хроматогафиялық бөлінуіне негізделген. Фракциялық
құрамын есептеу көмірсутектердің ұсталу уақыты мен олардың қайнау
температурасы арасындағы сызықты тәуелділіктің негізінде жүргізіледі (60-64).
Әдістің сезімталдылығы қолданылатын құрал мен колонкаларға біршама
байланысты және кең аймақты қамтиды (0,1-1,6 мг/л). Толтырылған колонкадан
капиллярлы коллонкаға ауысқанда өте көп мөлшердегі сапалы шыңдарды алуға
болады. Негізінен түзу тізбекті алифатты көмірсутектер мен тармақталған
көмірсутектер.
Мұнайдың жалпы млшерін талдауда газсұйықтықты хроматография әдісін
қолдану барлық уақытта сенімді емес, алайда оны мұнайдың құрамын және
ластаушы көздерді сапалық тұрғыдан анықтауға мүмкіндік береді |65-671.
Әдістің кемшілігі талдау кезіңде үлгіге қатаң әсер етуі.
Газохроматографиялық талдау кезіндегі жоғары температура әсерінен әртүрлі
типті хемосорбциялық үрдістер, сонымен қатар химиялық реакциялар (ыдырау,
конденсация, полимеризация, циклизация және т.б.) жүруі мүмкін, олар
талданатын компоненттердің сапалық көрсеткіштерімен қатар, сандық құрамын
да өзгертіп, нәтижеге әсер етеді |68, 69).
Жұқақабатты хроматография
Жұқақабатты хроматография негізінен мұнай мен оның өнімдерінің
құрамына кіретін ауыр жағар майларын, моторлы майларды, жанармай
отындарын, көміртек қалдықтарын анықтауда қолданылады. Әдіс қоспа
компоненттерінің сорбент пластинкасының бетінде органикалық еріткіш
әсерінен бөлінуіне негізделген. Дақтардың сандық есептеу пластинканы УК-
жарықпен әсерлесуі арқылы жүзеге асырылады. Жабдықтау жағынан бағаналы
хроматографияға қарағанда әлдеқайда қарпайым. ЖҚХ жүргізу үшін насос,
детектор керек емес, өйткені элюация сұйықтың капилляр бойымен өтеді,
хроматогрфиялық зоналар реагенттер әсерінен пайда болатын жұқа қабаттың
боялуымен анықталады (70-72).
30
зерттеулердің маңызды бағыты болып әртүрлі өнеркәсіп орындарының
қалдықтарымен ластануынан қоршаған ортаны қорғаудың және ластанып
қалған обьектілерді қорғаудың жаңа технологияларын жасау саналады.
Микрофлораларға ерекше әсер ететін жеңіл және орташа фракциялы
көмірсутектер. Биохимиялық тотығу бірінші кезекте н-алкандарды ыдыратады,
сосын тармақталған парафиндер мен нафтендер, одан кейін ароматты
көмірсутектер. Мұнайдағы алкандар жойылған кезде параллель түрде қалыпты
құрылыстағы қышқылдар үлесі және алифатты құрамында күкірті бар
компоненттер үлесі төмендей бастайды |106).
Осы мәселені шешуге әртүрлі елдердің ғалымдары айтарлықтай терең
зерттеп, еңбек етіп жатыр. Олардың арасында ластануды тазартудың
биоремедиация мен фиторемедиация кіретін биологиялық әдістері ерекше
маңызды роль атқарады (107-110|, сонымен қатар микроорганизмдер-
ыдыратқыштардың штамм консорциумдарын, оның ішінде
иммобильизацияланған түрін жасау да маңызды роль атқарады |106-108).
Қазіргі кезде бактериялық коктейльдер деп аталатын Европамен, АҚШ-пен
және Жапониямен олардың биотехнологиялық компанияларымен кеңінен
ұсынылып жатқан коктейльдеріне сұраныс өте жоғары болуда. Бірақ практика
көрсеткендей, шетелдік бактериялық препараттарды пайдалану климат пен
экологиялық жағдайлардың әртүрлілігіне байланысты тиімділігі төмен болып
шықты. Оған қоса, ашық экожүйеге микробты популяцияларды бақылаусыз,

ретсіз құрамда енгізу топырақ биоценозының қызметіне айтарлықтай қауіп
төндіреді, сонымен қатар тенологиялық процестермен жұмыс жасайтын
қызметкерлер денсаулығына да айтарлықтай қауіп төндіреді. Сондықтан
Қазақстанның табиғи обьектілерін тазарту мен қалпына келтіруге отандық
биопрепараттарды жасау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр
Қазіргі кезде қоршаған ортадағы мұнай көмірсутектерін ыдырату үшін
Рвеидботопав, Мусовасфегішп, Містососсив және т.б. СапФда ашытқы
жасушаларынан (|114| тұратын микроорганизмдердің кең спектрі
пайдаланылуда. Микроорганизмдердің ассоциациясына ерекше назар
аударылуда |115|. Ассоциацияға ұшырағандықтан микробтар күрделі өзара
қатынастарға түседі. Олардың ішіндегі белсендісі болып аса күрделі
көмірсутектер саналады.
Табиғи жағдайларда топырақтың минералды бөлшектеріне, өзендердің,
көлдердің, теңіздердің үйінділерінде немесе өсімдіктің жер беті бөлігіне
жабысқан күйінде биохимиялық активтілік танытып, көптеген микроағзалар
осылардың әсерінен тіршілік етеді, көбейеді. Сондықтан ластанған сулы ортаға
ендірілетін микроағза-ыдыратқыштардың дамуының оптималды жағдайларын
жасау үшін және олардың ұзақ уақыт тіршілік етуін қамтамасыз ету үшін
ерімейтін тасымалдауыштардағы жасушалардың алдын-ала иммобилизациясын
пайдаланады (|1161.
П17-119| жұмыстарда жүзім сүйектері, жаңғақ, кокос жаңғағы және қайың
ұнтақтары негізіндегі көміртектелген тасымалдауыштардағы ашытқылар мен
бактериялардың иммобилизациясын және олармен мырыш, никель, кадмий,
39
кеңінен қолданылады. АҚШ-та еріген күйіндегі полиакриламид пен
бутадиеннің (25%), поликарбоксилметилцеллюлоза (25%), ақ күйе (10%), және
полиэлектролиттің (5%) құрылымданған сополимерінен препарат жасалынған,
бұл препарат мұнай сұйықтығын механикалық жылдам жойылатын гель тәрізді
массаға тиімді байланыстырады. РФ-ның Ғылым Академиясы мен Мұнай және
Газ Институтында мұнай мен мұнай өнімдерінің көміртегін ақуызға
айналдыратын «Биотемпоскрин» атты реагент жасалған. Жапон ғалымдары
шикі мұнайды қиын бөлінетін сулы-мұнайлы эмульсияға дейін
сусыздандыратын өртеу арқылы жылдам жойылатын препарат жасалынған.
Одан басқа, 1 мм қалыңдықтағы бетте болатын мұнай қабықшалары торфтан,
қауыздан, ағаш үгіділерінен, пемзадан, құс қауырсындарынан және т.б.
жасалған қарапайым сіңіргіштермен жойылады (1031.
Химиялық технологияда кеңінен танымал сорбциялық тазартудың
аппаратуралық рәсімделуі - ұсақталған активті көмірдің қалың қабатынан
тұратын напорлы сүзгілерден және оның алдында механикалық сүзгілері
орналасқан аппараттар. Екі тізбекті сүзу процесі құрамында эмульгирленген
және еріген мұнай өнімдері бар ағын суларды тазарту үшін қолданылады (0,1-2
мг/л-ге дейінгі тазарту). Кеуекті сорбенттердің механикалық беріктігі төмен.
Бір циклде үйкелуге немесе шаймалауға пайдаланылатын сорбенттер шығымы
0,1-2%-ды құрайды, ал сонымен қатар сорбенттердің құны, олардың
регенерациясы және оларды көп қайталап пайдалану мүмкіндігі де маңызды
роль атқарады |1041.
1.2.4.2 Мұнаймен ластанған су мен топырақты тазартудың биологиялық
әдістері
Құрамында 15-25 мг/л көлемінде мұнай өнімдері болатын ағын сулар
механикалық және физика-химиялық тазартудан кейін су қоймасына
жіберілмес бұрын биохимиялық тазартудан өткізіледі, органикалық
ластауыштар микроағзалармен тотығу процесі осы кезде жүзеге асады |105).

Қазіргі кезде мұнаймен ластанған топырақты тазартудың перспективті
технологиясының бірі болып топыраққа микроағзалар кешендерін енгізу
саналады, ол мұнай мен мұнай өнімдерінің көмірсутекті компоненттерінің
биодеструкциясына мүмкіндік береді.
«Дестройл», «Путидойл», «Деворойл» және т.б. секілді шетелдік және
отандық өндірістердің коммерциялық микробиологиялық препараттарының көп
мөлшері жасалып белсенді түрде өндіріске енгізілуде. Алайда табиғи
жағдайларда биодеградация құбылысы негізгі бөлігі болып жауын құрттары
саналатын топырақ биотасының барлық кешенінің әсерінен жүзеге асады.
Осыған байланысты вермикультура мұнаймен ластанған материалдарды
өңдеуді интенсификациялау үшін перспективалы болып саналатындығын
болжауға болады.
Микроағзалардың әртүрлі топтарын пайдалануға негізделген
биотехнология мұнайды ашуда және қоршаған орта обьектілерін әртүрлі мұнай
ластауыштарынан тазарту үшін кең қолданыста. Биотехнологиялық
38
жасап шығарды. Бұл препарат топырақтың, су қоймаларының, акватория
беттерінің, мұнай құятын танктердің ішкі беттерінің, және т.б. резервуарлардың
ластануы кезінде мұнай және мұнай өнімдерін биодеградациялауға арналған.
«Деворойл» микробиологиялық препараты көмірсутектотықтырғыш
бактериялар мен ашытқылардың ішінен мұқият таңдалып алынған құрамда
жасалған. Құрамына Еһоаососсив, Рвепаотопав және Үагоууіа текті патогенді
емес штаммдардың біріктіріліп қосылған. Бактериялар Сә - С» ұзын тізбекті
мұнай н-алкандарын және ароматты көмірсутектерді тотықтыра алады. Сәтті
таңдалынған бұл микроағза ассоциациясы препаратқа көптеген принципиалды
артықшылықтар береді.
Сонымен қатар топырақтың мұнай ластануларын жою үшін «Дестройл»
препараты пайдаланылады. Биологиялық препараттардың АсіпейоВас(ег өр.
Микробынан табиғаттан бөлініп алынған коммерциялық препараты Берд
зауытында шығарылады. Ол мұнай және мұнай өнімдеріне байланысты айқын
байқалатын активтілікі көрсетеді және экологиялық бейтарап қосылыстарға
жататын қалдық өнімдерге дейін деградацияланудың қайтымсыз процестерін
тудырады.
Топырақтағы мұнайдың бұзылу жылдамдығы климатқа, механикалық
құрамға, гумуспен қамтамасыз етілуіне, минералды қоректік элементтерге,
көміртекті тотықтырғыш микроорганизмдердің тіршілік етуіне байланысты
болады. Мұнай кен орындарының шөлдік топырақ райондарының
микрофлорасының құрамын пенициллиум, аспергиллус, қара түсті
саңырауқұлақтар құрайды. Жазда аса кепкен топырақта ылғалды аса қажет
етпейтін актиномицеттер доминирлейді, ал көктем мен күзде бактериялар
табылады (|126). Шөлдің аса құрғақ жағдайларында мұнаймен ластанған
топырақтың тазаруы өте баяу жүреді, себебі олардың жаңаруы өте баяу жүреді
және өте тұзданған болып келгендігінен де болады. Бульдозермен қыру арқылы
мазутталған массаны мұнаймен ластанған топырақтан механикалық бөліп алу
әдісін қолданудың тиімділігі өте төмен, биоценоздың қызметіне кедергісін
тигізеді. Мұнай өндіретін мекемелерге мұнайдың сапалы сорбенттерін
пайдаланып перспективалы агрофитомелиоративті, микробиологиялық және
т.б. топырақты қалпына келтіру әдістерін ендіру өте маңызды. Атап өткендей,
мұнай өнімдерімен ластанған топырақтарда топырақ микроорганизмдері өмір
сүргеніне эдафикалық әсерін тигізетін жағдайлар туындайды, және олардың
азотпен және фосформен қоректеніп режимдері бұзылады, тотығу-
тотықсыздану және ферментті процестер интенсивтілігі төмендейді |127,1281.
Мұнай мен газды апаттық өртеу орындарында топырақтың генетикалық
горизонттары биологиялық тіршілік етуі тоқтаған обьектілер қатарына кіріп

кетеді.
Зерттеулер барысында табиғи жағдайларда мұнай топырақ профилінде өте
баяу трансформацияланады. Мұнай өнімдері топырақтың өте төменгі
қабаттарына өте отырып, әртүрлі физика-химиялық қасиеттеріне қарай түрлене
бастайды: беткі горизонттарында негізінен шайырлық-асфальтендік заттар мен
циклдік көмірсутектер жиналады, ал терең горизонтттарына суда еритін
42
сорбенттің шығымы шамамен 20-50%-ды құрайды. Егер Қазақстанда
пайдаланылмай қалып жатқан бидай және күріш қауыздары мен жүгері
сабақтары жүз мың тонна болса, онда өзіміз сорбентті жасау туралы ойлану
қажет.
Бүгінгі күні су бетіндегі мұнаймен ластануларды толығымен жоюдың
тиімді тәсілі жоқтың қасы. Химиялық бейтарап заттар негізіндегі сорбциялық
әдістер экологиялық таза әдіспен мұнайды жою мәселелерін шешуге мүмкіндік
береді. Мұнайды жұтатын сорбенттер ағын суларды тазартуда, сонымен қатар
мұнай төгінділеімен күрестегі барлық сатыларда қолдануға болады |82).
Өндірістегі шығарылып жатқан сорбенттер белгілі бір стандартты
көрсеткіштерді қанағаттандыру қажет, оларға үйкеліске төзімділігі, сорбцияық
сыйымдылығы және т.б. жатады. Сөйтіп ағын суларды мұнай өнімдерінен
тазарту үшін асбест қағазы мен картон өндірісінің қалдығы болып табылатын
құрамында асбест бар материал қолданылады (регенерация күйдіру арқылы)
І83І; кеуекті полимерлік сорбент - стирол мен дивинилбензолдың сополимері
(мұнай өнімдері еріткішпен элюирленеді) |84), магнит өрісінде сүзу үшін 0,01-
0,1 мм өлшемді ферромагнитті материалды 0,02-0,08% мөлшерде ендірген
пенополиуретан (регенерация сығу арқылы) (85|; базальт талшығы мен
гидрофобизатор - кремний немесе органикалық гидрофобтаушы қосылыс- 2-
15% (регенерация - сығу және көмірсутектерді өртеу, көп мәрте қайталап
қолдануға болады) және т.б. материалдар |861.
Алайда бөлшектерінің өлшемі 0,10 мм болатын құрамындағы көміртектің
массалық үлесі 85-99% болатын және судан өз еркімен бөліне алатын
ұсақталған активті көмір секілді басқа да сорбенттер пайдаланылады (87-931.
Активті көмірді алуға қажетті бастапқы шикізат ретінде кез-келген құрамында
көміртек бар материалдар қолданылады: көмір, торф, ағаш, және т.б. |94-1021.
Аса сапалы активті көмірді дайындау процесі күрделі әрі ұзақ, сондықтан
олардың құны да жетерлік. Бұл активті көмірді бірнеше рет пайдалану
қажеттігіне әкеп тірейді.
Бұл көмірлердің кеуектігі 60-70%, ал меншікті беті 400-900 мг/г, Активті
көмірдің адсорбциялық қасиеттері көбінесе олардың кеуекетерінің
құрылымына, олардың шамасына және өлшемі бойынша таралуына тәуелді.
Сәйкес кеуектің өлшеміне қарай активті көмірдің кеуектері үш топқа бөлінеді:
ірі- және ұсақ кеуекті, және аралас типті. Өлшемі бойынша кеуектер үш түрге
жіктеледі: өлшемі 0,1-2 мкм болатын макрокеуектер, өлшемі 0,004-0,1 мкм
болатын ауыспалы кеуектер, өлшемі 0,004 мкм-ден аз болатын микрокеуектер.
Макрокеуектер мен ауыспалы кеуектер тасымалдаушы бөгеттер ролін
атқарады, ал активті көмірдің адсорбциялық қабілеті микрокеуекті
құрылыммен анықталады. Бөлшектерінің өлшемі 0,001 мкм болатын еріген
органикалық заттар сорбенттің микрокеуегінің көлемін толтырып, оның толық
сыйымдылығы оның жүту қабілетімен сәйкес келеді |80).
Мұнайды сорбциялау үшін әлемдік практикада активтелген көмір,
пенопласт секілді синтетикалық сіңіргіштер, «Ресорб», «Пламилон»
сіңіргіштері, гидрофобталған перлит, гельтүзгіштер, әртүрлі қатырғыштар
37

Вгеуіһасіетіші, Мусоһасіегішп, ВедетіпКіз) ВасШив, Еш егоһасіегізсезе,
КіеВвіеПа, Містососсив, ӘрһаегоН1ив. Актиномицеттердің ішінде ерекше назар
аудартатын түрі Әйтерюштусев түрі. Ашытқылардың ішінен СапФда мен
Тогшорв1в ерекше қызыушылық тудырады.
Мұнаймен ластанған табиғи биоценоздың тұрақты және доминирлеуші
компоненттері болып родококкалар саналады, олардың негізгі экологиялық
қызметі газтәрізді н-алкандарды, мұнайдың сұйық көмірсутектерін
аккумуляциялау және оларды биомассаға трансформациялау. Осы топтағы
бактериялар қолайсыз факторлар түріндегі төмен температураның, күннің
ультракүлгін сәулелерінен, қоректік заттардың ұзақ уақыт болмауы секілді
факторлардың әсеріне өте төзімді болуымен ерекшеленеді. Мұнаймен
ластанған тундра топырағының табиғи мұнайды тотықтыратын микрофлорасы
негізінен К. Егу(һгоро18 бактериясымен ұсынылады. Осыған байланысты мұнай
ыдыратқыштары ретінде родококкаларға деген қызығушылық ерекше дамыған.
Т. В. Коронелли өз соавторларымен төмен температура кезінде
көмірсутекті тотықтырғыш қасиетін сақтайтын штаммды таңдау мақсатында
плюс 69С температурада агар-агар мен парафин ортасында көмірсутекті
тотықтырғыш бактериялардың үлкен коллекциясына скрининг жасады
(Рвеліотопав, Агіһтоһасіет, Еһойососсив). Осылай таңдалған 17 штаммды
мұнаймен бірге сұйық ортада плюс 89С температурада өсірді. 14 тәуліктен соң
ИҚ-спектроскопия әдісімен мұнай көмірсутектерінің концентрациясын
анықтады. Осы кезде 12 штамм енгізілген мұнайдың 13-тен 36%-ға дейінгі
үлесін пайдаланған болса, екі штамм - 5-6%-ын, ал үшеуі тиімсіз болып
шыққан. Барлық 12 штамм ҺКВһодососсив жасушасына тән болды: 11 К
Егуһгоро18 жасушасына, ал біреуі К. Мәгіз типіне жатады.
Спора түзетін бактерияларға деген қызығушылық та ерекше, себебі олар
қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына аса төзімді болып саналады.
Қазіргі кезде төмен температураларда мұнайды ыдырататын
микроағзалардың түрлері іздестірілуде. Микроағзалардың активті түрлері көп
түрлі сулы және топырақты экожүйелерге тиісті болып келеді, әсіресе
көмірсутектермен және мұнаймен ластанған, сонымен қатар мұнай кен
орындарындағы мұнай мен пласт суларының микрофлорасы да осы типке тән.
Көмірсутектермен ластанған активті микроағза-ыдыратқыштарды таңдау
бірнеше талаптарды ескере отырып жүзеге асырылуы шарт. Микроағза-
ыдыратқышты таңдау кезінде топыраққа енгізілетін биомассаның топырақ
микрофлорасына бөтен болмауы қажеттігін ескеру керек. Тағы бір маңызды
талап - олардың патогенді болмауы. Осыған байланысты ластанған топырақты
микробиологиялық тазарту технологиясы аэробты жағдайды талап етеді.
Аэробты және факультативті анаэробты микроорганизмдерді микроағза-
ыдыратқышқа енгізуді қажет етеді. Микроб жасушалары қоршаған ортаның
қауіпті әсеріне ұшыраулары мүмкін, сәйкесінше микроағза-ыдыратқыш
тіршілік ету барысында өте төзімді болуы шарт.
Ресейдің ҒА Микробиология институты «Биотехинвест» өндірістік-
ғылыми мекемесімен бірлесіп «Деворойл» атты микробиологиялқ препарат
41
қосылыстарды (МӨ негізін құрайтын қанықпаған көмірсутектерді
анықтамайды) анықтауға негізделген жоғары сезімталдылыққа ие
флуориметриялық әдіс көлемді экологиялық бақылауда қолданыла алмайды.
Қоршаған орта обьектілеріндегі мұнай өнімдерінің бақылауда ең тиімдісі
жалынды-ионизациялық немесе масс-спектральды детекторлы капиллярлы

газды хроматография әдісі болып табылады, оның сезімталдылығы жоғары
болуымен қатар, МӨ жеке компоненттерінің кең спектрін анықтауға мүмкіндік
береді.
1.2.4 Мұнаймен ластанған су мен топырақты тазарту әдістері
Топырақ пен судың мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы - қоршаған
ортаны қорғау мен экологияның ең күрделі мәселелерінің бірі болып табылады.
Қазіргі таңда мұнаймен ластанған аймақтарды биоремедияция технологиясы
қарқынды дамуда. Мәселе тыңайтқыштарды енгізу нәтижесінде микробты
ценоздың стимуляциясы арқылы, нақты ластағышты белсенді тазартатын
микроағзаларды немесе әртүрлі биопрепараттарды енгізу арқылы шешім
табуда.
Қазіргі таңда мұнай және МӨ ластанған обьектілерді тазартудың негізгі
әдісі ретінде төгілген мұнайды механикалық немес физика-химиялық жолмен
тазалап, топырақтағы қалған мөлшерін мұнайтотықтырғыш микроағзаларды
қолдану арқылы биоыдыратуға негізделген биологиялық тазалауды айтуға
болады. Алайда бүгінгі таңдағы биопрепараттар әртүрлі өңірлердің топырақ-
климаттық жағдайларына байланысты қажетті белсенділік көрсетпей отыр,
сондықтан өте үлкен көлемді мұнай төгінділерін жоюда аборигенді штамдарды
іздеп, бөлу алу және жаңа препараттар жасау қажеттілігі туындайды.
Біздің елімізде қазіргі таңда су мен топырақтың мұнаймен ластану
мәселесі түпкілікті шешімін таппауды. Мұнаймен ластануды микроағзалар
көмегімен тазалау жұмыстары қолдау таппай отыр, олардың ғылыми және
технологиялық деңгейі жоғары емес. Сондықтан, су мен топырақтың мұнай
және МӨ ластану мәселесі өте шұғыл шешімді қажет етуде, барлық
қызығушылық танытқан өкіметтік, ғылыми және өндірістік ұйымдарды
біріктіріп бұл мәселені шешу қажет.
Ағынды суды тазалаудың әдістерін механикалық, физика-химиялық және
биохимиялық деп жіктеуге болады. Ағынды суларды тазалау нәтижесінде
тұнбалар түзіледі, олар залалсыздандыруға, сусызандыруға, кептіруге, ары
қарай қалдықты утилизациялауға ұшырайды. Егер ағынды суды жіберуде
тазалықтың жоғары дәрежесі қажет болса, онда биологиялық тазартудан кейін
терең тазартуды жүргізеді. Ол патогенді микроағзаларды жою үшін арналған.
Ағынды суды механикалық тазартудың құрылғысы ерімейтін қоспаларды ұстап
қалуға негізделген. Оларға құрылымы әртүлі конструкциялы елегіштер,
құмұстағыштар және сүзгілер жатады. Өндірістік ағынды суларды тазарту
үшін, майұстағыш, мұнай ұстағыш жіне шайыр ұстағыштар қолданылады.
Ағында суды тазартудың механикалық әдісінің құылғысы иологиялық
32
заттардың адсорбциялану мүмкіндігі және ағынды суларды ластауыштардың
төмен концентрациясы кезіндегі жоғары тиімділігі. Сорбциялық әдістер ағын
сулардың құрамынан еріген заттарды жоя отырып, өнеркәсіп мекемелерінің су
қоймаларының тазартылған ағын суларын пайдалана отырып бөліп алуда тиімді
болып табылады (80).
Адсорбция - екіншілік ластауыштарды пайдаланбастан талап етілетін
деңгейіне дейін мұнай өнімдерінен ағын суларды тазартуға мүмкіндік беретін
жалғыз әдіс болып табылады (81).
Апаттық мұнай төгілу уақыты мен оны жою жұмыстарын жүргізуге
жұмсалатын уақыт арасындағы кешенді түрде кейде жеке блок түрінде шаралар
жүзеге асырылады. Суды мұнай ластауыштарынан тазарту әдістеріне талдау
жасау барысында мұнай ластауыштарын әртүрлі сорбенттерді пайдаланып қана
жоюға болатындығы белгілі болды.

Бірақ барлық этаптарында мұнайды жұтатын сорбенттерді қолданған жөн.
Мұнайды жұтатын сорбенттерді жасаумен көптеген елдердің ғалымдары
айналысады, әсіресе мамандар өсімдік қалдықтарынан сорбенттер жасауды көп
ұсынады. Бірінше кезекте ол олардың экологиялық зиянсыздығымен
түсіндірілсе, екіншіден ауыл шаруашылық өндірістерінің қалдықтарын жою
мәселелерін қатар түрде шешуге мүмкіндік береді.
Мұнайды жұтатын сорбенттер гидрофобты болып келетін және мұнайға
және мұнай өнімдеріне деген сорбциялық қасиеттері жоғары кеуекті заттар
түрінде болады. Сорбенттің өз массасынан үлкен көлемде болатын ластауыш
заттарды жүту қабілеті олардың сорбциялық бетімен және кеуегінің көлемімен
түсіндіріледі. Өсімдік негізіндегі сорбенттердің беті 3-тен 10 м//г-ға дейін
болады сорбентпен қанығу уақыты 30 минутты құрайды. Бәрімізге мәлім
болғандай, олар улы емес, өртке және жарылысқа қауіпі жоқ, мұнай өнімімен
қаныққан сорбент суға батпайды, су бетінен жылдам жиналады, бірнеше жыл
бойы өз қасиеттерін сақтай алады.
Ластану деңгейі жоғары жағдайларда мұнай ластауыштарын сапалы жою
сорбенттердің белгілі бір түрлерін пайдаланбаса мүмкін болмайды.
Сорбенттерді өндіруге қажетті міндетті шикізаттардың ішінде табиғи
органикалық шикізат пен өсімдіктер өндірісінің қалдықтары саналады. Мұндай
шикізаттарға торфты, сапропельді, ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеу
қалдықтарын және т.б. жатқызуға болады. Осы шикізаттар негізінде мәселен
«Сорбест», «РС», «Лессорб» және т.б. секілді сорбенттер жасалған.
Сорбенттер ретінде табиғи минералдар, кейбір өндіріс қалдықтары, активті
көмір мен синтетикалық сорбенттер қолданылады. Торф, активті саздар және
өндіріс қалдықтары (күл, кокс ұсақтары, силикагельдер және алюмогельдер)
секілді табиғи кеуекті минералдардың сорбциялық сыйымдылығы кішкентай
болып келеді, ол көлем бірлігінің немесе сорбенттің массасының жұтатын
заттың мөлшерімен сипатталады.
Өсімдік сорбенттерін өндіру үшін күріш және жаңғақ қауыздары тиімді,
олардың негізінде сорбенттер де жасалған, ал Тунисте оларды зәйтүн майы
өндірісінің қалдықтарынан дайындайды. Бастапқы шикізаттан дайын
36
Сонымен қатар ұзын тізбекті парафиндердің бірден азайып кеткендігі де мәлім
болған. Сөйтіп, мұнайдың бұл бөлініп алынған микроорганизм -
деструкторлары Маңғышлақ-Каспий маңы аймақтарының мұнаймен ластанған
топыраққтарын мелиорациялаудың биотехнологиясын жасау үшін негіз бола
алады.
Ұсату, мұнаймен ластанған топырақты араластыру секілді агротехникалық
әдістер топырақтағы мұнайдың деградациялануына мүмкіндік беретін фактор
болып табылады. Бұл кезде оған қоса, көмірсутекті тотықтыратын
микроорганизмдердің тіршілік етуі активтеніп, мұнайдығы ұшқыш
фракциялары ұшып кетеді, сулы-ауалық режим жақсарады, сонымен қатар
топырақтың кеуектілігі мен оның биохимиялық активтігі де жоғарылайды (131,
1321.
Топырақтың өз қасиеттеріне, климат факторларына, топырақ
микрофлорасының қасиеттеріне байланысты болатын топырақтың өздігінен
тазаруын ескеріп, бұл мәселені шешуге болады |1331.
Мұнаймен ластанған жер беті сулары мен топырақтың өздігінен тазаруы
физикалық, химиялық және биологиялық факторлар әсерінен жүзеге асады.
Алайда бірінші әдісте мұнай мен мүнай өнімдерінің құрамында тек бөлшектік
ғана өзгерістер болуы мүмкін, толығымен деструкциялануы мүмкін емес, ал

кешенді процестер барысында мұнайды тотықтыратын микроағзалар негізгі
роль атқарады |133-136|. Мұнайды тотықтыратын микроағзаларға тән
экологиялық негізгі қасиет олардың көміртектік қоректену көзі ретінде
көмірсутектерді өзіне қабылдап алуы (137, 1381.
Микроағзалар қалыпты өмір сүру үшін тек органикалық заттар ғана емес,
сонымен қатар биогенді элементтер де (М, Р, К, Са, Е, СІ и др.) қажет, оларды
таситын орта болып тұрмыстың ағын сулар саналады. Құрамында мүнай бар
өндірістік ағын суларды сұйылту үшін қажетті тұрмыстың ағын сулардың
оптималды мөлшері соңғының құрамына байланысты болады және әр жағдайда
жеке-жеке анықталады, себебі тұрмыстық ағын суларды есептемей пайдалану
осылай ластанған микрофлораның деградациясын тудыруы әбден мүмкін |139).
Биохимияық тотықтыруды сүзу, ылғалдандыру, биологиялық қоймаларда,
қолмен жасалынған биосүзгілерде, аэротенктарда табиғи жағдайларда
жүргізеді. Сүзу алаңы, ылғалдандыру алаңы, биосүзгіер топырақ биоценозының
әсерінен қызмет атқарады, ал аэротенктар су қоймаларының биоценоздары
арқылы қызмет жасайды |140).
Құрамында мұнай бар және т.б. өндірістік қалдықтар бар ағын суларды
биологиялық тазарту процестерін интенсификациялау микрофлораға активті
илді, микроб жасушасының көбеюіне, өсуіне, қалыптасуына мүмкіндік беретін
макро- және микроэлементтерді қосу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен
қатар биокатализаторлар, дәрумендер, ферменттер қолданылады,
токсиканттарға төзімді микроорганизмдер қолданылады, активті илді
микроорганизм-деструкторлармен байытады |1411.
ВНИИВОДГЕО жобасы (142) еңбекте келтірілген. Бұл жабық типтегі
құрастырылым полиэтилен ұсақ бөлшектерінің құрамында мұнай бар ағын
44
төменмолекулалы қосылыстар жинала бастайды. Топырақ профилінде
көмірсутектердің деградациясы мен жұтылуы негізінен көміректі
тотықтыратын микроағзалар арқылы жүзеге асады, олар мұнайды
метаболизмнің соңғы өнімі - СО» және Н» -ке дейін ыдыратады. Оған қоса,
бөлінетін көмір қышқылы сумен және оттекті қосылыстармен (сприттер,
қышқылдар, альдегидтер, кетондар және т.б.) карбонатқа айналады, топырақ
профилінен біртіндеп бөлшектеп еріп, жойыла бастайды. Сосын
қалдықтарында мұнайдың жоғары молекулалы компоненттерінің қатты
үгінділері түзіледі
Жаздың жоғары температуралары мен мұнай газ аймақтарының
ультракүлгінді радиациясы ылғалдану мен аэрацияның оптималды
жағдайларын жасауда топырақтағы мұнай өнімдерінің толығымен тотығып
және минералданып интенсивті биологиялық ыдырауына жағдай тудырады.
Осыған байланысты мұнаймен ластанған топырақтың микробиологиялық
мелиорациясы топыраққа қоректік заттарды енгізіп, микроорганизмдердердің
тіршілік етуін активтендіруге, мұнайды тотықтыратын микроағзалардың жаңа
штаммдарын топырақтан бөліп алу және оларды енгізуге негізделеді.
Ферментті жүйелердің әртүрлілігі, ортаның өзгеруіне тез бейімделуі
микроағзалардың көмірсутектік трансформация өнімдерінің зиянсыз түріне
биологиялық циклдерді қайтаруға мүмкіндік береді. Сәйкесінше мұнаймен
ластанған топырақтың тазару процесі кезіндегі олардың маңызды роль
атқаратындығын анықтайды.
Әлемдік тәжірибе сонымен қатар мұнаймен ластанған топырақты
микробпен тазарту әдісінің тиімді екендігін көрсетеді. «Оксидентал кемикл»
(США), «Бейстритент» (Англия), «Биодетокс» (ФРГ) және т.б. танымал
компаниялар мұнаймен ластанған топырақты микробтық технологиямен

тазартуда сәтті пайдаланып жүр. Әртүрлі табиғи жағдайларға арналған
мұнайды тазартуға арналған «Путидоил», «Биодеструктор», «Морріев»,
«НуйгоВак» және т.б. препараттар бүгінде жасалынған.
Маңғышлақ-Каспий маңы аймағы жағдайындағы мұнай көмірсутектерін
жоюға қабілетті аса метаболикалық активті микробтардың жаңа жергілікті
штаммдарын бөліп алу және олардың тіршілік етуіне ыңғайлы жағдайлар
жасау, оптималды ылғалдануы мен аэрациясын өткізу аса маңызды роль
атқарады. Қазақстанның микробиологтарымен қазіргі кезде мұнайды 84-98%-ға
дейін жоюға, бензин және дизель отынын жоюға қабілетті көмірсутекті
шикізаттардың микроорганизм-деструкторларының жаңа штаммдары
практикалық пайдаланысқа ұсынылған және бөлініп алынған (|129).
«Мұнайбак» атты жасалынған микробиологиялық препарат ластанған топырақ
пен суды тазартуда мұнай өнімдерін 32-36%-ға дейін жоя алады |1301. ҚР ҰҒА
БҒМ зерттеу институттарының көрсетуінше, олармен бөлініп алынған мұнайға
арналған микроорганимз-деструкторлардың жаңа штаммдары көмірсутектерді
жоюда аса тәулікте тазарудың жақсы жүретіндігі де белгілі болған. Оған қоса,
мұнайларда эфирлік және қышқылдық типтегі оттекті құрылымдар өсе
бастайды, яғни тотығу процестерінің интенсивті жүретіндігін дәлелдейді.
43
Хроматорафиялық талдауды жеделдету үшін және метрологиялық
сипаттамаларын жақсарту үшін, авторлар |73,74| «ағынды жұқақабатты
хроматографияны» (АЖҚХ) жасады, үздіксіз фотометрлеумен. Дәстүрлі ЖҚХ
еріткіш пластинаның шетіне жеткенде бөліну аяқталса, ал АЖҚХ еріткіш
пластина арқылы үздіксіз және тұрақты температурда қозғалып отырады. Қоспа
компоненттерін детектрлеу бөліну кезінде сорбент қабатында өтеді. АЖҚХ
көмегімен тек мұнайдың құрамын ғана емес, сонымен қатар флуоресценция
мен жұтылудың жолақтры мен салыстырылып типін анықтауға болады. Әдіс
бағаналы және жұқақабатты хроматографияның біріккен түрі ретінде қарауға
болады.
Ядролы магнитті және электронды парамагнитті резонанс
Мұнай құрамы 1000 астам жеке қосылыстардан тұратындықтан, олардың
хроматографиялық шыңдарын идентификациялау өте қиынға соғады.
Сондықтан әмбебап жоғары эффективті хроматографтың масс-спектрометрлің
детектрмен немесе ЯМР спектрометрімен құралған кешенді әдістер жасалуда
(55, 75|. Жоғары сезімталдылық пен селективтілік қажет блған жағдайда,
хроматографиялық талдауда масс-спектрометрлік дектектрді қолданған тиімді.
Хроматографияны ЯМР біріктіру екі әдістің де кемшіліктерін жойды -
ЯМР әдісінің сезімталдылығын және дәстүрлі хроматографиядағы жеке
компоненттердің табиғатын анықтау қиыншылығын. Мұндай әдістің тәжірбеге
енгізуде бірқатар қиыншылықтар туындатады, ол құралдың қымбаттығы,
күрделілігі және жұмыс істейтін ғылыми қызметкерге қойылатын жоғары
талап.
Ұшқыш көмірсутектер мен мұнайөнімдерін анықтауда атомды-
эмиссионды спектроскопия (АЭМС) индуктивті плазмалы (ИНП) және масс-
спектрометрия (МС) ИНП әдістер қолданылады (761.
Мұнай ластағыштарын анықтауда қолданылат экспресс-анализдердің бірі
ЭПР әдісі. Жеңіл фракциялар ЭПР сигналдарын бермейді, бұл жағдайда ЯМР
әдісі нәтижелі болып табылады. Мұнай-топырақ ЭПР спектрі бастапқы мұнай
спектріне жақын. Олардың интенсивтіліктерінің қатынасы топырақ қоспасынан
экстракциялаудан әлдеқайда төмен, бірақ бірқатар ерекшеліктер байқалды.
Бұдан шығатын қорытынды мұнаймен ластанған суды идентификациялауда
ЭПР спектірінің параметрлерін зерттеуде және әдісті зерттеуде үлкен жұмысты
қажет етеді (77,781.

Сонымен, қоршаған ортадағы мұнай өнімдерін анықтауда әртүрлі ғылыми-
иехникалық және нормативті-аналитикалық құжаттарда гравиметрлік, ИҚ-
спектроскопиялық, флуориметрлік және газды-хроматографты талдау әдістері
ұсынылады, олар айтарлықтай дәрежеде әдістемелік, метрологиялық тұрғыдан,
жеткілікті құралдармен қамтылған.
«Мұнай өнімдерінің» жалпы көрсеткішін анықтауда қолданылатын негізгі
әдістер гравиметриялық және ИҚ-спектроскопия. Бұл әдістердің сезімталдығы
төмен және мұнай өнімдерін ШРК дәрежесінде және одан төмен мәнінде
анықтай алмайтындығында. ИҚ-спектроскопияны қолданылуы дүние жүзіндегі
ССІ, өндірісіне тыйым салынуына байланысты шектеле бастайды. Ароматты
31
қорғасын, кобальт және мыс иондарын аккумуляциялау жұмыстарының
нәтижелері келтірілген. Микроорганизмдерді иммобилизациялау үшін әртүрлі
металдарды, органикалық және бейорганикалық ластауыштарды сорбциялауға
қабілетті және ағын судың Иісі мен түсін азайтуға қабілетті көміртектік
тасымалдауыштарды пайдалану мүмкіндіктері көрсетілген.
Аборигенді микрофлораларды пайдаланып, ластанған топырақтың
аэрациясын төмендету үшін, сулы және температуралық режимді өзгерту үшін
активтеу әдістерін жасауға байланысты да бірнеше мақалаларды кездестіруге
болады; минералды және органикалық тыңайтқыштардағы биогенді
элементтерді енгізу, өсімдіктедің әртүрлі түрлерінің жасыл массасын енгізу,
эмульгаторларды енгізу арқылы аборигенді микрофлораны активтендіру
жұмыстары да кездеседі |120-1251.
Органикалық ластауыштардың биоыдырауына әсер ететін негізгі фактор
болып олардың химиялық табиғаты (ол биотрансформацияның мүмкін
жолдарын түсіндіреді), концентрациясы және олардың басқа ластауыштармен
әрекеттесуі (трансформацияға олардың өзара әсері және өзара әрекеттесулері)
саналады.
Микроағзалармен қоршаған ортадағы ксенобиотиктердің деградациясын
лимиттейтін физика-химиялық жағдайлардың сәтсіз түрі болып топырақтың
төменгі және аса ылғал болуын, оттектің жетіспеушілігі, қолайсыз температура
және рН, ксенобиотиктердің төменгі концентрациясы немесе қол жетімділігі,
альтернативті және мүмкін болатын субстраттарды және т.б. келтіруге болады.
Биологиялық факторлардың ішінде ендірілетін микроағзаларды жеп қоюы,
популяциясындағы генетикалық ақпаратпен алмасу, ендірілетін микробты
популяцияның физиологиялық күйі мен тығыздығы кіреді. Олардың кейбіреуін
генетикалық құрастырылған штамм-ыдыратқыштар және олардың
консорциумдарын жасау арқылы, енгізу әдісін жақсарту арқылы, табиғи
микробтық популяциялардың өмір сүру жағдайларын оптимизациялау арқылы
шешуге болады.
Сөйтіп, микрағзаларды енгізу ендірілген популяцияның дамуы үшін
жағдайдарын жасау кезінде ғана оң нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді,
ол үшін ендірілетін интродуценттің физиологиялық ерекшеліктерін жақсы білу
қажет, сонымен қатар мүмкін болатын микробтық әрекеттесулер жайлы жақсы
білу қажет.
Мұнай көмірсутектерін бойына сіңіру қасиеті әртүрлі жүйелі топтардағы
микроағзаларға тән қасиет. Оларға микромицеттердің, ашытқыларды және
бактериялардың әртүрлі түрлері жатады. Мұнайдың аса активті
ыдыратқыштары болып көбіне бактериялар саналады. Олар ароматты
көмірсутектердің үлкен спектрін бойына ендіру қасиетіне ие, сәйкесінше олар
ерекше қызығушылық тудыруда.

Табиғи типтегі микроағзалардың көмірсутектотықтырғыш түрлері өте
үлкен диапазонда кездеседі. Активті бактериялық штаммдар болып мыналар
саналады: Рвекдотполав, Ап тоһасіег, Еһодососсив, Асіпеюһастет,
НауоВасіегішп, Согупеһасіетіні, Хатһотопав, А1/сайвепев, Мосагйа,
40
Кесте 3 -Кейбір ауыр металдардың адам денсаулығына әсері
Элементтер Элементтердің әсерінің салдары Шығу көздері
Жоғары концентрациялары
Сынап (Не) жүйке сал ауруы (минамата); асқазан | топырақтың, беткі
-ішек жолдары қызметінің және жер
бұзылуы, хромомомадағы өзгерістер | қабатындағы
сулардың ластануы
Күшән (Ав) терінің рак аурулары, интоксикация, | ластанған топырақ,
периферикалық невриттер бүлінген бидай
Қорғасын (РЫ) | сүйек ұлпаларының бұзылуы, топырақтың, беткі
қандағы протеин синтезінің және жер
тоқтатылуы, жүйке жүйесі мен қабатындағы
бүйрек қызметінің бүлінуі сулардың ластануы
Мыс (Си) ұлпалардағы органикалық топырақтың, беткі
өзгерістер, сүйек ұлпаларының және жер
ыдырауы, гепатит қабатындағы
сулардың ластануы
Кадмий (Са) бүйрек қызметінің бұзылуы, топырақтың ластануы
протеинурия
Өсімдіктердің адам мен жануарларға қарағанда ауыр металдар әсеріне
тұрақтылығы жоғары. Өсімдіктерде ауыр металдар жасуша қабаттарында
(целлюлоза) вакуолдарда хелаттар түзе жинақталады. Сондықтан да
өсімдіктерді тағам ретінде қолданарда олардың құрамындағы ауыр металдар
мөлшерін анықтап алған дұрыс. Өсімдіктер өздерінің улануға қарсы қызметіне
орай адамға улы саналатын ауыр металдар дозасына тұрақты болып қалады
(157,158).
1.3.1 Ауыр металдарды анықтау және тазарту әдістері
Қазіргі таңда ауыр металдарды анықтаудың аналитикалық әдістерінің екі
түрі бар: электрохимиялық және спектрометрлік. Бүгіні күні
микроэлектрониканың дамуымен электрохимиялық әдістер кең тарала бастады.
Ауыр металдарды спектрометрлік анықтау әдістерінің ішінде үлгілердің әр
түрлі атомизациялануына негізделген: жалынды атомды - абсорбционды
спектроскопия әдіс (ЕАА5); электротермиялық атомды - абсорбциялық әдіс
бірінші орын алады. Бірнеше элементті бір сәтте анықтауда индуктивті
плазмалы атомды-эмиссионды спектрометрия (ІСР-АЕ8) және индуктивті
плазмалы масс - спектрометрия (ІСР-М5) қолданылады. ІСР-М5 ескермегенде
қалған әдістер судан ауыр металдарды анықтауда өте жоғары анықтау шегін
көрсетеді. Үлгідегі металл мөлшерін анықтау үшін оны ерітіндіге ауыстырады.
Ол үшін сәйкес келетін еріткішпен (су, қышқылдардың сулы ерітіндісі, сирек
сілтілер) химиялық еріту немесе сілті, оксидтер, тұздар секілді флюстер
қолдана отырып, балқымаға ауыстырып, сілтісіздендіру жүргізеді. Зерттеліп
52
отырған металлерітіндісін сәйкес тұз немесе сілті қоса отырып тұнбаға
ауыстырады да, оны бөліп алып, тұрақты салмаққа дейін кептіреді де, ондағы
металл мөлшері аналитикалық таразыда өлшеу арқылы не бастапқы үлгідегі
мөлшерін ескере отырып есептеу жолымен анықтайды. Үлгі құрамындағы ауыр

металдардың мөлшерін мұқият анықтауда дәл мон бергенімен, көп уақытты
талап етеді.
Электрохимиялық әдіспен металды анықтауда үлгіні сулы ерітіндіге
көшіреді. Одан кейін ауыр металдардың мөлшері әртүрлі электрохимиялық
әдістермен анықталады: полярографиялық, потенциометрлік, кулонометрлік,
кондуктометрлік және де тағы да басқа әдістермен, сонымен қатар титрлеу
әдісін қоса анықтау процесін жүргізеді. Аталмыш металдармен ауыр
металдардың 107% моль/л мөлшеріне дейін анықтауға болады. Аталған әдістер
металдарды әртүрлі концентрацияларда нақты әрі дол анықтауға мүмкіндік
береді.
Ауыр металдардың мөлшерін анықтаудың әртүрлі спектрлік әдістері бар.
Металдарға электромагниттік шағылыстыру жүргізгенде өздеріне тон
спектрлер пайда болып, соны сараптау жүргізілетін анықтау әдістері: атомды -
эмиссиондық, атомды - абсорбциондық, спектрофотометрия, масс -
спектрофотометрия, индуктивті плазмалы спектрометрия (ІЗР-спектрометрия),
рентгенқұрылымды анализ.
Радиоактивті ауыр металдардың өте аздаған мөлшерлері ядролық
спектрометр (бета-, гамма - спектрометрия) және нейтронды - активтелген
анализ арқылы анықталады.
Кейбір ауыр металдарды кешенді әдістермен - спектральді және
электрохимиялық әдістердің жиынтығы - мысалы, спектрополяриметрлік
әдіспен анықтайды.
Спектральді әдістердің артықшылығы өте жоғары сезімталдыққа ие болуы,
соның негізінде алынатын үлгі мөлшері де аз болады. Бірақ кейбір әдістерде
(атомды абсорбционды анализ, спектрофотометрия, спектрополяриметрия)
үлгіні ерітіндіге көшіру қажет болады. Ядролы спектрометрия ауыр
металдарды анықтаудың талғампазды әдістеріне жатады(|159).
Ауыз су адам тіршілігін қамтамасыз етуші негізгі фактор болып табылады.
Әлемде ауыз су мөлшері барлық су мөлшерін 4% құрайды. Сондықтан әлемде
ауыз суды тазалау өзекті мәселе болып тұр.
Ағынды суларды тазалаудың физика - химиялық әдістеріне мыналар
жатады: реагентті, мембранды, электрохимиялық, биохимиялық және
сорбционды әдістер |160 - 1641.
Иондық алмасу мен электролиздің артықшылықтары бола тұра, бірқатар
кемшіліктері де бар |90|. Иондық айналым реагенттердің артық мөлшері
шығындалуымен және ауыр металдардың ерітіндісі түзілуімен өтеді.
Электролиз әдісі рафинирлеуді өте таза жүргізбейді және электр энергиясының
көп мөлшерде шығындалуына алып келеді |165).
Ағынды суларды ауыр металдардан тазалаудың бірнеше әдістері
монографияларда берілген (166-1691.
53
қоса, адам пестицидтерді мейлінше көп мөлшерде қолдануға тырысады,
осының салдарынан жағдайды тіпті қиындатып жібереді.
Пестицидтердің ішінде ең қауіптілерінің бірі топырақта көптеген жылдар
бойы сақтала алатын берік хлорорганикалық байланыстар (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ)
болып табылады, олардың тіпті аз концентрациясы биологиялық жиынтықтың
нәтижесінде ағзалардың өмірі үшін қауіпті. Алайда пестицидтердің аз ғана
концентрациясы ағзаның иммундық жүйесін басып тастайды, ал
концентрациясы жоғары болса айқын мутагендік және канцерогендік

қасиеттерге ие. Адам ағзасына түсе отырып, пестицидтер қатерлі жаңа
түзілістердің тез өсуіне ғана емес, болашақ ұрпақтың денсаулығы үшін қауіпті
ағзаны генетикалық тұрғыдан зақымдау мүмкін. Сондықтан да олардың
ішіндегі ең қауіптісі - ДДТ қолдану біздің елде сонымен қатар, басқа елдерде
рұқсат етілмеген. Пестицидтердің әсері адамдарға ғана емес, сонымен қатар,
барлық фауна мен флораға да қауіпі. Өсімдік жабыны пестицидтердің әсеріне
өте сезімтал болады және олардың қолдану аймақтарында ғана емес, сонымен
қатар ластайтын заттардың желмен немесе судың ағынымен тасымалдануының
нәтижесінде олардан алыс аумақтарда да байқалады (1-сурет).
Опрыскивание
Испарение или
Испарение
сублимация
Рассеяние
24
І Ы
15-ы Аккумуляция Вврижение
! 5% ползе 2 к.
лючениеу, %-мояву жоя Биологический
Включение и концентра- |, Концентра- рөөкеседкік,
ция в пресноводной миссе “ КӨнцена Бі
няземной Включение и концентрация
қаламы в морской биомассе
Биологический кругонорот
Сурет 1- Пестицидтердің биосферадағы қозғалысы
Пестицидтердің көп бөлігі өңделіп жатқан аумаққа жетпейді, алысырақ
немесе жақынырақ экожүйелерде шөгеді (Еиаа бойынша, 1971; өзгерістермен)
Отандық және шетелдік зерттеушілердің жұмыстарында пестицдтермен
топырақтың ластануы адамдар мен жануарлардың интоксикациясын ғана емес,
сонымен қатар, өндіруші функциялардың бұзылуына да, нәтижесінде, демо-
экологиялық салдардың тууына әкелетіндігі дәлелденген.
Пестицидтерді ұзақ қолдану сонымен қатар, резистентті зиянкестердің
тұқымдарының дамуымен және табиғи жаулары жойылған зиянды жаңа
ағзалардың пайда болуымен де байланыстырады.
59
соңғысы адамдар мен жануарлардың тағамдарының құрамына кіреді.
Препараттар өсімдіктерге топырақтан тамыр арқылы ғана емес, сонымен қатар
өсімше ұлпаларына да терең кіре отырып, өсімдіктердің жер асты бөліктеріне
оларды препараттармен өңдеу нәтижесінде енеді. Көп жағдайда,
пестицидтердің әсерінен жемістердегі, сүттегі, жидектердегі, астықтардағы
минералды заттарды, көміртегінің, дәрумендердің құрамы өзгеріп кетеді.
Пестицидтердің қауіпті түзілістерінің өзгерісі топырақ пен өсімдіктерде ғана
емес, сонымен қатар, адам мен жануарлардың ағзасында да байқалған.
Осылайша, жануарлардың ағзаларында түзілетін, зиянды
метаболифосфорорганикалық препараттар (корал, трихлорметафос 3) өте берік
болып табылады және ағзадан 8 аптаның ішінде шығарылады. Осы
метоболиттердің қалдықтары қанда, етте және мида табылуда.
Қоршаған орта үшін қауіпсіз және эффективті пестицидтерді қолдану

мақсатында әр түрлі әдістер қолданылады. Қолданылатын пестицидтердің
сұрыптары оларға уландырғышы және персистенттілігі аз препараттарды қосу
нәтижесінде жетілдірілуде, өз сипаттамалары бойынша экологиялық қауіптілігі
төмен қосылыстарды қолданысқа жаңа технологиялар мен әдістермен
ендірілуде Жер шаруашылығында пестицидтерді қолданудың кері
салдарларын тоқтату немесе төмендету кезінде қоршаған ортаның өнімдерінде,
өсімдік тағамдарының құрамындағы токсикалық қалдықтардың құрамына
бақылау жасау маңызды рольді атқарады. Өсімдіктерді химиялық қорғау
кезіндегі жұмыстарды жоспарлау барысында қоршаған ортаның обьектілерінде
пестицидтердің қалдықтарын бақылау нәтижесі пестицидтерді қолдану
барысындағы кері әсерлерді төмендетуге немесе мүлдем жоюға мүмкіндік
береді.
Қоршаған ортаны қорғау өсімдіктерді қорғау үшін қолданылатын
пестицидтерді қолдануға үкен мән беріп отырі. Көптеген елдерде оларды
қолданудың қатаң түрдегі тәртібі енгізілген. Мұндай тәртіп жеткілікті дәрежеде
қоршаған ортаның ластануын, ауыл шаруашылық өнімдері мен топырақтағы
пестицидтердің қалдықтарының жиналуын, пайдалы ағзалардың жоюлуын,
адам денсаулығына қауіп тудырмауға көмектесті. Соңғы уақытта
пестицидтерге деген бақылау мемлекет тарапынан күшейген.
Қазіргі таңда пестицидтердің адамдардың денсаулығына әсерін көптеген
ғалымдар адамға радиоактивті заттардың әсерімен теңестіреді. Пестицидтерді
қолдану барысында астықтың көбеюімен қатар зиянкестердің түрлерінің
көбеюі, өнімнің сақталуы мен сапасының төмендегені, табиғи өнімдердің
жоғалуы байқалған.
Ғалымдардың ойынша қолданылатын пестицидтердің басым бөлігі, негізгі
нысанадан өтіп, қоршаған ортаға (суға, ауаға) түседі. Адамдар пестицидтерді
шектелген ағзаларды жою мақсатында қолданғанмен, олар барлық тірі
ағзаларға әсер ете отырып, барлық экожүйенің терең өзгеруіне әкеледі.
Нәтижесінде басқа биологиялық түрлердің (пайдалы жәндіктер, құстар) өте көп
санының интоксикациясы, тіпті олардың жойылып кету байқалады. Осыған
58
келіп, ондағы флора мен фаунаның өлуіне душар етеді. Ауыр металдардың
ағынды суларға түсуі көптеген өндіріс орындарының қызметімен байланысты
(2-кесте).
Кесте 2 -Қоршаған ортаны ауыр металдармен ластайтын өндіріс салалары
Сала атауы С4 | Сғ | Са |Но РР | Мі | ӛп |7п
Целлюлоза - қағаз өндірісі ж |ы |- |- |- -
Тау - кен өндірісі --|- - |ж (ж
Хлор және сілті өндірісі - |- ж |- - |е
Тыңайтқыштар өндірісі ЕЗ КӘНЕ КӘ КӘШЕЗ ұз
Мұнай тазалау к |ж |- к |- -
Болат өндірісі і|і-1і.1і-1-1-1і-1Д-
Түсті металлургия ж|-1|-Д|- |- -
Авто-және авиақұрылыс ЕН ЕРЕКЕШЕ ҒЕНЕ
Шыны, цемент, керамика З
Текстильді өндіріс -
Тері өндірісі -
Бу- айдау өндірісі - 5
Тұрмыстық қалдықтарда да ауыр металдар аздаған мөлшерде
болатындықтан, олардың су мен су каналдарына түсу қауіпі бар. Сондықтан
1970 - жылдары өсімдіктер мен ормандарды қорғауға пайдаланылған

құрамында ауыр металдары бар қосылыстарды қолдануға шектеу қою қажет.
Белгілі бір себептермен суға түскен ауыр металдардың аздаған мөлшері де
үлкен аумаққа бірден тарайды. Кейбір бөлігі карбонаттар, сульфаттар мен
сульфидтер түрінде тұнбаға түссе, ал жарты бөлігі органикалық не минералды
тұнбалармен адсорбцияланады. Сондықтан да шөгінділерде ауыр металдар
мөлшері артып отырады. Тұнбалардың адсорбциялық қасиеті төмендегенде
қауіпті жағдай орнайды. Адсорбциялық сыйымдылық шегіне жеткенде ауыр
металдар суға өтеді. Бірақ та қанығу үдерісі басталмай- ақ ауыр металдар
қоршаған ортаға түсіп, оны ластай бастайды. Мысалы, ол үдеріс қар ерігенде
көрініс табады. Себебі бұл кезде су ағынымен түбіне шөккен қосылыстар
алынып кетіледі. Егер де су рН - ы 7 төмен болса, ауыр металдар суға ауыса
алады. Судың рН онда қышқылдардың түсуімен, өсімдіктердің көп мөлшері
болғанда байқалады. Себебі микроағзалардың белсенді іс - әрекеттері
нәтижесінде суға СО» көп мөлшерде бөлінеді. Этилендиаминтетраацетат және
нитрилтриацетат секілді жуғыш заттардың құрамында болатын иондар суға
түскен кезде ауыр металл иондарымен кешенді қосылыстар түзеді. Соның
негізінде олар суға көшеді.
Мұндай үдерістер бұрыннан белгілі, сонымен қатар су түбіндегі
шөгінділер еріп, майлар құрамына енеді де қоректену айналымына қосылу
арқылы ағзаға енеді.
50
арқасында пестицидтерді толықтай ыдыратуға қол жеткізеді. Неміс авторлары
гексахлорциклогександы және басқа полихлорланғен циклді көмірсутектерді
деструкциялау үшін микроағзалардың қауымдастығын қолдану мен алу
әдістерін (патент Германия Х24212479) ұсынады.
Ресейлік авторлар пестицидтерді деструкциялау үшін субстрат -
тасымалдаушы ретінде табиғи материалдар: топырақ, торф, сабан, ағаш
жаңқасы, үгінділер қолданылатын қатты фазалы ортада өсірілетін
микроағзалардың бейімделген консорциум культурасын қолдануды ұсынады
(Патент 2279325).
Ұсынылып отырған әдістің негізі: пестицидтермен залалданған
топырақтан бөлінген микроағзалардың қауымдастығын ластанған топыраққа
енгізіледі. Алдымен элективті қоректік ортада өсіру арқылы деструкциялайтын
агент алады (микроағзалардың ассоциациясы). Келесі кезең - микроағзалардың
бөлінген қауымын пестицидтерге бейімдеу. Бейімдеу минералды ортада күштеп
араластыру мен аэрациялау арқылы жүзеге асырылды. Көміртегінің жалғыз көзі
ретінде пестицдтің ерітіндісін енгізеді. Пестицидтер гетеротрофты
микроағзалардың тіршілігі кезінде ыдырайтындығы белгілі. Бұл үшін оларға
қоректік орта ретінде органикалық және минералды қосылыстар, сонымен
қатар оптимальді физика-химиялық орта (әлсіз қышқылды және нейтралды
топырақ (рН 6-7), қажетті ылғалдылық 50-70%, температура 20-309С, аэробты
жағдай) қажет. Деструкция процесінің ұзақтығы 14 тен 28 тәулікке дейін
созылады. Микробды қауымдастыққа пестицидтің өзі әсерін тигізеді. Көптеген
пестицидтер концентрациясы жоғары болған уақытта улы болып табылады,
осының салдарынан микроағзаларға ыдырату үшін қиын. Пестицидтердің өте
көп мөлшерде болуы жасушаның осы заттармен немесе олардың метаболизм
өнімдерімен улану ықтималдығы жоғары болып табылады. Топырақтың кг-на
бірнеше мкг немесе нг келетін төменгі концентрацияда олардың
деградациясында ферменттердің синтезіне қажетті концентрацияның төмен
болғандықтан микроағзалар қатыса алмай қалады. Сондықтан да
концентрацияның өте аз мөлшерінде бұл заттар сәйкес ферменттерді
индуциялауға қабілеті жетпейді және ыдыратудың сипаты кездейсоқ болып
табылады. Пестицидтің- индукторының мөлшері негізгі қоспада 10-100 мг/кг
шамасында болу керектігі тәжірибе жүзінде дәлелденген. Осылайша,
бейімделген ассоцияация культурасын ендіру пестицидтердің деструкция

дәрежесін арттырып, ыдырау уақытын қысқартады. Хлороорганикалық
пестицидтердің микробиологиялық деструкциялау әдісі аэрация шартында
микроағзалардың ассоциациясы көмегімен пестицидтерді ыдырату процесімен
ерекшеленеді |2061.
Ауыл шаруашылықта пестицидтерді кең қолдану барлық елдерде олардың
қалдықтарымен байланысты проблемалар кездеседі |207|, БҰҰ мәліметтері
бойынша азық-түлік және ауыл шаруашылық сұрақтары бойынша дамыған
елдерде (ҒАО) қазіргі таңда 100000 тонна жарамсыз пестицидтер жиналған
ІР07, 208|. Жалпы жағдайда ликвидациялау әдістері үш категорияға бөлінеді:
термиялық, физика-химиялық және биологиялық. 4-кестеде жарамсыз
62
суларды аэробты тазарту үшін обьекті бетінде жүзіп жүреді. Бұл жүктелім тез
жуылады және жабыспайды. Стендтік, пилоттық және тәжірибелік-өнеркәсіптік
сынау кездерінде (өнімділігі 20-60 л/сағ.) тек судың механикалық тазартудан
өту мүмкіндігін берді. Бастапқы судағы мұнай өнімдерінің концентрациясы 150
мг/л құрады, тазартылуға аэротенкке берілетін ағын сулары құрамында мұнай
өнімдерінің мөлшері 25 мг/л-ден аспауы шарт болды. Мұнай өнімдері бойынша
тазарту тиімділігі 82%-ды құрады (1401.
Кіші қондырғыларды пайдалану рационалды болып табылады, себебі
аудан жетіспеген кезде қоршаған ортаның ластану мәселесін шешу қажеттілігі
туады, ал типтік аэротенктарды пайдалану мүмкін емес |1401.
Аляскада болған теңізге 11 млн галлон мұнай төгілген апат кезіндегі
Аляска жағалауындағы мұнаймен ластанған бөліктерін биоремедиациялау
арқылы табиғи микроорганизмдермен тазалау жүзеге асырылды. Жағалаудың
1,5 мың км: ауданы мұнаймен ластанды. 11 мыңға жуық жұмыскерлер
шақырылды, әртүрлі жабдықтар мен техникалар пайдаланылды, күніне 1 млн
долларға дейінгі қаржы жұмсалды. Жағалау бөліктерінің биоремедиация
процедурасы былай болды: мұнайдағы көмірсутектерді деградациялайтын
табиғи микроорганизмдердің метаболизмін стимулдайтын құрамында азот бар
тыңайтқышты топыраққа араластырды. Осы әдіс мұнай деградациясын 3-5 есе
жылдамдататындығы белгілі болды. Жүргізілген биоремедиация нәтижесінде
10 жылға дейін мұнаймен ластанып жатуы мүмкін аудан 2 жылға қысқартылды.
Ал биоремедиацияға жұмсалған қаржы 1 млн. АҚШ долларынан кем болмады
|1431.
Ластанған грунттарды өңдеудің бірнеше түрлі технологиялары барү
олардың ішінде аса кең таралғаны күйдіру, көму, биототықтыру әдістері, олар
арзан, экологиялық қауіпсіз, және перспективалы әдіс болып табылады.
Әдебиеттерде осы әдісті белгілеу үшін «биодеградация»,
«биототықсыздандыру», «биорекультивация» және «биоремедиация»
терминдері қолданылады.
Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық таза технологияларын және
табиғи ресурстарды қалпына келтіруде кеңінен пайдаланылатын қазіргі
заманғы әдістердің бірі болып биоремедиация саналады, биоремедиация әдісі
биоәртүрлілікті сақтаудағы ең тиімді әдіс және тазартылатын биоценоздардың
тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Биоремедиация әдісі күрделілігі әртүрлі
ремедиациялық ценоздарды ластанған экожүйеге енгізуге негізделеді, оған
ксенобиотиктерді активті бұза алатын гетеротрофты микроорганизмдердің
әртүрлі кластары кіреді: цианобактериялар және микробалдырлар-
фотосинтетиктер, жоғары өсімдіктер. Осы биоценоздардың суды тазартуда аса
эффективті жұмыс жасаулары үшін олардың тіршілік етуін қамтамасыз ететін
жүйелер қажет: биоценоз компоненттерін иммобилизациялау, қоректік
элементтерін беру және реакция ортасын реттеу.
Мұнай ластануын биототықтыру әдісімен тазарту әдісінің негізіне

табиғатта кең таралған мұнайды тотықтыратын микроорганизмдердің
биохимиялық тіршілігі жатады. Мұнаймен ластануларды тиімді тазарту үшін
45
береді, оған қоса, биохимиялық реакциялардың соңғы өнімдері болып
көмірқышқыл газы мен су саналады;
- көмірсутектерді жою кезінде артатын микроорганизм массасы гумусқа
айналады (егер топырақ тазартылып жатса) немесе ил үйіндісіне (су қоймасы
жағдайында); сөйтіп, басқа әдістерден айырмашылығы биопрепараттарды
пайдалану табиғи ортаға оң әсерін тигізеді: гумус қорының артуы топырақтың
қалыптасуын толықтырады, ал өлген биомасса су қоймасының өнімділігін
арттырады.
- биопрепараттармен бір реттік өңдеу кезінде тазарту дәрежесі 60-100%-ды
құрайды, осы кезде тазарту процесі бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін және
бірнеше айға дейін созылады, ол ластауыштың түріне, оның концентрациясына,
енгізілген биопрепараттың мөлшеріне және физика-химиялық және климатты
факторларға тәуелді болады: температура (-10-50 С, оптимум 25-309С), рН
(3,0-9,5, оптимум 6,8-7,2), аэрация (0,5-1,5 м ауа/ м топырақ немесе су) және
ылғалдылық 60-65% шамасында.
Оптималды жағдайларда 1 т шикі мұнай мен мұнай өнімдерін тиімді
тазарту үшін препараттар шығымы 0,5кг-нан 2,0 кг-ға дейін болады. Яғни
осыдан биопрепараттардың қажетті мөлшері топырақтағы, су бетіндегі немесе
резервуарды тазарту үшін мұнай төгілістерін жоюға қажетті мөлшері шығады.
Топырақты тазарту. Топырақтың ластануы беттік, беттің астындағы
(пастауыштың ену тереңдігі 5-30 см), терең (ластану тереңдігі 30 см -1 м) және
топырақтың төменгі қабаттарының ластануы (грунт суларының деңгейі 1-5 м
және одан да үлкен болатын ластауыштың ену тереңдігі) болып жіктеледі.
Топырақ бетіндегі ластануды жою үшін аэрацияны қамтамасыз ету үшін
қопсыту процестері жүргізіледі: ластану ауданы үлкен болғанда трактор
пайдаланылады, аса үлкен емес аудандарда - қолмен; сөйтіп биопрепарат
суспензиясын қосып жауындық себелеу әдісімен жүзеге асырылады.
Практикалық мақсаттарағы биопрепараттар | Ресейдің бірнеше
аудандарында және шетелдерде 10 жылға жуық уақыт қолданылып келеді.
Биологиялық препараттардың көмегімен тазарту тиімділігін арттыру үшін
шынайы обьектілерде алынған бірнеше нәтижелерді келтіруге болады. 12,5
тонна шикі мұнаймен ластанған Рузаев автобазасының Іга топырағын 12 кг
биопрепаратпен және 20 кг аммофоскамен өңдеген. 7 тәуліктен кейін топырақ
бетінде келесі өзгерістер байқалған: майлы беті біркелкіленіп, түсі қара түстен
сүр түске дейін, кейінннен қара-сары түске дейін өзгергендігі байқалған.
Топырақтың агрегатты құрамы тұтқыр күйден комка түріне ауысқан. 14
тәуліктен кейін топырақ іртіктері жанғыш емес болып қалды, 21 тәуліктен
кейін химиялық талдау барысында мұнай өнімдері табылмады, микрофлора
құрамы ластанбаған нативті топырақ құрамымымен бірдей болып шыққан.
Тазарту дәрежесі шамамен 100 пайызды құрады. Көмірсутектік ластанудан
ауданы 35 га болатын мұнай скважинасы территориясын тазарту жұмыстары
(Новый Уренгой қ.) 5 апта бойы тазартылды. Жеке учаскелеріндені тазарту
дәрежесі 65-95%-ды құрады (1441.
47
шаю, еріткішпен экстракциялау және термиялық десорбциялауды қолданады.

Жоғары жиілікті қыздыру үшін топыраққа электродтарды орналастырады.
Қыздыру нәтижесінде пестицидтер буланады және қандай да бір бетте
шоғырланады. АҚШ-та осы әдісті қолдану барысында топырақта хлорланған
циклодиенді пестицидтерді 97--99% жойған 2151. Топырақты
электрокинетикалық өңдеу жоғары жиілікті қыздыруға ұқсайды. Бұл жағдайда
топыраққа кернеулікті беру бір ұңғымаға катодты екінші ұңғымаға анодты
орналастыру арқылы іске асырылады |216). Пестицидтерді топырақты шаю
және жуу арқылы жою ластанған жерде де, сонымен қатар, суды еріткіш
ретінде қолдану барысында тазалауды жүргізетін арнайы орында да жүзеге
асырылады (215, 216|. Еріткішпен экстракциялау арқылы топырақтан
пестицидтерді жою топырақты қазғаннан кейін және оны сәйкес қондырғылар
бар орынға тасымалдағаннан кейін орындалады. Экстракциялау үшін
органикалық еріткіш немесе жоғары критикалық су қолданылады. Сонымен
қатар топырақты жабық камерада пестицидтерді десорбциялау үшін қыздыруы
мүмкін |217|. Ластанған жерден ДДТ жою темпетаратурасы 450--500%С
термиялық десорбция кезінде табысты түрде жүзеге асады |2181.
Жоғарыда айтылған барлық топырақтан пестицидтерді бөлу әдістері
кішігірім фермалық шаруашылықтарда осы мақсатқа керек қажетті
қондырғылардың қымбат болу салдарынан мүмкін болмай отыр.
Топырақтан пестицидтерді жою мақсатында ең көп қолданылатын әдістің
бір роторлы күйдіргіште күйдіру болып табылады |207). Күйдірілген топырақ
оны алып келген орнына қайтарыла алады, егер топырақтағы ауыр металдар
концентрациясы қолайсыз жағдай туғызбаса. АҚШ-та ағаш өңдейтін фабрика
және ағаш тілетін зауыт территориясынан алынған пентахлорфенол және
креозотпен ластанған (шамамен 90,7 тонна) топырақты күйдірген жағдай
сипатталған |219|. Ескеретіні, әдіске қажетті жандырғыш немесе күйдіргіш
қондырғылардың жоқтығынан дамушы елдер үшін бұл әдіс қол жетімсіз.
Тиым салынған хлорорганикалық және циклодиондық инсектицидтермен
ластанған топырақты тазалау үшін ПЭГ и КОН қоспаларымен жер қыртысын
өңдеу әдісі қолданылады |220|. Бұл жағдайда пестицидтерді жоюдың
эффективтілігі 99% аспайтын болғанымен дамыған елдер үшін бұл әдіс
толықтай қолайлы болып табылады. Жер қыртысын биологиялық өңдеу
әдістерін қолдану арқылы пестицидтерден толықтай құтылуға болады |2211.
Пестицидтермен ластанған топырақтың аз аумағын тазалау үшін әр түрлі
биологиялық процестерді қолдануға негізделген бағасы төмен технологияларды
қолданған тиімді. Микробиологиялық детоксикациялық әдістер физикалық
немес химиялық әдістерге қарағанда арзанырақ және тасымалдауға оңай,
техникалық тұрғыдан күрделі емес және әлеуметтік қолайлы болып табылады
(2071. Қазіргі таңда ластанған топырақтарды микробиологиялық
технологиялармен тазалау үшін келесі әдістер қолданылады |222):
- микробты минералдауға оңай ұшырайтын өнімдердің түзілуі үшін әр
түрлі реагенттермен ластанған топырақты алдын ала өңдеу;
64
көмірсутектік субстраттарды интенсивті тұтынатын микроорганизмдердің тез
өсетін штаммдарын пайдалану қажет.
Табиғи популяциялармен көмірсутектердің биодеградациясы қоршаған
ортаның өздігінен тазаруының негізгі табиғи механизмінің бірі болып
саналады, ал бұл процестің интенсивтілігі көбіне ластауыш заттардың
микроорганизм-деструкторларына тәуелді болып келеді. Алайда өздігінен
тазару процесінің жылдамдығы өте аз, көбінесе бұған ондаған жылдар қажет
болады, экожүйенің өздігінен тазаруына деген потенциалды мүмкіндігі шексіз,
экологиялық кедейлік кезінде микроорганизмдердің табиғи популяцияларының
құрылымы мен саны өзгереді, осының әсерінен өздігінен тазару интенсивтігі

бірден төмендеп, ластауыш консервациясы да төмендейді.
Мұнай газ кешені мекемесі орналасқан орындардағы экологиялық
мәселелердің заманауи жағдайы көмірсутектік ластану аймақтарын жоюға
арналған ғылыми-технологиялық жаңа шешімдерді жасауды және енгізуді
талап етеді. Осы мәселені шешуде аса перспективалы болып көмірсутектерді
тотықтыратын микроорганизмдердің активті биомассалардан жасалған
микробты препараттарды пайдалануға негізделген биологиялық
технологияларды қолдану саналады. Мұндай микроорганизмдер үшін
көмірсутектер негізгі қорек көзі болып саналады, сондықтан тіршілік етуі
барысында олар активті түрде көбейіп, ластануды түгелімен тұтынады.
Тазарту технологиясы қарапайым минералды тыңайтқыш түрінде биогенді
элементтер (азот, фосфор, калий, т.б.) қатысында ластауышпен бірге
препаратты ластанған территорияға енгізе отырып пайдаланудан тұрады.
Көмірсутектік ластануларды жою үшін аса тиімді препараттар болып
топырақты, су қоймаларын, амбарларды, резервуарларды газ конденсатынан
және т.б. мұнай өнімдерінен тазарту үшін «ВНИИГАЗ» ЖШС-нде
пайдаланылатын «Биодеструктор» («Валентис», «Лидер», «Торнадо», «МАГ»,
«Аллерго» и др.) биопрепараттары саналады.
«Биодеструктор» сериялы препараттарын пайдалануға негізделген
биологиялық технологиялардың құндылығы мен уникальдығы келесі
факторлармен түсіндіріледі:
- оларды жеке түрде де физикалық және механикалық әдістерді алдын-ала
пайдаланып болған соң тазарту процесін аяқтаудың қосымша тәсілі ретінде де
пайдалануға болады; сөйтіп, механикалық жолмен жиналған ластанған
топырақты биопрепараттар көмегімен тазартады, ал сосын қазып алынған
жерге қайта оралтылады, адсорбентпен немесе мұнай жинағышпен жиналып
алынады, ал олардың қалдықтарын және сулы-мұнайлы эмульсия
биопрепараттармен жойылады;
- жұмыстың үздіксіз циклімен мекеме территорияларын тазарту үшін
биотехнологияны пайдалану ұсынылады, сонымен қатар грунтты тиеп
шығаратын техника кіре алмайтын күрделі рельефті орындарда қажет болады;
- физикалық және механикалық әдістерден айырмашылығы, биологиялық
технологиялар көмірсутектік ластануларды толығымен жоюға мүмкіндікі
46
Жоғарыда келтірілген шолу нәтижесінде қазіргі кезде мұнаймен ластануды
жоюдың сорбциялық және биодеструктивтік әдістерінің артықшылықтарын
біріктіретін биосорбенттерді пайдалануға негізделген жаңа әрі жоғары
эффективті технологияға ерекше назар аударылып жатқандығын көрсетті.
Биодеструктивті сорбенттер мұнай ластауыштарын жинап, биологиялық
әдіспен адсорбцияланған мұнай өнімдерін бұзады. Әдістің мұндай нәтижесі
оптималды жағдайлардағы ластануды тазартудың жоғары тиімділігіне қол
жеткізуге мүмкіндік береді (145-147).
Қазіргі кезде ҚР мұнай және мұнай өнімдерінен топырақты тазарту үшін
пайдаланылатын бактериялардың штамм бойынша бірнеше патенттері бар,
сонымен қатар мүнаймен ластанған топырақтарды тазарту үшін мұнайды
тотықтырғыш микроорганизмдер негізіндегі паста түріндегі «Экобак»,
«Бакойл» және «Глеііа» биопрепараттарына патенттер бар (148-1551.
Патенттік-ақпараттық ізденіс нәтижелері барлық биопрепараттардың және
тазарту әдістерінің топырақты тазартуға арналған екендігін көрсетті. Бізбен
ұсынылған биосорбенттер топырақты тазарту үшін де, сонымен қатар ағын
суларды тазарту үшін тиімді болып табылады.

1.3 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы
Топырақ пен суды ластайтын өте улы заттардың бірі - ауыр металдар.
Ауыр металдар алдыңғы қатарлы ластағыштарға жатады. Қорғасын, мыс,
мырыш, кадмий сияқты металдардың аздаған мөлшерлерінің өзі онкологиялық,
иммунологиялық және де тағы да басқа ауруларды тудыруы мүмкін. Әртүрлі
мемелекеттердің ғалымдарының жүргізген нәтижелеріне сүйенер болсақ, адам
ағзасына ауыр металдардың 70% азық - түлікті қолдану арқылы енеді
екен |1561.
Ауыр металдармен ластану жергілікті сипатқа ие. Топырақтың жоғары
дәрежеде улануы үлкен автомагистральдардың, өндірістік орындардың жақын
аумақтарында, мегаполистерде байқалады. Үлкен қалалы жерлерде, өндіріс
орталықтарымен қатар, қашық жатқан қала маңдарындағы ауылшаруашылықты
жерлерде де антропогендік әсерден ластану кең көлемде өтуде. Ауыл
шаруашылығына арналған жерлердің антропогендік факторлары: жылу
электрстанциялары, транспорт, ауыл шаруашылығы өнімдерін аурудан,
кеміргіштерден қорғау мақсатында қолданылатын химиялық қосылыстар.
Мұндай аумақта өсірілген өсімдіктер өз бойына ауыр металдардың шекті
рұқсат етілген концентрация (ШРК) және максималды рұқсат етілген деңгейден
(МРД) асып кетеді. Мырыш, қорғасын және кадмий элементтері өсімдіктермен
жеңіл сіңірілетіндіктен, дәл осы элементтердің олардың ағзасында максималды
жинақталу деңгейі жоғары болмақ |156|. Қорғасын, сынап, кадмий, хром тағы
да басқа элементтердің фондық мөлшері өте төмен дәрежеде кездескендіктен
сезімталдығы жоғары заманауи құралдардың өзімен анықтау қиындау. Кейбір
металдар мысалы мыс, мырыш, ванадий тағы басқалары өсімдіктің дамуына
қажетті микроэлементтердің санатына жатады. Алайда олардың микромолялды
деңгейінің өзі өте улы, тіпті судағы ағзалардың мутацияға ұшырауына алып
49
пестицидтердің көптеген қорын ликвидациялау әдістері келтірілген, бұлар ҒАО
ойынша дамыған елдер үшін қолайлы (немесе қолайсыз) болып табылады(209).
Кесте 4 - Дамыған елдерде жарамсыз пестицидтердің көптеген мөлшерін
ликвидациялау әдісі
Қолайлы әдістер Қолайсыз әдістер
Жоғары температурада жандыру | Ашық жандыру
Цементті пештерді жандыру Жерге көму
Химиялық өңдеу анализацияға жіберу
Ұзақ мерзімді бақылауда сақтау үн арқылы булану
Биоыдырау Жерге жаю
Терең ұңғымаларда орналастыру
Топырақ пен жер асты суларын
ремедиациялау үшін жасалған әдістер
Жарамсыз пестицидтердің қорын жою әдістерне қойылатын негізгі
талаптары келесілер: қоршаған орта үшін қауіпі минимальді, адамзат үшін
қауіпсіз және үнемді болуы. Осы талаптарға жауап беретін жарамсыз
пестицидтердің қорын жоюдың эффективті әдісі арнайы жоғары температуралы
жандырғыштарда жағу болып табылады. Мұндай қондырғылар дамыған
елдерде шектеулі |208). Бұл әдіс әсіресе, персистентті, ДДТ және дильдрин
сияқты жоғары хлорланған пестицидтерді жағу үшін қолайлы болып табылады.
Пестицидтердің жарамсыз қорын Батыс Еуропа елдерінде толықтай жою
мақсатында дамыған елдерден тасымалдануын қаржыландыратын БҰҰ
бағдарламалары бар (2101.
1980 жылдарда полиэтиленгликоль (ПЭГ) мен калий гидроксидінің

полихлорланған бифенилді (ПХБ) ерітінділерде немесе топырақта дехлорлау
қабілеті анықталған |211, 212| Бұл әдіс сонымен қатар, фенокси-
гербицидтердің ескі формулярларында танымал қоспаларды ПХДД және
ПХДФ бұзу үшін де эффективті әдіс олып табылады |213|. Алайда, қазіргі
таңда ЕРА бұл әдісті хлорланған органикалық қосылыстардың концентрациясы
5% жоғары қалдықтар үшін қолдануды ұсынбайды (|214).
Топырақты пестицидтерден тазалау топырақтың қасиеттері мен түрінің
күрделілігіне және олардағы пестицидтердің концентрациясына байланысты ең
қиын жағдайы болып табылады |207). Топырақ ластанған жағдайда жер бетінің
және жер асты суларының пестицидтермен ластануын минимумға жеткізу үшін
дереу тазалау керек. Топырақты тазалаудың екі негізгі әдісі белгілі:
пестицидтерді топырақтан бөлу және топырақты тікелей өңдеу әдісі.
Пестицидтерді топырақтан бөлуді ластанған жерде де, қазып алынып,
тазаланатын орынға тасымалданған соң да де жүзеге асыруға болады |2151.
Пестицидтерді топырақтан ластанған жерде бөлу үшін топырақты жоғары
жиілікті қыздыру, электрокинетикалық өңдеу және топырақты шаю (жуу)
қолданылады. Қазғаннан кейін топырақтан пестицидтерді бөлу үшін топырақты
63
Қалайы мен сынап теңіздегі анаэробты жағдайда, мысалы өлген
балдырлардың шөгінділерінде олар сутегін қосып алып, ұшқыш қосылыстарға
айналады. Мұндай гидрлеу үдерістерін басқа да ауыр металдар көрсете алады.
Мұндай реакциялар тек қана су бетіндегі өсімдік қабаттары мен теңіз
мекендеушілеріне зиянын тигізіп қана қоймай, ауыр металдардың ұшқыш
қосылыстарға айналып, қоршаған ортаның да ластануына алып келетінін көруге
болады.
Марганец сулы ортада ерімейтін МпОз күйінде шөксе, ол анаэробты
жағдайда, яғни микроағзалардың іс - әрекеттері арқылы Ма?” түрінде суға
өтеді. Марганец ағзада маңызды элементтердің бірі болғанымен, оның тек
аздаған мөлшері ғана ағзадағы тотығу - тотықсыздану үдерістеріне қатысады.
Өте жоғары мөлшерде бұл элемент улы болып табылады.
Кейбір ауыр металдар микробиологиялық алкилдеуге ұшырайтындығы
дәлелденген. Соның нәтижесінде олар қоректену айналымына қосылады; күшән
мен сынап метилдеу үдерісіне ұшырайды. Күшән арсенаттан арсенитке, кейін
метилдеу кезінде метилкүшәнді қышқылдан диметалкүшәнді қышқылға
айналады. Аэробты жағдайларда - үшметиларсин, анаэробты жағдайда -
диметиларсин түзіледі.
Қалайы (ТУ) қосылыстарын метилдегенде диметил - үшметил - қалайы
хлориді түзіледі. Металдық сынап екі сатыда метилденеді: Не -> СНаНе” ->
(СН)-Не . Метилсынап пен диметилсынап тірі ағзалармен сіңіріледі.
Қорғасын алкилдерінің ағзаға микробиологиялық үдерістер негізінде
түсетіндігі нақты дәлелденбеген. Себебі ол этилденген бензин құрамында
тетраэтил қорғасын түрінде кездеседі де, соның әсерінен де суда алкилденген
қорғасын болуы мүмкін.
Кадмий және тағы да басқа элементтердің қоректену айналымына түсуінің
басқа жолдары анықталған. Кадмий мырыш құрамды ферменттерден мырышты
ығыстырып шығаруы мүмкін. Сонда фермент активсізденеді де, ағзаға түскен
кадмийді басқа тірі ағзалар азық етеді де, ол жалпы айналымға қосылады.
Ауыр металдардың экологиялық мәнін - алғаш биоконцентрлеу
анықталған сынап мысалында қарастыруға болады. Сынап микробиологиялық
жолмен метилсынапқа айналып, балықтардың тағы да басқа су

мекендеушілердің ағзасына келіп түседі де соңында қорек ретінде адам оны
қолданады. Бұл айналымда сынап концентрленіп, мөлшері жоғарылап, соңғы
сатысында адам ағзасына келіп түседі Мұндай кумуляциялану үдерісі
микроэлементтің енуі шығарылуынан жеңіл болғанда байқалады.
Биохимиялық үдерістердің барлық ауыр металдар үшін біртекті
болғанымен, олардың ағзаға енуі әртүрлі ауруларға душар етеді. Себебі әр
металл ағзада әртүрлі мөлшерде таралған. Алайда бұл үдеріс нәтижесінде
ағзалар мен жасушалар талғампазды түрде бұзылады. Мысалы, кадмий сүйекте
жиналса, метил - сынап - жүйке жүйесінің орталық бөлігінде шоғырланса,
хром (УТ) асқазан ферменттерінің қызметін шектейді. Бұлармен қоса ағзаның
басқа бөліктерінде де ауыр металдардың әсерін анықтауға болады (3-кесте).
51
Басқа ластаушы заттардан айырмашылығы (радионуклондар, ауыр
металдар және басқалар) пестицидтердің негізгі қауіпі толықтай ашылмаған.
Бұл пестицидтердің жүздеген зат және он мыдаған препараттардан
тұратындығымен түсіндіріледі. Оларды қоршаған ортада сарапаудың әдістері
күрделі, қымбат, еңбекті қажет ететін және қашанда сенімді емес.
Пестицидтердің экотоксикологиялық қасиеттері туралы ақпараттың болмауы
олардың қауіпті болуының негізгі себебі. Пестицидтерді қолданудың ұзақ
уақыттан бергі экологиялық салдары зерттелмеген. Пестицидтер топырақта
тұрақты болып табылады, олардың ыдырау периодттары бірнеше күннен
ондаған жылдарға дейін ауытқиды |202).
Ауыл шаруашылықта адамзат химиялық заттарды қолданудан бас тарта
алмайды, себебі, өнімді жоғалту өте жоғары болып табылады. Алайда бұл
қауіпті заттарды дұрыс және аса қажетті жағдайларда ғана қолданған жөн.
1.4.1Топырақтағы пестицидтерді анықтау және тазарту әдістері
Қоршаған ортаның аналитикалық химиясының маңызды және күрделі
міндеттерінің бірі пестицидтердің ауыл шаруашылық өнімдерінде, сонымен
қатар табиғи сулар мен ауылшаруашылық аймақтардың топырағы мен
атмосферасындағы мөлшерін бақылау болып табылады.
Пестицидтерді талдаудың тиімді әдістерін іздеу - аналитикалық химияның
маңызды мәселесінің бірі. Заманауи әдістерге ең алдымен, капиллярлы газдық
хроматография (ГХ), жоғары эффективті сұйықты хроматография (ЖЭСХ),
жұқа қабатты хромотография (ЖҚХ) және капилярлы электрофорез (КЭ) |2031
жатады. Бұл әдістер көп компонентті үлгілерді талдау кезінде іріктеу
қабілеттілігі жоғары және пестицидтерді 1 мкг/дм? конценрация деңгейінде
анықтай алатын сезімталдылыққа ие |2041.
Нақты бір әдістің таңдалуы аналитикалық міндетке байланысты.
Қарапайым міндеттерге келесілерді жатқызуға болады:
й пестицидтерді оларды өндірудің әр түрлі сатыларында, өнімді
дайынауда, сақтауда анықтау;
- ауылшаруашылық өнімдерінде, топырақ және табиғи суларда
пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтау;
- пестицидтерді биологиялық үлгілерде анықтау;
- пестицидтерді тағам өнімдерінде, атмосферада, ауыз суда анықтау.
Соңғы екі міндет ең күрделісі болып табылады, себебі, олар бір уақытта
саны 1000 нан асатын тәжірибеде қолданылатын пестицидтердің бүкіл
тізімімен байланысқан жиыннан анықтауды қажет етеді. Осы типті міндеттер

скриннигті деп аталады. Олар ең алдымен ГХ әдіс арқылы масс- спектрометрлі
детектр көсегімен (ГХ-МС) пестицидтердің идентификациясы алдын ала
құрылған масс-спектрлердің жиынтығы бойынша анықталады |2051.
Химиялық-аналитикалық әдістерді пестицидті анықтауға қатысты
«универсалдылықтарына» қарай, келесі ескертулерді жасауға болады.
ЖҚХ әдісі орындалуы бойынша жеткілікті сезімтал және қарапайым,
алайда, алайда анықтауда дәрежесі төмен болғандықтан «универсалды» бола
60
алмайды. ГХ әдісі жоғары анықтау дәрежесіне ие, бірақ оны қолдану бірнеше
Пестицидтер үшін термиялық лабильділікпен және пестицидтердің
ұшқыштығын жоғарылату үшін оларды химиялық әртүрлі дериватизациялау
әдістерін қолдану қажеттілігімен шектеледі. КЭ анықтау дәрежесі жоғары
болғанымен, концентрациялық сезімталдығы төмен, сондықтан үлгіні
концентрлеуді қажет етеді, бірақ ол пестицидтердің ерігіштігінің шектелуіне
байланысты барлық уақытта орындала бермейді. ЖЭСХ әдісі көптеген
есептерді шешу үшін жоғары сезімталдылыққа ие және алдын ала
дериватизациялауды қажет етпейді, сонымен қатар, термолабильді
пестицидтерді сараптау үшін жарамды. ГХ әдісі барлық міндеттерді шешуге
мүмкіндік береді және дәл осы екі әдіс заманауи экологиялық аналитикалық
химияда көп таралған.
Пестицидтермен ластанған қоршаған орта обьектілерін тазарту мәселесі,
сонымен қатар, қоймаларда орналасқан осы заттардың артық мөлшерін
утилизациялау қазігі таңдағы экологияның өзекті мәселелесі болып табылады.
Ең көп қолданылатын пестицидтерге хлороорганикалық пестицидтер
жатады. Табиғи жағдайда пестицидтерге жататын химиялық қосылыстардың
көпшілігі биотикалық факторлар мен процестерге негізделген деструкцияға
ұшырайды. Биотикалық факторларда негізгі рольді топырақтағы микрофлора
атқарады.
Пестицидтердің ыдырау кезінде топырақтағы микрофлораның атқаратын
рөлі жоғары екендігі көптеген жұмыстарда ерекше ескеріледі. Биологиялық
жолмен ыдырамайтын заттар өте аз. Пестицидтердің ыдырауы бактериялармен,
саңырауқұлақтармен және жоғары өсімдіктермен жүзеге асады. Қазіргі таңда
пестицидтерді уландырғыш емес қосылыстарға дейін ыдырата алатын
саңырауқұлақтардың, бактериялардың, актиномицеттердің, балдырлардың
жеткілікті дәрежедегі штаммдарының мөлшері бөлінген. Еритін
пестицидтердің ыдырауында белсенді түрде бактериялар қатысады, ал әлсіз
еритін пестицидтердің ыдырауына - микросаңырауқұлақтар қатысады.
Микроағзалармен пестицидтердің деструкциялану ұзақтығы бірнеше күннен
бірнеше айға дейін, кейде ондаған жылдар бойы өзгереді, бұл заттың химиялық
құрамына, микроағзалардың түрлеріне, жер қыртысының қасиетіне тәуелді
(температура, аэрация және т.б.).
Улы органикалық қосылыстарды дезактивациялау әдістерінің ішінде ең
перспективтісі биотехнологиялық әдістер болып табылады. Микробиологиялық
дезактивация әдісінің басқа әдістерден айырмашылығы, микроағзалар әр түрлі
ферментті жүйелерден құралған және метаболизмдері лабильді болып
табылады, осының салдарынан химиялық тұрақты қосылыстардың көпшілігін
ыдырата алады.
Пестицидтерді деструкциялау үшін микроағзалардың дара түрлерін емес,
бейімделген қауымдастығын (ассоциация) қолданған эффективті болып
табылады. Топырақтағы микроағзалардың бірлестігі немесе қауымдастығының
метаболиттік мүмкіндіктері жеке алынған ағзаларға қарағанда жоғары және әр
түрлі болып табылады. Микроағзалар қауымдастығының бірлескен қызметі
61

салыстырғанда құны төмен, ион алмастырғышшайырлармен салыстырғанда
жоғары температура мен радиациялық әсерлерге тұрақты болып келеді.
1.4 Топырақтардың пестицидтермен ластануы
Топырақ пен өсімдіктердің пестицидтермен ластануы, оларды
ауылшаруашылық және орман дақылдарының зиянкестерімен және
ауруларымен, ауылшаруашылық өнімдеріне зиян келтіретін кеміргіштер мен
микроағзалармен, сонымен қатар адам мен жануарлардың ауруларын
тасымалдайтын паразиттермен күресу үшін қолданылады. Оларды шегінен көп
қолданатын болса, адам денсаулығына қауіп тудырады.
Америкалық ғалымдардың мәліметтеріне сүйенсек, биосфераны ластау
бойынша пестицидтер әлемде өзен мен көлдердегі судың негізгі ластаушысы
болып табылатын фосфат, мұнай, қорғасын, сынап, газдан кейінгі 9 орында
орналасқан. Сондықтан да оларды жүйелі түрде қолдану керек.
Қоршаған ортаға түсе отырып, хлороорганикалық инсектицидтер бірнеше
ондаған жылдар бойы ыдырамайды. Мұндай тұрақтылық пайдалы болып
көрінеді. Өңделген шалшықта безгек маса тез пайда болмайтындай. Алайда,
осы заттарды қолданғанда бірнеше жыл қоршаған орта үшін ауыр зардаптарын
тигізеді. Өйткені олар су қоймаларына, әлем мұхитына және бүкіл әлемге
таралады.
Бұл қосылыстар суда нашар, ал жануарлардың май түйіршіктерінде жақсы
ериді және сол жерде ұзақ сақталады. Олардың концентрациясы балықтың
денесінде олар өмір сүретін суға қарағанда жоғары, ал балықпен қоректенетін
суда жүзетін құстарда олар миллион есе жоғары болуы мүмкін. ДДТ тіпті
Антарктидада пингвиндердің бауырларынан да табылған. Балықта ДДТ
мөлшерінің көп болуы суда жүзетін құстардың толықтай қауымдастығының
жоюлуына әкелді. Сондықтан да қазіргі таңда көптеген елдерде
хлороорганикалық пестицидтерді қолдануға тыйым салынған.
Өсімдіктерді қорғайтын заттардың (пестицидтердің) қолданылуы 1989
жылдан 1997 жылға дейін 4 есе қысқарғанымен, 1999 жылдан бері жер
койнауының күйі нашарлауда, жерді пайдалану эффективтілігінің төмендеуі
олардың сапалық сипаттамаларының нашарлауына байланысты |2011.
Аса берік препараттарды егін шаруашылықта жүйелі түрде қолдану
олардың топырақта жиналуына әкеледі. Олар микробиоценоздарды түзетін
экологиялық фактор, табиғи ортаның және қорек өнімдерінің ластану көзі
болып табылады. Пестицидтердің маңызды экологиялық сипаттамасы олардың
топырақтың түріне қарай көшуі, сонымен қатар, өсімдіктерге және ауаға таралу
қабілеті болып табылады. Топыраққа және өсімдіктерге препараттардың өзі
ғана емес, сонымен қатар, тұрақтылығы және уландырғыш қабілеті жоғары
олардың трансформация өнімдері де уландырғыш әсерін тигізеді. Өсімдіктерде
пестицидтердің трансфрмация және метаболизм өнімдері уландырғыш әсерімен
қатар, одан да зиянды әсерлері болуы мүмкін. Осылайша, фталофостың өзгерісі
кемтарлықты тудыратын заттардың туумен бірге жүреді. Пестицидтердің
өсімдіктердегі концентрациясы әсіресе қауіпті болып табылады, себебі,
57
Ерітіндінің адсобциялануы кезінде бейтарап молекулалармен қатар ондағы
иондардар да сіңіріледі. Бұл кезде оң зарядталған ион теріс зарядталған
сорбентте жақсы адсобцияланады және керісінше. Бұл кезде адсорбентпен

ерітінді арасында иондар алмасады, яғни ион алмасатын адсорбция жүреді
ПТ?) Негізі сорбциялық тазалау әдістерін ағынды суларды алдын - ала
тазалауда қолданылады. Сорбция статикалық (араластырылатын құралдар
арқылы) және динамикалық (фильтрлері бар қабаттарды қолдану) жағдайларда
өтеді (178-1811.
Статикалық сорбция сорбентті тазартылатын сумен белгілі бір уақыт
аралығында араластыру арқылы, кейін сорбентті судан тұндырып, фильтрлеу
арқылы бөледі. Сонда тазартылатын суға сорбентті белгілі мөлшерде қоса
отырып, кез - келген мөлшердегі ластағыштардан суды тазалауға болады.
Динамикалық жағдайда өтетін сорбция әртүрлі құрылысты адсорберлерде
жүзеге асады. Бір - және көп қабатты адсорберлерде су ағыны параллельді
немесе тізбекті сызбамен жүргізіледі|182).
Өндірістік. тәжірибеде минералды және көміртекті сорбенттер
қолданылады. Көміртекті сорбенттерге: органикалық материалдарды өңдеу
кезінде алынатын белсенді көмір, торф және басқа материалдар алынады, ал
минералды сорбенттерге: силикагель, алюмогель, цеолиттер жатады. Аталған
сорбенттер ион металдарын және мұнай өнімдерін сорбциялауға қолданылады.
Сорбент ретінде қолданылатын негізгі материалдардың бірі активті көмір
болып табылады. Активтендірілген көмірді алатын негізгі шикізат көздері
ретінде кез - келген көмір құрамды материал бола алады: көмір, ағаш,
полимерлер, тағам, целлюлозды - қағаз, микробиологиялық тағы басқа да
өнеркәсіп қалдықтары (183-186).
Цеолит, сапропель торф секілді табиғи материалдар сорбциялық
материалдар бола алады. Табиғи сорбенттердің құны жасанды материалдармен
салыстырғанда төмен, сондықтан көп жағдайда оларды регенерацияламайды.
Табиғи цеолиттер негізде биосорбциялық фильтрлеу тұрмыстық -
шаруашылық және өндірістік қалдық суларды биологиялық тазалау жүргізгенде
қолданылады(|187|. Мұндай сорбцияны биотехнологиялық әдіспен жүргізу
жаңадан дамып келе жатқан ғылым саласы |188-1911.
Адсорбенттердің алуан түрлілігіне қарамастан, олар кейбір талаптарға сай
келмейтіндіктен, сорбциялық материалдардың жаңа түрлерін ойлап табу бүгінгі
күні өзекті мәселе болып табылады(192, 193). Әсіресе өңдірістік қалдықтарды
қайта өңдеу арқылы біріншіден қалдықсыз технология, екіншіден арзан
сорбциялық материалдар алуға мүмкіндік береді |194, 195|. Өндіріс
қалдықтарынан бағалы, арзан адсорбенттер алуға болады. Мысалы,
қолданылған покрышкаларды пиролиздеу кезінде пайда болатын шиндік кокс
пен резеңкеден көміртекті сорбенттер алуға болады. Ауыспалы элементтер
ферриттары бүгінгі кезде әртүрлі қолданысқа ие болуда. Ферриттерді
қолданудың бір бағыты сұйық және газды орталардан сорбциялау. Ағынды
суларды стронций және ураннан тазалауда ферриттен жасалған сорбенттер
қолданылады(|196|. Гальваникалық шлам қалдықтарынан алынған феррит
55
Су қоймаларын тазарту. Ластанған участокты оперативті жүзгіш
құралдармен қоршайды. Айтарлықтай қалың болған ластану кезінде дақты
мұнай жинағыштың көмегімен сулы-мұнайлы қоспаны бөліп алу үшін, мұнай
қабатын бөліп алу үшін биопрепараттар көмегімен жинайды. Су бетін жұмыс
суспензияларымен өңдеу жұмыстарын өрт шлангылары көмегімен жүргізеді.
Су қоймасы кішкентай болған жағдайда ластанған араластыру аэрациясы ауа
барботажымен жүзеге асырылады. Ларнак қ. территориясы (Кипр
Республикасы) мазут, бензин, керосин, машина майымен ластанған,
концентрациясы 12 мг/л-ді құрады. Сулы бетін биопрепарат суспензиясымен
өңдеу қойманы тәулігіне Імг/л концентрацияға дейін тазартуға мүмкіндік берді
(1441.
Мұнай шламдарынан тазарту. Қалдықтардың кең таралған түрінің бірі

болып мұнай шламдары саналады, олардың шығымы 1 т өңделетін мұнайға 7
кг-нан келеді (8). Бұл қалдықтар амфотерлі және ұсақ кристалды масса болып
саналады, құрамындағы судың массалық үлесі 20-80 %-ды құрайды. Мұнай
шламдарының химиялық құрамы өте күрделі, құрамында қаныққан, ароматты
көмірсутектер, карбон қышқылдары, асфальтендер, гудрондар, металл иондары,
механикалық бөгде қоспалар және радиоактивті элементтер кездеседі. Мұнай
шламдарын жою топырақ пен су қоймаларын тазарту үшін қабылданған
технологиялық сызбанұсқа негізінде жүзеге асырылады. Алайда бұл
қалдықтардың құрамында механикалық компоненттерде берік адсорбцияланған
мұнай өнімдерінің фракциялары болғандықтан оларды биопрепараттармен
өңдемес бұрын алдын-ала дайындау жұмыстары да қарастырылған. Көмірсутек
Десорбциясын жүзеге асыру үшін және оларды көмірсутектік эмульсияларға
айналдыру үшін мысалы, мұнай шламдарын алдын-ала органикалық
еріткіштермен немесе сұйық парафиндермен өңдеу ұсынылады, яғни
көмірсутектің ауыр фракциялары қосымша тотығады. Осы кезде сұйық және
қатты қалдықтарды жою үшін жоғарыда айтылған технология пайдаланылады.
Тайваньдағы (Қытай) мұнай өңдеу зауытындағы шлам жиналатын орындағы
мұнай шламдары алдын-ала сұйық парафинмен өңделінеді, одан кейін алынған
реакциялық ортаны суы бар биореакторға қосып, биопрепараттарды
араластырады; ферменттеу процесі интенсивті аэрацияда, 32-37С
температурада және 72 сағат бойы жүргізілді. Одан соң көмірсутектер
толығымен жойылғаннан кейін өлген микробты масса ондағы адсорбцияланған
ауыр металл иондарымен бірге тұнбаға түсіп, беткі қабаты активті микробты
биомасса түрінде болды, ол биомасса мұнаймен ластанған территориялардың
мұнай шламдарының жаңа порцияларын тазартуға пайдаланылды (|1441.
Биопрепараттарды пайдалану тәжірибесі биологиялық технологиялардың
аса тиімді, экологиялық таза және экономикалық тиімді екендігін растап берді.
Қазіргі кезде биопрепараттарды пайдалану және биологиялық технологияларды
қоршаған ортаны қорғау үшін қолдану мұнай газ комплекстері мекемелерінде
өзекті әрі аса перспестивалы бағыт болып саналады.
Жоғарыда айтылған мәселелер мұнаймен ластану және онымен күресуге
бағытталған зерттеу жүргізуге деген қажеттіліктерді көрсетеді.
48
ұнтақтары тас көмірді жағу кезінде пайда болатын күкіртсутекті бөліп алуда
пайдаланылады |197).
Марганец, мыс және темір ферриттері бетіндегі олейн, линол және
линолен қышқылдарының органикалық ортадағы адсорбция - десорбция
үдерістері зерттелген |1981.
Гальваникалық ағынды суларды ластаушы металл иондарынан тазалау
үдерісінің жылдамдығын арттыру үшін тазартылып жатқан суға флокулянттар
қосады. Әлемде табиғи |170) және синтетикалық, оның ішінде полиакриламид
секілді флокулянттар қолданылады (|199)
Адсорбция және адсорбциялық қабаттың құрылымы полимердің
молекуланың массасы мен молекулалық-массалық таралуға тәуелді.
Адсорбциялық қабат қалыңдығы молекулалық массасының артуымен
жоғарылайды |2001.
Жапония мен АҚШ т.б. мемлекеттерде суды ауыр металдардан тазарту
үшін алюмосиликатты катализатарлар мен сорбенттерді қолдануға баса назар
аударылуда. Майларды өңдеу үдерісі кезінде қолданылатын сазды 400- 500%С
карбинизациялау нәтижесінде меншікті беттік ауданы 40-50 м/г құрайтын
сорбент алынған, ол ағынды суларды сынап, мырыш, кадмий, мыс иондарынан
эффективті тазлайды.

Қазіргі уақытта каркасты алюмосиликаттарға, оның ішінде цеолиттер деп
аталатын түріне баса назар аударылуда. Бұл материалдар қатаң тетраэдрлік
құрылымға, теріс зарядталған үш өлшемді алюмосиликатты каркасқа ие. Каркас
араларында зарядты бейтараптап тұратын оң зарядталған гидратталған сілтілік
металдар және су молекулалары орналасқан. Цеолитті қайнайтқанда
(қайнайтын тас) су бөлініп, өзара және кіші өлшемді терезелерді
байланыстыратын адсорбциялық қуыстар пайда болады. Сондықтан да цеолит
тек қуыс көлеміне ене алатын молекулалар ғана адсорбцияланады,сондықтанда
цеолитті кейде молекулалық сита деп атайды.
Клиноптилолитті 1709С температурада қыздырса негізгі массаның 13%
құрайтын су десорбцияланады. 4509С клиноптилолитті қыздыру цеолиттің су
сіңіру қабілетін төмендетсе, 7500С оны өңдеу клиноптилолиттің суға
тұрақтылығын арттырады.
Табиғи цеолиттердің берік және суға тұрақтылығын арттыру үшін оны саз
секілді пеште натрий хлориді мен карбонаттары қатысында 10009С өндеу
жүргізеді. Егер де қыздыруды жылдам жүргізсе, ол көбіктеніп цеолиттің
кеуектілігі және көлемі 5 - 20 есе артады. Табиғи цеолиттер ұнтақ және
фильтрлеуші қосылыс ретінде ағынды суларды БАЗ, ароматты, канцерогенді
органикалық қосылыстардан, бояулардан, пестицидтер, коллоидты және
бактериалды ластағыштардан тазалау үшін қолданады. АҚШ - та «фильтрлеуші
ұнтақ» ретінде табиғи сорбенттерден суды тазалайтын 30 түрлі заттар өндіріледі.
Қоршаған ортаны қорғау, қайта қалпына келтіру тек қол жетімді, арзан,
тиімді сорбенттер қолдану арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Мұндай
талаптарға табиғи собциялық материалдар ғана жауап береді: табиғи
сорбенттердің қоры миллион тонналап есептелінеді, жасанды сорбенттермен
56
Биологиялық тазалауда қолданылатын құрал - жабдықтар: аэротенкалар,
алдыңғы немесе соңғы тазалауларды жүргізуге арналған биофильтрлер,
дәстүрлі биофильтрлер, негізгі не қосымша тазалауды қамтамасыз ететін
байолит - фильтрлер, қайта тазалауды қамтамасыз ететін араластырғышы бар
аэрациялық лагундер |170). Ауыр металдар биоценозға күшті әсер ететіндіктен
қалалық тазалау орталығына келетін ағызынды суларды жақсылап тазалау
қажет.
Ауыр металдарды сорбциялық әдіспен тазалау жоғары эффективті және
жанама ластағыштарды тудырмайды. Сорбциялық реагенттер судан ауыр
металдарды кез - келген концентрациясын сіңіреді |171). Сорбциялық
үдерістер сорбенттің сорбатпен әрекеттесу механизміне сәйкес бірнеше
типтерге бөлінеді: адсорбция - молекулааралық әрекетесу негізінде химиялық
инертті сорбенттің бетіне компоненттердің жинақталуы; экстракция -еріткіште
компоненттердің еруі; ион алмасу - иониттің қозғалмалы аниондары мен
катиондары арқылы электролит компоненттерінің қайтымды химиялық
реакциясы; тұнба түзу - сорбенттер кеуегінде орналасқан химиялық белсенді
заттармен ерігіштігі төмен ерітінді компоненттернің тұнба түзуі.
Судағы ластағыштарды адсорбциялағанда негізгі үш сатыда үдеріс өтеді:
сыртқы диффузия, яғни адсорбенттің беткі қабатына сұйық фазадан
молекулалардың көшуі броундық диффузия немесе араластыру арқылы
турбулентті дуффузия күштері негізінде жүзеге асады; молекулалардың
макрокеуектен микрокеуек бетіне ішкі диффузиясы, мұндай үдерістің
жылдамдығы адсорбенттің құрылысы мен сорбцияланатын молекула көлемі
бойынша анықталады; еріген зат молекуласының адсорбциясы. Адсорбция
үдерісі кезінде адсорбциялаушы зат пен адсорбцияланатын зат арасындағы
физикалық және химиялық күштер маңызды рөл атқарады |173|. Физикалық
әрекеттесу кезінде ластағыштар сорбент бетінде әлсіз Ван-дер - Ваальс тартылу

күштері арқылы ұсталады. Ал химиялық күштер негізінде өтетін адсорбциялық
үдерістер сорбент бетіндегі активті бөліктердің ластағыш молекулаларымен
әрекеттесіп, берік байланыстың түзілуі арқылы өтеді (1741.
Сорбенттің эффективтілігі жеткілікті беттік ауданның болуымен және
ондағы белсенді аумақтар санының жоғары болуымен анықталады. Адсорбция
үдерісінің жақсы жүруі тек сорбенттің сапасы мен қасиетімен ғана анықталып
қоймайды, сонымен қатар адсорбцияланатын заттың концентрациясы мен
химиялық табиғатымен де анықталады. Адсорбцияланатын заттың
концентрациясы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сорбенттің әр граммына
сәйкес адсобцияланатын заттың мөлшері артады. Адсорбция үдерісінің
жылдамдығы сұйық қабат арқылы еріген заттың сорбенттің беткі қабатына
диффузиялануымен байланысты, оны араластыру арқылы арттыруға болады,
бұл кезде еріген заттың беттен кеуекке диффузиялану жылдамдығы артады.
Адсорбция үдерісінің жылдамдығына келесі факторлар әсер етеді: сорбент
бөлшектерінің өлшемі, сұйықтық ағымының жылдамдығы, ластағыш
концентрациясы, температура, реакцияның өту ортасы. Ерігіштігі төмен заттар
жақсы адсорбцияланады |175, 1761.
54
5-кестенің жалғасы
1 3 5) 6
Рентгенодифра Гійта ГУ Х-Кау - -
кционды анализ Піітасіотеег
Газ Масс- Масс- Газды
хроматография спектрометрлік спектрометр | хроматограф
сы детектрлі газ Лік детектрлі | Кристалл 4000
хроматографы газ
Уагіап 65-М5 хроматограф
ы
Ав Шеп 6390
М
БЭТ әдісі МісготегИісв АЗАР Анализатор
2010 (Ассеіетаей удельной
ӛшіасе Агеа апда поверхности
Роговітеігу 5узіеті) - Сорбтометр
Атомды- е - Атомды-
адсорбционды адсорбционды
спектрофотоме спектрофотометр
трия Квант 7.ЭТА
Флуорометрлік - - Флюорат-02
анализ сұйықтық
анализаторы
Спектрофотоме - - Спектрофотометр
трия ГМІСО
71
мақсатын анықтайды. Қойылған мақсатқа жету алдын-ала қазақстандық
шунгитті жыныстардың құрылысын ресейлік шунгитпен салыстыра отырып
зерттеу; шунгитті жыныстардан берілген құрамда көміртектік концентраттар
алу; оның физика-химиялық жоне техникалық сипаттарын зерттеу;
қазақстандық шикізаттан жаңа көміртек құрамды материалдар табудың
фундаментальды және технологиялық негіздерін жасау; мұнаймен және
пестицидтермен ластанған топырақ пен судың үлгілерінен деструтивті

микроағзалардың бөлу және олардың идентификациясы; микроағзалардың бос
және біріктірілген жасушаларының қабілеттерін зерттеу; әртүрлі көмірсутекті
субстраттарды ассимиляциялау; микроағзалардың біріктірілген
жасушаларымен моделденген зертханалық қондырғыда мұнай, пестицидтер
және ауыр металдармен ластанған топырақ пен судың тазару дәрежесін
анықтау сияқты ғылыми және тәжірибелік мәселелердің шешімдер қатарын
шешуді талап етеді.
68
есте 5 - Физика-химиялық талдау әдістері және қондырғылар
Физика- Қондырғылар
химиялық Тәжірбие Тәжірбие алмасу әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық АТУ
талдау әдістері алмасу АҚШ университеті
Испания (Стивенс Ашық типті ұлттық ЦФХМА Аккредиттелген
(Сантьяго де Технологиялық нанотехнологиялық | орталығы СЗ «Тағамдық
Компостелла институты) зертхана (ННЛОТ) қауіпсіздік»
университеті)
1 2 3 4 5 6
Инфрақызыл ІК-К ЕТ ІК 670 МЕС/5 Фурье ИҚ- - -
спектроскопия Тһегіто Місо1е( спектрофотометр
микроскоппен ӛресігшт 65
Сканирлеуші 18М-63601.У ІВ-5ЕМ уіа УСТ-100 | Растролы - -
электронды ТЕСІ. ЗЕМ 7.1585 электронды
микроскопия АСОКІСА- Охіоға микроскоп Очаліа
іпзігшпепів Х-Мах 2001 3)
Элементтік ІСР-ОЕ5 ІСР-ОЕ5 УІ8ТА Рентгенофлуоресце - -
анализ Орта 4300 МЕХ нтті
РУ, Тгиӛрес микроанализатор
СНЬ Масго, "ФОКУС-М2"
Тти5рес Ай44-
Оп Мойше 5
Раман - МІСОІЕТ АІ.МЕСА | Зондты сканирлеуші - -
спектроскопия ХЕ “Гіврегвіу микроскоп-Ітерта
Катап” ӛресіға
микроскоппен
70
-0,5 г, ӘН(СІ-1,0 г, Мо50,%7 Н;О-0,2 г, Ғе50,%7 Н,О-0,01г, СаСІ”7Н-О -
0,01 г, глюкоза-10 г, су-1000 мл, микроэлементтер ерітіндісі-Імл). Қатынасы
5:1 қоректік орта мен микроағзалар араластырылып, 0,3 мл/мин жылдамдықта
арнайы түтікшелер көмегімен жіберілді. Иммобилизация ұзақтығы 3 тәулікке
созылды, Иммобилизация аяқталған соң БТЭК ерітінділерін тазалау мүмкіндігі
тексеріледі. Ол үшін 1-2 түтікшеге иммобилизденген микроағзалары бар
шунгит сорбенті, ал 3,4,5 құбырға шунгит сорбентінің өзі орналастырылды. 1-4
шунгит сорбенті бар түтікшелерге БІЭК ерітіндісі С-80 мг/л көлемінде
жіберілсе, ал 5 түтікшеге тек қана су жіберілді. Уақыт бойынша БТЭК
концентрациясының өзгерісі жазылып отырылды.
Микроағзаларды иммобилиациялау және ВТЕХ ерітіндісін сорбент пен
биосорбент көмегімен тазалау төменде көрсетілген (2, 3-сурет).
75% шунгит

4
1-і
1,2- шунгит; 3-насос; 4- қоректік орта“-микроағзалар
Сурет 2- Микроағзаларды шунгитте иммобилизациялау
Сұбуақыт) | С((уақыт) С.(уақыт) С.(уақыт) Сг(уақыт)
ед,
1,2- шунгит -- микроағзалар; 3,4,5- шунгит; 6- БІЭК; 7,8- насос; 9-су
Сурет 3 -ВТЕХ сорбенттерді қодану арқылы тазалау
75
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Қондырғылар және талдаудың физика-химиялық әдістері
Зерттеу жұмысында сорбенттерді алудың, олардың физика-химиялық және
негізгі адсорбциялық қасиеттерін анықтайтын танымал әдістер қолданылды:
ИҚС, СЭМ, элементті анализ, Раман спектроскопиясы, РҚТ, МС/ГХ, БЭТ әдісі
- меншікті бет мен кеуектің өлшемін анықтауға негізделген, ААС,
флуорометрлік әдіс (5-кесте). Қатты қоректік ортасына егу арқылы жасуша
санын анықтау, бос және иммобилизацияланған ыдыратушы-штамдардың
деструктивтік белсенділіктерін анықтау әдістері, микроағзалардың морфолого-
культуралық қасиеттерін анықтау, 165 ІКМА геннің нуклеотидті тізбекті
талдауына негізделген бактериялардың генетикалық идентификациясы, ПТР.
2.2 Зерттеу обьектілерінің сипаттамалары
Табиғи обьектілерді техногенді ластағыштардан тазартуға арналған
модифицирленген көміртекминералды сорбенттер; зерттеудің нысаны ретінде
«Бақыршық» (ШҚО ҚР) және «Зажогино» (Рессей) кен орындарынан алынған
шунгит жыныстары; Атырау облысы «Ботахан» кенорнының суы мен
топырағынан бөлініп алынған белсенді микроағза штамдары: 41-1 (Рзеидотопав
зішсет), «1-3 (ВасПіІшв айторһаеив), А1-4 (Іортегісойа уағіайів); Батыс-
Қазақстан облысы Ақтау қ. «Жаңаөзен» мұнай кенорнының суынан бөлініп
алынған штамм: АК-І; Алматы облысының шламынан бөлініп алынған
микроағза штамдары: 8й-3 (Ратоеа уадапв), 8һ-4 (Ратоеа апапапь); Балхаш-
Алакөл өңірінің пестицидпен ластанған топырағынан бөлініп алынған Р
(аззосіайоп) штамы; НЗААР (Но!івюп Апту АттипіПоп РІапі, США) аэробты
тұнбаснан бөлініп алынған штамдар: (08-2 (Мусобасгегінт ӛр.) 08-3
(Еһоаососсив орасив), 08-4 (КһісоБіит зр.); НЗААР аэробты тұнбасы; БТЭК
(бензол, толуол, этилбензол, ксилол) ерітіндісі, Жезқазған қаласының су
құбырынан алынған ауыз сулары (Х91, У%2), ТОО ҚАЗАҚМЫС
корпорациясының мыс балқыту зауытынан алынған ауыз суы, Жезқазған қ.
Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су.
69
2.3 Ерітінділердің сипаттамасы, жұмысшы ерітінділерін дайындау
Зерттеу жұмысында келесі реактивтер қолданылды:

- ГСО«НСВТЕХ Міх», С-2000теЛ (ррт) метанолда;
- УК-спектроскопия үшін гексан ,«Криохром» фирмасы;
- Хлороформ, х.ч. немесе ч.д.а. ГОСТ 20015-88;
- Тұз қышқылы, х.ч. ГОСТ 3118-77;
- Натрий гидроксиді х.ч. ГОСТ 4328-77;
- Азот қышқылы ГОСТ 11125, аса таза немесе ГОСТ 4461 бойынша айдау
әдісі арқылы тазаланған;
- Жоғары таза аргон газы ГОСТ 10157 немесе ГОСТ 9293 бойынша азот
газы;
- Металдық палладий, ұнтақ (99,94%) ГОСТ 14836;
- 6-сулы магний нитраты ГОСТ 11088,ч.Д.а.
- Бидистиллден су, бірқатар жағдайда деиондалған су (ГОСТ 6709
бойынша дистелденген су, екі рет айдалған немесе ионалмастырушы шайыры
бар колонка арқылы айдалған су ГОСТ 202898);
- ГСО гексахлорбензол (ГХБ), а-Гексахлорциклогексан (а-ГХЦГ), ф-
Гексахлорцикпогексан ()-ГХЦГ), у-Гексахлорциклогексан (ҙ-ГХЦГ), ДДТ,
гептахлор, альдрин;
- Петролейн эфирі, қайнау температурасы 40%С - 609С;
- Ацетон ГОСТ 2603;
- н-Гексан;
-Диэтил эфирі, ГОСТ 22300;
- Сусыз натрий сульфаты ГОСТ 416;
- Силикагель ГОСТ 3956.
2.44 Микроағзаларды өсіруге қолданылатын қоректік орталар
Зертханаларда микроағзаларды өсіру үшін қоректік орталар қолданылады.
Қоректік орталар культураның зат алмасуын бақылау жоне олардың
метаболизм өнімдерін алу үшін, сонымен қатар микроағзаларды көбейту, бөліп
алу және сақтау үшін қолданылады. (243-2441.
Жұмыс барысында түрлі қоректік орталар дайындалды:
- гетеротрофты микроағзаларды үшін: етпептонды бульон (ЕПБ);
- мұнай тотықтырушы микроағзаларды бөліп алуға арналған қоректік
орталары;
- пестицидтерді бөліп алуға арналған қоректік орталар.
2.5 Микроағзаларды өсіру
Культуралық және морфологиялық қасиеттерге микроағзалардың қатты
және сұйық қоректік ортада өсу қабілеті жатады.
Гетероотрофты микроағзалардың өсуін бақылау үшін қатты қоректік
орталары қолданылады.

Бактериологиялық культураны қатты қоректік орталарда өсіру үшін
сұйылтылады.
72
Элементтің эммисионды жұтылуының массалық концентрациясына
туелді градуирлі графиктер 4-суретте берілген.
шек м0 РА
2)
1а Баса? ті
% алдай гі
Сурет 4- 5і, Рэммисионды жұтылуының элементтерінің массалық
концентрациясын тәуелді градуирлік графигі
Сынаманы дайындау Мат8Хргевв қысқа толқынды пешінде, қышқылды
ыдырау әдісін пайдалану арқылы жүргізіді |2551.
2.9.2 Шунгит жыныстарын ИҚ-спектроскопиялық талдау
Инфрақызыл спектроскопия. (ИҚС) органикалық қосылыстарда
қолданылатын негізі әдістердің бірі Заманауи ИҚС органикалық
қосылыстардың құрылымын анықтауда жедел тәсілдердің бірі болп табылады.
ИҚС көмегімен тез әрі сенімді түрде келесі функционалды топтарды анықтауға
болады: карбонильді, гидроксильді, карбоксильді, амидті, амино, циано және
т.б., сонымен қатар: қос және үштік көміртек-көміртек байланыстарын,
ароматты және гетероароматты жүйелерді.
ИҚ- спектрде үш негізгі аймақты ажыратуға болады:
1. 4000-2500 см!, Х-Н қарапайым байланыстардың валенттік тербелістер
аумағы: О-М-Н, С-Н,5-Н.
2. 2500-1500 см!!. Еселенген байланыстардың валенттік тербеліс аумағы:
Х-Ү,Х-Ү: С-С, С-О, С-М, С-С, С-М.
3. 1500-500 см!. Х-Ү қарапайым байланыстардың : С-С, С-М, С-О
валенттілік тербелісінің облысы мен Х-Н қарапайым байланыстардың : С-Н,
О-Н, М-Н деформациялық тербелісінің аумақтары. Бұл аумақ сонымен қатар
«саусақ іздерінің аумағы» деп те аталады, себебі бұл аумақта жұтылатын
интенсивті аумақтар әр органикалық қосылыс үшін жеке индивидуалды
болады. Тек сызықтарының интенсивтілігі мен жиіліктері толық сәйкес келген
жағдайда ғана салыстырылып отырған обьекттердің идентивтілігі туралы
айтуға болады.
ИҚ-спектрлердің интерпритациясы кезінде ақпаратты толық беретін 2500-
1500 см! және 4000-2500 см! аумағы болып табылады. Олардың біріншілерінің
сараптамасы қосылыстың С-С, С-С, С-О, С-М, С-М, ароматтық әне
гетероароматтық ядролардың идентификациясы үшін қажет. Жұтылу аймағы
78
2.9 Шунгит жыныстары мен сорбенттерін алу және олардың физика-

химиялық қасиеттерін зерттеу
Сорбенттің тығыздығын ри өлшеу үшін 110 С температурада кепкен
сорбентті 20 см" көлемінде 100 см” (Н-240 мм) цилиндрге салады, 0,5 мин оны
ағаш бетке соғып тұрады, одан соң дәлдігі 5 мг болатындай өлшеп
алады |2531.
Кеуектің жалпы көлемі қайнату кезінде кеуекке толған су көлемін
өлшеуге негізделген. Массасы белгілі 10 см? сорбентті 100 мл дистелденген
суда 15 мин қайнатады,оны суытып, бастапқы көлемге келтіріп қояды. Одан
соң оны Бюхнер түтікшесінде 3 мин фильтирлейді. Ылғал сорбентті өлшеп,
саңылаудағы суды анықтап алады. |2531.
Беттің шекті мәнін арнайы анализатор көмегімен анықталды. Ол
Сорбтометр анализаторы және Місіотегійсв АЗАР 2010 құралында БЭТ әдісі
арқылы жүзеге асырылды.
Су сүзіндісінің рН мәні 3 минут қайнату арқылы есептейді, ол үшін 5 г
ұнтақталған сорбентті 50 мл дистельденген сумен араластырып алады,
суытады, фильтр қағазымен сүзіп рН өлшейді (2531.
Ылғалдылық. Сорбент ылғалдылығын бастапқы массасы 1 г болатын
сорбент үлгісінің 110 С 1 сағат бойы бюксте кептірілген үлгінің айырымы
бойынша (3) формуламен есептелінеді:
т,-іІп,
---.100%, (3)
т,
р.4
т, - кепкенге дейінгі масса, г;
ть- кептіруден кейінгі масса, г.
Күлділігі бастапқы массасы 1 г болатын сорбент үлгісінің 9009С 2 сағат
бойы өртегенннен кейінгі сорбент массасының айырымы бойынша (4)
формуламен есептейді:
(4
т, - өртегенге дейінгі масса, г;
ть- өртегеннен кейінгі масса , г.
Йод бойынша адсорбциялық белсенділік келесі жолмен жүргізілді: Іг
сынаманы 110-115 9С кептіргіш шкафқа салады, Іг кепкен сынаманы көлемі
250 мл колбаға салады, 100 мл йодты калий ерітіндісін қосады,30 мин бойы
араластырады. Ерітіндіні тұндырып, Мор пипеткасымен 10 мл алады, оны
көлемі 50 см: колбаға салады да крахмалы бар натрий тиосульфатының
көмегімен көк бояу жойылғанша титрлейді. Сонымен қатар, ерітінді
құрамындағы йодтың бастапқы мөлшерін анықтау үшін 10 см? йодты калий
ерітіндісін натрий тиосульфатымен титрлейді, титр соңында крахмал қосады.
І2541.
Йод бойынша адсорбциялық белсенділік (5) формула бойынша есептеледі:
76
қосылып 1 рет (Татм. 30 мин) стерильденеді. Стерилизация аяқталған соң

сорбенттерді құрғақ массасы алынғанша кептірілді.
Суспензия дайындау. Микроағзалар биомассасын алу үшін тепмература
мен қоректік орта құрамы оптималды болуы тиіс. |051|. Микроағзалар
биомассасын суспензия түрінде алу үшін оларды 30%С температурада 24 сағат
культивирлейді. Қоректік ортада өскен клеткалардың үстіне физиологиялық
ерітінді құямыз
Алынған клеткаларды центрифугаға қоямыз (5000 айн/мин, 6 минут, 3
рет). Супернатантты төгіп, қалған массаны стерильді колбаға ауыстырады. Сол
жерге физиологиялық ерітінді құйылады, ОМІСО спектрофотометрінде
клеткалар тығыздығы өлшенеді, толқын ұзындығы 670 нм, 0,8-1,0 аралығында.
10 мл суспензияны тасымалдағышпен араластырады, бөлме температурасында
220 айн/мин шейкерге 24 сағатқа қойып, әр |, 3, 5, 7, 10, 20 және 24 сағат
сайын суспензия тығыздығын өлшеуге сынама алынып отырылды.
Иммобилизация пайызын есептеу үшін (1) формуласы қолданылады:
П.% - 100 %- Ва. 100 (1)
Пбат
бұл жерде: р,% - иммобилизация проценті, Әвжт- Суспензияның бастапқы
оптикалық тығыздығы, Ыһд - сынамалардың қазіргі кездегі оптикалық
тығыздығы.
Клеткалардың десорбциялық қасиетін анықтау үшін (/МІСО
спекрофотометрінде оптикалық тығыздығы өлшенеді де, биокатализаторға
байланыспаған клеткалар саны анықталады (десорбция көрсеткіші).
Алынған биокатализаторға 10 мл физиологиялық ерітінді қосып, шейкерге
15 мин қояды, содан кейін суспензияның оптикалық тығыздығы өлшенеді.
Микроорганизм клеткаларының десорбция көрсеткіші (2) формуламен
өлшенеді:
р,..%- Бл«“ Ош (24 сағ) 6)!
ГБ.,(24 сағ)
ПБде« - Десорбцияның оптикалық тығыздығының көрсеткіші
Б.,т(24сағ) -иммобилизация проценті
П,,(24сағ)- суспензияның оптикалық тығыздығы (252).
2.81 БТЭК (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) ерітіндісін тазартуда
қолданылатын шунгит сорбентіне микроағзаларды иммобилизациялау
Изотерм тұрғызу үшін 0,05 г шунгитке БТЭК ерітінділіерінің әртүрлі
көлемін қосып, шейкерге қойылды. БТЭК концентрациясын өлшеу үшін газды
хроматографта 3 күннен соң сынама алынды.
Шунгит сорбенттеріне микроағзаларды иммобилизациялау арнайы
түтікшелерде (колонкаларда) жүргізілді (4-1,5 см, І-20 см). Түтікшенің 75%
шунгит сорбентімен толтырылды. Микроағзалардың өсуіне оптималды жағдай
ретінде көлемі 1 л колбаға қоректік орта жасалып пайдаланылды (К-НРО,
74
- топырақты пестицид-ыдырататын микроағзалармен немесе энзимдермен
өңдеу;
- топыраққа микробты метаболизмді ынталандыру үшін қоректік заттарды
қосу және физикалық жағдай жасау;
- микробты экологияны және тамырлы физиологияны пестицидтердің

метаболизмі үшін немесе олардың кезекті метаболизмі орын алатын
(фиторемедиация) өсімдіктермен иммобилизациялануы үшін қолдану;
- ластанған топырақты ауыл шаруашылық немесе шаруашылық өнімдерін
өсіру үшін қолданылмайтын жерлердің бетінде төсеу ластаушыларды ыдырату,
трансформациялау және иммобилизациялау үшін қолданылады;
Жоғарыда айтылған пестицидтермен ластанған топырақты тазалаудың
әдістерінің ішінде кіші фермалық шаруашылықтар үшін қолайлысы компостау
және төсеу болып табылады. АҚШ-та жүргізілген экономикалық сараптама
соңғы тазалау әдісінің бағасы шамамен топырақтың тоннасына 20-25 8 АҚШ
долларын, ал күйдіру бір тоннаға 80--90 % АҚШ долларын құрайтындығын
көрсеткен.
1.55 Ағынды сулар мен топырақтарды тазартуда қолданылатын
сорбент
Көміртектің жаңа құрылымды Пішінін және оның қасиеттерін зерттеудің
өзектілігі, сондай-ақ ерте заманнан бар көміртектің геологиялық мәселелері
көміртектің ресейлік шунгит жынысына («Зажогино» кен орны) үш жүз жылдан
бері ғылыми қызығушылықтың тудыруын түсіндіреді. Әртүрлі жерлердің
шунгиттері құрылымдық ұқсастықтары болғанымен, көлемдік
морфологиясында айырмашылықтары бар, бұл Карелия шунгиті мен Бақыршық
жерінің шунгиттерінің молекулалық құрылымдарын салыстыруға себеп болды.
Шунгиттің құрылымы мен қоспаларының құрамы оның бірегей технологиялық
және реологиялық қасиеттерін анықтайды. Химиялық технологияда шунгит
өзіне қомплексті сорбент, табиғи катализатор немесе катализатор
тасымалдағышы ретінде қызығушылық тудырады. Іс-жүзінде шунгит тамаша
сорбциялық материал болып табылады және ауыз су мен ағынды суларды
тазартуда қолданылады, сондай-ақ резеңке өндірісінде, медицинада, құрылыста
және т.б кең пайдаланылады.
Шунгит - Петр заманынан белгілі. Петр бірінші өзінің қаулысымен
бұрынғы Петрозаводскқа жақын жердегі шунгит табылған жер Каралияда
ресейлік саяжай салдыртуға үстемдік жасады. Содан бері шунгит медицинада
қолданыс табуда. Әсіресе, минералдың барлық тірі ағзаларға, соның ішінде
адамға жақсы әсер ететінін дәлелдеген ресейліктер оны белсенді түрде
қолданып келеді. Көп уақыт бойы шунгиттің Карелияда табылған жері -жер
бетіндегі жалғыз көзі деп есептелініп келді. Өткен жүзжылдықтың 70- -жылдары
геологтар көміртектің осы бір түрін Шығыс Қазақстаннан кездестірді. Бұл
Петрозаводскта бар көміртегінің аналогы, яғни шунгитті көміртек болып
шықты. Олардың арасындағы айырмашылық- жастары («Зажогино» жері үшін
2,5 миллиард жылдан бастап, «Бақыршық» шунгиті үшін 300 миллион жылға
65
МӨ анықтауға олардың концентрациялау және кедергі келтіретін заттарды
бөліп тастау кезеңдері кіреді. Әдебиеттерде МӨ концентрациялаудың бірнеше
әдістері сипатталған: сұйық фазалы, қатты фазалы, жоғары сынды флюидті
және газды экстракция, әртүрлі хроматографты әдістер (адсорбциялы,
үлестіруші, тұндыру және газды хроматография). МӨ анықтауға кедергі
келтіретін заттарды хроматография әдісімен алюминий оксиді, силикагель
немесе фторосилде бөліп алады. Жұқа қабатты хромотография әдісінде МӨ
концентрациялау және оларды анықтауға кедергі келтіретін заттарды бөліп
тастау кезеңі үйлеседі |10).
Әртүрлі типті сулардағы мұнай өнімдерінің шекті - мүмкін концентрация
мөлшері (ШМК) туралы мәліметтер 6- кестеде келтірілген |131.
Кесте 6- Әртүрлі сулардағы МӨ құрамының нормативтері (мг/дм?)|131
ШРК

Ауыз суы Бутильді ауыз суы Табиғи су Ағынды | Жаңбыр
Орталықтанды | Орталықтан | 1 Жоғары культ.- | Бал су суы
рылмаған дырылған су | категори | категориял | тұрм. | ық-
су құбырынан | құбырынан | ялы ы шар.
Анықталмаған 0,1 0,05 0,01 0,3 0,05 4 0,05
Өндірістік мекемелерінің ағынды суларының ШРК мәні Европалық Одақта
0,1-5,0 мг/дм” құрайды
П61 мәліметтері бойынша Украинадағы топырақ құрамында кездесетін
МӨ мөлшері уақытша рұқсат етілген концентрациямен регламенттелген, ол
топырақтану және агрохимия УкрҒЗИ, Украинаның ҰАҒ Мекемеаралық
экологиялық орталығы және Украинаның Экоқауіпсіздік министрлігінің
есептеуі бойынша 4000 мг/кг құрайды. Ресейде 2.1.7.1287-03СанПин сәйкес
топырақтағы мұнай өнімдерінің ШМК 300 мг/кг тең деп бекітілген.
Кесте 7 -Топырақтың мұнаймен және МӨ ластану дәрежесін бағалау
Ластану дәрежесі Мұнайдың мөлшері, мг/кг
Ластанбаған 400 дейін <4000 400 дейін
Әлсіз ластанған 3000-6000 1000-2000 1000-2000
Орташа ластанған 6000-12000 2000-3000 2000-3000
Қатты ластанған 12000-25000 3000-5000 2000-25000
Өте қатты ластанған >25000 >5000 5000-50000
2.1101 Су мен топырақ құрамындағы мұнайдың массалық
концентрациясын флуорометриялық әдіспен анықтау
Флуориметриялық әдіс |275| мұнай өнімдерінің гексанмен экстракциялап,
қажет болған жағдайда экстрактті тазалап және оптикалық әсердің нәтижесінен
пайда болатын флуоресценция қарқындлығын өлшеуге негізделген. Әдіс өте
84
газды хроматография/масс - спектрометрия әдісімен (ГХ/МС) талдауды қайта
жүргізу арқылы жасауға болады. Берілген әдіспен ұшпайтын хлорорганикалық
қосылыстарды жіктеуге және сандық анықтауға болады, мысалы, кейбір
хлорбензолдарды.
Топырақ құрамындағы пестицидтер Кристалл 4000 газды хроматограф
құралымен анықталды.
88
р/Ра 22124 1С- Цр/ра
нш Зе ;
а(1-р/ра) а-С я-С (6)
бұл жерде р/ро-- жүйеде қысымның конденсация қысымына қатысы, а
адсорбция шамасы, а,-- адсорбент бетіндегі моноқабаттың көлемі, С -
бірінші қабатта адсорбциялық тепе - теңдіктің константасының конденсация
константасына қатысы.
Теңдеуде С - 1 және р шамасы кіші болғанда БЭТ теңдігі Ленгмюр

теңдігіне ауысады. БЭТ әдісі бойынша қатты заттың салыстырмалы бетін
анықтау үшін адсорбаттар ретінде тәжірибелі изотермадан сұйық азоттың (77
К) қайнау температурасы барысында молекула ауданы 0,16 және 0,2 нм”
болатын азот пен криптон сәйкес келеді. Абсолютті біркелкі бетті елестету
қиын болғандықтан, БЭТ моделі бірнеше рет сыналды. Сонымен бірге, нақты
тәжірибелі мәліметтер бүйірлі адсорбирленген молекулалардың өзара
әсерлесуін дәлелдейді. Кейбір ғалымдар БЭТ теориясын жетілдіруге немесе
изотермалардың басқа моделін алуға әрекет жасады, бірақ БЭТ әдісі осы күнге
дейін қатты заттардың салыстырмалы бетін, сонымен қоса адсорбенттер мен
катализаторларды анықтайтын негізгі әдістердің бірі болып табылады.
Адсорбциялық әдіс кеуексіз ұнтақтың беттік көлемін анықтайтын жалғыз
тәжірибелік әдіс және зерттелетін молекулалардың адсорбциясы үшін саңылау
өлшемі жеткілікті болса, кеуекті қатты заттардың ішкі бетін есептейтін ең
жақсы әдістердің бірі болып табылатынын атап айтқан жөн |272-2741.
2.10 Топырақ пен судағы көмірсутегі мөлшерін анықтау
Мұнай және оның өңдеу өнімдері - қоршаған ортаның негізгі
ластаушылары. Табиғи сулардың, топырақтың, ауаның сапасын бақылау
жүйесінде оларды нормаланған компоненттерге жатқызады. Қоршаған орта
обьекттерінде (ҚОО) мұнай өнімдерін анықтау үшін бірнеше талдау әдістері,
құралдар және олардың дәйектілігі үшін құрамның стандартты үлгілері (СҮ)
қолданылады.
Мұнай және әртүрлі мұнай өнімдері (МӨ) бірнеше ретке бөлінетін
құрамдас компоненттерінің табиғаты, концентрациясы бойынша күрделі қоспа
болып табылады. Қоршаған орта обьектілерінде физикалық, химиялық және
биологиялық үрдістердің әсерінен МӨ жылдам трансформация болады.
Сондықтан. МӨ суда, топырақта, ауада, өсімдіктекті материалда,
гидробионаттарда анықтау өте қиын және көп еңбекті қажет етеді. Оларды
шешімі үшін алдын ала бөліп алудың, концентрлеудің және МӨ анықтаудың
әртүрлі әдістері қолданылады. Аналитикалық тәжірибеде «мұнай өнімдері»
болып гександа еритін және алюминий оксидінде сорбцияланбайтын полярсыз
және аз полярланған көмірсутектердің (алифатты, алициклді, ароматты)
жиынтығы айтады (8, 9|. Кез келген ерігіш арқылы бөлініп алынатын «мұнай
өнімдері» ретінде барлық органикалық заттарды есептейтін талдау әдістерін
қолдануға болмайды. Сондықтан, ҚОО МӨ анықтау барысында басқа кластарға
жататын заттардың әсері кедергі болмас үшін оларды жою қажет |8 |.
83
Егу. Петри табақшаларына 15-20 мл агар- агар қоректік ортасы құйылады.
Қоректік орта қатқан соң сұйылтудан 0,1 мл пипеткамен алып егеміз, шыны
Дригальский шпателемен жаймалайды. Егу аяқталған соң Петри табақшасын
термостатта 24 сағат 30” С. инкубирлейді |2451.
2.6 Микроағзалардың морфологиялық және культуралық қасиеттерін
зерттеу әдістері
Жұмыс барысында классикалық морфология-културалды
микробиологиялық әдістер қолданылады. Клетка құрылысы мен морфологиясы
микроскоп көмегімен зерттеледі. |2431.
Микроағзалар морфологиясын зерттеуде видеокамерасы бар Місгов ТХ 300
типті тринокулярлы микроскоп қолданылды |246).
2.7 Микроағзаларды генетикалық идентификациялау әдістері
ДНҚ КаеУ/1зоп әдісімен бөлініп алынды. |247) ДНҚ концентрациясы
спектрофотометриялық әдіс арқылы МапоПгор спетрофотометрінде толқын
ұзындығы 260 нм зерттелді, сонымен қатар электрофоретикалық әдіспен ДНҚ

сапалық бағаланды (|248).
ПТР әмбебап праймерлер көмегімен жүргізілді |249| 85 -
АсАеТТТеАТССТееСТСАс-3 және 806Һ- 5”евАСТАССАеевТАТСТААТ
жалпы көлемде 30 мкл. ПТР қоспасы 150 нг тұрды. ДНҚ, ІБк.
МахітаНоФагТа(ОМАРо1утлегаве (Ееппепіаз), 0,2 шМ әр дНТФ, 1-х ПЦР
буфер (Ғеппепіаз), 2,5 шіММӘСІ», әр праймер 10 пмольден тұрды. ПТР
амплификация бағдарламасы ұзақ уақытты денатурациясы 95%С 7 минутта; 30
цикл: 959С - 30 секунд, 559С- 40, 729С - 1 минут; қорытынды элонгация 7
минут 729С, ПТР бағдарламары СепеАтр РСЮК 5узеш 9700 (АррПпеа
Віовуз!еліз) амплификаторын қолданумен жүргізілді |248).
ПТР-ді байланыспайтын праймерлерден тазалау ферментативті әдіспен
Ехописісаве! (Ғеппепіав) мен сілтілі фосфатазаны (Өһгіпір АІКаһіпе Рһоврһайаве,
Бегтепіа) қолдану арқылы жүргізілді |2501.
Секвенирлеу реакцисы ВірбуеФ Тегтіпаюг У3.1 Сусіе бесшепсіпе КИ
(Арріде Віовузіеіпв) қолдану арқылы нұсқаулық бойынша жүргізілді, одан
кейінгі бөліктерді ажырату 3730х1 ОМА Апа!угег (АррІде Віовуветв)
автоматты генетикалық анализаторы арқылы жүргізілді. |2481.
168 "ЕМА генінің нуклеоидты тізбегі 3 идентифицирленетін штамында
анализденіп беа5саре 2.6.0 (АррІ4е Віовузіеш5) бағдарламасында жинақталды.
Одан кейін соңғы бөліктері жойылып отырды, себебі онда сапа көрсеткіші өте
төмен. Осылайша біз 650 п.н. асатын нуклетидті тізбек алып олар Сепе ВапЕ-те
ВІ,А8Т алгоритмі арқылы идентифицирленді |248).
2.8 Адсорбциялық иммобилиздеу әдістері
Тасымалдаушыны дайындау. Сорбенттер (шунгит) Іг өлшеніп алынып
сыйымдылығы 250 мл колбаларға орналастырылды. 100 мл дистельденген су
73
дейін) және жанартау әрекеті нәтижесінде шунгитті заттардың жинақталу
заңдылықтары.
Шунгитті көміртек - бұл тасқа айналған мұнай немесе аморфты,
кристалданбаған, фуллеренге ұқсас (яғни белгілі тұрақты құрылысқа ие)
көміртек, оның жыныстардағы мөлшері 1% дан 30% құрайды, сондай-ақ оларда
алюмосилликаттар, сілтілік металдардың оксидтері және сирек және асыл
металдардың іздері кездеседі. Шунгитті көміртек жыныста орташа өлшемі 1
мкм-лік дисперсті силикаттар біркелкі таралған матрица түзеді. Бұндай
элементтер шоғырының бар болуы және шунгиттің құрылысы оның бірегей
технологиялық және реологиялық қасиеттерін анықтайды. Химиялық
технологияда шунгит бір уақытта көміртектік және силикатты материалдың
қасиетіне ие бола алатын комплексті сорбент, табиғи катализатор немесе
катализатор тасымалдағыш ретінде қызығушылық тудырады. Іс-жүзінде
шунгит тамаша сорбциялық материал болып табылады, ағынды суларды мұнай
өнімдерінен, фенолдар мен ауыр метал тұздарынан тазарту үшін қолданылады.
Көптеген авторлар шунгитті жыныстарды берілген қатты битум класының
эталонды өкілі ретінде қарастырады. Карелдік шунгит пен қазақстандық
«Бақыршық» жерінің шунгиттерінің құрылыстары атомдық-молекулалық
деңгейде бір-біріне ұқсас болып шықты. Глебашевтың пікірі бойынша,
Бақыршық тобының шунгиті -платиналы-алтын-сульфидті жерінің, шунгитті
жыныстары жоғары көміртекті шунгитті (Сот 25%-дан жоғары), орташа
көміртекті шунгитті (Сат 5-25%), төмен көміртекті шунгитті (Сә, 1-5%) және
әртүрлі шунгитті кендердің минералдық қатары деп үш түрге бөлінеді.
Минералды фазаның, көміртектердің, шунгитті жыныстардың арасында
әдетте өте аз мөлшерде ароматты қосылыстары бар тармақты құрылысқа ие

бәрінен бұрын кетондар мен эфирлерге қаныққан алифатты қатардың
қосылыстары болып табылатын ерігіш органикалық заттардың аздаған мөлшері
кездеседі.
Шунгитті жыныстардан фуллерендерді кездестіру шунгитті көміртекке
деген қызығушылықтың жаңа екпінін туғызды (анықтау шегі үлкен жарықты
электронды микроскопия және масс-спектрометрия). Дәстүрлі органикалық
еріткіштермен жүргізілген экстракция бойынша тәжірибелер шунгиттердегі
фуллерендердің концентрациясы мен анықталуы туралы сұраққа жауап бере
алмады. Бұл жұмыстардың негізінде шунгиттердегі фуллерендер
байланысының молекулалық сипаты туралы болжам жатты. Соңғы уақыттарда
фуллерендердің ковалентті және донорлы-акцепторлы қосылыстары
нуклеофильді молекулалармен әрекеттесу нәтижесі сияқты кең зерттелуде.
Шунгитті көміртектен Сео-ң ізді мөлшері полярлы еріткіштер арқылы колоидты
экстракция әдісімен экстракцияланатынын ескереміз. Осыған байланысты
табиғи жағдайдағы фуллерен типті құрылыстар және фуллерендердің
консервациясы мен түзілу жағдайлары туралы сұрақ қайта туып отыр.
Сонымен, фуллерендер мен шунгитті көміртектердің морфологиялық бір-біріне
ұқсас глобулалары айқындалды: көміртек атомдарының ішкі қуысының және
бұрмалаушылықтың анизотропты сипатына Ие, оның симметриясын
66
Зерттеу басталар алдында үлгілерді мұқият тазалау керек, себебі газ тәрізді
заттар түзіліп нәтиже дұрыс шықпайды және коллоналар ластанады. Үлгілердің
тазалау түрлі еріткіштерде ультрадыбысты қолдану арқылы жүргізеді |2631.
2.9.4 Раман спектроскопия
Раман спекроскопиясы молекулалық деңгейде толық ақпарат беретін,
эффективті әдіс ретінде белгілі. Раман спектроскопиясы көміртектің түрлі
кристалды формаларын және аллотропты модификация түрінде зерттеуге
мүмкіндік береді.
Комбинациялық жарықтың шашырауы- заттың құрылымын бұзбай,
әрекеттеспей сараптауға мүмкіндік беретін әдіс. Раман спектроскопиясының
негізгі үгінің жарықты шашыратуын тіркеп, алынған спектрлерді талдау
арқылы әр заттың өзіне тән сипаттамаларымен салыстырылып анықтайды.
Әдістің өзіндік спецификасы Раман спектроскопиясының химиялық
құрамға сараптама мен мониторг жүргізу үшін таптырмас әдіс болып табылады.
Әр қосылыстың өзіндік Раман спектрлері бар. Қолданылған құралға
байланысты ол қатты заттардың, ерітінділердің, сонымен қатар физикалық:
крисстал торлары, орналасуы, полиморфты түрлері туралы ақпарат бере алады.
Комбинациялық жарықтың шашырауы, молекулярлы спектроскопия
молекулаларды (фанондарды) идентификциялауға мүмкіндік береді.
Нәтижесінде комбинациялық жарықтың шашырауы молекулалардың «саусақ
іздерін» алуға мүмкіндік беріп, молекулярлы байланыс құрылымдарын
анықтауда баға жетпес ақпарат береді. Ик-Фурье және БИК әдістерімен
салыстырғанда комбинациялық жарықтың шашырау әдісінің бірқатар
артықшылықтары бар. Ол артықшылық Раман әдісінде үлгінің жарықты жұтпай
шашырату қабілетіне негізделуінде. Комбинациялық жарықтың шашырауы
үлгіні арнайы дайындауды қажет етпейді, және судың жұтылу сызығына
сезімтал емес. Бұл қасиет қатты, сұйық және газ тәрізді заттарды тікелей
анықтаумен қатар әйнек, кварц, пластик арқылы да анықтауға мүмкіндік береді.
Комбинациялық жарықтың шашырауын тіркеу зондты сканирлеуші
микроскопта ІЧТЕСКА 8РЕСТКА (КазҰУ) және МІСОІЕТ АГМЕСА ХЕ
“Бізрегвіу Кашап” (АҚШ) микроскоптары арқылы жүзеге асырылды. Осы
кезде толқын ұзындығы 473 нм болатын лазер қолданылды. Спектрлер 20 с
жинақталудан кейін тіркеліп отырылды.

ІЧТЕСКА 5РЕСТКА - бүл люминесценцияның және комбинациялық
шашыраудың конфокальді микроскопты сканирлеуші зондты микроскоптың
ерекше интеграциясы. ИНТЕГРА Спектра нанозертханасының айырмашылығы
дифракционды тосқауылдарға қарамай обьекттердің оптикалық қасиеттерін
зерттеу болып табылады. СБОМ мен қоспалы шашыраудың локальді артуы
(ТЕК5-Тір Епһапсед Катап 5сайегіпе) оптикалық қасиеттердің таралуын реттеп
отырады (өткізгіш, шашырау, поляризация), сонымен қатар ХҮ жазықтығында
5Онм дейін шашырауды арттыруға мүмкіндік береді. НТ-МДТ өндірушілер
алғаш болып ТЕК8 жұмыс істеуге арналған қолжетімді прибор ойлап тапты.
80
ИНТЕГРА Спектра нанолабораториясы КЛ 100 Ауага -та 206 жылы ең
жақсы туынды ретінде сыйға ие болды. |2641.
КШ - спектроскопия реакцияға түсуге қабілетті қосылыстарды зерттеуде
ерекше орын алады |265-268|, ол активті сұйықтықтар мен газдар астында
будың жоғарғы қысымында агрессивті сұйықтықтарды зерттеуге мүмкіндік
береді. Басқа құралдарға қарағанда арнайы сынама дайындауды қажет етпейтін,
коррозияға тұрақты шыны немесе кварц түтікшелерінде сақталған, 1200-1400%С
градуста тасыиалдана алатын, 100-200 атм шыдай алатын арнайы үлгілерді
зертеуге мүмкіндік береді |269). Әр түрлі агрегат түріндегі заттармен жұмыс
жүргізе отырып, тәжірибеде сыртқы орта факторларын өзгерте отырып, толық
аналитикалық және құрылымдық сараптама жасап шығуға болады, ол басқа
құралдардың көбіне тән емес (270).
2.9.5 Рентгенодифракциялық талдау
Көпкомпонетті көміртекті жүйелерді зерттеу кезінде рентгенографиялық
сандық фазалық талдаулар ерекше орын алады. Бұл әдіс арқылы обьектіге әсер
ететін түрлі физика- химиялық әсерлердің нәтижесінде табиғи және
синтетикалық көміртектің туындыларға әсерін бақылай отырып фазалы
өзгеруді және олардың динамикасын анықтауға мүмкіндік береді.
Шунгит жыныстарының рентгенографикалық талдауы (Лата ГУ Х-Кау
ГіНасіютейег құралында жүргізілді.
Фазаларды анықтау барысында келесі жағдайларды ескерген жөн:
1) полиминералды жүйелерде екі не одан да көп шыңдарды, фазаларды
көруге болады;
2) заттың кристалды торларындағы ақаулардың болу себебінен 4 әртүрлі
бағытқа қарай ауысуы мүмкін;
3) шыңдардың қарқындылығы үлгіде берілген заттың концентрациясына
тәуелді, сондықтан стандартты анықтамалық тізімде келтірілген кейбір шыңдар
рентгенограммада берілген фазада аз концентрацияда болуынан анықталмауы
мүмкін;
4) табиғи минералдардың жоне қатты заттардың рентгенограммасы
бірқалыпты болуы міндетті емес, жеке жазықтық аралық ара қашықтықтар мәні
кестеде келтірілген мәндер айналасында ауытқуы мүмкін;
5) әртүрлі заттарда бір-біріне ұқсас рентгенограммалар болуы мүмкін деп
болжауға болады.
Бұл мәліметтер зерттелетін үлгілерде әртүрлі фазалардың кездесетіні
туралы түсінік болу керектігін көрсетеді |2711.

2.9.6 Бетті зерттеудің адсорбциялық әдісі. БЭТ әдісі- меншікті бет пен
кеуектің өлшемін анықтау
Шунгиттің адсорбциялық сипаттамасы Брунауэр - Эммет-Теллер (БЭТ)
әдісі бойынша, «Місготегійсв АЗАР 2010» американдық құралда сұйық
азоттың төмен температуралы адсорбциясы бойынша зерттелді.
81
жоғары сезімталдығымен (өлшеу диапозонының төменгі шегі 0,005 мг/л),
жылдамдығымен, зерттелетін сынамалардың аз көлемімен (100 см”) және
липидтердің кері әсерінің жоқ болуымен ерекшеленеді. МӨ флуориметриялық
әдіспен анықтау әдістемесі нормативті құжатта көрсетілген |276-278).
Аналитикалық сигналдың түзілуінде ароматты көмірсулар қатысады. Себебі
олар әртүрлі қоздыру жағдайларына және эмиссияны тіркеу қабілетіне ие,
қоздыру жарығының толқын ұзындығына тәуелді экстракттың флуоресценция
спектрінің өзгерісін байқауға болады. УК әсерінен қоздыру барысында
полиядролық көмірсулар ғана флуоресценция үрдісіне ұшырайды. Олардың
үлесі аз және МӨ табиғатына тәуелді болғандықтан, аналитикалық сигналдың
МӨтүріне тәуелділігі жоғары болады.
Тазаланбаған ағын сулардың үлгілерін талдау барысында, сонымен бірге
үлгінің гександы экстрактінің өткізу коэффициентін бақылау нәтижелері
бойынша алюминий оксиді толтырылған хромотографиялық бағанада
экстрактке қосымша тазалау жүргізу қажет. Өлшеу үрдісін орындамас бұрын
келесі жұмыстарды жүргізу керек: үлгілерді сұрыптау, «Флюорат-02»
сұйықтық анализаторының градуировкасы және гесанның тазалығын бақылау.
Осы опреациялардан кейін 100 см? су үлгілерін 250 см 2 көлемді арнайы
бөлгңш сүзгіге құйылады. Тамызғыштың көмегімен 10 см? гександы алып,
онымен үлгісі бар ыдысты шаяды. Қоспаны 10 мин аралығында жақсылап
араластырып, кейіннен бөліп алады. Мөлдір жоғарғы қабат пайда болғанша
тұндырып қойып, кейіннен бұл мөлдір қабатты бөліп алып кюветаға құйып,
экстракттағы мұнай өнімдерінің массалық концентрациясын «Флюорат-02»
сұйықтық анализаторында «Өлшеу» режимінде өлшенеді. Массалық
концентрация мәнімен бірге анализатор дисплейіне шығатын ерітіндінің
өткізгіш көрсеткішін де бақыланады. Егер экстракт құрамында мұнай
өнімдерінің массалық концентрациясы 10 мг/дм” жоғары немесе экстракттың
өткізгіш көрсеткіші 0,5 (50 %) кем болса, онда экстрактты сұйылтады.
2.1102 Топырақ жоне су құрамындағы көмірсутектерді газды
хромматография әдісімен анықтау
ГХ әдісі мұнай көмірсуларының бейполярлы фазада бөлуге негізделген.
Үлгіден мұнай өнімдерін ССІ, немесе гексанмен бөліп алады, алынған
экстрактты бағаналы хромотография әдісімен алюминий оксидімен тазалайды
және тазаланған экстракт талданады. Градуировка дизелді жанармай мен
жағармайларды қолдану арқылы жүргізіледі. І8О 9377-2:2000 стандартына
сәйкес өлшеу диапазонының төменгі шегі 0,1 мг/л құрайды, бірақ кейбір белгілі
МӨ анықтайтын ГХ әдістемелерінде бұл шек 0,002 мг/л құрайды. Сондықтан,
ГХ әдісі ШРК деңгейіндегі құрамында мұнай өнімдері бар үлгілерді талдау
үшін жарамды. Хроматограмманы тіркеу ұзақтығы 20-30 мин құрайды.
Масс-спектральды детекторы бар газды хроматография |279| (басқа
әдістер секілді) МӨ топтық құрамын ғана анықтап қоймайды, сонымен бірге
мұнай өнімдерінің құрамына кіретін жеке көмірсулардың санын анықтайды
және жіктейді. Соңғы көрсеткіш мұнай ластаушыларының көзін нақты
85

тригональдыға дейін төмендететін екі өлшемді гексагональдыға ұқсас
ұяшығының болуы. Графит жазықтықтары арасындағы арақашықтық 0,35 нмге
тең болатын қабатты құрылыс беретін наноөлшемді көміртектік бөлшектер
(гигантты фуллерендер, локовичті болшектер, нанотүтіктер) шунгитті көміртек
ұнтағынан табылды. Көміртектің диаметрі 100 нм болатын көпқабатты,
сфероидеалды бөлшектері кварцты лидита дәнінің (құрамында 3% көміртек бар
шунгитті жыныс) беттерінде көміртектік үлдір түзеді. Біріктірілген
нанобөлшектер кварцты автоклавтық еріту кезінде липидтерде бөлінген.
Өзіне тән қиындықтарының бар болуына байланысты жекелей көміртектік
заттардың құрылымдық формасына дәл диагностика жасау үшін комплексті
түрде әртүрлі әдістер, дәлірек айтқанда, рентгеноқұрылымдық,
электронографиялық және электронды-микроскопиялық әдістер қолданылады.
Осы айтылған барлық әдістер бәрінен бұрын зерттелетін обьектінің атомды-
молекулалық құрылысын және т.б. қасиеттерінің қатарын, сондай-ақ
микротекстуралық ерекшеліктерін сипаттайды.
Молекулалық құрылым- шунгиттерді сипаттаушы белгілерінің бірі болып
табылады, бұл Карелия шунгиті мен Бақыршық жерінің шунгит
жыныстарының молекулалық құрылыстарын салыстыруға себеп болды.
1.6 Әдеби шолуды талдау және зерттеу міндеттерін қою
Ағынды сулар мен топырақты ластағыштардан тазарту үшін жаңа
биосорбенттерді іздеу тақырыбы- көптеген жылдар еншісінде барынша өзекті
болып қалатынын әдеби шолу нәтижесі көрсетті.
Сондай-ақ осы уақытқа дейін Қазақстандық шунгитті жыныстар іс-жүзінде
кең қолданыс таппай келеді. Осы материалдың бірегей қасиеттерін сорбент
ретінде медициналық мақсатта қолдануға қадамдар жасалған. Материалдар
қатарын толықтыру кезінде алмастырғыш ретінде қолдану мақсатымен
өндірістік техникалық көміртекпен салыстыру арқылы ең алғаш жергілікті
«Большевик» жерінің шунгитті жынысына зерттеу жүргізілді. Құрамында
көміртектің мөлшері көп (40- 50%) шунгитті жыныстар төмен құрамды
көміртекті жыныстармен және өндірістік күйемен салыстырғанда эластомерлік
композициялардың айтарлықтай белсенді толықтырғыштары болып табылады.
Қазақстандық шунгитті жыныстарды композициялық материалдар өндірісі
кезінде, оларды жасап шығару технологиясын өзгертпей-ақ және дайын өнімнің
физика-химиялық қасиеттерін жақсарта отырып техникалық көміртекті
алмастырғыш ретінде қолдану мүмкіндігі көрсетілген.
Металл иондарымен модифицирлегенде және көптеген химиялық
процестердің катализінде қолданғанда шунгитті сорбент тамаша тасымалдағыш
бола алатындығын зерттеулер көрсетті. Биотехнологияда арнайы
микроағзалармен таңдалған шунгитті сорбенттің иммобилизациясы, оны
биокаталитикалық процестерде пайдалануға кең мүмкіндіктер ашады.
Табиғи обьектілерді техногенді ластағыштардан тазарту мақсатында
микроағзалардың жасушаларын иммобилизациялауда тасымалдағыш ретінде
жергілікті шунгитті шикізатты қолдану мүмкіндігін туғызу жұмыстың негізгі
67
Беттіктің қасиеттерін адсорбциялық әдістер бойынша зерттеу адсорбция
барысында молекула аралық адсорбат-адсорбент адсорбат-адсорбат әсерлесуді
сандық сипаттауға, және адсорбциялық тепе - теңдіктің термодинамикалық
сипаттамасын (мысалы, адсорбцияның жылуы және энтропиясы), адсорбенттің
геометриялық параметрін анықтауға (берілген материалдарға тән меншікті беті,
кеуектің көлемі мен өлшемі бойынша таралуы) мүмкіндік береді (272-2741.
Осындай зерттеулер адсорбциялық процестерді басқаратын және таңдау

мүмкіншілігімен қамтамассыз ететін, қасиеттердің нақты міндеттерін шешуі
үшін қажетті тиімді адсорбенттерді ойластыруға жауап беретін факторларды
түсіну үшін қажетті.
Адсорбцияның теориялық моделі
Адсорбциялық күштердің теориясының дамуы газ және қатты заттардың
белгілі физика - химиялық қасиеттері бойынша адсорбцияның изометрасын
тәжірибелік зерттеулерсіз есептеуге болатындай кезеңге жетпеді.Тәжірибелік
изотермаларды белгілі адсорбция модельдері бар әртүрлі теориялық теңдеулер
арқылы сипаттау бойынша жүргізілген жұмыстар саны көп. Егер адсорбция
изотермасының теориялық теңдеуін тәжірибелік мәліметтер берсе, онда әртүрлі
жағдайда адсорбцияның белгісіз шамаларын есептеуге (р және Т) және қатты
заттардың әртүрлі геометриялық параметрлерін анықтауға болады.
БЭТмоделі
Брунауэр, Эммет және Теллердің БЭТ (ғалымдардың тектерінің бірінші
әріптері бойынша) теориясы деген атқа ие болған атақты полимолекулярлы
адсорбция теориясы Ленгмюр ұсынған адсорбциялық үрдістің моделіне
негізделген. Бірақ БЭТ моделінде адсорбцияланған молекулалардың бірінші,
екінші және үшінші және т.с.с. қабаттарында адсорбция, сонымен қоса
полимолекулалы адсорбция үрдісінің жүру мүмкіншілігі ескерілген. БЭТ әдісін
қолданудың негізгі тәжірибелік мақсаты кеуекті қатты заттың беттік ауданын
табу болып табылады. Ол үшін тұрақты температурада адсорбцияның қысымға
р/ро Деген тәжірибелі тәуелсіздігі « алынады (адсорбция изотермасы), кейіннен
БЭТ теңдігі бойынша ан шамасы есептелінеді, және моноқабаттағы молекула
саны анықталынады. Бір молекуланың алатын орнының ауданын біле отырып,
кез келген пішінді және кеуекті адсорбенттің беттік ауданын есептеуге болады.
Салыстырмалы қысымның (р/ғо) 0,05 - 0,35 шамаларының интервалында
беттіктің ауданын анықтауға БЭТ әдісін 5-10% нақтылықпен қолдануға
болады. Адсорбцияның изометрасы бойынша қатты заттың кеуекті құрылымын
нақты талдау үшін (жалпы кеуекті құрылымда әртүрлі диаметрлі саңылау
үлестерін есептеу) қосымша есептегіш моделдер қолданады.
Әдісте келесі жорамалдар қолданылады: адсорбенттің беті біркелкі;
адсорбент-адсорбат әсерлесуу | адсорбат-адсорбат. қарағанда күшті;
адсорбирленген молекулалардың әсерлесулері перпендикулярлы беттегі
бағытта есептелінеді және конденсация ретінде қарастырылады. Адсорбция
изотермасының сызықты пішіні (Б.ЭТ теңдігі) келесідей
82
4000-2500 см! болатын сызықтар О-Н, Һ-Н, 5-Н, Сөр:-Н, Сөр?-Н, Сер-Н,
(О-)С-Н (альдегид) топтарын индентификциялауда қолданылады. Сол себепті
ИҚ- спектрлерді талдауда осы аумақтардан бастау қажет. Анықтау кезінде
қосымша валентті ауытқу аймағы байқалған болса, тағы 1500-500 см! аумағын
да қарастыру қажет, мысалы О-Н, Һ-Н, С-Н (256| байланыстары.
ИҚ-спектроскопиялық сараптама ІЕ-й (Испания) ИҚ- спектрометрінде
және МЕСІ/5 Тһеппо Місоі5 микроскобы бар ЕТ ІЕ 670 (АҚШ)
спекрофотометрлерінде жүргізілді. Қатты үлгілерді дайындау үшін құрамында
зерттелетін заттың дисперсті бөлшектері бар КВгі таблеткаларын престеу
қолданылды.
2.9.3 Сканирлеуші электронды микроскопия
Электронды микроскопия кіші өлшемді бөліктерден құралған заттардың
құрылымын зерттеуде өте қойлайлы әдіс.
Материалдарды сканирлеуші электронды микроскопия (СЭМ) әдісімен

зерттеу ғылыми және технологиялық мәселелерді шешуде кең орын алды,
себебі, олар көп ақпарат береді және зерттеу нәтижелерінің сенімділігі жоғары
(257,258). Материалдың физика-механикалық құрылымы оның
микроқұрылымымен анықталады, ол өз кезегінде электронды құрылысына,
химиялық құрамына, алыну технологиясына байланыты. Зерттеушілерде
құрылымдық күйді зерттеуде әрқашан зерттеу жолы мен қажет құралды
таңдауда методикалық қиындықтар туындайды. 1|259-261|. СЭМ әдісі бір
мезгілде кеуектің құрылымы мен өлшемін, кеуектің және фазаның өлшемдері
бойынша тарлуын, фазалардың құрамын және оның аумағындағы химиялық
элементтердің таралуын, және зерттеліп отырған материалдың толығымен
химиялық элементтерін анықтауға, шлиф ауданындағы химиялық көріністі
және сурет түрінде үлкейтілген және электрондық көріністерін алуға мүмкіндік
береді. СЭМ зерттеу обьектісі болып: шлиф, сынықтар, дисперстілігі түрлі
ұнтақтар, жабын, пленклар болып табылады |262).
Зерттеу нәтижелерінен алынған электронды суреттер 75М-63601/У ТЕОІ.
(Испания), ІВ-ЗЕМ уіа УСТ-100 5ЕМ 7ЕІ58 АГКІСА - Охіога іпзігітеті Х-
Мах (АҚШ), Опаліа 2001 3 (КазҰУ) микроскоптарында түсірілді.
Обьекттерді зерттеуге дайындау
РЭМ-де шлифтерді сонымен қатар обекттердің беттері алдын-ала
дайындықсыз зерттеле алады. РЭМ-та обьекттерді дайындау жарық
микроскобына дайындалған обьектпен бірдей жүреді. Алайда біраз
айырмашылықтар бар. Сапалы сурттер алынуы қосымша ақпарат алуға
мүмкіндік береді. РЭМ арналған үлгілердің өлшемі микроскоп камерасының
мөлшеріне сәйкес болады. Зерттелетін үлгілер жақсы элетрөткізгіш болуы тиіс.
Тоқ өткізбейтін қосылытармен жұмыс істеген кезде олардың үстіне жұқа
қабатты алтын, графит сияқты ұнтақтар себіледі. Органикалық материалдармен
жұмыс жасаған кезде зондтың үлгімен ұзақ ірекеттесетін болса оның
термиялық бұзылысқа ұшырайтынын ескеру керек.
79
2 (М-У,):0,0127-100-100%
10-т !
Хх (5)
Мұнда, У1-10 см” йодты калий ерітіндісіндегі йодты титрлеуге кеткен 0,1
н натрий тиосульфатының концентрациясы, см:;
Уз - сорбент қосылғаннан кейінгі йодты калий ерітіндісіндегі йодты
титрлеуге кеткен 0,1 н натрий тиосульфатының концентрациясы, см;
0,0127-1 см. 0,1н натрий тиоссульфатына сәйкес йод массасы, г;
100 -сорбенттің әсерінен ақшылдану үшін қолданылған йодты калий
ерітіндісіндегі Йод көлемі, см5;
10-титрлеу үшін кеткен йодты калий ерітіндісіндегі йод көлем, см5;
т.- сорбент массасы, г.
Тәжірбие нәтижесі ретінде үш параллельді өлшеудің арифметикалық
ортасы алынды, олардың арасындағы абсолютті ауытқу 3 % аспау керек |2541.
2.9.1 Шунгит жыныстарын элементтік талдау
Элементтік талдаудың химиялық технологиядағы маңызы жоғары.
Ғылыми зерттеу жұмыстарында орын алған химиялық реакцияларды бақылауда

реакциялар туралы толық мәлімет алу үшін айналымға түскен заттың толық
құрамын білу керек.
Инструментальды әдістердің арасында рентгенофлуоресцентті, атомды-
эмиссионды (индуктивті плазмалы), атомды-абсорбционды спектрометрия,
спектрофотометрия/ және люминесцентті анализ кең тараған.
Электрохимиялық әдістер (полярография, потенциометрия, вольтамперометрия
және т.б.), масс-спектрометрия (ұшқынды, лазерлік, индуктивті плазмалы),
активациялық талдаудың әртүрлі нұсқалары. Локальді сараптама және беттік
сараптама (электрондызондты, ионозондты микросараптама, күйдіру
электронды спектроскопия)
Әдісті және әдіснаманы таңдау кезінде сараптамадан өтетін
материалдардың құрылымы, анықтау дәлдігі, элементтерді анықтау шегі,
анықтау сезімталдылығы, селективтілігі мен сезімталдылығы, сараптама құны,
қызметкерлер біліктілігі, сараптама жылдамдығы, қажет сынаманың дайындалу
сатысы және қажет жабдықтың болуы ескеріледі.
Жұмыста шунгит жыныстарының элементтік сараптамасы оптико-
эмиссионды ІСР-ОЕ5 Оршша 4300 РУ (Испания) және ІСР-ОЕ58 УІ5ТА МЕХ
(АҚШ) спектрометрінде жүргізілді. Шунгиттің құрамындағы С, Н, М, 5
мөлшері Тгибрес СНМ Масто және Тга5рес Ай44-Оп МодшШе 5 (Испания)
құралында жағу арқылы жүргізілді.
Градуирлеуші график тұрғызу үшін стандартты Ма, К, Са, Мв, А1, Ее, Ті, бі
және Р ерітінділерінің қажет концентрациясы дайындалды. Нәтижелерінің
интерпритациясы оңай болу үшін градуировка диапозоны анықталатын
элементтің болжамды концентрациясы график ортасында болатындай етіп
алынды. Аналитикалық сигналды тіркеу мен нәтижелерді өңдеу оптико-
эммисионды спекрометрмен байланысқан дербес компьютердің арнайы
бағдарламасы арқылы өңделді.
77
анықтауға (МӨ түрін және маркасын анықтау) және ластану салдарының алдын
алуға қажетті шараларды қолдануға мүмкіншілік береді |280).
Топырақ пен су құрамындағы көмірсуларды анықтау келесі құралдарда іс
жүзіне асырды: масс-спектральды детекторы бар газды хроматограф Уагіап08-
М5; масс-спектральды детекторы бар газды хроматограф АрШепі 6890 М; газды
хроматограф Кристалл 4000.
2.1053 Топырақ құрамындағы көмірсутектерді ИҚ- спектроскопиялық
әдіспен анықтау
Мұнай көмірсутектерінің (КС) мониторингі үшін кең тараған әдістердің
бірі - ИҚ - спектрометр әдісі, бұл әдіс арқылы алифатты КС мен ПАК
жиынтығын анықтайды. Сонымен бірге, антропогенді фактордан пайда болған
және де теңіз ағзаларынан пайда болатын мұнайлы КС өлшейді |2811.
Талдаудың сәйкес әдістемелері органикалық еріткіші (ССІ4 немесе хладон
113) бар үлгілерден МӨ бөліп алуға, эктрактты алюминий оксидімен бағаналы
хроматография әдісімен полярлы қосылыстардан тазалауға, алифатты және
алициклді қосылыстардың СНҙ- және СН;-топтарының және ароматты
көмірсулардың бүйір тізбектерінің, ароматты қосылыстардың СН
байланыстарының 2700-3200 см! валентті ауытқуы белгіленген аймағында ИҚ,
- спектрін тіркеуге негізделген.
ИҚ-спектроскопия 0,1 - ден 50 мг/л дейінгі мұнайлы көмірсулардың
концентрациясы бар табиғи суларды және өндірістік ағындарды талдауға
қолданады (10 мм оптикалық ұзындығы бар кюветаларды қолданған жағдайда),

еріткішті жоюды және экстракты қыздыруды қажет етпейді, осының
салдарынан төмен қайнау температурасында КС жоғалтып алу жағдайын
төмендетеді. ИҚ-спектроскопия әдісінің ерекшілігі - МӨ анықтау үшін
арналған басқа әдістермен салыстырғанда жеңіл фракцияларды жоғалтып алу
мүмкіншілігі төмен |280|. Өлшеу диапозонының төмен шегі - 0,05 мг/л. Әдістің
басты құндылығы- аналитикалық сигналдың үлгінің ластану негізін құрайтын
мұнай өнімінің типіне тәуелділігі әлсіз. Бұл әдісті қолдану барысында пайда
болатын қиындық - жоғарғы мөлшерде болатын липидтердің және басқа да
полярлы қосылыстардың кедергі әсері, бұл қиындық пайда болған жағдайда
экстрактты тазалау үшін қолданылатын хроматографиялық бағаналардың
сыйымдылығының шектелуі. Әдістің басты кемшілігі - өте улы еріткіштерді
қолданумен байланысты оның экологиялық тиімсізділігі. Жоғрыда келтірілген
себептерге жүгінсек, болашақта ИҚ-спектроскопия басқа әдістермен, бірінші
орында газды хроматография әдісімен ауыстырылады.
Топырақ құрамындағы көмірсуларды ИҚ - спектрометр әдісімен анықтау
үшін ЕТ-ІК құралы қолданды.
2.11 Су құрамындағы ауыр металдарды ААС әдісімен анықтау
Атомды-абсорбциялы спектрометрия әдісі (ААС) жоғары жылдамдыққа
және дәлділікке, төмен дәрежеде анықтау қасиеттеріне ие. Оның басқа
әдістерден басты ерекшелігі жоғары дәрежедегі сұрыпталуы, талдауға үлгіні
86
дайындаудың қарапайымдылығы және бір әдіс бойынша бір ерітіндіден
бірнеше элементтерді анықтау мүмкіншілігі болып табылады.
Әдіс аз концентрацияда (105-107 % масс.) ерітінді құрамындағы 70 дейінгі
элементтерді дәл анықтауға мүмкіншілік береді, сондықтан ол биология,
медицина, геология, сонымен бірге технологиялық үрдістерді бақылауда,
металлургия саласында кеңінен қолданады.
Атомды-абсорбциялы спектральды талдау газ атомдарының УК немесе
көрінетін сәулелерді сіңіруге негізделген. Үлгіні газды атомды күйге ауыстыру
үшін екі түрі құрал қолданылады: жалынды және электротермиялы.
Сәулеленудің көзі ретінде анықталынатын металлдан жасалған катодты
лампалар қолданады. Лампа шығаратын спектралды желі толқынының және
жалында осы элементтердің сіңіру желі толқынының ұзындық интервалы өте
қысқа, сондықтан талдау нәтижелеріне басқа элементтердің сіңірілуі әсер
етпейді. Атомды-абсорбциялы элементті анализаторлар қазіргі заманғы жоғары
дәлділікке ие құралдарға жатады.
Атомды спектроскопия нұсқасы атомды - эмиссионды спектроскопия
болып табылады, оған тіркеудің кері тәсілі тән, яғни қоздырылған атомдардың
оптикалық спектрін шығару бойынша жұмыс істейді.
Плазмамен индуктивті байланысты (ПИБ) нұсқасының келешегі зор, ол
сезімталдығы жағынан атомды - абсорбциялы атомизатордан кем емес,
анықталатын концентрацияның 10 - 100 есе артық диапозоны бар. Сонымен
бірге атомды - эмиссионды анализаторлар бір уақытта бір үлгі құрамындағы
бірнеше элементтерді анықтауға мүмкіншілік береді, бірақ, сұрыптау және
қалпына келтіру жағынан атомды - абсорбциялы спектрометр сияқты емес.
Су құрамындағы ауыр металдарды анықтау барысында атомды -
адсорбциялы спектрофотометр Квант 2.ЭТА қолданылды.
2.1122 Топырақ құрамындағы пестицидтерді газды хроматография
әдісімен анықтау

Газды хроматография топырақтан, шөгінділерден және өсімдік
ұлпаларынан пестицидтерді дәл, жылдам және жоғары сезімталдықпен
анықтауға мүмкіншілік береді.
Үлгіні алдын ала өңдеуден кейін талданатын топырақ үлгісін көмірсулы
еріткішпен өңдеу арқылы бөліп алу жұмыстарын жүргізеді. Экстрактті
концентрлейді, полярлы қосылыстарды алюминий оксиді бар бағана арқылы
концентрленген экстрактты өткізу арқылы жояды. Алынған экстрактты
концентрлейді. Қажет болған жағдайда элементі күкіртті концентрленген
экстракттан тетрабутиламмоний сульфитімен өңдеу арқылы жояды. Экстрактты
газохроматографты әдіс арқылы талдайды. Қосылыстарды бөлу төменполярлы
қозғалмайтын фазасы бар капиллярлы бағана арқылы жүргізеді. Детектірлеуді
электронды ұстау детекторы арқылы іс жүзіне асырады (ЭҰД). Детектірленген
қосылыстар мен табылған концентрацияларды нақты жіктеу үшін қосымша
зерттеулер жүргізу қажет. Алынған нәтижелерді бекіту үшін газды
хроматография талдауын басқа полярлы бағананы қолдану арқылы және/немесе
87
2 Н
үу, ШЫ
: / ыы нн, қылын” шыны
Сурет 11- «Бақыршық» шунгит жынысының жарықтың комбинациялық
шашырау спектрі
«Бақыршық» шунгит жынысының спектірінде 2696 см1, 2935 см! аймақ
аралығында тербелу шунгитті көміртектің шыны көміртегінің
құрылымдарына жақындығын аңғартты. «Зажогино» шунгит жынысының
спектірінде нанобөлшектің спектрінде кездесетін 204 см! және 458 см! аймақ
арасында спектрлердің жұтылуын байқаймыз.
ң жəма
2... Мең
Сурет 12- «Зажогино» шунгит жынысының жарықтың комбинациялық
шашырау спектрі
95
(1028,71 см), диорынбасқан бензол (797,76, 700,57 см!) топтарының жұтылу
жолақтары кездеседі.
Осы жерден алынған шунгит жынысының көміртекті концентратының
(6-сурет) ИҚ-спектрінде карбон қышқылының ОН тобының (3551,66 см3),
МН, (3474,66, 3412,88 см1), С-Н (2879,45 см”), С-О (1640,28, 1613,81 см),
СН» (2917,55, 1380,12 см), С-С ароматты сақиналардың валентті тербелістері
(1413,81 см”), С-О (1215,37 см”), С-ОН (1087,69 см”), ароматтық сақинаның
С-С байланысы (1024,28 см3), диорынбасқан бензол (793,29, 710,07 см?)
топтарының жұтылу жолақтары байқалды.
7-суретте көрсетілгендей, «Зажогино» шунгит жынысының көміртекті
концентратының ИҚ-спектрінде карбон қышқылының ОН тобының (3549,97
см3), МН, (3473,68, 3411,58 см), С-Н (2870,53 см"), С-О (1638,93, 1619,86
см3), СН» (2960,15, 1379,18 см3), С-С ароматты сақиналардың валентті
тербелістері (1435,24 см!), С-О (120715 см”), С-ОН (1085,96 см),
ароматтық сақинаның С-С байланысы (1047,12 см3), диорынбасқан

бензол (754,65, 696,06 см”!) жұтылу жолағының сипатамасынан келтірілген.
4058 БЕС ШЫ ыс---ты ҚТЫ тығы ЕШШНЕЕ--Ы ПЕТ тты”
Сурет 6 - «Бақыршық» шунгитті көміртек концентратының ИҚ-спектрлері
91
оман
7 у
- . рамына Ш
Сурет 13- «Бақыршық» шунгитті көміртек концентратының жарықтың
комбинациялық шашырау спектрі
2.
4
; КҮТ
Сурет 14- «Зажогино» шунгитті көміртек концентратының жарықтың
комбинациялық шашырау спектрі
«Бақыршық» шунгитті көміртек концентратының спектірінде көміртегі
құрылымдардың сипаттамаларына сәйкес б және ПГ жолақтары интенсивті
болады (15-сурет). «Бақыршық» (11, 13-сурет) және «Зажогино» (12, 14-сурет)
шунгит жыныстары мен концентраттарының спектрлерін салыстырсақ,
олардың ұқсастықтарын байқаймыз.
Шунгитті көміртек үлгіліерінің Раман спектрлерінде О және С жолақтары
деп аталатын 1355--1360 см! және 1586-1605 см! максимумдар аралығында
екі кең жолақтан тұратын графит құрылымды поликристалды көміртегін
көрсетеді.
96
болу үшін 1 л колбаға қоректік орта дайындалды. 5:1 қатыната қоректік орта
мен микроағзалар араластырылып, 0,3 мл/мин жылдамдықпен арнайы
түтікшелер арқылы бағанаға жіберілді. Иммобилизация үдерісінің ұзақтығы 3
күнге созылды.
Сурет 20- Микроағзалардың шунгитке иммобилизациясы
«Бақыршық» кенорнының шикізаттарынан дайындалған сорбенттерге
иммобилизацияланған микроағзалардың СЭМ суреттері 21-суретте көрсетілген.
Сурет 21- Сорбенттің бетіндегі микроағзалардың иммобилизациясы, 1 бет
108
Сурет 10- «Зажогино» шунгитті көміртек концентратының СЭМ көрінісінің
фрагменттері

Сканирлеуші электрондық микроскопия әдісі (СЭМ) кезінде
анықталғандай, шунгит жынысын термиялық активациялау және флотациялық
байыту нәтижесінде, кеуектілігі жоғары және беткі қабатының жақсырақ
құрылымын алуға болады (Қосымша В). Г- қосымшасында «Бақыршық»
шунгит жынысының СЭМ әдісімен анықталған элемент фрагменттері
көрсетілген.
3.1.4 Раман спектроскопиясы
Шунгит жынысының құрылымын зерттеу жарықтың комбинациялық
шашырау әдісі арқылы да жүргізілді (Қосымша Г). 11,12,13-суреттерде 200-
3200 см" толқын аралығындағы шунгитті көміртектің комбинацияық шашырау
(КІШ) спектрлері келтірілген. КІІС аморфты көміртектің спектрлерінде өр?
байланысымен сипатталатын белгілі екі жолақ 1560 см! толқын жиілікті
С(өгарһйе) жолағы және 1350 см! толқын жиілікте І) (Фізшопа) жолағы
кездеседі |282) С жолағы көміртекті сақина мен тізбектегі қос ӛр?
байланысымен сипатталса, ал ІП) жолағы көміртекті тізбектегі ІШ, 1;
кристолографиялық осінің өзгерісімен байланысты |283|. «Бақыршық» және
«Зажогино» шунгит жыныстары үшін бұл жолақтар 1353 см!, 1589 см! және
1350 см1, 1576 см! байқалды, яғни С: жолағы үшін «көк ығысу» және И жолағы
үшін «қызыл» ығысу орын алады (11,12-сурет).
94
3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1 Қазақстан және Ресей шунгит жыныстарының физика-химиялық
қасиеттерін зерттеу
Элементтік анализ, ИҚС, электрондық микроскопия, Раман
спектроскопиясы, рентгенофазалық анализ және БЭТ- меншікті бет пен
кеуектің өлшемін анықтау әдістерінің көмегімен Қазақстан ("Бақыршық" кен
орны) және Ресей ("Зажогино" кен орны) шунгит жыныстарының физика-
химиялық қасиеттері зерттелді. Осы кен орындарындағы шунгит
жыныстарының құрамындағы көміртек мөлшері анықталды. «Бақыршық» және
Ресейлік «Зажогино» шунгит жыныстарының механикалық беріктігі,
құрылымы, кеуектілігі және басқа да қасиеттері бойынша ұқсастықтары
көрсетілді. Анықталған көміртекті концентраттың физика-химиялық
сипаттамалары, олардың экологиялық және технологиялық Міндеттерді
шешудк қолданылуына мүмкіндік береді.
Шунгит жынысын байыту
Химиялық және гранулометриялық құрамдарының тұрақтылығы,
технологиялық үрдісте қолданылатын шикізаттарға қойылатын міндетті шарт
болып табылады. Сол себептен флотациялық байыту жолымен шунгитті
материалдарының құрамын тұрақтандыру жұмысы флотациондық ФМ-2М
машинасында жүргізілді. Құрам тұрақтылығы көміртек мөлшері бойынша 1,5-
тен 30% аралығыда ауытқып отыратын бастапқы шунгит жынысының құрамын
тұрақтандыру болып табылады. Көміртегі мөлшерін жинағыш ретінде
керосинді, ал көбіктүзгіш ретінде ЕІоіо1-ды қолдану арқылы бір стадияда 40%-
ға дейін арттыруға болады. 8-кестеде флотациялардың режимдері мен
нәтижелері көрсетілген. Бастапқы күйде 1 және 2 ұқсас үлгілер.
Кесте 8- Реагенттік режимдер және флотациялық байытудың нәтижелері
Флотореагентердің шығыны, см” ;
Тәж (1 кг концентратқа) біндінтр етін Бөлінген
кесі жинағыш көбіктендіргіш, регулятор, | ығымы, | мөлшері. көміртегі,
ш М Біюіюі В сұйық , 0 рі» %

керосин өШкінЕЕ % % мас.
1 2 1 - 402 ы озА
2 2 1 5 40,6 ез 93,8
%. көміртектің концентраттағы мөлшері
ж%. көміртектің қалдықтағы мөлшері
31.1 Шунгит жыныстарын элементтік талдау
Зерттелініп отырған үлгілердің беткі қабатының анализі барысында,
элементтік құрамын зерттеу кезеңінде шунгит жыныстарының минералдық
бөлігі негізінен, кремний оксидтерінен, алюминий, кальций, магний, калий,
59
Негізгі моделдер және олардың қолданылуы мен олардың шектелуі 13-
кестеде көрсетілген.
Кесте 13 - Нәтижелерді өңдеуге қолданылған негізгі әдістертер
Әдістер, Қолданылуы Шектелуі
модельдер
Лэнгмюр әдісі | Микрокеуек үлгілерінің Микро- және мезокеуектерге
ауданы қолданылмауы
ВЕТ әдісі Беттің ауданы Микрокеуектің үлесін
ескермейді
ВУН әдісі Мезо- және Кеуектің өлшемі құрылғының
макрокеуектің өлшемдері дәлдігіне байланысты
бойынша таралуы
14-кестеде минералды көміртек шунгит сорбентінің |253, 254| жұмыста
көрсетілген әдістер арқылы және меншікті ауданды анықтайтын анализатор -
Сорбтометр қолданылып анықталған физика - химиялық сипаттамалары
көрсетілген.
Кесте 14- Көміртекті сорбенттің физика-химиялық құрамы
Көрсеткіштің атауы «Бақыршық» «Зажегино»
шунгит сорбенті | шунгит сорбенті
Тығыздығы, г/см: 0,74 0,70
Ылғалдылығы, % 0,17 0,33
Күлділігі, % 6,15 10,05
Меншікті беті, м-/г 42,83 11,671
| Кеуектің меншікті көлемі, смуг 0,018 0,005
Иод бойынша адсорбциялық 24,43 18,31
активтілігі, %
Кеуектің орташа өлшемі, нм 1,716 1,718
Көміртек - минерал текті шунгит сорбентінің зиянсыздығы, қолжетімділігі
(жергілікті шикізаттан өндіріледі, белгілі басқа көміртекті сорбенттермен
салыстырғанда құны төмен) оны табиғи обьектілерді ластағыштардан тазалауға
мүмкіндік беретін микроағзаларды иммобилизациялайтын тасымалдағыш
ретінде қолдануға негіз болды.
3.2 Мұнай тотықтырушы бактерияларды бөліп алу және
идентификациялау

Микроағзалар көмегімен синтетикалық ағынды суларды органиялық
ластағыштардан тазалау жұмыстары жүргізілді, ол келесідей сатылардан
тұрады: микроағзалар жасушаларының адсорбциясы, адсорбцияланған
103
Басқа шунгит үлгілері үшін БЭТ графигі Қосымша Ж келтірілген.
БЭТ әдістемесі қысымның белгілі бір диапазонында кем дегенде үш
нүктені талап етеді. У/, адсорбат моноқабаттың салмағын ординатаның түзу
осіндегі қима і мен көлбеу 5 арқылы анықтауға болады: (7) теңдеуден:
5- С-І/Ү/У,“С (8)
і-1/ У/,%С (9)
Бұл жүйеден Ү/, есептеуге болады:
М,-1/в-4 (10)
БЭТ әдісін қолданудың келесі қадамы ретінде беттік ауданды анықтау
болып табылады. Ол үшін адсорбат молекуласының А. қима ауданын білу
керек. Онда үлгінің жалпы ауданын 5, былай көрсетуге болады:
8т МР,%М%А,/М (11)
Шуниттің меншікті ауданы 8 жалпы ауданы 5, мен және үлгі массасы иу
арқылы өрнектеледі |288):
8- 5,/ю (18)
11-кестеде шунгит үлгілерінің меншікті ауданы келтірілген.
Кесте 11- Шунгиттің сорбциялық сипаттамаларының нәтижелері
Атауы Меншікті бет | Меншікті бет Меншікті Меншікті | Кеуетің
(БЭТУу, м/г (Ленгмюр)%, бет кеуектің орташа
мг (БэТуж%, көлемі, өлшемі,
м/г см/г нм
«Бақыршық» 9,3559 13,4608 11,803 0,0166 6,9262.
шунгит
жынысы
«Бақыршық» 15,4504. 22,1827 12,090 0,03250 8,1844.
шунгитті
көміртек
концентраты
«Бақыршық» 6,0755 8,9474. 7,389 0,0104 6,6245
шунгит
қалдығы
«Зажогино» 10,7352 15,5911 15,490 0,0201 7,2230
шунгит
жынысы
«Зажогино» 13,0282 18,7141 17,545 0,0256 7,6891
шунгитті
көміртек
концентраты
% Місготегігісв АЗАР 2010 (Ассе!егаіей 5агҒасе Агеа апа Роговішешту 5увет) (США)
құрылғысында
жж Сорбтометр анализаторы (КазНУ)
101

нартий, темір және титаннан тұратынын көрсетті (Қосымша А). Элементтік
талдаудың нәтижелерінде «Бақыршық» және «Зажогино» шунгит
жыныстарының үлгілеріндегі көміртектің мөлшері флотациялық байытудан
кейін айқын өскендігін, ал қалдықта сәйкесінше кемігенін көреміз.
Флотациялық байытудан кейін «Бақыршық» шунгит жынысының үлгілеріндегі
көміртегі, азот, сутегі және натрий айқын өседі, ал құрамында кремний, магний,
калий, натрий, кальций және темір сәйкесінше кемиді (9-кесте).
Шунгиттік жынысының құрамының әртүрлілігі біздің ойымызша вулкан
текті қалдықтардағы шунгиттердің жинақталу заңдарымен байланысты.
«Бақыршық» және «Зажогино» шунгит концентраттарының элементтік
құрамдарының ұқсастығын анықталды.
Кесте 9- Шунгит жынысының элементтік құрамы
Компоненттері «Бақыршық » «Бақыршық» «Зажогино»
шунгит жынысы шунгитті көміртек шунгитті көміртек
концентрат концентрат
(6) 2727 45,2 31,3
5 0,2 0,8 0,9
М 0,3 0,5 0,4
Н 0,02 0,7 0,1
510» 52,0 37,3 42,7
МазО 1,4 0,2 2,0
Мго 2.2 1,3 0,2
юо 23 0,2 1,1
СаО 2,5 0,5 0,2
Бе>Оз--ЕеО 4,2 32 9,5
АҺОз 16,3 97 1,4
ТіО» 0,7 0,3 0,1
Р 0,1 0,1 0,1
3.1.2 Шунгит жыныстарын ИҚ-спектроскопиялық талдау
Шунгит жыныстарын ИҚ-спектроскопиялық зерттеу арқылы шунгит
көміртегінің құрылымы жайында қосымша ақпарат алуға және олардың беткі
қабатындағы функционалдық топтардың сапалық құрамын анықтауға
мүмкіндік берді. Үлгілердің ИҚ-спектрлерінде карбонильді (1600-1800 см3),
карбоксильді (1000-1300 см!), гидроксильді (3625-20 см!), карбон
қышқылды (3530-20 см?) және аминдік (3500-3300 см?) топтардың жқтылу
жолақтары байқалады.
5-суретте байқағанымыздай, «Бақыршық» шунгит жынысының ИҚ-
спектрінде гидроксильді ОН тобының (3627,43 см), МН, (3412,46, 3480,92.
см”), карбон қышқылының ОН тобы (3551,38 см), С-Н (2860,74 см”), С-С
(1617,02 см”), С-О (1637,63 см”), СН, (2973,92, 1375,85 см1), С-С ароматты
сақиналардың валентті тербелістері (1424,51 см1), С-О (1270,83 см1), С-ОН
90
үс
%
Сурет 7- «Зажогино» шунгитті көміртек концентратының ИҚ-спектрлері
ИҚ-спектроскопиялық зерттеу барысында концентратта метилді топтардан
құралған полициклді көміртегіден басқа, карбоксилді топтың бар екені
көрсетілді.

Шунгиттің үлгілерінің жұтылу спектрлерінде (Қосымша Б) кварц о-51О» -
1163, 1098, 800, 780, 695, 519, 477, 399, 374 см!, мусковит
КА1Х(ОҢ,Е)-АіБі;О101 - 3620, 1033, 942, 532, 474, 428 см! жұтылу жолақтарын
байқаймыз. Кальцит СаСОз - 1794, 1438, 877, 713 см; кварц - 51О; -1172, 798,
779, 695, 474 см; каолинит А14(ОНҘ); 5і 4О1- 1105, 942, 914, 474, 428 см,
НОН - 1617 см!, су молекуласының Н;О- 3473 см! жұгылу жолақтары да
кездеседі. Силикатты материалдардың үлгілеріде қарастырылатын алюмо-
кремнийлі-оттекті каркас тобының құрылымдық тербелісінің және
валентіліктің симметриялығы әсерінен Спектрің 850-400 см! аумағында
жұтылу жолақтардың пайда болуы силикатты үлгідегі алюмо-кремний-оттекті
каркас құрылымдық тобының симетриялық валентті және деформациялық
тербелістерінің нәтижесінде пайда болған.
3.1.3 Сканирлеуші электрондық микроскопия
Қазақстандық шунгит жынысын элементтікталдау нәтижесі бойынша
анықталғандай, минералды құраушылардың жоғары мөлшерінің болғанының
өзінде, Карель шунгитінен айырмашылығы беткі қабатты негізінен көміртек
алып жатыр. 8,9,10 суреттерде сканирленген электрондық-микроскопиялық
суреттерлері көрсетілген.
Сурет 8- «Бақыршық» шунгит жынысының СЭМ көрінісінің фрагменттері,бет 1
92
17-кестенің жалғасы
1
2
3
Экология және патогендігі.
Штаммның метобализмінің әмбебаптығы оны
әртүрлі жерде өсіруге мүмкіндік береді: ол
топырақта, ризосферада табылған,
биологиялық тазалауда қолданылады,
антропогенді қосылыстарды бұзады. Шартты
- патогенді бактериялар сау ағзаға аса зиян
келтірмейтін оппортунистикалық
инфекциялық аурулар тудырады. Ол тек
иммуножетіспеушілікке ие ағзаларда көрініс
табады |2931.
473
Вас
а!ғорһаеив
Суреттеу: оң грамды, каталаза оң бактерия.
Таяқша тәріздес, эндоспорлар түзеді. Ол
бактериялар топырақта кездеседі. Әдеби
мәліметтерге сүйенер болсақ, ол адам
ішіктерінде кездеседі.
Иммуножетіспеушілікке ұшыраған адамдарда
ауру туғызады, кейде керісінше пробиотика
ретінде қолданылуы мүмкін, сирек тағамды
уландырады (|2941).

474
Творгегісоға
уағіаБйів
Оң грамды, қозғалмайтын актинобактериялар
І2951.
5һ-3
Ратоеауадапв
Энтеробактерия түріне жатады |2961.
5-4
Ратоеаапапайів
Энтеробактерия түріне жатады, лактозаны
ашытады, қозғалмалы, сілекейлі колония
түзеді |2971.
05-2
МусоБастегінт өр.
Сипаттамасы:сүтқоректілерде туберкулез,
проказа секілді қатерлі ауруларды туғызады,
аэробты қозғалмайтын бактериялар, эндоспора
түзбейді, оң грамм болып табылады.
Экология: суда тіршілік етеді (хлормен
өңделген су құбыры) |2981.
05-3
Еһодососсиворасия
Аэробты, қозғалмайтын, оң грамм
бактериялар толуол, нафталин, гербицидтер
секілді органникалық ластағыштарды
биоыдыратады |2991.
95-4
ЕрігоБіпт ӛр.
Топырақ бактериялары, азотты фиксирлейді.
Қозғалмалы, теріс грамм |3001.
Мұнай
шламдарын тазалауда қолданылған микромицеттердің
морфологиялық сипаттамалары 18 - кестеде келтірілген |3011.
106
Интенсивтілік
ізаз

ООО
Толқын саны, см!
а) 1-ағаш көмір, 2- кокс, 3- аллмазтекті көміртек, 4- шыныкөміртек; 6)1-
табиғи графит, 2- жоғарыбағытталған пиролиттік графит,
3- поликристаллды графит
Сурет 15- |211 әдебиет мәліметі бойынша раман спектрлер, кристалдық
емес (а), графит тәрізді көміртек пен кристалдық графит (б)
Раман спектроскопиясы арқылы алынған шунгиттік көміртегінің амофты
күйі жайлы қорытынды бұдан ертерек алынған рентгенографикалық анализ
әдісінің нәтижелерімен дәлелденеді. Берілген әдіс біздің зерттеп отырған
материалымыз аморфты екендігі жайлы қорытындыны растайды, себебі
кристаллдар хаосты бағыттылған және кіші өлшемге ие. Әртүрлі аморфты
көміртегілер үшін 15-суреттегі Раман - спектрі |284, 285| басылымдарға
негізделіп берілген. Раман спектрлерінде көміртегінің құрылымдық күйіне
тәуелді жолақтың ені мен мен Р/С интенсивтіліктерінің қатынасы өзгеріп
отырады. Мысалы, ағаш көмір немесе кокс сияқты жоғары ретті көміртегі өте
кең шыңға ие, ал шыны көміртегі мен поликристаллды графиттің шыңдары тар.
Б жолақтары кристаллдық графиттің спекртінде мүлде болмайды. 15-суреттегі
Раман - спектрлермен салыстыратын болсақ, «Бақыршық» шунгитті
көміртегінің шыны көміртегінің спектрімен, ал «Зажогино» ағаш көмірмен
ұқсастығын көруге болады. «Зажогино» сорбентінің комбинациялық шашырау
спектрлері (Қосымша Д) олардың алмазтекті көміртекке ұқсастығын көрсетті.
3.1.5 Рентгенодифракциялық талдау
Қазақстанның шунгитті кендеріне ХЮП) зерттеу жүргізіліп, нәтижелері
«Зажогино» шунгиттеріне арналған әдеби мәліметтерімен салыстырылған |2841.
97
Кеуектілікті анықтау
Кеуекті жүйелердің көп түрлері бар. Әртүрлі үлгілердің кеуектілігі
формасы мен көлемі бойынша ерекшеленеді. Әсіресе кеуектердің көлденең
аудандары ерекше қызығушылық тудыруда, мысалы, цилиндрлік кеуектердің
диаметрлері не олардың қабырғаларының арақашықтығы. Теориялық және
қолданбалы химия жөніндегі Халықаралық қоғам (ІОРАС) (12-кесте)
кеуектерді жіктеуді келесідей принциптерге сүйене отырып жасады: кеуектің
өлшемінің әр интервалы адсорбция изотермаларында көрініс табатын
адсорбциялық қасиеттерге сәйкес келеді.
Кесте 12 - Кеуектердің қуыстары бойынша жіктелуі |288)
Кеуектің атауы Қуыстың өлшемі, нм
Микрокеуектер <2
Мезокеуектер 2-50
Макрокеуектер >50
Микрокеуектерде олардың қабырғаларының жақындығына сәйкес
адсорбцияланған молекулалардың әрекеттесу күші макрокеуектімен
салыстырғанда жоғары және келтірілген қысымда да адсорбция көлемі жоғары.
Мезокеуектерде тамшылы конденсация болады: изотермаларда гистерезис
көрініс табады. Макрокеуектердің диаметрі Р/Ро - 1 тең болғандағы қысым
мәніне тең келеді, сондықтан оның диаметрін дәл анықтау бұл диапозанда
қысымды өлшеу дәлдігіне тәуелді.
«Бақыршық» кен орнының шунгитті кендері гистерезис типі бойынша В
типке жатады, яғни шельді кеуектерге.

Кеуектің көлемін, кеуектердің көлем бойынша таралуы бойынша график
тұрғызудың кең әдісі ВЛН моделі болып табылады. Егер де үлгі көлем бойынша
кеуектердің аз таралуына ие болса, онда ол графикте жіңішке шың түрінде
көрініс табады.
2. ЕНревріт шіге? Міле
әші--
- БНОнарна 840 Ра үзше
өш- /7”ы
мш- й
- |
ші- 1.
ши- ы
әш-
рөне уоште (стеу
әш-
әш-
әше
аш-
әш-
әш
| | НЕЕ 822;
лене дені 22 төш
Риебетенгід) төдітеніі
Сурет 18- «Бақыршық» шунгит жынысының кеуегінің таралу графигі
102
Кесте 18- Микромицеттердің морфологиялық белгілері
Штамм атауы
Штамм сипаттамалары
Ғизагіит
Коониялар мақта тәріздес, басында ақ, кейін қызғылттан
қызыл түске дейін. Гифтер септирленген, түссіз.
Конидиеностар, микроконидиендер түзетін - қарапайым не
шумақталған.
АврегеШив
Колониялар оливкадан лимонды - жасылға дейін, жылдам
өсетін, мақта тәріздідес, тереңдігі 2 - 3 мм болады. Түссізден
ашық - қоңырға дейін экссудат бөледі. Гифтер септирленген,
түссіз. Конидиеностар, түссіз, бұлдыр. Конидилер шар
тәріздестен эллиптетикалық, жұмсақ, ұсақ бұлдырлы.

РепісіШшт
Колония диаметрлері 34-35мм, радикалды бораздкалармен,
төмен, шыт, көк орталықпен, ақ периферикалық бөліктен
құралған. Гифтер түссіз, септирленген. Конидиетүзушілер
200-300мкм, ұштары үш қанатты
Мисоғ
Колониялар ашық-сұр түсті, кейіннен қоңырланып, қараяды.
Гифтері кең, сирексептирленген, түссіз. Спорангиеностер, жиі
симподиальді жайылған. Спорангия және шар тәрізді
колониялар
33 НЧЗААР аэробты микроағзаларын шунгит сорбентіне
иммоблизациялап БТЭК ерітіндісін тазалау
Шунгит үлгерінің изотермасын түсіру үшін шунгит үлгілеріне (0,05 г)
БІЭК ерітінділерін әртүрлі қатынаста қосып, шейкерге орналастырылды (19-
сурет а). Үш күн өткеннен кейін БТЭК концентрацияларын анықтау үшін 65-
М8 Уапап (США) газды хроматографын (19-сурет 6) пайдаланды.
5)
Сурет 19 - Шунгит үлгілерінің изотермаларын зерттеу үрдісі
Шунгит
сорбенттерінде микроағзаларды иммобилизациялау арнайы
бағаналарда жүргізілді (4- 1,5 см, І-20см) (20-сурет). Бағананың 75% көлемі
шунгит концентратымен толтырылды. Микроағзалардың тіршілігіне қолайлы
107
г) д) е)
Сурет 8, бет 2
11- суретте көріп тұрғандай, үлгілердің берік агломераттармен тығыз
байланысқан. Шунгиттік жынысына физика-механикалық әсер ету
нәтижесінде (бөлшектену, ұсақтау және көбікті флотация) материалдың беткі
қабатының құрылымының өзгерісі байқалды (12-сурет).
г) д) е)
Сурет 9- «Бақыршық» шунгитті көміртек концентратының СЭМ көрінісінің
фрагменттері
Қазақстандық шунгиттерді және көміртекті концантраттарды сканирленген
электрондық-микроскопиялық зерттеу барысында, олардың пластиналы-
қатпарлы берттерінің морфологиялық ұқсастықтары байқалады, ал карель
шунгитінде қатпарлардың бетінде дөңгелек пішінді субмикроөзгешелер
кездеседі (13-сурет). Сонымен қатар қазақстандық шунгиттердің
пластиналарының пішіні мен өлшемдері айтарлықтай әртүрлі - қабыршақты
және өткір қырлы болып келеді. Пластина шеттері әдетте түзу және біркелкі
болғанмен, үшбұрышты өткір қырлы аймақтары да бар. Қабаттар
субпараллельді ретпен қатпарлы түрде және шашыраңқы пішінде орналасқан.
93

ұсақ дисперсті үлгілермен аяқталады). Аталмыш изотерма тек микро- және
мезокеуектілік туралы ғана ақпарат береді, оның құрылымдық ерекшеліктерін
анықтамайды. Үлгі туралы басқа ақпараттарды оның беттік ауданының мәнін
анықтау арқылы алуға болады. Әдетте мұндай изотермаларды БЭТ моделін
қолдану арқылы сипаттайды. Басқа шунгит үлгілерінің изотермалары Қосымша
Ж келтірілген.
БЭТ моделі бойынша меншікті ауданды анықтау
16- суретте адсорбция изотермасы бойынша осы үлгі үшін моноқабаттың
сыйымдылығын анықталынып, содан меншікті ауданы есептелінді.
Моноқабаттың сыйымдылығы ретінде (1 г) қатты дененің моноқабатының
бірлік бетіне бір молекуланы орналастыру арқылы толтырылған адсорбаттың
мөлшері алынады. БЭТ моделінің тәжірбиелік мәліметтерді өңдеуге арналған
теңдеулерінің ішіндегі ыңғайлысы:
1 1 6-І
ТІЛЕГЕН ЖМ Тойы. (7
мұнда Р - газ қысымы, Ро - қаныққан бу қысымы, Ү/ - Р/Ро қысымдар
қатынасында адсорбцияланған газ массасы, У/,- моноқабаттың барлық беттік
қабатын адсорбцияланған зат массасы, С - БЭТ константасы, яғни ол бірінші
адсорбциялық қабаттағы адсорбция энергиясына қатысты, ол адсорбент/
адсорбат қатынасымен сипатталады (288).
Көпнүктелі әдіс
БЭТ теңдеуі түзу сызықты тәуелділікке ие, ол тек І/М(РУР)-1) Р/Ро
тәуелділікке болғанда қолданылады, ал ол көптеген қатты заттар үшін
адсорбция изотермасы үшін кішігірім аймақпен шектелген, көбіне Р/Ро
қатынасы 0,05 - тен 0,35 - ге дейін ғана болады. Бұл сызықты аймақ
микрокеуекті материалдар үшін төмен қысымға сәйкес келеді. 17-суретте 7
теңдеуді қолданыла отырып табылған БЭТ графигі көрсетілген.
ВЕТ 8штасе Агеа Ріо!
АМАЧРоР-1))
Т Т
0.00 0.10 0.20
Кө!іме Ргеззиге (Р/?О)
Сурет 17- «Бақыршық» шунгит жынысы БЭТ графигі
100
жасушалар негізде биокатализаторлар алу, алынған биокатализаторлардың
ыдыратушы қасиеттерін зерттеу.
Зерттеу нәтижелерінде мұнай ортасында жылдам өсетін микроағзалар
штаммтады таңдалынды.
Биокатализаторлар алу үшін мұнаймен ластанған аумақтан белсеңді
штамм-ыдратушыларын бөліп алу қажет. Мұнай тотықтыратын
микроағзалардың белсенді штаммыларын дайындау үшін «Ботақан» кен
орнындағы топырақтың микрофлорасына зерттеу жүргізілді. Сонда алынған
культурадардың ішінде мұнай шикізатын ыдыратуға 8 штамм қабілеттілік

көрсетті. Бөлінген белсенді ыдыратушы штаммдардың генетикалық
идентификациясы Астанадағы ҰБО (Ұлттық Биотехнология Орталығы)
жүргізілді.
Биохимиялық идентификацияның дәстүрлі альтернативі ретінде заманауи
молекулалы - генетикалық әдіс болып табылады. 1980 - жылдары
бактерияларды идентификациялаудың жаңа әдістемесі енгізілді, ол арқылы
дайындалатын микроағзаның ерекшеліктерін ескермеуге болады. С. У/оевес
өзінің қызметкерлерімен бірге бактериялардың филогенетикалық қатынасын
генетикалық коды жоғары шоғырланған бөліктер арқылы анықтауға
болатындығын көрсетті. Осы арқылы бүгінгі таңда жоғарғы қарқынмен дамып
келе жатқан әмбебап идентификациялау әдісі пайда болды. Басқа гендермен
салыстырғанда 165 ІКХА геннің нуклеотидті ретінің жоғары ұқсастығы, оны
бактериялардың идентификация мен таксономикалық жіктеуде стандартты
генетикалық үлгі ретінде қолдануға мүмкіндік берді |289).
8 штаммның идентификациясы төмендегідей әдістермен жүзеге асырылды:
165 ІКХА геннің түзу сызықты нуклеотидті реттілігі әдісімен, кейін СепеВапк
халықаралық базасында депонирленген, нуклеотидті тізбектілікті анықтау
жүргізілді. 15- кестеде штаммдардың атаулары мен олардың алыну көздері
және ДНК концентрация мәндері келтірілген.
Кесте 15 - Алыну көздері мен ДНК концентрациялары
Үлгі Штамм Алынған көзі | Концентрация 260/280
по/ш
1 АТІ топырақ 2173,5 1,99
2 АТЗ топырақ 591,3 1,91
3 АТ4 топырақ 759,9 2,03
4 5һ-3 шлам 176 2,03
5 5-4 шлам 229,6 2,05
6 05-2 аэробты тұнба 7,4 1:5
7 08-3 аэробты тұнба 57 1,98
8 05-4 аэробты тұнба 367,5 2,01
ДНК бөлу негізінде жоғары сапалы және концентрациялы ДНК үлгілері
алынды. Тізбекті реакцияны полимерцазиялау арқылы 165 ІКХА геннің үзіндісі
104
Шунгит кендеріне рентгенқұрылымдық зерттеулер жүргізу мақсаты көміртекті
шунгиттің фазалық құрамын анықтау болып табылады.
«Бақыршық» кен орнындағы шунгитті кеннің минералды бөлігінде және
көміртекті концентратта гидромускавит (иллит) типті гидрослюдалар бар.
Гидрослюдтар құрамында кремний оксидімен қатар кварц, мусковит, бассанит,
бургерит табылды. «Зажогино» кен орнында кварц, цеолит, мусковит кездеседі
(10-кесте). Үлгілердің рентгенграммалары Е Қосымшасында келтірілген.
Кесте 10 - Шунгиттің минералогиялық құрамының нәтижелері
Үлгілер Шунгит жынысының
минералогиялық құрамы

«Бақыршық» шунгит жынысы | Кварц, иллит, мусковит, бассанит,
«Бақыршық» шунгитті көміртек | бургерит
концентраты
«Бақыршық» шунгит қалдығы
«Зажогино» шунгит жынысы | Кварц, цеолит, мусковит
«Зажогино» шунгитті көміртек
концентраты
10-кесте мәліметтері бойынша, шунгитті байыту кезінде олардың
құрылымдық параметрлерінде айтарлықтай өзгерістер байқалмады.
Көміртек және минералды бөлшектер құрамынды шунгитті кендердің
құрылымдық және физика - химиялық ерекшеліктері оларды экологиялық және
технологиялық проблемаларды шешуде қолдануға болатындығын көрсетеді
І286,287|. Зерттеу жүргізілу нәтижесінде алынған мәліметтер көптеген
салаларда, атап айтар болсақ, химиялық, тағам, мұнай саларында қолданысқа ие
бола алады. Шунгитті кендерді байытуға ұсынылған технология көміртекті
материалдардың шикізат қорын ұлғайтады.
Шунгит жыныстарының көміртек пен минералдық құраушыларының
жиынтық әсерінен құрылымдық және физика-химиялық ерекшеліктері
анықталады, ол қасиеті технологиялыө және эклогиялық міндеттерді шешуде
қолдану мүмкіндігі ашады. (286,287). Ғылыми зерттеу нәтижесінде алынған
мәліметтер көптеген химия, ауылшаруашылық, тағам және мұнайхимия
саласында қолдану мүмкіндігін кеңейтеді.
3.11.6 БЭТ әдісі- меншікті бет пен кеуектің өлшемін анықтау
Газдардың сорбция мен тамшылы конденсация әдістері арқылы қатты
фазалы заттардың меншікті беттік ауданын, кеуектілігін (микро-,
мезокеуектілік), кеуек көлемі, кеуектіліктің көлем бойынша таралуы секілді
маңызды сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай сипаттамаларды
каталитикалық, фотокаталитикалық, мембранды және адсорбциялық
қасиеттерге ие заттарды зерттеуде маңызды. Газдарды сорбциялау нәтижесінде
алынған мәліметтер наноқұрылымды кеуекті матрицалар, керамикалық
95
материалдар, ұнтақ тәріздес прекурсорлар және де басқа да жиі қолданылатын
заттармен жұмыс жасаған кезде қолдануға болады. Сорбция мен тамшылы
конденсация әдістері басқа да зерттеу әдістерімен (дифракционды әдіс)
алынған мәліметтерді толықтырады.
Үлгіні газ адсорбциясы арқылы алынған мәліметтер негізінде беттік
ауданды (БЭТ, Ленгмюр әдісі) есептеуге болады. Кеуектілікті сипаттаудың
негізгі әдістері ретінде кеуектің жалпы көлемі мен кеуектің өлшем бойынша
таралуы (ВТН моделі) болып табылады; адсорбат ретінде азот болып
қолданылды. Сорбция сұйық азоттың қайнау температурасында минималды
қысым мен осы температурада мүмкін болатын қаныққан бу қысымы
аралығында жүргізіледі.
Жұмыста Қазақстан, Ресей шунгитті кендері мен олардан алынған
құрамында әртүрлі мөлшердегі көміртегі бар концентраттардың адсорбциялық
қасиеттері зерттелді. Сорбцияны өлшейтін құрал ретінде Місготегі1св АЗАР
қолданылды. Аталмыш құрал қатты фазалы материалдармен әртүрлі газдардың
сорбциялану қабілеттілігін өлшеуге, ал ондағы орантылған программа,
мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 16-суретте азоттың шунгитті
кендермен адсорбциялануының изотермасы келтірілген.
Ізоіһегіп Ріоі
-- Айзогріоп

Безогріоп
14-
12-
10-
Удішпе Айзоей ст?/0 5ТР
Т Т Т
02 52 04 ВБ 98 %»
Ке!анме Ргевзиге (Р/Ро)
Сурет 16- «Бақыршық» шунгит жынысы изотермасы
16-суретте «Бақыршық» кен орнынан алынған шунгиттің изотермасын кеуекті
емес немесе макрокеуекті адсорбенттерге арналған Лэнгмюр изотермасының
типіне ұқсатуға болады. Изотермалардың бұл типі моно - көпқабатты
адсорбцияны көрсетеді. Бұл изотермалар қайтымды болғанымен, біздің
жағдайымызда адсорбция мен десорбция арасындағы гистерезис байқалады,
яғни бүл үлгілерде мезакеуектердің барын білдіреді. Мұндай изотермалармен
сипатталатын заттар жиі кездеседі (жоғары тығыздықты керамикадан басталып,
99
амплифицирленді. Барлық штаммдардың нуклеотдтер жұбы молекулалық
массасы 1000 тең. Аталмыш реакциялар өнімдері нуклеотидтердің реттілігін
анықтауда қолданылады.
Соңғы бөліктері алынғаннан кейін ұзындығы 650 п.н. нуклеотидтердің
тізбегі алынып, ол СепеВапіс ВІ,А5Т алгоритмі бойынша идентификацияланды
2901. МСВІ халықаралық мәліметтер базасы негізінде |291| идентификация
жүргізу арқылы максималды идентификацияға ие түрлер алынды.
Идентификация нәтижелері 16-кестеде келтірілген.
Кесте 16 - Нуклеотидтік тізбектіліктің идентификациясы нәтижелерінің
халықаралық қордағы нәтижелері
Штаммның атауы Инвентарлық нөмірі Идентификация нәтижелері Сәйкестік
бСепеВапк бойынша штаммның атауы жиілігі, %
А1 МС 018028.1 Рзеидотопав зішгегі 99
413 МС 014639.1 Вас Шив айторһаеив 100
414 МС 015588.1 Твортегісога уағіаБйі8 97
5һ-3 МС 014562.1 Ратоеа уадап 99
5-4 МС 017554.1 Ратоеа апапайз 99
8-2 /Х566890.1 МусоБастегінт 5р 100
5-3 МС 012522.1 Рһодососсив орасия 97
05-4 Н0694751.1 ЕрігоБінт ӛр. 97
Нуклеотидті тізбектегі 165 ІКХА генінің ұқсастығы 97% кем болмау керек
2921. 16-кестеде келтірілген мәліметтерге сүйенетін болсақ, алынған штамм

ұқсастығы максималды мәнге ие. 17-кестеде мұнай ыдыратушы штамм
сипаттамалары келтірілген.
Кесте 17 -Бөлініп алынған мұнай ыдыратушы штамдардың сипаттамалары
Штамм Штамм атаулары Штамның сипаттамасы
атаулары
1 2 5
АТ71 Рзеиаотопав Сипаттамасы: теріс грамды таяқша тәріздес
вішегі бактериялар, қозғалғыш: полярлы
түтікшелерімен қозғалады, колониялардың
пішіні диск тәріздес.
Жасуша құрылымы, метаболизм, тіршілік
айналымы: олар хемоорганогетеротрофты
болып табылады, энергия көзі ретінде
органикалық заттарды қолданады, оларды
қант, крахмал, амин қышқылдары, ацетат және
пируватқа дейін ыдыратады. Олар
денитрификатор болып табылады, кейбір
штаммдар энергия көзі ретінде тиосульфатты
қолданса, ал кейбіреулері фосфатты, күміс,
никель, мырыш, теллурит, селенит иондарын
қолданады.
105
Сурет 21, 2 бет
21-суретте көрсетілгендей микроағзалар сорбент бетіне жақсы бекінген.
«Бақыршық» кен орнынан алынған шунгиттен дайындалған сорбентке БТЭК
ерітінділерінің сорбциясының изотерма қисықтары 26-суретте келтірілген.
2)
210%
15 20 25
С бензол, мг/л
12
0
Ачв
10 20
б)
30
Столуол, мг/л
0 «-Ә--- т--- г------ч------ у

0 2 4 6 8 10
С (меп)-ксилол, мг/л
г)
; 1
20 25
Сэтилбензол, мг/л
а - бензол, 6 - толуол, в - этилбензол, г - (м“п)- ксилол, Д - о-ксилол
Сурет 22 - БТЭК адсорбция изотермалары
БТЭК изотерма қисықтары У типті изотерма қисықтарына ұқсайды.
Мұндай типті изотермалар сирек кездеседі. Олар мезокеуектер қатысындағы ІШ
типтің бір түрі болып табылады.
Иммобилизациядан кейін БТЭК
тексерілді (23-сурет).
ерітіндісінің тазарту қабілеттілігі
Сурет 27 - БТЭК ерітіндісінің тазалау үрдісі
10
-Ф--бензол
-----этилбензол
-(пэм)-ксилол
о-ксилол
-9--толуол
--Ф--бензол
Сурет 25 - Шунгит сорбентінің көмегімен тазаланған БТЭК
концентрациясының уақытқа тәуелді өзгеру қисығы
Биосорбентпен тазалаумен қатар БТЭК ерітіндісін шунгитті сорбентпен
тазалау жүргізілді (20-кесте). Зерттеу нәтижелері көрсеткендей шунгитті
сорбенттер БТЭК жақсы адсорбциялайды.
Кесте 20- Шунгитті сорбентінің БТЭК ерітіндісін тазалау дәрежесі
Уақыт; Сбетол» МГ/Л | С,,цдбензол» МГ/Л | С(шм) ксилол» МГ/Л | С, қенлол» МГ/Л | С-олуол» МГ/Л
сағат
0 24,6421 22,9533 12,3372 11,6680 25,7340
2) 5,1384. 3,9866 3,0354. 3,4380 4,5757
4 4,9825 3,9249 3,0269 3,4020 4,5325
5 4,8664 3,9245 3,0231 3,4002 4,5142
9 4,8564 3,9127 3,0173 3,3967 4,5055
19 4,8367 3,9097 3,0147 3,3951 4,4956

24 4,8128 3,9089 3,0141 3,3938 4,4925
45 4,7590 3,9089 3,0093 3,3935 4,4892
68 4,7564 3,9002 3,0054 3,3539 4,4736
Тазалау
дәрежесі, 80,69 83,01 75,54 70,99 82,62
%
Хроматограммалардан (30-сурет) көрініп тұрғандай шыңдардың
интенсивтілігі тазартудан кейін айтарлықтай төмендейді, яғни БТЭК
ерітіндісінің концентрациясы кемитіндігін көрсетеді.
112
32 - суретте көмірсутекті мұнай мөлшерінің жалпы мәнін көрсететін
хроматограмма көрсетілген.
Поп 57 0056-7016 57 ТО): уода Гузажа тте:
--
авопдо)
аоооо
ЕТІ
зовово |
ЕТІ
|
?оооав |
шы” 297757706 Мы омы оор 00 1200 ізгі 1400 тол 1600 1709 1400
Ше Беа1076 обалар тмімате
Сурет 32 - «Ботақан» мұнай көмірсутегінің жалпы мөлшерінің
хроматограммасы
Тазартудан кейіні мұнай көмірсутегінің жалпы мөлшерінің
хроматограммасы Қосымша 3 келтірілген.
гізі атаумтитлуаныы
а)КАІ-І бур А1
Сурет 33-Биосорбенттермен тазартудан кейінгі «Ботақан» мұнай кенорнының
суының құрамындағы көмірсутектердің жалпы мөлшерінің хроматограммасы
Хроматограммадан көрініп тұрғандай, биосорбенттермен тазартудан кейін
суының құрамындағы көмірсутектердің жалпы мөлшерінің азайған. Басқа
биосорбенттер үшін хроматограммалар Қосымша 3 келтірілген.

118
Микроағзалармен иммобилизацияланған шунгит сорбентінің көмегімен
тазаланған БТЭК концентрациясының уақытқа тәуелді өзгеру қисығы 24-
суретте келтірілген.
-%--бензол
-Е--этилбензо/
--і--(пм)- ксилол
-><-о-ксилол
--Эе-толуол
Сурет 24- Биосорбент көмегімен тазаланған БТЭК концентрациясының
уақытқа тәуелді өзгеру қисығы
Зерттеу нәтижелерінен 2 сағаттың ішінде БТЭК концентрациясы жылдам
кемитінін,ал кейін концентрация өзгерісі баяулайтынын көруге болады (28-
сурет). Микроағзалармен иммобилизацияланған шунгит көмегімен тазалау
нәтижесінде БТЭК ерітіндісін тазалау дәрежесі жоғары екендігін 19- кестеден
көреміз, демек аэробты микроағзалар БТЭК ерітіндісін жақсы ыдырататынын
көрсетеді.
Кесте 19- Микроағзалармен иммобилизацияланған шунгит көмегімен БТЭК
ерітіндісін тазалау дәрежесі
ақыл: Сеетол» МГ/Л | С.ундбензол» МГ/Л | Стан) кенлол, МГ/Л | С. кенлол, М/Л | С-олуол» МГ/Л
сағат
0 24,6421 22,9533 12,3372 11,6680 25,7340
2. 5,1141 5,0812 3,5633 3,5830 4,8748
4 5,1097 5,0360 3,1766 3,5730 4,8628
5 5,1064. 4,9232 3,1647 3,5556 4,8036
9 5.0366 4,8963 3,1534. 3,5442 4,7737
19 5.0327 4,3958 3,1366 3,4861 4,7639
24 5,0248 4,3248 3,1070 3,4790 4,6788
45 5,0128 4,0334 3,0541 3,4194. 4,6560
68 4,9820 3,9792 3,0327 3.2613 4,0866
Тазалау
дәрежесі, 79,78 88,66 75,42 72,05 8412
%
11
Сурет 42 -Тазартылған топырақ үлгісі
Хроматография әдісімен мұнаймен ластанған топырақтың органикалық
бөлігінің биоремедиацияға дейінгі және кейінгі химиялық құрамының сандық және
сапалық өзгерістері зерттелді (43-сурет). 25, 26-кестелерде топырақтың бастапқы
және 1 ай микроағзаның әсерінен кейінгі органикалық бөлігінің хроматографиялық
анализ нәтижелері келтірілген.

жек шотта етинттутиши ал
өте жа ғыбалоыяғ) зай аатыынаа
ЕТ
Е
талу
|
а) 6)
Сурет 43 - Алматы облысының мұнай өнімдерімен ластанған топырағының
құрамындағы мұнай көмірсутектерінің жалпы мөлшерінің тазартуға дейінгі (а)
және КГ-3 биосорбентпен тазалаудан кейінгі (б) хроматограммалары
126
2 1
е 95 5
Т
ЕЛ і
ң8
ТӨ!
ЕДЕЗатЕ
ыыын--к- мерт лыс "ТЕТІ ыодалыыдааа талааладал залалдан
тітіле5
а) тазалауға дейін
МСоші ЕТТЕ ҰЮ Селігей Ғіеей 1
(715 ражайоп ОН а %
28 | 4
10 РІ 4
78 Е Е 8. Е 44
1. д
5 | % 5 ЕЛ
Т фран та аеаІн ?. рд 2 % АН
ігайоп Ой
%
! % 23.
! Б Е се Е
4 4 ЕЗІ: 2
ез ГТ>І
8 8 52
1 ГЕ” 2 "4 Е) 3%,
тіпШез
в) шунгитті сорбентті қолданып тазартудан кейін
Сурет 26 - БТЭК ерітіндісінің хроматограммалары
3.4 Микроағза жасушаларының шунгит сорбенттеріне адсорбциялану
қабілеттіліктерін зерттеу

Соңғы жылдары ағынды суларды, топырақты техногенді қалдықтардан
микроағзаларды қолдану арқылы тазалау қолданысқа енуде. Тазалау механизмі
биосорбцияға және мұнай ластағыш обьектілердің бір жасушалы ағзалармен
әрекеттесуіне негізделген.
Биопрепараттардың эффективтілігін арттыру үшін әртүрлі
тасымалдағыштарға иммобилизацияланған жасуша - ыдыратушыларды
қолданады. Себебі микроағзаларды қатты бетке қондырудың төмендегідей
артықшылықтары бар: микробты жасушалардың концентрациясын арттырады,
113
Сурет 36 - Микробты жасушаның әсерінен (Р 8Й-4) кейінгі Ботахан кен
орнының мұнайымен ластанған топырағының органикалық бөлігінің
ИК-спектрі
Басқа микроағза жасушаларының әсерінен кейінгі Ботахан кен орнының
мұнайымен ластанған топырағының органикалық бөлігінің ИК-спектрлері
Қосымшада келтірілген.
Батыс-Қазақстан облысы «Жаңаөзен» мұнай кен орнының суы мен
топырағын тазалау
«Жаңаөзен» кен орнының топырағынан АК-1 микроағза штамы бөлініп
алынды. АК-І штам негізінде «Бақыршық» және «Зажогино» шунгит
сорбенттеріне иммолизденіп, биосорбенттер алынды. Алынған бос микроағза
штамы мен биосорбенттердің ыдыратушы қабілеттері зертханалық жағдайда
анықталды. Енгізілген микрофлораның қатысуын дұрыс бағалау үшін
тәжірибелер стерилді және стерилді емес орталарда жүргізілді. Тәжірибе 30
тәулікке созылды. Мұнайдың жалпы мөлшерін анықтау үшін алдымен
градуирлі график тұрғызылды (37-сурет).
160
у-9.281к
150 Б? - 0,297
120
100
50
6о
40
20
<
о-
1% 100 220 зо0 400 5ао0 во0
Сурет 37 - Мұнай көмірсутектірен анықтауға арналған градуирлі график
«Жаңаөзен» мұнай кен орнының суы мен топырағының қүрамындағы
жалпы мұнай көмірсутектерінің хроматорграммалары 38-суретте келтірілген.
122
Кесте 25- Алматы облысының мұнаймен ластанған топырағын тазалау көрсеткіштері
Бөлінген | Сунан. МГ/КГ | Тазарту С.унай, МГ/КГ Тазарту Бөлінген С.уұнай. МГ/КГ Тазарту С.құнай, МГ/КГ Тазарту
клетка (30 тәу. дәрежесі, (30 тәу. кейін) дәрежесі, | клетка штамы | (30 тәу. кейін) | дәрежесі, (30 тәу. кейін) дәрежесі,
штамы кейін) % Газды хроматограф- % (стерильді) Флюорат-02 % Газды %

(стерильден | Флюорат- МС Адйеті 6890М хроматограф-МС
беген) 02 АөсйЙеті 6890М
Сәл Сөл 109,00 г/кг Сәл -108,47 Саға “109,00 г/кг
-108,47 г/кг
г/кг
АТ-І 0,98 99,09 8,09 92.57 АТ-І 1,01 99,07 8,98 9176
КАТ-1 0,49 99,54 411 95,67 КАТ-1 1,57 98,55 5,03 95,38
РАТ-1 0,74 99,31 8,01 92,65 РАТ-1 0,62 99,43 5,18 94,69
АТ-3 0,95 99,12 7,00 93,57 АТ-3 1,08 99,01 1,84 98,31
КАТ-3 0,49 99,54 5,95 94,54 КАТ-3 0,45 99,58 1,82 98,33
РАТ-3 0,86 99,20 7,80 92,84 РАТ-3 0,96 99,11 1,65 98,48
АТ-4 0,72 99,33 7,92 92,73 АТ-4 0,81 99,25 167 98,46
К.4АТ-4 0,62. 99,42 0,86 99,21 КАТ-4 0,78 99,28 1,37 98,74
РАт-4 0,02 99,98 0,89 99,18 РАт-4 0,50 99,54. 1,41 98,70
5)-3 0,30 99,72 0,70 99,35 5һ-3 0,62 99,43 0,91. 99,16
К 8-3 0,87 99,19 3,08 97,17 К 8һ-3 0,92 99,15 1,09 99,00
Р 88-3 0,45 99,58 3,05 97,20 Р 8һ-3 0,13 99,33 0,99 99,18
5)-4 0,19 99,82 0,40 99,63 5һ-4 0,51 99,53 1,86 98,29
К 5)-4 0,46 99,57 6,13 94,37 К 5)-4 0,43 99,60 2,09 98,08
Р5һ-4 0,45 99,58 6,77 93,78 Р 8һ-4 0,18 99,28 3,01 97,23
05-2 1,24 98,85 ІНЕ) 98,97 8-2 1,02 99,06 1,87 98,28
К 08-2 0,44. 99,59 1,61. 98,52 К и8-2 1,19 98,90 1,98 98,18
Р 06-2 0,38 99,64 0,60 99,44. Р 08-2 0,38 99,65 0,65 99,40
05-3 0,45 99,58 8,20 92.47 5-3 0,90 99,17 17,30 84,12
К 08-3 1,36 98,74. 1,61 98,52 К 08-3 1,09 99,00 2,08 98,09
Р 06-3 2,40 97,78 2,55 97,66 Р 08-3 0,77 99,29 1,60 98,53
05-4 0,25 99,76 0,66 99,39 5-4 0,49 99,55 0,86 99,21
К 08-4 0,50 99,95 7,84 92,80 К 05-4 0,68 99,37 4,36 96,00
Р 08-4 1,06 99,02 ыз 98,97 Р 08-4 0:50 99,54 5,40 96,88
72
олардың шайылуын болдырмайды, улы мұнай құрамдастарының әсерінен
қорғайды, микрофлораның меншікті ыдырату белсенділігін арттырады.
27 және 28-суреттерде белсенді штаммдардың және олардың
ассоциациясының адсорбциялық динамикасы келтірілген 4-1 (Рзеидотопав
вішгегі), 41-3 (ВасПішз аюорһаеиз), 41-4 (Пзортегісойа уагіаБ із), Олар Атырау
облысының «Ботақан» кен орындарынан алынған мұнаймен ластанған топырақ
және суынан алынып, «Зажогино» және «Бақыршақ» шунгит сорбнттеріне
иммобилизацияланды.
27-суреттен көрініп тұрғандай, (1-1 штаммының адсорбциясы 90% 2
сағатта жетсе, ал тәжірбие соңында бұл көрсеткіш 84% төмендеген. Ал 4-3
пен ЖІ-4 штамм жасушалары ЖЯі-! салыстырғанда төмен адсорбцияланғыш
қабілет көрсетті (50 және 64% сәйкесінше), бірақ тәжірбие соңында 65% (1-3)
және 92% (41-4) өскен. Ассоциацияның адсорбциялық қабілеттілігі бастапқы 2
сағатта 91%, ал тәжірбие соңында 95% артқан.
Время, час
5. 10 15 20
-і-АТІ -Ш-АТЗ -%-АТА --Ө--ассоциация
Сурет 27- «Зажогино» сорбенттіндегі 41-1 (Рзеиаотопав зішгегі), 41-3
(Вас Шив аторһаеив), 41-4 (Ізоргегісойа уагіаБ ів) микроағза жасушаларының
адсорбциялық динамикасы
«Бақыршық» шунгит сорбенттерінің 932-суреттен көрініп тұрғандай
адсорбциялық динамикасы жоғары. Алғашқы 2 сағатта жасушалар келесідей
мөлшерде адсорбцияланады: ассоциация - 97%, А! штамы - 94%, Ағ-3

штамы - 93%, А/-4 - 90% . Тәжірбие соңында мәндері аса өзгермеген: (41-1 -
95%, 41-3 - 98%, Аі-4- 95%, ассоциация- 98%.
114
Кесте 23- «Жаңаөзен» кен орнының мұнаймен ластанған суын тазалау көрсеткіштері
Бөлінген | С,жна. МГ/КГ | Тазарту С.ұнай, МГ/КГ Тазарту Бөлінген С.ұнай, МГ/КГ Тазарту С.ұнай, МГ/КГ Тазарту
клетка (30 тәу. дәрежесі, (30 тәу. кейін) дәрежесі, | клетка штамы | (30 тәу. кейін) | дәрежесі, | (30 тәу. кейін) | дәрежесі,
штамы кейін) % Газды хроматограф- % (стерильді) Флюорат-02. % Газды %
(стерильд | Флюорат-02 МС Асет 6890М хроматограф-
енбеген) МС Асем 6890
М
Сат Саач -5446,46 МГ/Л Сач-1214,05 Са -5446,46
-1214,05 мг/л мг/кг
мг/л
АК-І 0,19 99,98 3,45 99,93 АК-1 0,23 99,98 4,05 99,92
КАК-І 9/01 9099 2,55 99.95 КАКІ 1,45 9958 3,43 9994
Р АК-І 0,009 99,99 2,62. 99,95 Р АК-І 1,59 99,86 3,55 99,93
Кесте 24- «Жаңаөзен» кен орнының мұнаймен ластанған топырағын тазалау көрсеткіштері
Бөлінген | С,ұнай, МГ/КГ Тазарту С.ұнай, МГ/КГ Тазарту Бөлінген С.құнай. МГ/КГ Тазарту С.ұнай, МГ/КГ Тазарту
клетка | (30 тәу. кейін) | дәрежесі, (30 тәу. кейін) дәрежесі, | клетка штамы | (30 тәу. кейін) | дәрежесі, (30 тау. кейін) дәрежесі,
штамы Флюорат-02. % Газды хроматограф- % (стерильді) Флюорат-02. % Газды %
(стерильд МС Асет 6890М хроматограф-МС
енбеген) Асйет 6890 М
Сол« 55,30 Сан 68,61 Г/КГ Сұл 55,30 г/кг Сала 68,61 г/кг
г/кг
АК-І 1,95 96,47 2,98 97,72 АК-І 2,09 96,22 3,34 97,45
КАК-І 1,45 97,37 2:25 98,28 КАК-І 1,76 96,81 2,56 98,04.
Р АК-І 1,59 97,12 2,75 97,90 Р АК-І 1,64 97,03 2,54 98,06
72
Кесте 21 - Мұнаймен ластанған судың тазалану нәтижелері
Бөлінген С.,азай, МГ/Л Тазарту С.шнай, МГ/Л Тазарту
штамм (30 тәу. кейін) дәрежесі, (30 тәу. кейін) дәрежесі,%
жасушалары Флюорат-02 % Газ хроматографы-МС
Ав Шеп 65390 М
Сбаст “4081, 25 Сбат -4134,23 мг/л
мг/л
К.АТ-і 2,74 99,93 3,07 99,93
Р АТ-1 6,32 99,84 8,29 99,80
К.АТ-3 3,28 99,92 8,96 99,78
РАТ-3 4,30 99,89 9,53 99,77
К.АТ-4 19,52 99,52. 18,96 99,54
РАТ-4 20,00 99,50 19,07 99,54
К ӛй-3 14,62 99,64 13,55 99,67
Р 5)-3 6,10 99,85 8,50 99,79
К 8й-4 25,05 99,39 27,19 99,34
Р 5)-4 31,60 99,22 41,27 99,00
К 98-2 2,84 99,93 3,48 99,92
Р 08-2 6,36 99,84 8,91 99,78
К 08-3 22,20 99,46 27,58 99,32

Р 05-3 2,20 99,95 3,25 99,92
К 95-4 3,18 99,92 4,06 99,90
Р 06-4 812 99,80 9,58 99,77
Кесте 22- Биосорбенттермен тазартудан кейінгі судағы бензолдың
концентрациясы
Бөлінген штамм Сбенол» МГ/Л Тазалау дәрежесі,%
жасушалары (Сбаст- 3,82 мг/л)
К.АТ-і 0,14 96,33508
РАТ-1 0,29 92,40838
К.АТ-3 0,32 91,62304.
РАТ-3 0,17 95,54974
К.АТ-4 0,01 99,73822
РАТ-4 0,09 97,64398
К ӛй-3 0,01 99,73822
Р 5-3 0,006 99,84293
К ӛл-4 0,002. 99,94764.
Р 5)-4 0,06 98,42932
К 05-2 1,29 66,23037
Р 06-2 0,08 97,90576
К 05-3 0,14 96,33508
Р 08-3 0,11 97,12042
К 05-4 0,26 93,19372
Р 05-4 0,09 97,64398
Сонымен қатар, судың құрамындағы бензол концентрациясы Кристалл
4000 газ хроматографында анықталды. Бензолдың бастапқы концентрациясы
120
Таблица 26- Результаты очистки нефтешламов
Бөлінген клетка С.құнай, МГ/КГ Тазарту Бөлінген С.ұнай, МГ/КГ Тазарту
штамы (30 тәу. кейін) | дәрежесі, | клетка штамы (30 тәу. кейін) дәрежесі,
(стерильденбеген) Флюорат-02 % (стерильді) Флюорат-02. %
Са 108,47 Саз -108,47 г/кг
г/кг
Ғизагінт 1,69 98,44 Еизагіит 1,21 98,38
К- Еизагінт 1,93 98,22 К- Еизағінт 1,02 99,05
Р- Еизағінт 1,95 98,20 Р- Еизағінт 1,46 98,65
Авреғейіні 1,09 98,99 Азрегғейінӛ 0,82 99,24
К-Азрегейін5 0,46 99,57 К-Аврегейіне 1,0 98,98
Р -Азрегейіні 1,64 98,48 Р -Азрегейінӛ 1,17 98,92
Репісіішт 1,19 98,90 Репісйінт 0,97 99,10
К- Репісіішт 2,34 97,84 К- Репісішшт 1,72 98,41
Р- Репісійішт 0,97 99,10 Р- Репісіішт 0,79 99,27
Мисоғ 1,62 98,50 Мисоғ 1,07 99.01
К- Мисоғ 1,66 98,46 К- Мисоғ 0,75 99,30
Р- Мисог 1,22 98,87 Р- Мисоғ 1,03 99,05
47-суреттен. мұнай көмірсутектерінің жалпы мөлшерінің ЖГ-3
биосорбентпен тазалаудан кейін айтарлықтай азайғанын сапалық тұрғыдан
байқаймыз. Басқа биосорбенттермен тазаланғаннан кейінгі хроматорграммалар
Қосымшада келтірілген. Сонымен қатар ластанған топырақтың құрамындағы
бензол мен толуолды анықтау үшін, Кристалл 4000 газ хроматографында
зерттелді (44-сурет).
БЕН
іі
47.

кі6 059% ҚО! (й0 6 ЛТЕНГІСЕГІІ
5)
Сурет 44 - Алматы облысының мұнай өнімдерімен ластанған топырағының
тазалауға дейінгі (а) және кейінгі (6) хроматограммалары
Хроматограммадан байқалғандай тазартуға дейін шламның құрамындағы
бензол мен толуолдың концентрациялары Сбнул- 0,53 Т/кг және С,уол-0,01
г/кг құраса, К 65-4 биосорбентпен тазартудан кейін Сбшзол- 0,001 г/кг,
С.олуол0,009 азайды. Демек, аталған биосорбенттің бензолды ыдырату
128
Бос жасушалармен салыстырғанда иммобилизацияланған микроағзалар
біршама артықшылықтарға. Ие болғандықтан, олардың көмегімен
биоремедиацияның жоғары дәрежесіне жетуге болады.
Атырау облысы «Ботақан» кен орнынан; Алматы облысының
шламдарынан, НЗААР (Ноіюоп Аппу Атптапііоп РІапі, АҚШ) аэробты
тұнбасынан бөлініп алынған органикалық заттарды ыдыратушы активті
микроағза штамдарының ыдыратушы қабілеттіліктері зерттелді. Органикалық
заттар ретінде мұнай шикізаты қолданылды. Мұнайдың массалық
концентрациясы «Флюорат-02» сұйықтықтық анализаторында, масс - спектрлік
детектрі бар АрвПепі 6890 М және Кристалл 4000 газ хроматографында
анықталды.
Тәжірбие 30 күн ротационды шейкерде, бөлме температурасында 220
айн/мин жылдамдықта жүргізілді. Мұнайдың бастапқы концентрациясы Св”
4081,25 мг/л құрады.
Градуирленген график алу үшін стандарт ретінде Атырау облысы
«Ботақан» кен орнынан алынған, концентрациясы 10-4000 мг/л тең мұнай
ерітіндісі алынды. Концентрациясы 10000 мг/л жұмысшы ерітіндісін
гравиметрлік әдіспен дайындады: аналитикалық таразыда 0,100 г мұнайды
өлшеп, 10 мл хлороформда өлшенді. Жұмысшы ерітіндісін ерітіп,
градуирленген ерітінді дайындалды. Дайындалған ерітіндіден 1 мл алып, мұнай
құраушыларын масс - спектрометрлік детектірі бар АрШепі 6890 М газды
хроматографында жүргізді. Алынған градуирленген тәуелділік 31-суретте
көрсетілген.
900
800 у-0,194х
79, В2- (0,998 ае”
600 - е”
500 |
400
300
200
100
9 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
С, мг/л

Сурет 31- Мұнай көмірсутек шың аудандарының үлгідегі
концентрациясына тәуелді градуирлі графигі
31 - Суретте көрініп тұрғандай, 10-4000 мг/л интервалында мұнай
құраушыларының концентрацияға тәуелділігі түзу сызықты, ал аппроксимация
коэффициенті 0,998. Градуирленген тәуелділіктен көмірсутекті мұнайдың
судағы мөлшері анықталды.
117
дмңей ТІ ші
тәж а
төш
Га
ГЕ
эш
шиі
ат
ше
Б
-ш |
|
әш
Сурет 38 - «Жаңаөзен» кен орнының суы (а) мен топырағының (б)
құрамындағы мұнай көмірсутектерінің жалпы мөлшерінің хроматограммасы
4 ІЗ
і
40%.
Кта қалан КҮТКЕННЕН Шыны НИКА Т МЕККНТЕКЕКЕНЕЕКИННЕН
а) б)
Сурет 39 - «Жаңаөзен» кен орнының суы (а) мен топырағының (б)
құрамындағы мұнай көмірсутектерінің жалпы мөлшерінің биосорбентпен
(К.АК-1) тазалаудан кейінгі хроматограммасы
38, 39-суреттерден биосорбентпен тазалудан кейінгі хроматограммада
көмірсутектің жалпы мөлшерінің жолақтары жойылғанын байқауға болады.
Тәжірибе нәтижелері және тазалау көрсеткіштері төмендегі 23-кестеде
берілген. Нәтижеге сүйенсек стерилди ортаға қарағанда стерилді емес жағдайда
тазау дәрежесі жоғары болытыны көруге болады. Демек, қолданған микроағза
штамдары табиғи жағдайда тиімді түрде топырақ пен суды көмірсутектерден
тазалайтынына көз жеткіздік.
123

Адсорбированные
Время, час
Сурет 28 - «Бақыршық» сорбенттіндегі 44-1 (РзеиФотопав зішгегі), 41-3
(Вас!Шив аюторһаеив) және А1-4 (1вортегісойа уағіаБ в) микроағза
жасушаларының адсорбциялық динамикасы
АН, 448; АМ штамдарынан құралған деструктор ассоциациялар
«Зажогино», «Бақыршық» сорбенттерінде жеке микроағзалармен
салыстырғанда белсенді түрде адсорбцияланған, сәйкесінше 95%-98% құрайды.
29 және 30-суреттерде «Зажогино» мен «Бақыршық» шунгит
сорбенттеріне Алматы облысы мұнай шламдарынан бөлінген монокультралы
штаммдардың 5й-3 (Рапоеа уасапя), 5һ-4 (Рапоеа апапапв) және НӘ5ААР
(Ноікюп Аппу АптипіПол Ріапі, АҚШ) бөлінген 1/8-2 (МусоБасіегішт вр.), 08-3
(Вһоаососсив орасив), 08-4 (Еһгомит вр) штамдарының адсорбциялық
қисықтары келтірілген.
ә
2)
-ж-
т
(2)
м
15)
Адсорбированные клетки, %
һ
12)
0 Б 10 15 20 25 30
-%--К5Һһ-3 -Ш-Р5Һһ-3 - К5һ-4 --<--Р5һ-4
Сурет 29 - «Бақыршық» және «Зажогино» сорбентіндегі 80-3 (Ратоеа
уаҙапв) және 5/-4 (Ратоеа апапайв) микроағзалардың жасушаларының
адсорбциялық динамикасы
29-суреттен көрініп тұрғандай «Бақыршақ» сорбентіне бастапқы екі
сағатта 8И-3 штамы 57% адсорбцияланса, тәжірбие соңында 36% төмендеген.
Бұл микроағзалардың сорбент бетінен аз мөлшерде десорбциялануына
115
байланысты болуы мүмкін. 8й!-4 штамы бастапқы 2 сағатта 85/!-3 қарағанда
жоғары адсорбцияланғыш қабілет көрсетеді-92%, тәжірбие соңында бұл мән
аса өзгермейді - 93%.
5Й-3 және 87-4 штамдарының «Зажогино» сорбенттеріне адсорбциялануы
«Бақыршық» сорбенттеріне қарағанда төмен (29-сурет). Алғашқы екі сағатта
жасушалар төмендегідей көлемде адсорбцияланған: 5И-3 штамы - 52%, 5й-4-
65%. Тәжірбие соңында 5!-3 штамының адсорбциялануы 41 % төмендейді, ал
8-4 штаммының адсорбциясы 72% жетеді.
Сонымен біз 5й-3 және 8й-4 штаммдары «Бақыршық» сорбенттерінде
«Зажогино» сорбенттерімен салыстырғанда жоғары адсорбцияланатындығын
анықтадық.

30
Время, час
Г |
| 00: |
| |
Іж |
За: |
ЕН |
|5 я |
|5» ки2 |
е |
1% -т-Р052 |
|%. |
|Б % -ж-К053 |
|5 өйея |
-х-ғ05з |
ГЕ 0- а |
ЕЕ |
ЕЕ -ж-к05-4 |
|8 |
| |
| 204 -Ф-Р0о54 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
І І
1 !
Сурет 30- «Бақыршық» және «Зажогино» сорбентіндегі 1/5-2
(Мусорастегінт өр.), 08-3 (Вһодососсив орасив) және 08-4 (Еһісобішт өр.)
микроағза жасушаларының адсорбциялық динамикасы
30-суретте көрініп тұрғандай, (8-2, 1/8-3 және 1/5-4 жасушалары
«Бақыршық» сорбенттерінде «Зажогино» сорбенттерімен салыстырғанда жақсы
адсорбцияланады. «Бақыршық» сорбенттерінде штамдар 2 сағат ішінде
төмендегідей мөлшерде адсорбцияланады: 1/8-2 штамы -93% , 08-3 штамы -
94% және (/8-4 штамы-73%, ал тәжірбие соңында 1/5-2 штамының
адсорбцияланған мөлшері 78 % төмендейді, (/8-3 және (/5-4 штамдарының
адсорбциясы сәйкесінше 97%, 98% артады. «Зажогино» сорбенттерінде бұл
көрсеткіштер төмендегідей өзгереді: (/8-2-81% , 05-3 - 82%, 08-4-51%, ал
тәжірбие соңында көрсеткіштер сәйкесінше келесідей өзгереді: 95%, 93% және
46%.
3.5 Иммобилизацияланған және бос микроағза жасушаларының
деструкциялық қабілеттіліктері
Атырау облысы «Ботақан» кен орнының мұнаймен ластанған суын
тазалау
116
3,2 мг/л құрады. 22-кестеден байқайтынымыздай, биосорбенттермен
тазартудан кейін бастапқы концентрациясы айтарлықтай азайған.

Тазарту дәрежелерін салыстыра келе ең эффективті биосорбенттер
таңдалды: К А1-4 (99,74%), К 8)-3 (99,73 %), Р 5һ-3 (99,84 %), К 5)-4 (99,95%).
Органикалық қосылыстардың тербелмелі спектрлерінің анализі
инфрақызыл облыста тотығу кезіндегі функционалды топтардың табиғаты
мен олардың құрылысындағы өзгерістерді анықтау үшін сенімді әдіс болып
табылады. Мұнай деградациясы өнімдерінің ИК-спектрінен мұнайдың
қарқынды тотығуын көруге және бақылаушымен салыстырып деструкция
процесінің жылдамдығын бағалауға болады.
Топырақтың органикалық бөлігінің құрамындағы өзгерістерді анықтау
үшін, сондай-ақ ИК-спектрометрлік анализ жүргізілді. 35-суретте бастапқы
ластанған топырақтан экстракцияланған органикалық бөліктің инфрақызыл
спектрі келтірілген. Спектрде 2954, 2922, 2854, 1462, 1377 см! облыстарда
жұтудың қарқынды жолақтары табылған. Толқынды сандардың осы мәндерінде
жұту жолақтарының пайда болуы, қаныққан көмірсутектердің айтарлықтай
мөлшерінің бар екенін көрсетеді. 722 см! -де интенсивтілігі жоғары жұту
жолақтары ұзартылған нормалды көмірсутектердің валенттік және
деформациялық тербелулерінің арқасында пайда болады. Бұл Ботахан кен
орнының мұнайында парафинді көмірсутектердің көптігін білдіреді.
Сурет 35 - Ботахан кен орнының мұнайымен ластанған топырағының
органикалық бөлігінің ИК-спектрі
36-суретте көрсетілгендей 1 ай бойы микроағза жасушаларымен әсер
еткенде судың органикалық бөлігінің құрамының өзгерісіне әкелді.
Биодеградирленген судың органикалық бөлігінің ИК-спектрінде 1379, 1467,
2860, 2926, 2954 см1 (-СН, и -СН; топтарының валенттік және деформациялық
тербелісі) алифатты құрылымды көмірсутектердің жүту жолақтары пайда
болған. Бастапқы топырақтың органикалық бөлігінің спектрімен салыстырғанда
жоғарыдағылардың жұту жолақтарының интенсивтілігі. айтарлықтай
төмендеген. Бұл жайлы толқын сандарының мәндерінің қасында тұрған
сигналдардың интенсивтіліктерінің мәнінен көруге болады.
121
Шунгитте иммобилизацияланған микроағзалармен мұнаймен ластанған
суды тазартқанда, мұнай өнімдері концентрациясының азаятындығын байқауға
болады (34-сурет).
31,6 мг/л
25,05 мг/
2
19,52мг АШ п 22,2 мг/л
| 4,62 мг/л П
6,32мг/л | |
274м/ва28мі/л 7 | ,1 мг/л
| Бе 6,36мг/л
,84 мг/лрз 318 Аад2 туа
ТН | 22 мг/л
Сурет 34 - Тазартудан кейінгі судағы мұнай мөлшері
Р АҺ, Р АҒЗ, 8һ-3, 08-2 және (/8-3 негізіндегі «Зажогино» сорбенттер
негізіндегі биокатализаторлар басқалармен салыстырғанда жоғары деструктивті
қасиет көрсетті. 30 күннен соң мұнай өнімдерінің концентрациясы
төмендегідей болып азайды: 4081,25 мг/л - ден 6,32 мг/л, 4,3 мг/л, 6,1 мг/л, 6,36

мг/л, 2,2 мг/л. Ал «Бақыршық» сорбенттері негізіндегі биокатализаторлар
«Зажогино» негізде алынған биокатализаторлар секілді белсенділік көрсетті.
Мұнай өнімдерінің тазалаудан кейінгі хроматограммалары мен ИҚ -
спектрлері Қосымшасында 3 келтірілген. Иммобилизацияланған
микроағзалардың тазалау дәрежесі 21-кестеде келтірілген.
Микроағзалардың деструктивті қабілеттіліктерін анықтау барысында
мұнайменластанған суды тазарту үшін ең жоғары тазалау көрсеткішке ие
эффективті биосорбенттер таңдалып алынды: Р //8-3 (99,95 %), К.АІ-1 иК 08-2
(99,93 %), К АІ-3 (99,92 %), К 08-4 (99,92 %). Судағы мұнайдың мөлшері
айтарлықтай кеміді, бұл болашақта су акваториясын мұнай өнімдерінен
тазалаудың микробиологиялық әдісін жасауға негіз бола алады.
Сонымен қатар, судың құрамындағы бензол концентрациясы Кристалл
4000 газ хроматографында анықталды. Бензолдың бастапқы концентрациясы
3,82 мг/л құрады. 22-кестеден байқайтынымыздай, биосорбенттермен
тазартудан кейін бастапқы концентрациясы айтарлықтай азайған.
119
Алматы облысының шлам жинақтаушы қоймасындағы мұнаймен ластанған
топырақтың биоремедиациясы
Зертханалық жағдайда Алматы облысының шлам жинақтаушы қоймасындағы
мұнаймен ластанған топырақтың биоремедиациясы бойынша зерттеулер
жүргізілді. Мұнай деструкторы ретінде ластанған топырақтан бөлініп алынған
микроағза жасушалары (85й-3, 57-4) мен басқа өңірлерден бөлініп алынған 6
штаммен (4Т-1, АТ-3, АТ-4; 08-2, 8-3, 8-4) қатар, М.Әуезов университетінің
жанынан құрылған «Экология және ботехнология» ғылыми зерттеу орталығынан
арнайы алынған микромицеттер: Ғизағіштп, АзрегеШив, Репісішт, Мисоғ
қолданылды. Бос микроағза штамдары мен иммобилизденген биосорбенттердің
ыдыратушы қабілеттіліктері бағаланып, салыстырылды.
Зертханалық жағдайда мұнаймен ластанған топырақ мұнайтотықтырғыш
жасушасы бар суспензиямен және биосорбенттермен өңделіп, бір ай бойы
органикалық бөліктің құрамында болған өзгерістер бақыланды. Мұнай
деструкциясына аборигенді (топырақ құрамындағы) және енгізілген
микрофлораның қатысуын дұрыс бағалау үшін тәжірибелер стерилді және стерилді
емес шламдарда жүргізілді. Топырақ биоремедиациясының нәтижелері 23, 24-
кестелерде көрсетілген. Кестеден көрініп тұрғандай, органикалық заттардың ең
жылдам деструкциясы көп жағдайда, стерилді емес топырақта байқалады.
Бақылаушы үлгілерде стерилді және стерилді емес топырақтарда органикалық
заттардың концентрациясы тәжірибе соңына дейін мүлдем өзгермеді.
Мұнайтотықтырғыш микроағзалар мен биосорбентер қосылған ортада 1-айдан соң-
ақ стерилді және стерилді емес топырақтарда органикалық заттардың
концентрациясы сәйкесінше төмендеген, бірқатар микроағза мен биосорбенттер
үшін: К АТ-4. Р Ат-4, 8)-3, Р 5һ-3 5һ-4, 05-3, Р 08-2, 05-4, К-АзрегейШшз, Р-
РепісіШШит стерилді емес ортада деградация дәрежесі 99% астам көрсетсе, стерилді
ортада: 5)-3, К 8-3, Р 5)-З,Р 08-2,05-4 және К- Еивағінт,Аврегейішз, Репісійшт,
Р- РепісіШшт, К- Мисоғ, Р- Мисоғ, Мисоғ жоғары ыдыратушылық қабілет көрсетті.
Зертханалық зертеулерде анализ үшін топырақ үлгілері тәжірибенің басында
және соңында алынды. 40, 41 және 42- суреттерде микроағзалардың әсеріне
дейінгі және кейінгі мұнаймен ластанған топырақ үлгілері көрсетілген. 1 айдан соң
зерттелінген шламның түсі мен иісінде айтарлықтай айырмашылықтар байқалды,
ашық-қоңыр түсті топырақтың түсі тән, қышқыл органикалық Иіс сезілмеді.
Сурет 40 - Мұнаймен ластанған топырақ
72

қабілеттілігі жоғары екенін көреміз. Қолданылған басқа штамдарыдың
хроматограммалары Қосымшада келтірілген.
Топырақтың органикалық бөлігінің құрамындағы өзгерістерді анықтау
үшін, ИК-спектрометрлік талдау жүргізілді.
Сурет 45 - Алматы облысынан алынған мұнайымен ластанған шламның
органикалық бөлігінің ИК-спектрі
45-суретте бастапқы ластанған шламнан экстракцияланған органикалық
бөліктің инфрақызыл спектрі келтірілген. Спектрде 2953, 2922, 2853, 1461, 1377
см" облыстарда жұтудың қарқынды жолақтары табылған. Толқынды сандардың
осы мәндерінде жүту жолақтарының пайда болуы, қаныққан көмірсутектердің
айтарлықтай мөлшерінің бар екенін көрсетеді. 728 см-де жұту жолақтары
тізбекті нормалды көмірсутектердің валенттік және деформациялық
тербелулерінің арқасында пайда болады. Бұл шламның құрамында парафинді
көмірсутектердің барын білдіреді. 1601 және 812 см! жұту жолақтарының
спектрі органикалық бөлікте бензолды сақиналармен байланысқан ароматты
құрылымдардың бар екенін көрсетеді. 1706 см! қарқындылығы орташа
жолақтар органикалық оттекқұрамдас қосылыстардың карбонильді топтарының
бар екенін көрсетеді. Бұл жолақтың пайда болуының себебі, ұзақ уақыт бойы
ашық ауада сақтағанда күн сәулесі топырақты микрофлораның өсу процестерін
және оксигеназды активтілігін жоғарлатады. Топырақтың органикалық
бөлігінде оттекқұрамдас компоненттердің мөлшері байқалды.
129
9)
Н 2
5 к-СН-Он І к<
к-сН; ------ КӨЗОН - > вс-о 5% “ы --
микроорганизмы
алканы спирты альдегиды кетоны
о ж
2
-->- вс” - к-С. --»- СО; % НО
“өн о-қ
карбоновые кислоты сложные эфиры
Әдеби мәліметтер мен хромато-масс-спектрометрлік анализ нәтижелері
негізінде н-деканның микроағзалармен тотығу өнімдерінің түзілу схемасы (а, б,
в) келесі түрде өтеді.
1%
сн:-сн-Сн-сн--сн-сн-сн-сн-снысН3- т
н-декан рар
--ы- СН,-сн,-Сн-сн»сн,-сн-СН;-СН-СНҙ-»-
сн;
3-метигнонан
сн;
О>2

--»- СН;-сн;-С-сн-сн-сн,-сн; ---2--
ін) бн; микроорганизмы
3,3,5-триметилгептан
ные;
---- СН0-С-Оң) ж с,н;он
сн;снҙ
2,2,3,3-тетраметилбуган этанол
(а)
о.
2
СНҙ-СН;-СН;-СН,-СН;-СН;-СН,-СН;-СН;-СНұ------
микроорганизмы
н-декан
СН;-СН;-СН;-СН;
--»- --»- С ж СіҢ4і0
бутилбензол
(6)
Оз
СНҙ-СНҙ-СН;-СНҙ-СН;-СНҙ-СН;-СНҙ-СН;-СНҙ--------
недекан микроорганизмы
сн;-ОН-С-СН;-СН;-ОН-СНу
сн), сн
2,6-диметил-3-гептанон
(в)
---»- т СН4
н-деканның өзеріске ұшырау схемасы
131
29 10 20 30 40 50
----------
1- Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су; 2- су құбырынан алынған
ауыз суы “92; 3-мыс балқыту зауытынан алынған техникалық су; 4- су
құбырынан алынған ауыз суы Х21
Сурет 48- «Зажогино» шунгит сорбентін қолдану кезіндегі мыс иондарының
уақытқа тәуелді өзгеру қисығы
Төмендегі 51,52-суреттерден көріп отырғанымыздай, шунгит сорбенттерін
қолданғаннан кейін, үлгілердегі мыс ионының концентрациясы уақыт өтуімен
азайып отырған. Олардың бастапқы концентрациялары сәйкесінше - 0,0164
мг/л, 0,0137 мг/л, 0,0089 мг/л және 0,0026 мг/л құраса, тазартудан кейін мыс
иондарының концентрациясы нөлге жеткен, яғни сорбенттер толығымен
адсорбциялайтынын көреміз.
Сонымен қатар, үлгілердің құрамындағы никельдің концентрациясының
өзерісі бақыланды. Бастапқы концентрациялары: 1- 0,027 мг/л, 2-0,020 мг/л, 3-
0,022 мг/л,4-0,021 мг/л тең. «Бақыршық» шунгит сорбентімен тазалағаннан
кейін 2,3,4 үлгілерде үлгілерде никель ионының мөлшері нөлге жеткен, ал 1
үлгіде толық тазаланбаған, яғни концентрация мәні 0,0080 мг/л төмендеген,

демек толық тазалану үшін тағы уақыт қажет.
133
өйткені табиғи жағдайда стерилді орта жасау мүмкін емес. Босорбенттірдің
тазалау көрсеткіштері бойынша альфа-ГХЦГ- ең тиімді ыдырататын
биосорбент: Р-Р штамы (100%) болса, гептахлорды ыдыратуда К-Р штамы
жоғары белсенділік танытты. Жалпы алғанда қолданылған биосорбенттердің
көпшілігі өте жоғары деструктивті қабілеттілік көрсетті.
Қорытындылай келсек, ластанған топырақтың құрамындағы пестицидті
ыдырататын микроағзаларды арнайы қоректік орталарда бөліп алып, оларды
сорбентке иммобилизациялап, қайта ластанған ортаға жіберу арқылы жоғары
тазалық көрсеткішке қол жеткіздік, демек қолданылған биосорбенттер
пестицидпен ластанған топырақты тазартуда қолдануға болады.
140
1143.49;
тэгаае
а)Х91;6)Хе2;в) Хе3; г) Хе 4 қамыс үлгілері
Сурет 52- Қамыстың құрамындағы пестицидтердің хроматограммалары
Кесте 29-Қамыс үлгілерінің құрамындағы пестицидтердің мөлшері
0.
Қамыс Концентарция
үлгілері о-ГХЦГ, %107 мг/кг Гептахлор, “104 мг/кг
91 1,0 0,39
292 0,74 0,43
293 0,66 0,52
794 0,62 0,46
Нормативті құжат бойынша топырақтағы альфа-ГХЦГ-ның ШРЕК мәні -
1 мг/кг құраса, гептахлордың топырақта кездесуіне тыйым салынған.
Нәтижелерге сүйенсек, топырақты тазартуға дейін үлгілерде альфа-ГХЦГ-ның
мәні ШРЕК мәнінен аспайды, алайда гептахлор топырақтың құрамынан
табылып отыр. Биосорбенттермен бір ай
көлемінде тазартқаннан соң
138
1. С(М), мкг/л
-ө-і
-и-2
-ж-3

-<-4
-Уақыт, сағ
50
1- Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су; 2- су құбырынан алынған
ауыз суы “92; 3-мыс балқыту зауытынан алынған техникалық су; 4- су
құбырынан алынған ауыз суы Хг1
Сурет 49- «Бақыршық» шунгит сорбентін қолдану кезіндегі никель
иондарының уақытқа тәуелді өзгеру қисығы
30 -с (Мі), мкг/л
үЕРЕНнЕнНн ннен ннен
1- Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су; 2- су құбырынан алынған
ауыз суы “92; 3-мыс балқыту зауытынан алынған техникалық су; 4- су
құбырынан алынған ауыз суы Х21
Сурет 50- «Зажогино» шунгит сорбентін қолдану кезіндегі никель
иондарының уақытқа тәуелді өзгеру қисығы:
«Зажогино» шунгит сорбентін қолдану кезде никель иондарының
концентрациясы 3-ші үлгіде екі сағаттан соң, ал 2-ші үлгі жиырма сағатта
нөлге жеткен. 4-ші үлгі тәжірибе соңында тазаланған болса, 1-ші үлгінің
құрамындағы никель концентрациясы 0,0095 мг/л.
134
деструктивті қасиеттері зерттелінді, сорбенттердің сорбциялық қасиеттері
қарастырылды.
Зерттеу нәтижелерін қолдануға ұсыныс. Алынған нәтижелер суды
мұнайдан және оның қалдықтарынан, ауыр металдардан, пестицидтерден
тазалаудың жоғары технологиясын жасауда қолданылады. Улы заттарды
қауіпсіз формаға ауыстыратын иммобилизацияланған микроағзалар көптеген
салаларда, атап айтар болсақ, химия, ауыл шаруашылығында, мұнай
салаларында және т.б. пайдаланылады. Биопрепараттың жаңа сызбасы өңдеуші
өндірістің экологияға келтіретін зардабын төмендетеді.
Қарастырылған салада алынған нәтижелермен техника -
экономикалық және ғылыми дәрежеде салыстыру. Диссертацияның ғылыми
- Техникалық және практикалық деңгейінің жоғарылығын шунгитті кендер
негізінде алынған биосорбенттер уландырғыштарға қатысты жоғары
сорбциялық қабілетке ие. Ұсынылған биосорбенттер еліміздің кез - келген өңірі
үшін маңызды болып табылатын суды тазалау үшін қолданған тиімді.
Зерттеу тек Қазақстанда емес, барлық әлемде топырақ пен суды ластайтын
химиялық қосылыстарды күнделікті тұрмыста қолданатындықтан практикалық
маңызға ие. Зерттеу жұмысы биотехнологияда қолданылатын микроағзалардың
иммобилизациясына негізделген. Бүгінгі таңда индустриаландырылған қоғам
болғандықтан, өндірісте көптеп қолданылатын ластағыштар денсаулыққа зиян.
Оларды микроағзалар көмегімен улы емес метаболиттерге айналдыру зерттеу
жұмысының өзектілігі болып табылады.
Алынған нәтижелердің жоғары дәрежелі көрсеткіштерге ие екендігінің
дәлелдемесі, оның негізінде жазылған мақалалардың шетел және еліміздің
ақпарат құралдарында жариялануы, сонымен қатар халықаралық
конференцияларда шыққан тезистер болып табылады.

142
К-Р штамы К-Р штамы Р-Р штамы Р-Р штамы
(30 тәул. кейін) (стер) (30 тәул. кейін) (стер)
Топы (30 тәул. кейін) (30 тәул. кейін)
рақ о- Гепта | а- Гептах | о- Гептах | о- Гепта
Үлілері ГХЦГ |хлор |ГХЦГ | лор ГХЦГ | лор ГХЦГ | хлор
904 |ч0% |х04 |904 |904 |504 |504 |104
мг/кг мг/кг | мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг
91
Свет(о-ГХЦГ)
-0,115104 мг/г | 002 | 002 - 003. | 006 | 008 | 002 | 015
Свас.(Гептахлор)
-0,19%107 мг/кг
2
Сбает(о-ГХЦГ)
-0,95%10 мг/кг 0,01 0,04 0,007 0,05 0,01 0,01
Свасг.(Гептахлор) 5
-0,64%107 мг/кг
%3
Сват(о-ГХЦГ)
-1,2%107 мг/кг 0,07 0,005 | 0,005 0,03 - 0,05 0,05 0,009
Свас.(Гептахлор)
-0,61%107 мг/кг
4
Сеат(о-ГХЦГ)
-0,76%107 мг/кг - 0,001 0,04 0,06 - 0,09 - 0,007
Свасг.(Гептахлор)
-0,51%107 мг/кг
Топырақ үлгілерімен қатар сол топырақтарда өскен қамыс үлгілерінің
құрамындағы пестицидтердің мөлшері де газ хроматографында зерттелді.
Зерттеу нәтижелері бойынша қамыс үлгілерінің хроматограммалары 52-суретте
көрсетілген. Хроматограммалардан қамыс үлгілерінде ластағыш
пестицидтердің шыңдарының интенсивтілігі жоғары, демек топыраққа
қарағанда сол жерде өскен қамыс үлгілерінің құрамында пестицидтердің
концентрацияларының жоғары болатынын көреміз (29-кесте).
137
Биосорбенттердің деструктивті қабілеттіліктерін тексеру үшін пестицидпен
ластанған топыраққа интродукцияланып бір айдан соң концентрациялары
тексерілді. Тәжірибе стерилді және стерилді емес орталарда жүргізілді.
Үлгілердің құрамындағы пестицидтің мөлшері анықталып, олардың
хроматограммалары түсірілді (55-сурет).
51-суреттен көріп отырғанымыздай, топырақтың құрамында альфа-ГХЦГ,
гептахлор, альдрин, метафос, ДДЕ пестицидтері кездеседі. Альфа-ГХЦГ және
гептахлордың сандық мөлшері есептеліп, мәндері 28-кестеде келтірілген.
12384257)
|ғазд
ла%0268-1--
аз2838-
000435 О01з0з-

1
41234 5. езен еее аі
090431 9901301 00:21:30 092958
в) г)
а)Х91;6) Хе2; в) Хе3; г) Хә 4 топырақ үлгілері
Сурет 51- Топырақтың құрамындағы пестицидтердің хроматограммалары
Кесте 28-Топырақ үлгілерінің құрамындағы пестицидтердің мөлшері
136
Жүргізілген тәжірибелер негізінде биодеструкция нәтижесінде нормалды
және тармақталған парафинді көмірсутектердің циклді және ароматты
көмірсутектер және біраз оттекқұрамдас қосылыстарды түзе отырып өзгеріске
ұшырайтынын болжауға болады.
Осылайша, алынған зерттеу нәтижелерінен мүнай тотықтырғыш
бактериялардың интродукциясы мұнаймен ластанған топырақтың қалпына
келуін жыламдататынына көз жеткіздік. Алынған хроматографиялық және ИК-
спектроскопиялық анализ нәтижелері негізінде, мұнаймен ластанған топыраққа
енгізілген микроағза-деструкторладың көрсетілген түрінің эффективті әсері
анықталды және мұнаймен ластанған топырақты тазалау үшін қолдану
мүмкіндігі көрсетілді. Бір айлық тәжірибе кезінде алынған нәтижелер мұнаймен
ластанған топырақтың биоремедиация технологиясын жасауға негіз бола алады.
3.6 Шунгит сорбенттерін қолдану арқылы суды ауыр металдардан
тазалау
Зертханалық жағдайда Жезқазған қаласының су құбырынан алынған ауыз
суы (91, Х92) мн ТОО ҚАЗАҚМЫС корпорациясының мыс балқыту
зауытынан алынған техникалық судың және Жезқазған қ. Кеңгір су
қоймасынан алынған ағынды судың құрамындағы ауыр металдардың мөлшері
анықталып, «Бақыршық» және «Зажогино» шунгит сорбенттерін қолдану
арқылы тазарту жұмыстары жүргізілді. Адсорбция процесі Т-25%С, арнайы
шейкерде, 220 айн/мин жылдамдықта жүргізілді. 2, 5, 16, 45 сағатта үлгілер
алынып, ауыр металдардың концентрациясы атомно-адсорбционды
спектрофотометр Квант 2..ЭТА. аспабында тексерілді.
ів С(Си),мкг/л
Уақыт, сағ
9 10 20 30 40 50
1- Кеңгір су қоймасынан алынған ағынды су; 2- су құбырынан алынған
ауыз суы Х92; 3-мыс балқыту зауытынан алынған техникалық су;
4- су құбырынан алынған ауыз суы Х91
Сурет 47- «Бақыршық» шунгит сорбентін қолдану кезіндегі мыс
иондарының уақытқа тәуелді өзгеру қисығы
132
Сурет 46 - Микробты жасушаның әсерінен (5-3) кейінгі шламның органикалық
бөлігінің ИК-спектрі

46-суретте көрсетілгендей 1 ай бойы микроағза жасушаларымен әсер
еткенде топырақтың органикалық бөлігінің құрамының өзгерісіне әкелді.
Биодеградирленген топырақтың органикалық бөлігінің ИК-спектрінде 1378,
1466, 2860, 2925, 2952 см1 (-СН» и -СН; топтарының валенттік және
деформациялық тербелісі) алифатты құрылымды көмірсутектердің жұту
жолақтары пайда болған. Бастапқы шламның органикалық бөлігінің спектрімен
салыстырғанда жұту жолақтарының интенсивтілігі айтарлықтай төмендейді.
728 см! кезіндегі жұту жолақтарының интенсивтілгі әлсіз, ал 1601 және 812
см1-дегі ароматты қосылыстардың және 1706 см-дегі оттекті қосылыстардың
болуын көрсететін жұту жолақтары жойылып кеткен. Яғни, 5й-3 штамы
аротматты қосылыстар мен оттекті қосылыстарды ыдырататынын көрсетеді.
Спектрде н-парафиннің микробты тотығуы кезіндегі метаболизмнің аралық
өнімі болып табылатын әртүрлі оттекқұрамдас органикалық қосылыстардың:
спирттердің, эфирлердің және күрделі эфирлердің С-О, С-О-С функционалды
топтарының тербелуі салдарынан толқын сандарының мәндері 1073, 1122, 1273
см! болатын әлсіз жұту жолақтары пайда болды.
ИК-спектроскопия/. анализінің мәліметтерінен биоремедиация
нәтижесінде мұнайдың оттекқұрамдас компоненттерінің мөлшері пайда болып,
парафиндер мен ароматты қосылыстардың мөлшерінің азаятындығын көруге
болады. Бірінші кезекте гетероорынбасқан қанықпаған қосылыстардың
таңдамалы тотығуы, кейін нормалды алкандардың тотығуы болады. Тәжірибе
соңында мұнайдың трансформациясының өнімдері болып көп мөлшердегі
эфирлі, карбонильді және карбоксильді топтары бар қосылыстары табылады.
Биодеградациядан кейінгі топырақтың органикалық бөлігінің
хроматографиялық, ИК-спектроскопиялық анализ нәтижелері негізінде
парафинді көмірсутектердің өзгеруінің келесідей схемасы ұсынылады:
130
Тәжірибеде сонымен қатар суды қорғасын, кадмий, күшән, алюминий
металдарынан тазалау жұмыстары жүргізілді, нәтижелері 27-кестеде
келтірілген.
Кесте 27-Үлгілердің құрамындағы ауыр металдардың мөлшері
Үлгі Сва«(РЬ), мг/л | С.оңғы(РЫ), мг/л Тазалау
(45 сағ.соң) көрсеткіші,%
Кеңгір су 0,0860 0,0015 98,25
қоймасынан
алынған ағынды су
Су құбырынан 0,0081 0,0003 96,29
алынған ауыз суы
Х92
Мыс балқыту 0,0105 0,0010 90,47
зауытынан алынған
техникалық су
Су құбырынан 0,0095 0,0007 92,63
алынған ауыз суы
Х21
Сонымен қатар, тәжірибе барысында аталған үлгілерге қауіпсіздік
көрсеткіштері бойынша микробиологиялық сараптама жүргізілді. Нәтижесінде
шунгит сорбентімен тазартылған судың көрсеткіштерінде айтарлықтай
өзгешлік байқалды, яғни судың микробиологиялық көрсеткіштері жағынан
тазаланғанын көруге болады. Сараптама нәтижелері Қосымшада келтірілген.
3.7 Биосорбенттердің пестицидтерді ыдырату қабілеттіліктері

Балхаш-Алакөл өңірінің пестицидпен ластанған топырағынан бөлініп
алынған штамдарды шунгит сорбенттеріне иммобилизациялап, сол ортаға қайта
интродукцияланды. Пестицидпен ластанған топырақтың және сол жерде өскен
қамыс үлгілерінің құрамындағы пестицидтердің мөлшері зертханалық жағдайда
Кристалл 4000 газ хроматографында жүргізілді. Үлгілер ТОО «КазНИИЗ и КР»
орталығында жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде Алматы
облысындағы шегірткелер көп шоғырланатын аймағынан алынған: 1 ) М
44051.306!, Е 076210.729!, Н-318 м.над ур.м;; 2) М. 44%04,902!, Е075%06.477!,
Н-378 м.над ур.м.; 3) М 45%03.403!, Е 075%2.191!, Н-350 м.над ур.м.; 4) М
45922.525!, Е 074%27,167!, Н-320 м.над ур.м.
Пестицидпен ластанған топырақтан микроағзалар арнайы қоректік ортада
(г/л: К-НРО, -3,05; МазНРО,:2Н-О-0,4:; (МН,)>5О,-0,5; Ме5О,7Н;О - 0,15; Са
(МО-)>-0,01; Ма;МоО,-0,005; пестицидтер 250 мкл: линдан ацетонда, о, ф-
ГХЦГ; агар-20, дист. су) бөлініп алынды. Алынған микроағзалардың
ассоциация суспензиясы арнайы шейкерде 220 айн./мин жылдамдықта
«Бақыршық» және «Зажогино» шунгит сорбенттеріне иммобилизацияланды.
135
ластағыштардың концентрациясы айтарлықтай азайған. Қолданылған
биосорбенттердің пестицидпен ластанған топырақ үлгілеріндегі альфа-ГХЦГ
мен гептахлордан тазарту көсеткіштері 52, 53 - суреттерде келтірілген.
ШІК-Рштамы ШК-Р штамы (стер) ШР-Рштамы ШР-Р штамы (стер)
98,94 99,58 100 100 100100
Сурет 52- Биосорбенттердің пестицидпен ластанған топырақ үлгілеріндегі
альфа-ГХЦГ тазарту көсеткіштері
ШК-Рштамы ШК-Р штамы (стер) ыР-Р штамы Р-Р штамы (стер)
100
100; 9983 9913. д 9852 998 98,62
” 91
| | | !
ез һе4
Сурет 53- Биосорбенттердің пестицидпен ластанған топырақ үлгілеріндегі
гептахлорды тазарту көсеткіштері
Зерттеу нәтижелері бойынша, қолданылған биосорбенттер гептахлорды
эффективті ыдырататынын көреміз. Алайда биосорбенттердің стерилді немесе
стерилді емес орталарда ыдырату қабілеттіліктерінің бірыңғай заңдылыған
байқамадық. Кейбір биосорбенттер стерилді ортада жоғары ыдырту
қабілетілікті көрсетеді. Демек стерилді емес ортада ластанған топырақтағы
микроағзалар шунгитке иммобилизацияланған Р-штамының белсенділік
танытуына кедергі жасауы мүмкін. Бірақ мұндай биосорбенттер тиімсіз,
139
52 ЮС. Мапиа! іог шопіогіпе ой апа «(ізоіуей/дізретзвей рейгоіешті
һудгосагопв іп тагіпе жәйсіз апа оп Беасһез/Мапма|8 апа өшдбев Х913. -Рагі:
ЦМЕ5СО, 1984.

53 Аһ7ваа М.Е., Вһайа К.5. Магайп М.А., МаКйві Ү.Ү.,) Атег М.Е.
Меавшететі оҒ Шшогевсепсе даесау оҒ сгиде ой: А ро(епйігі (есіпісше іоідепіҒу ой
в1іске//Епуігоптеліа! РоПшіоп, 1987. - У.46. - Х53. -Р. 197-207.
54 ІІНД Ф 14.1:2:4.128-98. Методика выполнения измерений
массовойконцентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и
сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости Флюорат-
02».-М.1998.-17с
55 ГОСТР 51232-98. Вода питьевая. Обшие требования к организации и
методам контроля качества. - М.: Изд-во стандартов, 1998. - 8 с.
56 Е-Сбауаг М.ӛһ. Півігімшіоп оҒ БМіотагКетв іп һісһіу хуеаіһегей рейгоһешт
тезійпе Ітоп тейИеттапсап ууаіег//Реһгоһешт ӛсіепсе апа Тесһпо1ову. -2000. У. 18.
- Хә5.-Р. 725-741.
57 Экология города: Учебн. пособие под ред. В.В. Денисова. - М. ИКЦ
«МарТ», 2008.- 832с.
58 Вяхирев Д.В., Шушунов А.Ф. Руководство по газовой хроматографии. -
М.,1975.
59 Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. -М.:
Химия, 1984.-448 с.
60 Страдомская А.Г. Ляпкина Н.С. Экспрессное определение нефтепродуктов
в водных обьектах//Гидрохимические материалы. -1991. -Т.100. -С. 147-151.
61 Руководство по химическому анализу морских вод/Под ред. СІ.
Орадовского. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. - С. 126-135.
62 Кігеідег К.Е. ІӘепійсайоп оҒ ой ІеаКө апФ рШІ8/Лшетпайопа)і Ой ӛріі
Сопіегепсе. 2005. - Р. 3598.
63 Напіғаа СА, НМате ОМ. Ой өрі "Іпсегргіпііпе” ЯИһ ба5
сітота(овгарһу//АО Кез беу. 1977. - У,28. - 299. -Р.28-36.
64 Вгоулп С.УУ., Гупсһ Р.Е, Аһтаййап М. Аррісайопв о? іпітагед вресіговсору іп
рейштоһеш апа1у5ів апФ ой өрі П іделійісайоп//АррПей ӛресіговсору Кеуіеуу. 1975.
- У,9.-Х92.-Р.223-248.
65 УУПвоп С.А., Евтего Е.Р, Соһютап Н.). Сгабе ой врШв тезеагсһ: ап
іпуевісайоп апФ еуашайоп оҒ апа!1уйіса! (есһпідшпев// Атетгісап Сһетіса! босіеу,
Піуісіоп оҒ Реігоһешт Сһетібігу, Ргергіпі8. 1975. - У,20, -Х93.-Р. 613-634.
66 Бродский Е.С., Лукашенко И.М. Калинкевия Г.А, Савчук С.А.
Идентификация нефтепродуктов в обьектах окружаюшей среды с помошью
газовой хроматографии и хромато-массспектрометрии//Журнал аналитической
химии. 2002. - Т.57. - Хәб. -С. 592-596.
67 Раге Б.5., Бозег /.С., Ғіскей Р.М., СШ Шап Е.5. Ідепайсайоп оҒ реюгоһешт
зошсев іп ап агеа іпрасіей Бу (һе Атосо Сайі2 ой өр Ш//Магіпе РоПшіоп ВшПейіп.-
1988.-У,19.-Х53.-Р. 107-115.
146
ҚОРЫТЫНДЫ
Алынған мәліметтер негізінде төмендегідей қорытындылар жасалынды:
1. Қазақстан мен Ресей шунгит кендерінің құрылымын заманауи физика -
химиялық әдістермен зерттеу арқылы олардың ұқсас екендігін көрсетті.

2. Шунгитті кендер көп фазалы жүйе, олардың құрамында көміртек пен
минералды заттар бар. Шунгитті кендердің минералды бөлігі алюминий,
кремний, кальций, магний, натрий, темір, титан оксидтерінен тұрады.
3. Шунгитті көміртектің құрылысы анықталынды. Сканирлеуші
микроскоппен шунгитті көміртектің құрылымы изометрлік, дендритті формалы
сфера. Бірінші сақина үшін қабатаралық арақашықтық 0,34 - тен 0,36 дейінгі
аралықта болады. Шунгит құрылымы күйе құрылымына ұқсас, яғни ол бір -
біріне қатысты ретсіз графит қабаттар. Шунгит күйеден гөрі графит
қабаттарының реттілігі жоғары болуымен ерекшеленеді.
4. Микроағзалар штаммаларын шунгитке иммобилизациялау арқылы
қоршаған орта обьектілерін техногенді қалдықтардан тазалауға қолдануға
болатындығы көрсетілген: АТ-1 (РзеиФотопав зіштпегі), АТ-3 (ВасШШиз
аторһаеив), АТ-4 (Іворгетісоға уапаБ в); АК-1; 5Һ-3 (Ратоеа уасапз), 8һ-4
(Ратоеа апапайӛ); Р-І, Р-2, Р-3, Р-; 05-2 (Мусовбастегінт ӛр.) 08-3
(Вһоаососсив орасиз), 05-4 (ЕһісоБінт ӛр), микромицетов Еизагінт, Авреге в,
РепісіШшт, Мисог
5. Қазақстан мен Ресей сорбенттеріне микроағзаларды иммобилизациялау
зерттеу негізінде ұнтақталған сорбенттер олар үшін күшті тасымалдағыштар
болып табылады. Бактериялардың 13 бөлініп, 8 жаңа штаммалар
алындыРзеийаотопаз вішгегі, ВасПив атюторһаеив, Ізортегісойа уағіаБы в, Ратоеа
уадапв, Ратоеа апапайз, МусоБасгегінт вр.,Вһодососсив орасив, ЕһігоБіит ӛр.
6. Ағынды сулар мен топырақтан бөлінген микроағзалар зерттеліп,
олардың сорбциялық және деструкциялық қабілеттігі зерттелінді.
7. Шунгит сорбенттерінде иммобилизацияланған микроағзалар бос
микроағзалармен салыстырғанда ластағыштарға қатысты жоғары бүліндіргіш
қабілетке ие.
Алға қойылған мақсаттардың толық орындалғандығын бағалау.
Диссертациялықжұмыста қойылған мақсаттар толықтай орыдалды, яғни
биосорбентерді топырақ Пен суды ластағыштардан тазалауда қолдану
мүмкіндігі жөніндегі әдеби мәліметтер алынып, сараптама жүргізілді, су мен
топырақтағы ластағыштардың сандық құрамы анықталынды, сорбенттердің
үлгілерімен жұмыс жасалып, олардың физика - химиялық сипаттамалары
нақтыланды, ластағыштарға қатысты алынған микроағзалардың сорбциялық
қабілеттігі анықталды, бүлдіргіш табиғи микроағзалардың түрлері алынып,
зерттелінді, бүлдіргіш белсенді штамм түрлері идентификацияланды, бүлдіргіш
штамм түрі жасалынды, ластағыштарды биодеградациялау үшін белсенді
биомасса алу үшін көміртектотықтырғыш микрофлораны үздіксіз және
периодты түрде өсіру қарастырылды, тасымалдағыштарда микроағзалардың
141
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Кошеенко К.А. Иммобилизованные клетки микроорганизмов Ии их
применение // Иммобилизованные клетки микроорганизмов. (Теория и
практика). - М., 1978. - С. 5-36.
2 Жубанова А.А. Баубекова А.С. Абишева Н.К., Кайырманова Т.К.
Иммобилизация клеток дрожжей и бактерий на зауглероженные природные
носители // Вестник КазНУ. Сер.экол., 2001. - Хе2 (9). - С. 46-50.
3 Звягинцее Д.Г./ Взаимодействиве микроорганизмов с твердыми
поверхностями. - М.: Изд. МГУ, 1973.- 176 с.

4 Абиева Л.К. Экологическое состояние почвенного покрова территории
нефтегазовых промыслов Восточного Прикаспия // «Нефть и газ». - 2004. - Хе
2.- С.105-109.
5 ЮС. Другов, А.А. Родин. Экологические анализы при разливах нефти и
нефтепродуктов. Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, С. 6-20.
6 Техногеннов загрязнение природных вод углеводородами И его
экологические последствия / В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов и др. -
М.: Наука, 2001-125с.
7 Надиров Н. К. // Нефть и газ Казахстана. -Алматы. -Ч. 1.- 1995.- 400 с.
8 АА Абрасимов. Экология переработки углеводородных систем. Москва:
Химия, 2002, С. 33-35.
9 Трофимов С.Я., Амосова Я.М., Орлов Д.С. и др. Влияние нефти на
почвенный покров и проблема создания нормативной базы По Влиянию
нефтезагрязнений на почвы // Почвоведение. - 2000.- Хе2.- С.30-33.
10 Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основа экобиотехнологии // Москва,
Мир, 2006. - 503 с.
11 Леоненко И.И., Антонович В.П., Андрианов А.М., Безлуцкая И.В.,
Цымбалюк К.К. // Методы определения нефтепродуктов в водах и других
обьектах окружаюшей среды (обзор) // Методы и обьекты химического
анализа, 2010, т.5, Хә2,с. 58-72,
12 Һһир//геуоішіоп. а ПҺеві.ги/есо106у/00049955 0.һҺіті.
13 Киреева Н.А. Использование биогумуса для ускорения деструкции нефти в
почве // Биотехнология, 1995. - Хә 5-6, - С. 32-35.
14 Орлов Д.С., Бочарникова Е.А., Амосова Я.М. Изменение физико-
химических свойств почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами // Тез.
докл. респ. сем. «Экотоксикология и охрана природы». - Юрмала, Рига, 1988. -
С. 128-130.
15 Киреева Н.А. Микробиологические процессы в нефтезагрязненных почвах.
Уфа: Недра, 1994.-171 с.
16 Пиковский Ю.А.; Геннадиев А.Н., Чериянский С.С., Сахаров Г.Н. Проблема
диагностики и нормирования загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами //
Почвоведение, 2003. - Хә9. - С. 1132-1140.
17 Огеп А., Сшшеуісһ Р., Агасһі М., Непів Ү. МістоМіг! 4аеотадайоп оҒ роПшапв ас
Һіеһ за сопвепігайопв // Віодестадайоп, 1992, - У, 3.-Р. 387-398.
143
83 Ас. 1451099 СССР, МКИ С 02 Ғ 1/28. Способ очистки вод от
нефтепродуктов и масел / Мочаров В.М., Савицкая П.В., Егорова О.А. и др.
84 Ас. 1444307 СССР, МКИ 4 С 02 Ғ 1/28, С 01 ХУ 30/08. Способ
концентрирования нефтепродуктов из водных сред / Сенин А.Н., Горчаков
ВД. Денисова М.В. идр
85 А.с. 1452550 СССР, МКИ 4В 01 Д 35/06, В 03 С 1/100. Способ очистки
сточных вод / Беличенко Ю.П., Береза А.П., Рудин Т.Р. идр.
86 Павлик П.Е., Бочманов А.Д. Сорбент для сбора нефти и нефтепродуктов с
поверхности воды // 14 Менделеевский сьезд по обшей и прикладной химии. Т.
2.- М.,1989.- С. 444.
87 Яковлев В.С. Хранение нефтепродуктов. Проблемы зашиты окружаюшей
среды. - М.: Химия, 1987. - 152 с.

88 Байкқова С.А. Глубокая | очистка малоконцентрированныхҡ По
нефтепродуктам сточных вод фильтрованием: Автореф. дис. канд. техн. наук. -
М., 1988.-23 с.
89 Тимошенко М.Н., Клеменко Н.А. Применение активных углей в технологии
очистки воды и сточных вод // Химия и технология воды. - 1990. - Т.12, М8.-
С. 727-738.
90 Айзогріоп 5уіегя // УУайет Епе. апа Мапав. - 1989. - Уо!. 136, М9.-Р.61.
91 Майт Тевашп М., Әһосупік Уегпоп І.., 5шідап МаКтат Т. е.а. Зависимость
адсорбционной способности порошкового активированного угля от размеров
его частиц и фонового содержания природных органических вешеств // 7. Атег,
ХУагег УУогЕв Ав5ос. - 1990, - Уо!. 82,М 1.-Р. 65-72.
92 КоШвкоу УУ.Т., І.УКіпе ВЛҰҮ. Опыт эксплуатации станции очистки
поверхностных вод гранулированным активным углем с его регенерацией в
печи ИК-нагрева // Там же. -Р. 48-56.
93 Минкова В., Люцканов Л., Анилова Г. Очистка сточных вод, загрязненных
нефтепродуктами, при помоши адсорбента из углей // 6 нефтехим. симп. соц.
стран, Козубник, 25-30 сент. 1988 г.: Материалы симпоз. - Гливице, 1988. - Т. 3.
- С. 766-774.
94 Чистова Л.Р., Рогач Л.М., Пехтерева В.С. и др. Удаление нефтепродуктов из
сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. - 1988.- М8.-С. 22-23.
95 Гусар Ф.Г. О совершенствованийи схемы очистки сточных вод от
нефтепродуктов // Электр. станции. - 1988.- М 8.-С. 45-48.
96 Ас. 1458321 СССР, МКИ 4 С 02 ҒҒ 1/28. Способ очистки сточных вод от
нефтепродуктов / Черкашин В.Н., Кошутин В.П., Воробьева Л.И. и др.
97 Казначеева З.В. Очистка сточных вод сорбентом, полученным из отходов
нефтяного кокса: Автореф. дис... канд. техн. наук. - М., 1986. - 19 с.
98 Ас. 1433901 СССР, МКИ 4 С 02 Ғ 1/28. Способ очистки сточных вод от
нефтепродуктов / Кузнецова Г.В., Соловьева Е.В., Андреева П.П. идр.
99 Хохлова А.Д., Немцев В.А., Тарнопольская М.Г. Выбор минеральных и
углеродных сорбентов для извлечения нефтепродуктов Из сточных вод на
намывных фильтрах // Физико-химическая очистка и методы анализа
промышленных сточных вод. - М., 1988. - С. 5-7.
148
35 Орлова Д.С. Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв. - М.
МГУ, 1994.-272с.
36 1І8О 9377-1 УУагег ашау - дегегшіпайоп о/ Һуйгосагфоп ой іпдех Раг( 2:
Мейһой ивіпе өо1уелі ехігасоп апа са сһтота(/овгарҺу (І5О/Ер15 9377-2:2000)
37 Бродский Е.С., Савчук С.А. Определение нефтепродуктов в обьектах
окружаюшей среды//Журнал аналитической химии. 1998. - Т.53. -Х912.-С. 1238-
1251.
38 Руководство по методам химического анализа морских вод/Под ред. С.Г.
Орадовского. Л.: Гидрометеоиздат, 1977.-С. 118-127.
39 Протопопов Н.Ф. Способ определения содержания нефти и
нефтепродуктов в техногенных почвах. Заявка 96113688. Россия, МПК6
Е21В49/00, СОШЗ3/24. Х>96113688/103; Заявл. 25.06.1996. Опубл. 27.09.1998.
40 Другов Ю.С., Родин А.А. - Мониторинг органических загрязнений

природной среды. Сборник 500 методик. Санкт-Петербург: Науҡка, 2004, сс. 808.
41 ГОСТ 171.4.0.1-80. Охрана природы. Гидросфера. Обшие требования к
методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.
42 Страдомская А.Г. Ляпкина Н.С. Экспрессное определение нефтепродуктов
в водных обьектах//Гидрохимические материалы. -1991. -Т.100. -С. 147-151.
43 Руководство по химическому анализу морских вод/Под ред. С.Г.
Орадовского. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. - С. 126-135.
44 Основы криминалистической экспертизы материалов, вешеств и изделий:
Учебное пособие/Под ред. В.Г. Савенко. М.: ЭКЦ МВД России, 1993.-208 с.
45 Бродский Е.С., Савчук С.А. Определение нефтепродуктов В обьектах
окружаюшей среды//Журнал аналитической химии. 1998. - Т.53. -Х912.-С. 1238-
1251.
46 Семенов АД. Страдомская А.Г, Павленко Л.Ф. Количественное
определение нефтепродуктов в поверхностных водах/Методы анализа
природных и сточных вод. Серия «проблемы аналитической химии». Т.5. - М.
Наука, 1977. - С. 203-220.
47 Галишев М.А. Комплексная методика исследования нефтепродуктов,
рассеянных в окружаюшей среде при анализе чрезвычайных ситуаций:
Монография/Под обшей редакцией В.С. Артамонова. -СПб. Санкт-
Петербургский институт ГПС МЧС России, 2004. 157с.
48 Чешко И.Д. Экспертиза пожаров (обьекты, методы, методики
исследования). СПб.: СПӘИПБ МВД России, 1997. - С. 407-408
49 Гладиловия Д.Б. Флуориметрический метод контроля содержания
нефтепродуктов в водах // Партнеры и конкуренты. - 2001. Хә 12.- С.17-21.
50 Батуева И.Ю., Гайле А.А., Поконова В.В. и др. Химия нефти. - Л.: Химия,
1984.- 359с.
51 Методическое Руководство по анализу сточных вод
нефтеперерабатываюших и нефтехимических заводов/Мин. нефт. и
нефтехим.пром.СССР. 2-е изд., испр., доп.- М.,-1977. С.324-343.
145
18 Самсонова А.С., Семочкина Н.Ф., Алешенкова З.М., Бегельман М.М. //
Влияние загрязнений нефтью на микрофлору почвы // Микробиология и
биотехнология на рубеже ХХІ столетия: Материалы Межд. конф. Нац. Акд.
Наук Беларуси. Отд. Биол.наук НАНБ Научный совет по проблем
биотехнологии. Белорусское микробиологическое обшество. Ин-т
микробиологии, Концерн «Белбиофарм». Бел. Гос. Унив. - Минск, 2000. - С.
204-205.
19 Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Охрана окружаюшей
среды в нефтегазовой промышленности. - М.: Недра, 1997. - 470 с.
20 Диаров М.Д. Экология и нефтегазовый комплекс. - Алматы: Изд-во
«Гылым», 2003. - Том 2,4.-832с.
21 Жумагулов Б.Т. Экологические проблемы нефтегазовой отрасли // «Нефть и
газ». - 2005.-.Хг6.- С.40-45.
22 Исмаилов Н.М. Микробиология и / ферментативная активность
нефтезагрязненных почв // Восстановление нефтезагрязненных почвенных

экосистем. - М., 1988.- С.222-230.
23 КҠКиреева Н.А. Использование биогумуса для ускорения деструкции нефти Вв
почве // Биотехнология. 1995. - Хә 5-6.- С. 32-35.
24 С.П. Пасхальный, Экология нефтегазового комплекса, Тезисы докладов І
Всесоюзной конференции, М., 1988, 201-202.
25 Русинов Л.А., Новиков Л.В. Спектральный подход к первичной обработке
сигналов аналитических приборов. Л.: ЛГУ, 1984. - 160 с.
26 Горный В.И. Латыпов И.Ш. Экспериментальнов подтверждение
возможности создания сканируюшего радиометра с синтезированной
апертурой// Доклады РАН. 2002. - Т. 387. - Х21. - С.102-104.
27 ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки
проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического
анализа.
28 Унифицированные методы анализа вод/Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия,
1973.-376 с.
29 Хроматографический анализ окружаюшцей среды. Пер. с англ. / под ред.
Березкин В.Г. - М.: Химия, 1979. - 606 с.
30 Сердан А.А., Лисичкин Г.В. Концентрирование органических соединений
на химически модифицированных кремнеземах // В кн. Концентрирование
следов органических соединений. -М.. Наука, 1990. --Т.10.-С. 28-43.
31 Другов Ю.(С., Родин А.А. Газохроматографическая идентификация
загрязнений воздуха, воды и почвы. СПб.: ТЕЗА, 1999. - 624 с.
32 Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе. СПб.:
Изд-во «Анатолия», 2002. - 755 с.
33 Ііһ, Ү. І.се, М., Нагетап, К., Үапе, Ү, Науһогпе, 5. ӨРМЕ оғ РАН5 тот
Адиеоив батарІев, (/іпе Біһегв Соаіеі уһ НРІ/С СһетісаПу Вопдей 5ііса
біайопагу Рһавев // Апа1. Сһет - 1997. - Уо1.69 (24). - Р.5001-5005.
34 ?7һапе, А., КоріпКе, С., Рау/152уп, Т. ӨРМЕ Жог Пейегшіліпе Бізігізшіоп оҒ
Сһешіса!5 іп Адчеоив Ма!гіхев // Апа!. Сһеш. - 1997. - Уо!. 69 (4). - Р.597-600.
144
68 Сіочег С.)., Виіһ Г.А. ІӘепійсайоп оҒ һеауу тевійіа! ойв Ву ОС апа СС-
М5//Тоштпа! оҒ Епуігоптеліг! ӛсіепсе апФ Неа(Һһ Раг( А Епуігоптелігі ӛсіепсе апа
Епсілеегіпе. - 1989. - У,24,- Х91. -Р. 57-75.
69 Іупеһ РЕ, Втгояп С.М/. ІӘбепшШуіпе вошсе оҒ решюокешпа Ву іпігагей
вресіговсору//Епуігоптел(а! ӛсіспсе апФ Тесһпо1ову. 1973. - У.7. -Х213.-Р. 1123-
1126.
70 Воронцов А.М., Корсаков В.Г, Никанорова М.Н., Дорохов А.П., Катыхин
Г.С., Обидейко В.Р, Халатов А.Н. Тонкослойная хроматография с непрерывной
фотометрией как инструмент экологической криминалистики// Оптический
журнал. 1998. - Т.65.- Хә5.- С. 18-24.
71 Уап бе! К./., Поуегеп А.5.М.)., 5пі)дегв А.С. Тһе Фдекегілайоп оҒ реіто1ешті
һудгосаг"бопв іп ой шивіпе а шіпізішгігей ехігасіоп тейһой ап4 с6а5
сітота(овгарһу//Егевепінв Тошпа! оҒ Апа1уйіса! Сһетізігу. 1994, -У,350.-Хә10-11.-
Р. 638-641.
72 КауКеп М.М.А,, Ріррегв ЕУУ. Ідепійсайоп оҒ ой! 6рШ5 іп һагбошв Ву птпсапв оГ
райегп гесовпійоп//Апа!1уіса Сһітіса Асіа. 1987. - У,194. -Р. 25-35.

73 У/апо 7., Ріпсав М. беуе!Іортепі іп Іһе апа1у5і оҒ реіго1ешті ҺуйгосагВоп іп
ой5, рейюоһешіі ргофисів апй4 ой-өрі-геіаіеі епуігоптепіаі затрІев Бу бав
сһтота(овгарһу//Тошпа! оҒ СһготпайовтарҺһу А. 1997, - У,774. - Х91-2.-Р. 51-78.
74 ГОСТ 38.01378-85. Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания
нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии. - М., 1985.-
14 с.
75 Способ количественного определения нефтяных углеводородов с
использованием численного подиапазонного интегрирования ИК-спектров /С.С.
Волкова, А.А. Кудрявцев, Д.В. Мильченко, Ф.Я. Юффа // Заявка 2117933.Россия,
МПК6 О 01Х921/35. Хо 96115068/25; Заявл. 25.07.96. Опубл. 20.08.1998.
76 Кулонометрическое определение органического углерода с
предварительһым термическим окислением / СИ. Петров, А. Фула, П.А.
Василенко, В.А.Любименко, Т.И. Жалнина // ІП Российская конф. с участием
зарубеж. специалистов Высокие технологии в промышленности России»
Тезисы докл.- М.: Техномаш, 1997. - С. 310-318.
77 ЦВ 2.02.12-91 ВИ содержания нефтепродуктов гравиметрическим
методом в пробах сточной воды. ЦИКВ: С.-Пб., 1991.
78 ТІНД Ф 16.1.41-04 ВИ массовой концентрации НП в пробах почв
гравиметрическим методом
79 Ю.В. Воронов. Водоотведение и очистка сточных вод. Москва, Изд.
Ассоциаций строительных вузов, 2009, С. 215-223.
80 Ю.В. Воронов. Водоотведение и очистка сточных вод. Москва, Изд.
Ассоциаций строительных вузов, 2009, С. 413-423.
81 һар:/уу/у/.тейізпа-есо.ги/іпіогтайоп/о1 абзогіоп/
82 Казанкапова М.К., Самадун А.И., Темирбаев Ж.С. Очистка обьектов
окружаюшей среды от нефтяного загрязнения с использованием сорбентов //
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «МИР
НАУКИ» 17-19 апреля, 2013 г., Алматы, с.297.
147
289 Ко!1һегі С.Р., Регвіпе О.Н. Кіһовота! ОМА ведшепсіпе аз а 1001 Іог
іӘдепійісайоп оҒ Васіегігі райһобвепв // Сштепі Оріпіоп іп МісгоһоШіеу. - 1999, -
Уо1,2.-Р. 299-305.
290 Дудикова Г.Н., ЯкушеваТ.В., Кудрякова А.В., Жолдыбаева Е.В., Шевцов
А.Б. Генетическая идентификация молочнокислых бактерий на основе анализа
нуклеотидной последовательности гена 165гКМА // Биотехнология. Теория и
практика. Х93. - 2012. -С. 55-64.
291 һар: // уууууу.псБі.пііпіһ.соу/
292 ЗіасКеһғап Е., СоеВе! В.М. Тахопотіс поі: а рІасе іог ОМА-ОМА
геаввосіайопапа 165 "КМА зедиепсе апа!убів іп 1һе ргезепі вресіев 4ейпійоп іп
Бәсіетісіову // Ішегпайолпа! /оштпа! оҒ бубетаіс Васіегіоіору. - 1994, - Уо1. 44.-
Р. 846-849.
293 Һир:/тістоһеуііКі.Кепуоп.ейшіпдех.рһр/Рзепйотопав, ей2егі
294 Һир:/еплуіКірейіа.огое/ууіКі/ВасШив өші
295 һір://|8.з6п)ошта!8.оге/сопіет4/55/5/1867.4Ш

296 Һир:/Ь.авт.оге/сотіеп1/192/24/6486
297 Һір:/еплуіКірейіз.ого/іКі/Ратоеа
298 Һир://еп.міКірейіа.оге/іКі/МусоБас(етішті
299 Һар:/еп.міКірейіа.оге/міКі/Кһодососсив
300 һар://еп.міКірейіа.оге/міКі/Кһі?оМа
301 Д.Саттон, А.Фотергилл, М. Ринальди. Определитель патогенных и
условнопатогенных грибов//Под редакцией д.м.н. И.Р. Дорожковой. Изд-во
«Мир», 2001т. г. Москва.
161
157 Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Изд. Мир, 1997.- С. 116-121.
158 Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружаюшая среда и человек. М.: Высшая
Школа, 1986.- С. 157-194.
159 һүр//ууууу/.о8ойе.тш/агіісіе/апвууег/те(һой/теіоду обпагиселіа (ареіуһ тела!
10у у уойе һіт
160 Сітгівйе С.С. Мейаіө Ітоп е!есігоріайіпе 8ішбсе // Тгапв. Іпві.Ме(.Еіпівһ, -
1991.-/Х22.-Р.2-6.
161 РоШ О.Н, Егошт іпдизігіз! Бу ргофисісотрошт46 // Ргофисі5 Еіпізһіпе.- 1990.
-Хә10.-Р.478-482.
162 Малкин В.П. Технологичекие аспекты очистки промстоков, содержаших
ионы тяжелых металлов. - Иркутск: ИГУ, 1991. -63с.
163 Найденко В.В., Губанов Л.Н. Очистка и утилизация промышленных
стоков. - Н. Новгород: ДЕКОМ, 1999. - 368 с.
164 Алибяков С.Я., Фоминых В.В. Экологические технологии:
интенсификация процесса очистки сточных вод от ионов никеля // Инженерная
экология. - 2003.-./23.-С.55- 58.
165 Варламова С.И., Климов Е.С. Экологическая безопасность предприятий
машиностроения (Обзор современного состояния проблемы) // Изв. вузов.
Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2005. - Приложение Хе 2.- С.
163-168.
166 Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. - Л.
Стройиздат, 1988. -247с.
167 Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод. - М.: Стройиздат, 1988. -
257 с.
168 Бабков В.В., Закиров Д.М., Чулков А.Н. и др. Утилизация осадков сточных
вод гальванических производств. - М.: Руда и металлы, 2003.- 272 с.
169 Палыунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленныхотходов. -
М.: Стройиздат, 1990. -352с.
170 Гвоздев В.Д., Ксенофонтов Б.С. Очистка производственных сточных вод и
утилизация осадков. - М.: Химия, 1988. -112с.
171 Барак К., Бебен Ж., Бернар Ж. и др. Технические записки по проблемам
воды: Пер. с англ. / Под ред. Т.А. Карюхиной, И.Н. Чурбановой. -М.:
Стройиздат, 1983. -997с.188

172 Чиркст Д.Э. Сорбция железа (2%) железомарганцевыми конкрециями //
Журнал прикладной химии. - 2005.-Т. 78.- Вып. 4.-С. 599-605.
173 Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. - Л.: Химия, 1982. -168 с.
174 Алыков Н.М., Павлова А.В., Нгуэн Кхань Зуй. Сорбционное удаление из
воды ионов тяжелых металлов // Безопасность жизнедеятельности. - 2010. - Хо
4.-С. 17-20.
175 Зыкова И.В., Лысенко И.В. Панов В.П. Адсорбция ионов меди
керамической крошкой из бинарных и многокомпонентных растворов // Изв.
вузов. Химия и химическая технология. - 2004.- Т. 47. -Вып.9.-С. 151-152,
153
208 ӛсііпірі УУ.А, // Сһештізігту оҒ Сгор Ргоһесіоп, Ртовгевв апФа Ртовресів іп
ӛсіепсе ап4 Кесшайоп. Ей. С.Уовө6 апй С.Катов. У/Пеу-УСН Уегіас
СітьНСо.КсаА, УҮсіпһейт, 2003. -Р. 40-53.
209 Ғоой апа Авгісіішга! Огсапігайоп оГ (һе ГпЦеа Майопв (ЕАО). Сшідейіпев оп
Піврова! оҒ ВК Ошпапійев оҒ Ревйісійев іп Пеуеіоріпе Сошпітгіев. ҒАО, Коте,
Па!у, 1996.
210 Тепюеп/ ЛК. // Резісібе УУайе Мапаветепі. Тесһпоіюову апа
Кесшайопв.5утровіштп бегіев 510. Атегісап Сһетіса! босіегу, УУавһіпеіоп, ОС,
1992.--Р.20--28.
211 ВгапеПе Г./., білгіеіп О.А. // Сһетоврһеге. --1985. -У. 14(2).-Р. 173
181.
212 Когпе! А., Ковегв С./. // Нағага.Ма!ет. --1985.--У. 1.--Р. 161-176.
213 Тіегпап Т.О., УУаре! О./., баттей ).Н., УаһМевз С.Е., 5оісҺ Т.С., Нагдеп І..А.
//.Сһетоврһеге. --1989. -У. 18.-Р. 835-841.
214 А сійгеп8 ешійе І сһешіса! деһа!обепайоп. Тесһпо1ову Ғасі ӛһееі. ЕРА 542-
Е-96-004. Майопа! Сепіег іог Епуігоптеліа! РаБісайопв апа ІпГогтайоп., --1996.
Сіпсіппайі, ОН,
215 Коивіаз К.М., Бівеһег Б. // 7. Аіг УУавіе Мапав. Аввос. --1998. -У. 45.--Р.
434-440.
216 КосЕ М.І.., Кеагпеу Р.С., Неі?. С.К. // Ревйісійде Кетейайоп іп бой апа
ХУа(ет, ҮҮйеу, Меуу/ ҮогК, --1998. -Р. 285--306.
217 Тгохіег У/. // ГЫ4.-Р. 105-127.
218 Уап 7міегеп І.У.; Аугев М., Сштап Р. // бееКіпе Авгісшішгаі Ргодисе Егее оГ

Ревйісійе Кезійшев. Апвігайап Сепше Тог Ішегпайопа! Авгісіішга! Кевсагсһ,
Сапһетга, 1998. -Р. 349--357
219 біеуегзоп Е.М. // Резйісійе Кетейіайоп іп бой апа УУа(ег, Е45. Кеагпеу Р.,
КоВегі Т. У/Шеу, Меу/ Үоік, 1998, --Р. 85--103.
220 Тауіог М.І.., У/епі2. Т.А., бовапі М.А., баПарһег УУ., бгеһег /.8. // Ттеайіпе
СҺіогілаіей УУавіев у/Иһ 1һе КРЕС Ргосевв. Рго)есі бапипагу, ЕР/А/600/52-90/026.
Г/ЗЕРА, Сіпсіппай, ОН, 1990.
221 Сотғог 5.Б., ӛһеа Р.)., Масһасек Т.А., баһег Н., Оһ В.Т. // ). Епуігоп. Опа!
2001.-У. 30.--Р. 1636-1643.
222 Есізо( А.8. // Ревбісійе Кетейізйоп іп бой апа УУает, Кеагпеу Р.5., Коһегів
Т.К. (ейб.). ҮУПеу, Меу/ Үотк, 1998. -Р. 129--160.
223 Апдгеуу Епуігоптеліг! Епбілеегіпе, Іпс. (/бе оҒ Тап аттіпе о тетейізіе 501
сопіатілаісй Бу ревйісідев. НУУКІС ТК-019 Ғіла! Керогі. Шіпоів На?агФ4онв У/авіе
Кезеагсһ апа Іпіогтайоп Сепег, 1994. Сһатраівп, Ш..
224 М.К. Наурызбаев. Самые главные открытия еше впереди // Байтерек.
Астана. - 2011.- Х910.- С.56-57.
225 Ефремов С.А. Технология производства углерод-минеральных материалов
на основе шунгитовых пород // Дисс. докт.хим. наук: 05.17.01. - Алматы, 2010.
-240с.
156
А., Волошина И. Н., Гречирчак Н. Н. // Прикладная биохимия и микробиология.
-Т.41,Х91-2005.-С. 58-63.
114 Полевой эксперимент по очистке почвы от нефтяного загрязнения с
использованием углеводородокисляюших микроорганизмов / Сидоров Д.Г.,
Борзенков И.А. Ибатуллин Р.Р. и др. // Прикладная биохимия и
микробиология, 1997. -Т.33.-Х95.-С. 497-502.
115 Барышникова Л.М., Грименнов В.Г., Аринбасаров М.У., Шкидченко А.Н.,
Боронин А.М. Биодеградация нефтепродуктов штаммами-деструкторами и их
ассоциациями в жидкой среде // Прикладная биохимия и микробиология, 2001.
-Т1.37.- 295.-С. 542-548.
116 Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М. Микробиология и биотехнология очистки
промышленных сточных вод. - Алма-Ата: Ғылым, 1990. - 224 с.
117 Жубанова А.А., Абишева К.К., Баубекова А.С., Кайырманова Г.К.,
Шупшибаев К.К. Аккумуляция ионов цинка иммобилизованными клетками
дрожжей и бактерий // Вестник КазНУ. Сер. экол., 2001.- Хә2(9).- С. 33-39.
118 Абишева К.К., Кайырманова Г.К., Мансурова Р.М., Жубанова А.А.
Мансуров З.А. Получение модифицированных иммобилизованными клетками

зауглероженных сорбентов на основе скорлупы грецких орехов Для
избирательной сорбции ионов металлов из водных растворов // Вестник КазНУ.
Сер. экол., 2001.-29%2(9).-С. 66-71.
119 Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М.. Жубанова А.А.. Мусабеков К.Б.
Особенности адсорбции ионов металлов на поверхности дрожжевых клеток //
Вестник КазНУ. Сер. экол., 2002. - Х91 (10). - С. 51-54.
120 Плешакова Е.В., Дубровская Е.В., Турковская О.В. Приемы стимуляции
аборигенной нефтеокисляюшей микрофлоры // Биотехнология, 2005. - Х81.-С.
42-50.
121 УҮШЕСіпзоп 5., МісКіп 5., Ғашй ЛІ. Віо(гапвіогтайопв: Віогетейіайоп
іесһпоіову іог һеаЦҺ апа епуігоптеліаі ргоюесіоп -36 / Е45. У.Р.біпеһ,
К.Б.біаріеоп. - Аштвегдаат, І.опдоп, Меу/ Үогк, Охіога, Рагів, бһаппоп, ТоКуо:
Нівеуіет, 2002.
122 Гоупасһап Т. Е. І./0%-іетреташге ііпега!йгайоп оҒ сгийе ой іп вой // 7. Епуігп,
Омғі, 1978.- У.7.-/Хе4. - Р.494-500.
123 Исмаилов Н.М., Пиковский Ю.И. Современное состояние методов
рекультивации нефтезагрязненных земель / Восстановление
нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Науҡа, 1988. - С. 222-230.
124 Холоденко В.П., Чугунов В.А., Кобелев В.С. Использование препаратов
“Экойл” для очистки почвы и водоемов от нефтяных загрязнений //
Международн. конф. «Интродукция микроорганизмов в окружаюшую среду»:
Тез. докл. - М.,1994. - С. 113.
125 Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в
окружаюцей среды. - М.: Изд-во МГУ ,1993.- С. 201.
126 Митрофанова Н.С. Микрофлора зональных почв Казахстана//АН КазССР,
сер.биол., 1971, Хоб. с. 32-41
150
191 АКМаг М.) Іа5а! М., ?аҒаг 5., ара! //. Віовогріоп сһагас(егізіісв о іпісейшаг
вгееп а1са СҺІогеПа вогоКіпіапа іпштоВ112ей іп ІооҒа вропве Іог тетпоуа! оҒ Сг(ІП)
/РІ. Епуігоп, ӛсі, - 2008.- У.20.-Р. 2231-39.
192 Алыков Н.М., Павлова А.В., Нгуен Кхань Зуй и др. Новый сорбент для
очистки воды от ионов токсичных элементов // Естественные науки. - 2009. -
Х94.-С. 150-158.
193 Сиіхіа ?Һһао, ХШіп У/ш, Хіао!1 Тап, ХіапеКе УУапо. Збогрбоп оҒ Неауу Мейг!
І0пв Ітоп Адиеовв боішіопв: А Кеуіеуу // Тһе Ореп СоПоій ӛсіепсе /ошпа!. -
2011.-94.-Р.19-31.
194 Халдеев Г.В., Кичигин В.И., Зубарева Г.И. Очистка и переработка сточных
вод гальванического производства. - Пермь, ПГУ, 2005.- 124 с.
195 Сшо Х., ?һапв 5., Әһап Х. Айббогрйоп оҒ тейгі іопв оп Шрпіп ///. На?ага,
Майег. - 2008.-У.151,-Р. 134-142.
196 Тимошенко Т.Г, Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. Очистка радиоактивно
загрязненных вод от 905г и 17 ферритным методом // Химия и технология воды.
-2007.-Х95.-С.449-46Іі.
197 Патент 2318737 Россия. Способ комплексной очистки промышленных
сточных вод иустройство для его реализации / В.В. Малышев. -2008.

198 Балмасова О.В. Адсорбция жирных кислот из растворов органических
растворителей на поверхности ферритов железа, марганца и меди:Автореф.
дис... канд. техн. наук - Иваново, 2010.- 17с.
199 Баһіуа 5., Тгіраһі К.М., Нееде А.С. Віозогрйоп оҒ һеауу шеігі5 апа
тафописіде Ітоп адпеоив во1ішіопв Бу рге-ігедіей агса һе Біотавө //). На?ага.
Майег. - 2008.-У. 150.-Р. 376-386.
200 Е. С. Климов, М. В. Бузаева. Природные сорбенты и комплексоны в
очистке сточных вод.// Ульяновск, УлГТУ. -2011.- 31с.
201 Һір/Лууууу тае.га/топостарҺһ5/31-814
202 Филатов Б.Н., Колодий Т.Н., Кононов В.М., Кононов М.В. Загрязнение
хлорорганическими пестицидами сельскохозяйственных угодий и риск для
здоровья населения Волгоградской области// Материалы конференции
"Национальный план действий по экологически обаснованному управлению
диоксинами/фуранами и диоксиноподобными вешествами" г. Санкт-Петербург,
2001 г. 245 с.
203 Еавһ Г.Т.) Вивһуғау К.). Негіісійе апа рІапі сгоу/іһ тесша/ог апа!у5і Бу
сарШагу е!есігорһогеві. //Т. СҺтотаһовг, 2000. У.880. Р.251-294,
204 Методы анализа токсикантов в пишевых продуктах. Аналит.
обзоры/ГПНТБ СО РАН и др. Новосибирск. 1993. 116 с. (Сер. Экология. Вып.
27)
205 Азарова И.Н. ВЭЖХ метод определения ди (2-этилгексил)фталата для
изучения его поведения в экосистеме озера Байкал. Канд. дисс...наук.
Лимнологический институт СО РАН. 2003.
206 һар:/уууууу.Ппараіепі.ти/ра(еп1/244/2448786.һітті
207 Есізо( А.ӛ., КасКе К.О., НатіШоп І./. // Кеу. Епуігоп. Сотбата, Тохісо1. -
2003.-У. 177.-Р. 123--200.
155
176 Морозов Д.Ю., улаев М.В. Храмова И.А. Хабибуллина Л.И.
Исследование адсорбции очистки сточных вод, содержаших ионы тяжелых
металлов // Химическая промышленность - 2007.-Т. 84.-Х83.-С. 141-144.
177 Морозов Д.Ю., улаев М.В., Емельянов В.М., Нуруллина Е.Н.
Исследование адсорбционной очистки сточных вод, содержаших ионы тяжелых
металлов // Вестник Казанского технологического университета. - 2004. - Х21.
- С. 95-98.
178 Нестеров А.В. Очистка нефтесодержаших сточных вод сочетанием
экстракционных и адсорбционных методов: Автореф. дис... канд. техн. наук. -
Иваново, 2008.- 16с.
179 Когановский А.М, Левченко Т.М., Рода И.Г. Марутовский Р.М.
Адсорбционная технология очистки сточных вод. - Киев: Техника, 1981. -175
с.
180 Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г. Адсорбция
органических веццеств из воды. - Л.: Химия, 1990.- 256 с.
181 Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. - М.: Химия,1984. - 591с.
182 Ахмадеев В.Я., Савина Н.В. Физико-химические методы и основные
теоретические принципы адсорбционной очистки сточных вод от органических

соединений. - М.: ЦНИИ «Электроника», 1975. - 60 с.
183 Глазковаеа. Е. А. Извлечение нефтепродуктов из водных сред
многослойными фильтрами: Автореф. дисс... канд. техн. наук. - Томек, 2005. -
2 Үй
184 У/ооіага С. Б., 5ітопо /., Егавтив С.К. Еуашайоп о? һе иве оҒ шойіҢей соз!
авһ ав а ро(епвігі вогВепі Гог огсапіс ууаз(е вігеата // АррПей беосһетівігу. - 2002,
- Уо1.17.-Х98.-Р. 1159-1164.
185 Косов В.И., Испирян С.Р. Использование торфа для очистки вод,
загрязненных нефтепродуктами // Вода и Экология: проблемы и решения. -
2001.-Х24.-С. 41-46.
186 Стгіеуев С.Сб., Стате І.УУ., О.С. Уегалдов О.С., УҮсі-Сы-Үіпе. Роуудетей
уегвив атапШаг сагроп іог ой тайтегу ууаббеууабег ігеайтепі // /огпа! оҒ У/а(ег
РоПшіоп Сотго1 Ғедйегайоп, - 1980.-223.-Р. 483-497.
187 ХізоВіпе І.., Сішпфап 7.., Лопейап І., Айзогрбоп оҒ ой Ітоп хуавіе ууабег Ву
соя!: сһагас(егізіісө апФ тпесһапівті // Міпіпе ӛсіепсе ап4 Тесһпо1ову. - 2010.- У.
20.-Р.778-781.
188 Майест Е., Напі М., 5һаһееп Е. ег а!. Рһувіса! апа сһештіса! шойіПсайоп о
Фі8іШету 6ішбсе ог РЬ(Ш) Міовогріоп // /. На?ага. Майег. - 2008. - У. 150. -Р.
335-342.
189 Райтауайһу У. Віозогрбоп оҒ пісКке! (Ш) іопв һу һаКегв уеаві: Кіпейіс,
Шегтодупатіс апа девогрбоп 6ішевз // Віогезошсе. Тесһпо!. - 2008. - У,99.-Р.
3100-3109.
190 Арігайюш К., Рауазап( Р. Ваісһ ап4 сойшап 6ішШез оҒ Біозогрйоп оГ һеауу
тетігі Бу Сашегра Теп ШЕега // Віогевовгсе. Тесһпоі. - 2008. - У. 99. -Р. 2766-
2777.
154
258 2. УУеше ?7һоп. 5саппіпе Місговсору ог Мапо(есһпо1ову (Тесһпідшев апа
АррИсайоп). / ҮУеШе 7һоп (Еа.) 7һопе іп УУапе (Еа.) ӛргіпсег. 2006. 522 р.
259 3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и
контроля / Д. Брандон, У. Каплан. - М.: Техносфера, 2004. - 384 с.
2604. Криштал, М.М. Сканируюшая электронная микроскопия и
рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения /
М.М. Криштал, И.С. Ясников, В.И. Полунин и др. - М.: Техносфера, 2009. - 208
б.
261 5. Быко, Ю. А. Растрова/ электронная микроскопия. и
рентгеноспектральный анализ. Аппаратура, принцип работы, применение / Ю.
А. Быков, С. Д. Карпухин, М. К. Бойченко и др. Электр. дан. М.: МГТУ им. Н.
Э. Баумана, 2003. Режим доступа: һаір:/Лаһ.мтвішти/гет/ілдех/ іт
262 Г.М. Зеер, О.Ю. Фоменко, О.Н. Ледяева. Применение сканируюшей
электронной микроскопиив решении актуальных проблем материаловедения//
Тошпа! оі біегіап Ғедйега! Гпіуегвігу. Сһеппізігу Х24.. 2009 .Р.287-293
263 А. И. Власов, К. А. Елсуков, И. А. Косолапов. Электронная микроскопия//
Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,чллена-корреспондента РАН,
профессора В. А. Шахнова. Москва, 2011. С. 46-58
264 һҺір//ға.мІКірейіа оге/іКі

265 Накамото К. ИК -спектры и спектры КР неорганических и
координационных соединений. М.: Мир, 1991. 536 с.
266 Вгоокег М.Н., Рараіһеодогов С.М. УіВғайопа! вресіговсору оҒ іпоЦеп ва)
апа теізіей 61а56е5 апФ уаротв //Айуапсев іп МоЦеп бай Сһешізігу. Ат(егдат,
Охіога ег а!.: Е!зеуіет, 1983. У,5. Р.26-184.
267 Вовкотруб Э.Г., Салюлев А.Б., Стрекаловский В.Н. Исследование методом
КР - микроспектроскопии продуктов окисления ЕеСі» жидким хлором в плавах
с хлоридами одно-и двухвалентных металлов //Аналитика и контроль. 2003.
Т.7,Хо3. С.227-230.
268 Букалов С.С. Опыт применения рамановских (КР) спектрометров “НогіВа
Тоып Үуоп” // Аналитика и контроль. 2007. Т.11,Хо1. С. 61-63.
269 Леко В.К., Мазурин О.В. Свойства кварцевого стекла. Л.: Наука, 1985. 166
6;
270 А.Б. Салюлев, И.Д. Закирьянова, В.А. Хохлов. КР-спектроскопия
легколетучих галогенидов в конденсированном и газообразном состояниях при
повышенных температурах и давлениях паров// Вестник СибГУТИ. 2009. Хо 3.
С.57-63.
271 Л.Н. Пименова. Рентгенофазовый анализ//Методические указания к
лабораторной работе по дисциплине «Физико-химические методы
исследования».- Томск-2005.- С.4-14
272 Брунауэр С. Адсорбция газов и паров. Т. 1.-- М.: ИЛ, 1948.- 783с.
273 Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. -- М.: Высшая
школа, 1991.- 319с.
274 Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов.
-- Новосибирск: Наука, 1999.-470 с.
159
Сер. "Охрана окружаюшей среды и рациональное использование природных
ресурсов"/ НИИТЭХИМ.. - М.,1987.-33 с.
1422 Шер М.Г. Опытно-промышленный биореактор для очистки
нефтесодержаших сточных вод // Водоснабжение и сан. техника. - 1990. - М9.-
С. 25-27.
143 Шеблыкин И.Н., Бирюков В.В. Биоремедиация загрязненных грунтов:
технологии и установки// Наука и промышленность Росси.-2002.-Х210(66).-
С.57-59.
144 Тасекеев М.С. Современное состояние биотехнологии и тенденции ее
развития. Обзорное исследование. Алматы, 2008. С. 285-305.
145 Аренс В.Ж., Гридин О.М., Яншин А.Л. Нефтяные загрязнения: как решить
проблему// Экология и промышленность Росии. - 1999, Х9. -с.33-36
146 Бельков В.В. Биоремедиация: принципы, проблемы, подходы //
Биотехнология. 1995. Хо3-4. с. 20-27.
147 Лейкин Ю.А., Черкасова Т.А., Смагина Н.А. Вермикулярный сорбент для
очистки воды от нефтяных углеводородов / Сорбционные и
хроматографические процессы. 2009. Т. 9. Вып. 1. с. 104-117.

148 Патент .Х>21686 - Консорциум штаммов микроорганизмов-деструкторов,
используемый для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Саданов А.К.,
Шорабаев Е.Ж., Чукпарова А.У., Кулжанова К.А.
149 Патент .Хо21708 - Штамм бактерий ВасШивіһшгіпсіепві5 А1, используемый
для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Саданов А.К., Шорабаев Е.Ж.,
Чукпарова А.У., Айтуганов К.А., Кулжанова К.А.
150 Патент 2921709 - Штамм бактерий ВасШШшвроіутуха ДН, используемый
для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Саданов А.К., Шорабаев Е.Ж.,
Чукпарова А.У., Кулжанова К.А.
151 Патент 921685 - Способ биоремедиации нефтезагрязненных почв.
Саданов А.К., Шорабаев Е.Ж., Чукпарова А.У., Кулжанова К.А., Черемисова
Т.Г., Кадралиев А.К.
152 Патент У923489 - Штамм бактерий Кһодососсив етуйторо1в КІ 1,
используемый для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Кулжанова К.,
Туякбаева А., Апендина Г., Саданов А., Чукпарова А.
153 Патент 2923490 - Штамм бактерий Еһодососсив гиЬВег КІ 4, используемый
для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. Кулжанова К., Туякбаева А.,
Апендина Г., Саданов А., Чукпарова А.
154 Патент РК 2924557 «Штамм бактерий ВасШив адшітагіз АЕЗ,
используемый для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов». Масалимов
Ж.К., Нурлыбеков А.Н., Жамангара А.К. и др.
155 Патент РК 924542 «Штамм бактерий Піе1?іа тагі 2.1, используемый Для
очистки почвы от нефти и нефтепродуктов». Туякбаева А.У., Апендина Г.С.,
Курманбаева А.Б. идр.
156 Костенко Е.А., Лысенко И.О. Оценка содержания тяжелых металлов на
территории агротехногенной зоны г. Ставрополя// Научный журнал КубГАУ,
Х980(06), 2012 г. 10 с.
152
226 Григорьева Е.Н., Рожкова Н.Н. Поведение шунгитового углерода в
реакциях, моделируюших термические преврашения угля. // Журнал
прикладной химии. 2000. Т. 73 Хо4 С.600-605.
227 Ануфриева С.И., Исаев В.И. и др. Оценка возможности использования
природного материала - шунгита для очистки нефтесодержаццих стоков: труды
международного симпозиума. - Петрозаводск. Карелия, 2000. - С.156-161.
228 5. КМесһіршепКо, 5. Үсітетоу, Ү.Гуп, М. Машу?һаеу. Тһе Меіюа о”
Ттеайтепі апа РигпВсайоп оҒ ХУазіе ХҮ/айеів// “іліегво1720107 ішбегтпайопа1
Соп!егепсе-ЕхҺіМіоп оп 5ой5, бейішеті апа УУагет, Рагі-5ша, 2010.
229 Панов П. Б., Калинин А. И., Сороколетова Е. Ф., Кравченко Е. В.,
Плахотская Ж. В., Андреев В. П. Использование шунгитов для очистки
питьевой воды. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. с.103.
230 Мосин О. В., Игнатов, И. Природный фуллеренсодержаший минеральный
сорбент шунгит в водоподготовке и водоочистке/Чистая вода: проблемы и
решения. 2012. Хә6. С. 109-115.
231 Пеньков В.Ф. Генетическая минералогия углеродистых вешеств : учеб.
пособие. - М.:Недра, 1996. - 224 с.
232 Глебашев С.Г. Шунгитоносность Кызыловской зоны разломов: дис. канд.

геол. мин. наук. - Казань, 1992.-130 с.
233 Н.Н. Рожкова, Г.И. Емельянова, Л.Е. Горленко, В.В. Лунин. Шунгитовый
углерод и его модифицирование //Российский химический журнал.-2004.- т.
ХІ.УШ. -Х95. - 107с.
234 10. Визеск Р.К., ТвіршзКу 5.)., Нейісһ К. ЕіПегепев от Іһе сесіоріса!
епуігоптеті: ӛсіепсе, 1992, у,257, р.215-217
235 ЕһФегвеп Т.У., Ніша Н., Нейелпашв /.У., 4е Копабе С.Е.)/., Апдегвеп А.,
Ойеп М., Ме!е?һік У.А. Огісіпв оҒ ӘПегепев іп тосК: ӛсіепсе, 1995, у.268, р.1634-
1635.
236 Н.Н Рожкова, Г.В. Андриевский. Фуллерены в шунгитовом углероде. Сб.
научн. трудов междунар. симпозиума “Фуллерены и фуллереноподобные
структуры”: 5-8 июня 2000, БГУ, Минск, 2000, С. 63-69.
237 Овама Е. Маша! ЕіПегепв - УУШІ Тһеу ОШег а Ніші іо һе беіесіуе бупіһесі
оҒ ЕЕ Шегепев. ҒіПегепе ӛсіесе ап4 Тесһпо1ору, 1999, у. 7, Хә4, р.637-652
238 Зайденберг А.З., Ковалевский В.В., Рожкова Н.Н., Туполев А.Г. О
фуллереноподобных структурах шунгитового углерода// Журнал физической
химии, 1996, т. 70, с.107-110.
239 ?зідепһеге А.7., Ко?һКоуа М.М., Коуаіеуві У.У.,) Ішгеше О.С.,
СһеуаШег /. Рһувіса! сһетіса! тойе! оҒ іПегепе-ПКе вһшпейе сагбоп. Мо1. Ма,
1996, у.8, р.107-110.
240 7әідепһеге А.27., Коуа!еувіі У.У.) Ко?һКоуа М.М., ӛрһегоійа! іШегеле-ІКе
сагВоп іп вішпейе гос, Ргос.оҒ (һе ЕС5 ЕшПегелпе бутровішп, Кепо, М7, Мау 21-
26, 1995, р.24-27.
241 Голубев Е.А., Глебашев С.Г. Надмолекулярное строение антраксолита
месторождения Бакырчик, Восточный Казахстан // Вестник института геологии
Ком. науч. Центра УрО НАН, апрель.- 2006.-ХМ.- С.4-7.
157
100 Ахмедова П.Р., Переяслова Г.А. Очистка сточных вод от нефтепродуктов
/ГЦв. металлургия. - 1988. - М 12.- С. 59-61.
101 Чистова Л.Р., Рогач Л.М., Пехтерева В.С. и др. Удаление нефтепродуктов
из сточных вод / // Водоснабжение и сан. техника. - 1988.- М8.- С.22-23.
102 Лукин С.И. Интенсификация реагентной очистки сточных вод от
эмульгированных нефтепродуктов с использованием полукокса: Автореф. дис.
канд. техн. наук. - М., 1984.-23 с.
103 Фаизов К.Ш., Раимжанова М.М., Алимбеков Ж.С. Экология Мангышлак-
Прикаспийского нефтегазового региона. Алматы, 2003. С.120-128.
104 Кузубов Л.И., Морозов С.В. Очистка нефтесодержаших сточных вод:
Аналит. Обзор / СО РАН. ГТІНТБ, НИОХ. - Новосибирск, 1992. - С.25-26.
105 Яковлев С.В., Скирдов И.В., Швецов В.Н. и др. Биологическая очистка
производственных сточных вод / - М.: Стройиздат, 1985. - 208 с.
106 Казанкапова М.К., Бекжанова А.Ж., Ефремов С.А., Наурызбаев М.К.,
Лесова Ж.Т. Биологическая очистка обьектов окружаюшей среды от нефтяного
загрязнения// Международная научная конференция студентов и молодых
ученых «МИР НАУКИ» 17-19 апреля, 2013 г., Алматы, С. 297-298

107 Шаталов А.А., Новиков А.Д., Яненко А.С. Биодеградация нефтяных
загрязнений морскими облигатными нефтеокисляюшими микроорганизмами //
Мат. П-го Московского международного конгресса «Биотехнология: состояние
и перспективы развития». -М.-Ч. 2.- 2003.-220 с.
108 У/ЛІКіпвоп 5., МісКІіп 5. // Віоігапзіогтайіоп8: Віогетейіайоп Тессһпо100у
Ғог НеаШһ апа епуігоптета! Ртобесбоп / біаріеіоп Атв(етбат; Іопдоп; Меуу/
Үоі; Охіога; Рагі; ТоКіо. 2002. 69-100 р.
109 Плешакова Е.В., Матора Л.Ю., Турковская О.В. Нефтеокисляюший штамм
Пінга тағів и возможности его использования для биоремедиации
загрязненной почвы // Вестник МГОУ. Серия Естественные науки. - 2010. - Хе
4.-С. 82-89.
110 ПиһоузКауа Е., РІевһакоуа Е., ТшКоувКауа О. Пвіпе што1а5өе5 Іог
өйтшайоп оҒ (һе десгадайуе ап4 асйіуійев о/ (һе шістоРігі сопитшайу іп 5оШ
сопіатілаіей хУНҺ ой өһа1е Паша Ше! // бой Сопшатілайоп: Меу/ Кезеагсһ / Ей.
А.М.Паһоі. - 1/5 А: Хоуа ӛсіепсе Рав18һетв, 2008. -Р. 121-138.
111 ХҮпуер Р.А. Сһшта А.С., Аууодйі 5. апа Кок А. /. Віовогрйоп оҒ Сг, Мп, Ее,
Мі, Са апа РЫ штейгів тот решоһюешп тейпегу ейшепі Бу саісіпі аіріпаіе
іпатоВ1і2ей тусеПа оҒ РоГурогив вапатовив. ӛсіспі/Гіс Кевсагсһ апа Еввау, 2009. -
үо1.2,Х97.-Р. 217-221
112 Сидорөв АВ, Морозов Н.В. Гицарева Е.В. Биодеградация
нефтесодержаших природных и сточных вод консорциумом
углеводородокисляюших микроорганизмов // Пятый международный конгресс
по управлению отходами и природоохранными технологиями ВэйсТек - 2007.
Москва - 2007. - С. 341-342.
113 Пирог Т.П. Использование иммобилизованных на керамзите клеток
нефтеокисляюших микроорганизмов для очистки воды от нефти // Шевчук Т.
149
275 Гладилович Д.Б. Флуориметрический метод контроля содержания
нефтепродуктов в водах // Партнеры и конкуренты. - 2001. - Х912. - С. 11-15.
(уу .Ішпех гі/ірғагу/ривісайоп1 ра?)
276 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (2002). Методика выполнения измерений массовой
концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02” (взамен
ПНД Ф 14.1:2:4.35-95). НПФ “Люмекс”.
277 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (с изм.). Методика выполнения измерений массовой
доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с
использованием анализатора жидкости “Флюорат-02”. НПФ “Люмекс”.
278 МУК 441.1262-03. Методы контроля. Химические факторы. Измерение
массовой концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом в пробах
питьевой воды Ии воды поверхностных Ии / подземных источников
водопользования.
279 Хіе С, Вагсеіопа М.Т), Бапв ). Опапійсайоп апа ішегргейайоп оҒ іоігі
ресоһештп һуйгосагһоп іп ве?ітепі затріев Бу а ОС/М8 тейһой апд сотпрагізоп
уһ ЕРА 418.1 апд а гарій Пе14 тейһой // Апа! Сһет, - 1990, - 71,Х99.-Р.
1899-1904.
280 Родин А.А., Другов Ю.С., Зенкевич И.Г. Экологические анализы при
разливах нефти и нефтепродуктов - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 -
270 с.

281 Немировская И.А., Аникиев В.В., Теобальд Н., Раве А. Идентификация
нефтяных углеводородов в морской среде при использовании различных
методов анализа // Журн. аналит. химии. - 1997. - 52, Хо4. - С. 392-396.
282 Бетагі А. С., КоВегівоп ). Ішегргебайоп оҒ Катап вресіга оГ (ізогдетей апа
атогрһонв сагһоп // Рһувіса! Кеуіеуу. В. 2000.Уо1. 61, М 20.Р. 14095.
283 еменюк А. Д., Звонарева Т. К., Захарова И. Б. и др. Исследование
оптических свойств аморфного углерода, модифицированного платиной //
Физика и техника полупроводников. 2009. Т. 43, Хә7. - С. 947-952.
284 Шунгиты -- новое углеродистое сырье / под ред. В. А. Соколова, Ю. К.
Калинина, Е. Ф. Дюккиева. - Петрозаводск, 1984.
285 Королев Ю.М., Колесников Б.Я., Ефремова С.В., Ефремов С.А.
Рентгенографическое исследование шунгитовых пород Казахстана // Химия
твердого топлива. - М., 2000.-Х%2.- С 88-92.
286 Ефремов С.А., Наурызбаев М.К., Нечипуренко С.В., Цель А.В. Способ
детоксикации почв модифицированными углерод минеральными сорбентами.
Инновационный патент РК Хе 22990 Опубл. Бюлл. Хе 10 15.10.2010.
287 Ефремов С.А., Наурызбаев М.К., Нечипуренко С.В. Наполнитель для
производства эластомеров Инновационный патент РК Хә 27326 Опубл. Бюлл. Хә
9 16.09.2013.
288 А.С. Вячеславов, Е.А. Померанцева. Измерение плошади поверхности и
пористости методом капиллярной конденсадции азота. Методическая
разработка. - М., 2006.- С.13-22.
160
127 Хазиев Ф.Т., Фатхиев Ф.Ф. Изменение биохимических процессов при
нефтяном загрязнении и активация разложения нефти// Агрохимия, 1981, Х210.
С.102-113.
128 Ауэзова О.Н. Недоводиева Т.П., Петрова ТД. Алиева Р.М.
Деструкционная способность углероокисляюших микроорганизмов,
выделенных из оз. Балхаш//Известия АН КазССР, сер.биол.,1991,Хе6, с.47-51.
129 Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы-деструкторы нефти в
водных бассейнах. Киев,1961.132 с.
130 Файзулина Э.Р., Шилова Н.К. Алиева Р.М. Бирюкова Л.А.
Микробиологическое окисление нефти и нефтепродуктов
углеродокисляюшими бактериями, входяшими в состав препарата
«Мунайбак»//Известия НАН РК, сер.биолог., 1995, Хә5. С.64-68.
131 Середин В.В. Санация территорий, загрязненных нефтыю и
нефтепродуктами // Геоэкология, 2000. - Хе 6. - С. 525-540.
132 Хазиев Ф.Х. Тишкина Е.И., Киреевва Н.А. Влияние нефтяного
загрязнения на некоторые компоненты агросистемы // Агрохимия, 1988. - Хе 10.
С.93-99.
133 Карасева Э.В., Гирич И.Е., Худокормов А.А., Алешина Н.Ю., Карасев С.Г.
Биоремедиация черноземной почвы, загрязненной нефтью // Биотехнология,
2005.- Х%2.- С.67-72
134 Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы-деструкторы нефти в
водных бассейнах. Киев, Наукова Думка, 1981. - 270. С.

135 Тотрзоп ІІР., біпсег А.С., ВаПЙеу М.). Паргоуіпе (һе ехріоцайоп оҒ
тісгоогоапівт іп епуігоптепіа! сІсап-ир. Ревбісіде Веһауіог іп 6018 ап Х/а(ег:
Ргосеейіпев оҒ а бутаровішт, Вгіріоп, 13-15. Моу., 2001 - Ғагпһат, 2001. -Р. 197-
204.
136 Куликова И.Ю. Микроорганизмы в процессе самоочишения шельфовых
вод Северного Каспия от нефтяного загрязнения: Автореф. дисс. канд. биол.
наук. -М.: МГУ, 2004. - 24. С.
137 Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Трансформация углеводородов нефти в
биосфере // Структура и функции микробных сообшеств почв с различной
антропогенной нагрузкой. -Киев, Наукова Думка, 1982. - С. 5-8.
138 Андрусенко М.Я. Бильмес Б.И, Джамалов Т.Д. Рунов В.И
Распространение углеводородокисляюших микроорганизмов В почвах
основных нефтеносных месторождений Узбекистана // Микробиология 1969. -
Т.28. -Вып. 5.- С. 873-877.
139 Купчинская Е.В., Липунов И.А., Мартынова Ю.Г., Редькина Г.Г.
У/лльтрафильтрационная очистка нефтесодержаших сточных вод заводов ЖБИ /
/І Химия и технология воды. -1990. -Т.12,Х6.-С. 555-557
140 Кузубов Л.И., Морозов С.В. Очистка нефтесодержаших сточных вод:
Аналит. Обзор / СОРАН. ГТІНТБ, НИОХ. - Новосибирск, 1992. -С. 26-29.
141 Варежкин Ю.М. Михайлова А.И. Терентьв А.М. Методы
интенсификации процесса биологической очистки сточных вод. Обзор. информ.
151
242 Ка?апКароуа М.К., Ейтетоу 5.А., Месһіршепко 5.У., Машу2Ваеу М.К. Тһе
вішду оҒ рһуісо-сһетіса! сһагасіегізіісе 6һшіеИе штіпега!в оҒ Ка?аКһв(ап// Ма(егіз!8
оГ һе ішегпайопа! тезеагсһ апдФ ргасбсе сопҒегепсе. Уо1.П, Песетһег 11-12, 2012,
УУевізуоод, Сапада 2012. ӛсісепсе, Тесһпо1ову апа Нісһег ЕйФисайоп.
243 Шигаева М.Х., Канаев А.Т. Микробиология и вирусология. - Алматы.
Қазахский университет. 2008. - 114 с.
244 Нетрусова А.И.. Практикум по микробиологиии. М.: 2005. 107,114-117 с.
245 ГОСТР 50595-93. Метод определения биоразлагаемости в водной среде. -
М.:, Госстандарт России: 1995.
246 Аникиев В.В., Лукомская К.А. Руководство к практическим занятиям по
микробиологии. - М.: Просвешение. 1977. 15-18 с.
247 УҮШвоп К, Ргерагайоп оҒ сбепотіс ИМА ігтот Васіегіз. Сштепі Ргойсо18 іп
Мо!іесшаг Вісіову. Еацотө (Еайогв АввчВеі, Е. М., Вгеп, К., Кіпсеіоп, Е. Е.,
Мооге, Б. П., 5еійтап, 7. б., 5тіҺһ, ). А., ега!.).- Мему/ Үо”Кс Ү/ҮШеу, 1987.- 650 р.
248 ДудиковаГ.Н., ЯкушеваТ.В., Кудрякова А.В., Жолдыбаева Е.В., Шевцов
А.Б. Генетическая идентификация молочнокислых бактерий на основе анализа
нуклеотидной последовательности гена 165гКМА // Биотехнология. Теория и
практика. Х93. -2012.-55-64с.
249 Уебав Е. 7. 5., Міеуев В., Агадие М., Уеіағсо Е., Ки? 7, Уша 7.
Ошбһсеак о Іпіесіоп УУНҺ Асіпетобастег 5шгіп КУН 1139 іп ап Ішепзіуе Саге (пі
// Іһіесіоп соп/го! апФ һоврИа! ерідетіоіову. - 2006. - Уо1. 27, Хе 4. - Р.397-
404.
250 ХГеге Е., бсһпешдег С., Кеппег М., УбІКег М., Неһп ХУ. Сопуешепе віпгіе-
зер, опе ішһе ригіНсайоп о? РСК ргойисі Тог д(ігесі ведшпепсіпе // Мисіеіс Асі48
Кев.- 1994.- Уо!. 22, - Р.4354-4355.

251 Нетрусөв. А.ЙИ., Егорова М.А, Захарчук Л.М. Практикум по
микробиологии: учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений. - М.
Издательский центр, Академия, 2005. - 608 с.
252 Синицын А.П., Райнина Е.П., Лозинский В.И. и др. Иммобилизованные
клетки микроорганизмов. М.: МГУ, 1994. - 288с.
253 Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. - Л.: Химия, 1982. - С. 22-24.
254 ГОСТ 6217. Уголь активный древесный дробленный, 2003. -8 с.
255 Казанкапова М.К., Бекжанова А.Ж., Ефремов С.А., Наурызбаев М.К.
Изучение элементного состава углеродминеральных сорбентов используемые
для очистки природных обьектов. // Пишевая технология и сервис.Раздел -
Химическая технология,экология и биотехнология. Алматы: /Х95. 2011 г.С.49-
53
256 А. В. Васильев, Е. В. Гриненко, А. О. Шукин, Т. Г. Федулина.
Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений// Учебное
пособие для студентов химических и химико-технологических специальностей
высших учебных заведений. Санкт-Петербург,2007. С.4-20.
257 Гоулдстейн, Дж. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский
микроанализ: в 2 т. / Дж. Гоулдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин и др. - М.: Мир,
1984.
158