А Әоғе8
1362
ӘОЖ 541.138.52 Қолжазба құқығында
АБЖАЛОВ БАҒДАТ САДЫҚҰЛЫ
Айнымалы токпен поляризацияланған висмуттың сулы
ерітінділердегі электрохимиялық қасиеті
02.00.05 - электрохимия
Химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін
алу үшін дайындалған диссертацияның
АВТОРЕФЕРАТЫ
Қазақстан Республикасы
Алматы, 2008
Диссертациялық жұмыс Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті Кентау институтының жалпы химия және Химиялық экология
кафедрасында орындалған.
Ғылыми жетекшісі: ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
ЖҒА академигі, химия ғылымдарының
докторы, профессор Баешов А.Б.
Ресми оппоненттер: ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
химия ғылымдарының докторы,
профессор Надиров К.С.
химия ғылымдарының кандидаты,
Кудргева Л.Қ.
Жетекші ұйым: ҚР Органикалық синтез және көмір
химиясы институты
Қорғау 2008 жылы “маусым” айының 11 жұлдызында күндізгі сағат 1199
Қазақстан Республикасының БжҒМ әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті жанындағы химия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін
тағайындау бойынша Д14/401.03 диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен жайы:
050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 95а, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ, химия факультеті, Б.А. Бірімжанов атындағы мәжіліс залы.
Диссертациямен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
кітапханасында танысуға болады. Мекен жайы: 050038, Алматы қаласы,
әл-Фараби даңғылы, 71.
Автореферат 2008 жылы “8” мамырда таратылды.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ |,
ұлттық АКАДЕМИЯ 20” тхАн А!
Диссертациялық кеңестің
ғалым хатшысы, химия )
ғылымдарының докторы, профессор (я% А.М.Шалдыбаева

заңдылығымен, электродтардағы поляризацияның кемуімен де түсіндіруге
болады. )
Жүргізілген жан-жақты эксперимент нәтижелері негізінде, висмут
электродын, калий хлориді және калий нитраты ерітінділерінде айнымалы
токпен поляризациялау арқылы ерітіп, висмут оксихлориді және висмут
оксинитратын алу технологиясының принципиальды: схемасы ұсынылды
(сурет 6). Электролиз электрод кеңістігі бөлінбеген электролизерде жүргізілді.
Электродтар ретінде висмут пластинкасы және титан сымы қолданылды.
Алдын ала дайындалған электролит электролизерге құйылады. Электролиз
нәтижесінде, түзілген висмут қосылысы тұнбаға түседі. Алынған тұнба
ерітіндіден сүзіліп алынып, пайдаланылған ерітінді үрдіске:қайта жіберіледі.
Висмут және титан КМОз (1,5-2,0 Мэкв) немесе
і электродтары КСІ (2,0-2,5 Мэкв)
Айнымалы токпен электролиз
жүргізу
Түзілген висмут оксинитраты немесе
висмут оксихлоридінің тұнбасын
бөліп алу
Қолданылған электролит
Висмут оксинитраты немесе висмут
оксихлориді өнімі
Сурет 6- Висмут электродын айнымалы токпен еріту арқылы висмут
оксихлориді және висмут оксинитратын алу технологиясының
принципиальды схемасы
Айнымалы токтың бір жартылай периодындағы токтың амплитудасының
мәнін тұрақты ұстан (і-100 А/м2), екіншісінің мәнін 0-100 А/м? аралығында
өзгерте отырып, висмут электродының еруінің ток бойынша шығымына әсері
қарастырылды. Катодтық жартылай периодтағы ток мәнінің өсуі (і-0-100 А/м?,
висмут электродының еруінің ток бойынша шығымының төмендеуіне әкеледі.
Калий хлориді ерітіндісінде висмуттың еруінің ток бойынша шығымының
максималды мәні і,/1ы-0,2.болғанда байқалып, 31,2 %-ды құрады.
Сонымен, калий хлориді және калий нитраты ерітінділерінде висмут
электродын айнымалы токпен поляризациялау кезінде сәйкесінше висмут
13
0 00 ,кАім! 2% 4 29) оыс
С(Н;5О4) 1 Мэкв; ір; ғ 100 А/м; ін 100 А/м2; іт; -<75 кА/м?;
т:-30 мин С(НСІ) - 1,0 Мэкв; т - 30 мин.
Сурет 2 - Висмут электродының Сурет 3 - Висмут электродының
еруінің ток бойынша шығымына еруінің ток бойынша шығымына
титан электродындағы ток электролит температурасының әсері
тығыздығының әсері
Кесте І - Айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі висмут электродының
еруінің ток бойынша шығымына айнымалы ток жиілігінің әсері

у.Гц 20 35 50 75 100
ТШ, % 119,2 112,2 102,1 75,2 5,1
Симметриялы емес айнымалы токпен поляризацияланған. висмут
электродының электрохимиялық қасиеті айнымалы токтың бір жартылай
периодындағы токтың амплитудасының мәнін тұрақты ұстан (і-100 Дім?,
екіншісінің мәнін 0- 100 А/м” аралығында өзгерте отырып” зерттелді. Алынған
мәліметтерден, катодтық жартылай периодтағы ток мәнінің өзгеруі, анодтық
жартылай периодтағы үрдістерге елеулі әсер ететіні анықталды. Висмуттың
еруінің ТШ мәнінің максимал мәні і,й,- 0,2 болғанда байқалады: оның шамасы
күкірт, тұз және азот қышқылдары ерітінділерінде сәйкесінше 10,9 %, 47,1%,
52,9 %-ды құрады.
Сонымен, қышқылды ортада (Н:8О,, НСІ, НМО;) жиілігі 50 Гц айнымалы
токпен поляризацияланған висмут электродының еруіне негізгі
электрохимиялық параметрлердің әсерлері зерттеліп, металдың еруінің тиімді
жағдайлары қалыптастырылды: (іңі-75-125 кА/м?, ірі-100 А/м?, С(Н,804)-1,0-
2,0 Мэкв, С(НСІ)-1,0-2,0 Мэкв, С(НМОз)--1,0 Мэкв, 1-25-30 “С, “уг50 Гц, т-0,5-
1,0 сағ.). Осы тиімді жағдайларда, висмуттың еруінің ток бойынша шығымы
күкірт, тұз және-азот қышқылдарының ерітінділерінде тиісінше - 22,8 %, 103,9
%, 105,8 % құрады.
10
Электрод потенциалы “плюс” 0,2 В және одан жоғарғы мәндерінде
стандартты потенциалдар мәніне сәйкес келесі реакциялар орын алады (сурет 1,
Ь және с-максимумдары) деп жорамалдауға болады:
в0-ы- нос" ВО-2Н”е2е Е?--0,255В (2)
2В03Н.О 2” БО) >6Н бе Е--0,371В ) (3)
Потенциалдың мәнін одан әрі оң бағытқа өзгерту нәтижесінде,
полярограммада ешкандай тотығу-тотықсыздану толқындары байқалмайды да,
потенциалдың плюс 2,0 В-тан жоғарғы мәндерінде, өттегі газының бөліну тогы
байқалады.
Вольтамперлік қисықтың анодтан катодтық потенциалдар аумағына
ығысқан кезде тіркелген 4-максимумы, висмут (Ш) оксидінің 3-реакция
Ба,В 20
1510
Іа,тА
Сурет 1 - Висмут электродының күкірт қышқылы ерітіндісіндегі циклді
анод-катод потенциодинамикалық поляризациялық қисықтары
бойынша және ерітіндідегі висмут (ІШ) иондарының 1-реакция бойынша
металдық висмутқа дейін тотықсыздануымен байланысты (сурет |, в-
максимумы). Одан теріс потенциалда, полярограммада тек сутек газының
бөліну тогы байқалады.
Катод-анод циклінде түсірілген поляризациялық қисықта, анод-катод
полярограммасындағы негізгі үрдістер қайталанады.
Висмуттың анодты еруінің жылдамдығының күкірт -қышқылы
концентрациясына тәуелді екендігі анықталды. Тәжірибе мәліметтері негізінде
1ЕС(Н:5О4)-Бі координатасында түсірілген тәуелділік тұзу сызықты болатыны
анықталды. Қышқыл концентрациясы мен ток тығыздығы. арасындағы осы
тәуелділік бойынша есептелген реакция реті 1,21 шамасын қүрайды. Күкірт

8
Диссертациялық жұмыстың көлемі мен құрылымы. Диссертация
кіріспеден, 5 бәлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен
және қосымшадан тұрады. 1 16 беттен тұратын диссертациялық жазбаға 4 кесте,
65 сурет енген. Библиографиялық әдебиеттер тізімі - 132.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Кіріспеде зерттеу жұмысының таңдап алынған бағыты түсіндіріліп,
тақырыптың өзектілігі, жұмыстың негізгі мақсаты мен міндеттері, зерттеу
нысаны мен пәні негізделіп, ғылыми және практикалық құндылығы
көрсетілген.
1 Висмут және оның қосылыстарының физика-химиялық қасиеттері
Әддеби шолу бөлімінге висмуттың физика-химиялық және
электрохимиялық қасиеттеріне сипаттама берілген. Висмутты өңдеу және
қосылыстарын алудың белгілі әдістеріне сараптама жүргізілген.
2 Стационарлы емес электрохимиялық үрдістер
Бұл бөлімде стационарлы емес токтардың түрлері, оларды алу әдістері
және металдарды стационарлы емес токпен поляризациялаған кезде сулы
ерітінділерде жүретін электродтық үрдістердің ерекшеліктері келтірілген.
3 Эксперимент әдістемесі мен орындалу техникасы
Бұл бөлімде: тәжірибелер мен апынған өнімдердің анализдерінің
методикасы және орындалу техникасы, сонымен қатар синусоидалы
симметриялы және симметриялы емес айнымалы токпен электролиз жүргізу
қондырғысының схемалары келтірілген.
4 ҚЫШҚЫЛДЫ ОРТАДАҒЫ (Н,50,, НСІ, НМО;) ВИСМУТ
ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ
4.11 Потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
Өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған висмут
электродында жүретін үрдістердің ерекшелігін зерттеу үшін, циклді анод-катод,
катод-анод поляризациялық қисықтары күкірт, тұз және азот қышқылы
ерітінділерінде түсірілді. Күкірт қышқылы ерітіндісіндегі анод-катод
бағытындағы циклді поляризациялық қисығындағы анод бағытындағы алғашқы
ток максимумы (сурет 1, а-максимумы) висмут (Ш) иондарын түзе тотығуына
сәйкес келеді;
в0-- в 36 ) ЕС-%0,215В (1)
Полярограммадағы анодтық ток максимумының тіркелуін және одан кейін
анодтық ток мәнінің тежелуін, электрод бетінде висмут оксидінің немесе
висмут сульфатының түзіліп, электродтың пассивтеле бастауымен түсіндіруге
болады.
камен ипиккккккккикккканні
Висмут электродындағы айнымалы ток тығыздығын жоғарылатқан сайын,
металдың еруінің ток бойынша шығымының төмендейтіндігін көреміз (сурет

5). Бұл жағдай, жоғары ток тығыздықтарында анод жартылай периодында
висмут электродының бетіндегі оксидтік қабаттың қалыңдауы нәтижесінде
біртіндеп пассивтелуімен және қосалқы процестердің жүру мүмкіндігімен
түсіндіріледі.
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, капий хлоридінің концентрациясын 3,0
Міэке-ке дейін арттырғанда, висмуттың еруінің ток бойынша шығымы артып
максималды мәніне (98,7 %) жетеді. Металдың иондану- разрядталу үрдістерін
зерттеуде висмут электродының. активтелу потенциалы, ерітіндінің аниондық
құрамының концентрациясына тәуелді болатындығы әдеби деректерден белгілі.
Сондықтан, металдың еру жылдамдығы, аниондар концентрациясына тәуелді.
тш»)
ЕО
ГЕР ЕКЕГИЕНГЕНЕГЕЕГЕНГЕЕК ЕГЕН
0 50 70 90
інг-100 А/м; С(КСІ)-2,5 Мэкв;
т-0,5 сағ.
Сурет 4 - Висмут электродының
еруінің ток бойынша шығымына
титан электродындағы ток
тығыздығының әсері
1%
ж” ”
ве)
%
Трезі
тіп,мі
жоБо-
9-2
о
--.
зі теше
во
14-ы 4-.
7040 400 7650 %00
1
1000 1 Адмі
-75 кА/м:; С(КСІ)-2,5 Мэкв;
т-0,5 сағ.
Сурет 5 - Висмут электродының
еруінің ток бойынша шығымына
ондағы ток тығыздығының әсері
Электродты айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі ток жиілігінің
өзгерісі зерттеліп отырған үрдіске айтарлықтай әсерін тигізетіні байқалды. Ток
жиілігін 20 Гц-тен 300 Гц-ке дейін арттырғанда висмуттың еруі 99,0 пайыздан
2,8 пайызға дейін төмендейді. Жиіліктің жоғарылауы кезінде ток бойынша
шығымның төмендеуін, иондану үрдісінің тежелуімен, яғни анодты жартылай
периодтағы тотығу реакциясының жүруіне қажетті уақыттың жетіспеуінен

туындайды деп тұжырымдауға болады. Жоғары ток жиілігінде периодтар өте
жылдам өзгеретіндіктен
анодтық
жартылай
периодта висмут тотығып
үлгере алмайды. Бұл кезде электродтық процеске тек сутегі иондары ғана
қатысады. Катодтық жартылай периодта сутегі иондары активті. атомарлық
күйге дейін тотықсызданады да, ал анодтық жартылай периодта олардың
қайтадан Н” күйге дейін тотығуы жүреді деп жорамалдауға болады. Сондай-ақ,
бұл ток жиілігін арттыру кезінде ток тығыздығы
12
әсерінің төмендеу
Жж. ӘШММАНҮ
2 Толһе аһяғаса өҒіне іһесіз ог сапдідаге дергевг о? сһетіса! өсіспсев
27 іп өресізіну 02.00.05 - еІесітосһетізіту
Аһаһаіоу Вардағ байукоуісі
Е,ЕСТЕОСНЕМІСДЛІ. ВЕНАУШОВ ОБ ВІ8МТТН ІМ УУАТЕК ЗОШПДІТІОМ5
ҮУІТН АРРИСАТІОМ ОҒ АІТЕКХАТЕ СС/ВВЕМТ РОГ.АКІ?АТТОМ
АсішаШу өГ іне (һете. У/һеп ргосеввіпд, Ывпшійһ соппроші45 алд айоу уҺісһ
аге үідеіу цвей іп (ІНегепі Бтапсһев оҒ өсіепсе апФ епріпеегіпр, ав ууеП ав ог
ехітаспоп оГ уаімаМІе сопаропелів (Топ (еті, геарепі іейһо4в һауе Бееп швесі пр іо
һе ргевепс Гіше, Тһезе ппШбізізде тейһойбв аге геарепі-сопвштпіпр, тедшге өресізі
ешшіртеші апд 1һе геастопв ргосеев ас Һірһ (епурегашгев. Іп гебеагеһ уо(Кв Бейпр
сагтіед ош Ізісіу, дгеаі айепбіоп із раісі 10 (һе вшду оҒ вІесігосһелтіса! Беһауіог оҒ
теггів фигіпр (һеіг роіагігайоп Бу поп-віайолагу сіштепів. Тһе гезинв оғ апаіузіз оҒ
һе іһеогу апб ргасбсе о? поп-віайолагу віесігоіузіз шаде йі сісаг (һай Н 15 песезвагу
ю сату өш (һогоцрһ іпуезірайопв оҒ ешесітосһетіса! ргосеввев іп (һе вузіеіп
“Еесігоде-віесіго1уіе ав, іп тові сазев, е!Іесігоде равзіуШу 1 гепоуей апа ргосев568
оҒ аподе діззоішіоп аге асйуаіей.
Іп іһіз соппесіов, вішбу оҒ (не сІесігосһешіса! Беһауіог о? Бізтшін іп ууаіег
зөішіоп оҒ егете асібв апд 516 іп а шойе оҒ поп-біайопагу “Еесігоіуніз із 4йе
әсе! Бо(8 (еогейсайу апд ргасбсаШу апд гез (о бшдіашеліді іпуезірайопв оп
іесігосһетпібігу ОҒ Бізшішіһ. Тһе тезшів оҒ ІШіз ішуезірабоп аШЙозу «вуеіріпр
ргіпсіраЙу пеу/ тегһодб8 оҒ зушіһезіз о песезвагу Бізпшіһ сопроші45 ап ехігасіоп
оғаш Тот ргосеззей аПоув.
Тһе оһіесі оғ іпуезірайоп, Візтші е!есігойе. Тһе гезшів оҒ Х-ғау рһаве алсі
вресіга! апа!увіз 5һоу/еб “һе сотровіНоп әҒіһе еІесігодбе % һе ав оШоуу: Ві - 97,4
%; Рь - 2,0-2,5 %; Си- 0,03 %; Мв - 0,005 %; Ма - 0,001 %; ?л - 0,01 %; Ар-
0,0003 %.
Тһе аіт ой іһе жоғі. То вішіу (һе тпесһалізті апФ ресшілгііев об
“есітойізеоішіоа оҒ Бізтшіһ бішіпе Ив роіагі?айоп Бу аНегпайпр сіштепі о:
соютетсізі Нершепсу ав мей ав 1 біше (һе еНесі оҒ іһе таіп рагаглейегв оҒ
сІесігдіузіз оп (һе еНісіепсу оҒ 8 Фіввоішіоп.
Тһе 1а5Кк8 оҒіпуезірабоп:

2 ю ішуезіраіе (һе «Іесігосһетпіса| Беһауіог оҒ Бізтшіһ еІесіойе іп адиеоив
коішіопв оҒ Н:5О,, НСІ, НМО;, КСІ, КМОҙ оп 1һе Һавіз оҒ апаіуніз оҒ сусііс апд4
аподіс роіагі?а оп сшуез;
- о өішіу (һе ресшіагійен оҒ е!есігосһетіса! ртосензез (акіпр ріасе оп
Бізтшін гесігоде Әлгілер роһагігайоп Бу аКетпатіпр, сштелі оҒіһе Іерпепсу 50 Нг;
- 1 өшӛу іһе еЖесі оҒ1һе шаіп рагатейегв о? еІесігоіунів (сштепі «епв Шу,
сіесігоіуіе сопсепігайоп, воішіоп Тетрегайиге, еІесігоіувів дшгайоп, сіштепі
Недпепсу, Іһе габо оҒ апіріішіев о? апобе апа сайойе сштепіз) оп сіесігоде
ргосев5св; %
РЕЗЮМЕ
. наавтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.05 - электрохимия
Абжалова Багдата Садыковича
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВИСМУТА В ВОДНЫХ
РАСТВОРАХ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Актуальность темы. При переработке соединений и сплавов висмута,
широко применяемых в различных отраслях науки и техники, а также при
извлечении из них ценных компонентов до последнего времени применялись
реагентнме методы. Эти методы многостадийны, требуют большого расхода
реагентов, специальных установок, протекают при высоких температурах. В
научно-исследовательских работах, проводимых в последние годы, уделяетея
большое внимание изучению электрохимического поведения металлов при их
поляризацин нестационарными токами. Результаты анализа теории и практики
нестационарного электролиза свидетельствуют о необходимости глубокого
изучения электрохимических процессов в системе электрод-электролит так как
большинетве случаев устраняется пассивность электрода, активизируются
процессы анодного растворения.
В связи с этим, изучение электрохимического поведения висмута в водных
растворах различных кислот и солей в режиме нестационарного электролиза
является и теоретически, и практически весьма актуальным И относится к
фундаментальным исспедованиям по электрохимии висмута. Результаты
данного исследования позволяют разработать принципиально новые методы
синтеза необходимых соединений висмута и извлечения висмута из
отработанных сплавов.
Обьект исследования: Висмутовый электрод. Результаты
рентгенофазного и спектрального анализа показали, что электрод отвечает
следуюшему состану: Ві - 97,4%; РЬ- 2,0-2, 5 %; Са- 0,03 %; Мр.- 0,005 %; Мп-
0,001 %;2л-0,01 %; Ав - 0,0003 %.
Цель работы. Изучение механизма и особенностей электрорастворения
висмута при поляризации переменным током промышленной частоты в кислой
и нейтральной средах, а также установление влияния основных параметров
электролиза на эффективность его растворения.
Задачи исследования:
- на основе снятия и анапиза циклических и анодных поляризационных
кривых исследовать электрохимическое поведение висмутового электрода в
водных растворах Н;5О,, НСІ, НМО;, КСІ, КМОҙ;
- изучить особенности электрохимических процессов, протекаюших на
висмутовом электроде при поляризация переменным током с частотой 50 Гц;

- изучить влияние основных параметров электролиза (плотности тока,
концентрации . электролита, температуры раствора, продолжительности
: 04.05.2008 ж. баспаға берілген
Формат 60х84 1/16. Кәлемі 1,3 б.к.
Таралымы 100 дана.
«Соруі.ап4» баспаханасында басылды
Алматы қ., к. Сейфуллина, 541
тел.: 261-51-73, 261-48-44
Е-тай: ргіп(Фсеору!апа. 2.
оксихлориді және висмут оксинитраты түзілетіндігі анықталды. Осы жаңа
электрохимиялық әдістердің негізінде КР 218524 және ҚР Х917741 алдын ала
патенттері алынды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Диссертациялық жұмыста жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен
поляризацияланған висмут электродының қышқыл (Н-8О., НСІ, НМОҙ) және
бейтарап (КСІ, КМО;) ерітінділердегі электрохимиялық еру ерекшеліктері
алғаш рет зерттелді. Айнымалы токпен поляризацияланған висмут
электродының еру үрдісіне висмут және титан электродтарындағы ток
тығыздықтарының, электролит концентрациясының, ерітінді
температурасының, айнымалы ток жиілігінің және анодтық және катодтық
жартылай периодтарындағы токтар амплитудалары қатынасының әсерлерін
зерттеп, висмут электродының еруінің тиімді жағдайлары қалыптастырылды.
Жүргізген әдебиеттік шолудың және алынған зерттеу нәтижелері негізінде
висмутты өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризациялау арқылы
өңдеудің перспективтілігі көрсетілді.
Сонымен, жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша. келесі түрде
қорытындылар жасалынды:
1 Висмуттың еру үрдісінің кинетикалық параметрлері: реакция реті (п)
және активтендіру энергиясының (Ен) орташа мәні (п-0,85--0,05;
ә8,31-50,5 кДж/моль) анықталды. Анодтық поляризация кезіндегі
висмуттың еру үрдісі қышқылды және қалий нитраты ерітінділерінде
диффузиялық, калий хлориді ерітіндісінде диффузиялық-кинетикалық режимде
жүретіндігі көрсетілді. Висмуттың активті еру және пассивтелу аумағындағы
иондану потенциалы циклді поляризациялық өлшеулер негізінде анықталды.
2 Алғаш рет өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған
висмут электродының қышқыл және бейтарап ерітінділердегі электрохимиялық
еру заңдылықтары мен ерекшеліктері анықталды және айнымалы токты
пайдалану нәтижесінде висмуттың анодтық еру үрдісі активтенетіні көрсетілді.
Электролит табиғатына байланысты, висмут электроды Ві (ТІ) иондарын және
қосылыстарын түзе қарқынды еритіндігі көрсетілді.
3 Айнымалы токпен поляризацияланған висмут электродының сулы
ерітінділерде еруінің тиімді жағдайлары қалыптастырылды бітү-75-125 А/м,
іні-100 д/м?, С(Н;8О04)-1,0-2,0 Мэкв, СІНСІу-1,0-2,0 Мэкв, С(НМОзу)-1,0 Мэкв,
С(КСІ)-2,0-2,5 Мэкв, С(КМО;)-1,5-2,0 Мэкв, і-25-30 9С, у--50 Гц, тғ0,5-1,0
сағ.). Тиімді жағдайларда, висмуттың еруінің ток бойынша шығымы күкірт, тұз
және азот қышқылдарының ерітінділерінде тиісінше - 22,8 %, 103,9 %, 105,8 %,
ал калий хлориді және калий нитратының ерітінділерінде, тиісінше - 98,7 %
және 92,0 % құрайтындығы анықталды. )

4 Жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен поляризациялау кезінде сулы
ерітінділердегі висмуттың еруінің ток бойынша шығымы келесі қатарда:
Н-8О;< КМОҙ<КСІ<НСІ < НМО; артатыны анықталды.
14
- 0,03 %; М - 0,005 %; Мп - 0,001 %; 7л - 0,01 %; Ав- 0,0003 %), оның әртүрлі
ортадағы айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеті.
Зерттеу пәні: әндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған
висмуттың: сулы ерітінділердегі (Н;50,, НСІ, НмМОз), КСІ, КМО:)
электрохимиялық еру үрдісі.
Тақырыптың ғылыми жұмыстардың жоспарларымен байланысы.
Диссертациялық жұмыс Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік
университеті Кентау институтының “жалпы химия және химиялық экология”
кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына сәйкес орындалған.
Ғылыми жаңалығы: Диссертациялық жұмыста алғаш рет:
- висмуттың электрохимиялық еруінің негізгі кинетикалық параметрлері
(а, Еһ) анықталды және анодты поляризация кезінде висмуттың еру үрдісі
диффузиялық режимде жүретіндігі көрсетілді;
- тұрақты және айнымалы ток режимінде висмуттың электрохимиялық еру
үрдісіне салыстырмалы түрде талдау жасалып, айнымалы токты қолдану
нәтижесінде металдың еру үрдісі активтенетіндігі және висмуттың анодтық
еруі кезінде туындайтын қиындықтар жойылатындығы анықталды;
- жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен поляризациялау кезінде сулы
ерітінділердегі висмуттың еруінің ток бойынша шығымы келесі қатарда: НО,
<КМО;<КСІ<НСІ< НМОҙ артатыны анықталды;
- бейтарап ортада висмутты айнымалы токпен поляризациялау арқылы
висмут оксинитратын. Және висмут оксихлоридін алудың жаңа
электрохимиялық әдістері жасалды және олардың жаңалығы ҚР Ко17741 және
У818524 алдың ала патенттерімен қорғалды.
Теориялық бағасы мен практикалық құндылығы. Жүргізілген зерттеу
жұмыстарының нәтижелері бойынша айнымалы токпен поляризацияланған
висмуттың электрохимиялық еру кинетикасының заңдылықтары жөнінде жаңа
мәліметтерге қол жеткізілді. Алынған зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің
висмуттың қосылыстарын синтездеудің электрохимиялық әдісін жасауда
теориялық және практикалық маңызы зор.
Электрохимиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде, висмутты айнымалы
токпен поляризациялап, бейтарап ортада висмут оксихлориді және висмут
оксинитратын электрохимиялық жолмен алудың тиімді әдісі жасалды және
оның принципиалды жаңа технологиясы ұсынылды. Алынған зерттеу
жұмыстарының нәтижелерін, айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі
висмуттың электрохимиялық қасиеті жөнінде жаңа мәліметтер алуда және
антисептикалық қасиеттері арқасында - тері, асқазан-ішек аурулары, күйікке,
жараға қарсы емдік препараттар өндірісінде қолданылатын висмуттың бірқатар
пайдалы қосылыстарын синтездеуде қолдануға болады.
Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар:
- Циклді және анодты потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
түсіру негізінде анықталған висмут электродының сулы ерітінділердегі (Н:5О,,
НСІ, НМО»;, КСІ, КМО;) электрохимиялық қасиетінің кинетикалық параметрлері

(п, Еа) - висмуттың еру Үрдісінің қышқылды және КМОҙ орталарында -
5
5 Алынған зерттеу нәтижелері негізінде, висмутты өндірістік жиіліктегі
айнымалы токпен поляризациялау арқылы ерітіп, металдың қосылыстарын
алудың мүмкіндігі анықталды. Азот қышқылы, қалий хлориді және калий
нитраты ерітінділерінде висмут (Ш) қосылыстарын синтездеудің тиімді жолы
көрсетілді. )
Қойылған. тапсырманы толық шешудің бағасы. Диссертациялық
жұмыста қойылған міндеттер толық шешілді. Висмуттың сулы ерітінділердегі
(Н:80,, НСІ; НМО;; КСІ, КМО;) электрохимиялық еруінің кинетикалық
заңдылықтары анықталды. Титанмен жұптасқан висмут электродын жиілігі 50
Гц .өндірістк айнымалы: токпен поляризациялағанда электродтардың
пассивтелуі жойылып, металдың еру үрдісі интенсивтенетіндігі көрсетілді.
Электролиздің негізгі параметрлерінің әсерлері жүйелі зерттеліп, висмуттың
еруінің оптималды жағдайлары қалыптастырылды. Висмутты айнымалы токпен
поляризациялау арқылы ерітіп, оның пайдалы бейорганикалық қосылыстарын
алудың тиімді әдістері жасалды.
Зерттеу нәтижелерін қолданудың > ұсыныстары және жұмыстың
салыстырмалы техника-экономикалық деңгейі. Зерттеу нәтижелері
Қазақстанда екіншілік шикізаттарды, висмут қалдықтарын өңдеуде және
олардан бағалы қосылыстарды алу үрдісіне ұсынылады.
- Висмут қалдықтарын. өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен
поляризациялау арқылы. өңдеп, оның қажетті қосылыстарын элудың
электрохимиялық әдісін өндіріске ендіру ұсынылады. Ұсынылып отырған әдіс
үлкейтілген лабораториялық сынақтан өткізілген және тиімділігі техника-
зкономикалық есептеулер арқылы тұжырымдалған. Жылына шамамен 10 тонна
висмут оксихлориді және висмут оксинитратын алуға арнапған өндірістің
негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері жобаланған.
- Айнымалы токпен поляризациялау арқылы калий хлориді ерітіндісінде
висмут оксихлоридін, калий нитраты ерітіндісінде висмут оксинитратын
синтездеу жолдары ұсынылады. Бұл әдістердің жаңалығы және тиімділігі ҚР
918524 және ҚР Х>17741 алдын-ала патенттерімен дәлелденген.
Орындалған жұмыстың сол саладағы үздік жетістіктермен
салыстырғандағы ғылыми деңгейінің бағасы. Орындалған жұмыстың
деңгейі айтарлықтай жоғары, мұндай зерттеулер жүргізу және алынған
өнімдерге анализ жасау кезінде қазіргі заман талабына сай, дәлдігі жоғары
аспаптар, физика-химиялық анализ (фотоэлектроколориметрлік,
рентгенфазалық) түрлері қолданылды. Жұмыстың ғылыми деңгейінің
жоғарылығы зерттеу нәтижелерін халықаралық және республикалық жетекші
ғылыми басылымдарда жариялаумен, сонымен қатар халықаралық форум және
конференцияларға катысу аркылы дәлелденген. Сонымен, зерттеу жұмысында
алынған нәтижелердің теориялық және прақтикалық маңызы зор. Жұмыста
жиіліі 50 Гц айнымалы токпен поляризацияланған висмуттың
электрохимиялық еру ерекшеліктері және заңдылықтары жөнінде жаңа
мәліметтерге қол жеткізілді.
Результаты работы. 1 Установлены кинетические параметры процесса
растворения висмута: среднее значение порядка реакции п- 0,85-0,05, и
среднее значение энергии активации Еқ- 8,31:-0,05 кДж/моль. Определено, что
процесс растворения висмута при анодной поляризации в растворах кислот и
К.МО; протекает в диффузионном, а в растворе КІСІ диффузионно-кинетическом

режиме. На основе циклических поляризационных измерений определены
потенциалы активного растворения и пассивации висмута.
2 Впервые установлены. особенности электрохимического растворения
висмута в кислых и нейтральных растворах при поляризации переменным
током промьицленной частоты, И показано, что в результате применения
переменного тока процесс анодного растворения висмута активизируется. В
зависимасти от природы электролита получены различные соединения висмута.
3: Определены оптимальные условия растворения висмута Н водных
растворах при поляризации переменным током: ітг- 75-125 кА/м%; ің-100 кА/м:;
С(Н;8О4)-1,0-2,0 Мэкв; С(НСІ)-1,0-2,0 Мэкв; С(НМО-)-1,0 Мэкв; С(КСІУ)-2,0-
2,5 Мэкв; С(КМО,)-1,5-2,0 Мэкв; %-25-30 9С; у-50 Гц; т-0,5-1,0 ч. Піри
оптимальңых условиях электролиза выход по тоқу растворения в растворах
серной, соляной и азотной киспот составили соответственно - 22,8 %, 103,9 %,
105,4 %, а-в растворах хлорида и нитрата калия - 98,7 %, 92,0 %,
саответственно,
4 Установленные значения выходов по тоқу растворения висмута при
поляризация промышленным переменным током частоты 50 Гц можно
расположить в ряд: Н;8О) <КМОҙ<КСІ<НСІ<НМО;.
5 На основе полученных результатов установлена возможность получения
различных соединений висмута при его поляризации промьшленным
переменным током. Показан эффективный способ синтеза соединений висмута
(ІШ) при электролизе в растворах азотной кислоты, а также в растворах хлорида
и нитрата калия.
Степень внедрения. Полученные результаты можно рекомендовать для
переработки вторичного сырья в Казахстане электрохимическим путем,
включая отходы металлургии висмута, а также дпя получения его ценных
соединений.
Область применения. Результаты исследования. рекомендуется
использовать для разработки технологии синтеза важнейших соединений
висмута, находяших широкое применение в различныҡ отраслях народного
хозяйства. :
синтездеудің және пайдаланылған құймаларынан висмутты бөліп алудың
принципиальды жаңа әдістерін жасау мүмкіншіліктері туындайды.
Тақырыптың . зерттелу деңгейі. Тұрақты токпен поляризациялау
кезіндегі висмуттың электрохимиялық қасиеті Х.Қ. Оспанов, В.В. Лосев, В.В.
Городецкий, И.Д. Гамбург, А.И. Молодов, Л.Ф. Козин, С.И. Рузавин, Ю.И.
Кузнецов, А.Г. Морачевский, Э.Д. Кочман, О.А. Копистко, Е.И. Пономарева,
Н.В. Грушина және т.б. еңбектерінде қарастырылған. Әртүрлі формадағы
айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі металдардың электрохимиялық
қасиеттері Ю.Н. Михайловский, А.Б. Баешов, Л.П. Шульгин, Ю.О. Макогон
және т.б. еңбектерінде қарастырылған. Бұл жұмыстарды жүргізу кезінде
көптеген ғылыми және практикалық мәнге ие нәтижелер алынған. Соның бірі
ретінде айнымалы токпен поляризациялау кезінде қиын еритін металдардың
еру жылдамдығы айтарлықтай артатыны көрсетілген. Әсіресе бұл эффект
вентильді, тұрақты токпен анодты поляризациялау кезінде қиын еритін
металдарда (Ті, А1, Та, МЬ, У/ және т.б.) байқалады. Сонымен қатар, көптеген
металдардың айнымалы токпен поляризациялау кезінде негізінен төменгі
валентті ион түрінде еритіндігі анықталған. Айнымалы токпен поляризациялау
кезіндегі висмуттың электрохимиялық қасиетін зерттеу мәселесі ашық күйінде
қалып отыр, себебі, ғылыми әдебиеттерде өндірістік жиіліктегі айнымалы
токпен поляризациялау кезіндегі висмуттың электрохимиялық қасиеті жөнінде
мәліметтер кездеспейді.

Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері.
Жұмыстың мақсаты - өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен
поляризациялау арқылы висмут электродының қышқыл және бейтарап
ортадағы электрохимиялық еруін зерттеп, заңдылықтары мен ерекшеліктерін,
негізгі электрохимиялық параметрлердің әсерлерін анықтау, металдың еру
үрдісіне тиімді оңтайлы жағдайларын жасау.
Жұмыстың мақсатына байланысты келесі міндеттерді шешу көзделіңді:
- циклді және анодты потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
түсіру негізінде висмут электродының сулы ерітінділердегі (Н;5О,, НСІ, НМО;,
КСІ, КМОҙ) электрохимиялық қасиетін анықтау;
- висмут электродын қышқылды және бейтарап сулы орталарда жиілігі 50
Ги айнымалы токпен поляризациялағанда жүретін электрохимиялық
үрдістердің ерекшелігін анықтау;
- висмуттың еру үрдісіне негізгі электролиз параметрлерінің (ток
тығыздығы, электролит концентрациясы, ерітінді температурасы, электролиз
ұзақтығы, айнымалы ток жиілігі, анодтық және катодтық жартылай
периодтарындағы токтар амплитудасының арақатынасының) әсерлерін
анықтау;
- висмут электродын айнымалы токпен поляризациялау арқылы оның
пайдалы қосылыстарын алудың жаңа электрохимиялық әдістерін жасау.
Зерттеу нысаны: висмут электроды (рентгенфазалық және спектралды
анализ нәтижелері бойынша анықталған құрамы: Ві - 97,4%; РҺ-2,0-2,5%; Си
5 БЕЙТАРАП ОРТАДАҒЫ (КСІ, КМОз) ВИСМУТ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ
ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ
5,1 Потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
Калий хлориді ерітіндісінде висмуттың анодты тотығу қисықтарын 5-100
мВ/с интервалы аралығында түсіргенде, потенциал берілу жылдамдығы мен
шектік ток мөлшері арасындағы байланыстың пропорционалды түрде есуі,
висмуттың еру үрдісінің диффузиялық режимде жүретіндігін көрсетеді. Калий
хлориді ерітіндісінде Ірі-ІрС(КСІ) тәуелділігі бойынша висмуттың тотығу
реакциясы үшін есептелген реакция реті- п-0,6-ға тең. Ерітінді температурасы
жоғарылаған сайын, шектік токтың биіктігі арта түсуі заңды құбылыс.
Температура-кинетикалық әдіспен анықталған-ақтивтендіру энергиясының мәні
АЕ |0,05 В үшін 15,48 қДж/моль, АЕҙ-0,075 В үшін 14,9 кДж/моль, АЕу-0,1 В
үшін 16,81 кДж/моль, ал орташа мәні 15,69 кДж/моль шамасын құрады. Бұл
жүріп жатқан электрхимиялық рәакцияның диффузиялық-кинетикалық
режимде жүретіндігін дәлелдей түседі.
5,2 Айнымалы токпен поляризацияланған висмут электродының
бейтаран ортадағы электрхимиялық қасиеті
Өндірістік айнымалы токпен поляризацияланған висмут
электродының еруінің ток. бойынша шығымына - висмут және титан
электродтарындағы ток тығыздықтары, электролит концентрациясы,
электролиз ұзақтығы, электролит температурасының, айнымалы ток жиілігінің,
анодтық және катодтық жартылай периодтағы токтар амплитудалары
арақатысының әсерлері қарастырылды.
Алдын ала жүргізілген тәжірибелер көрсеткендей, . калий хлориді
ерітіндісінде екі висмут пластинкасын айнымалы токпен поляризациялағанда

висмуттың ерімейтіндігі анықталды. Висмут электродтарының біреуін титан
сымымен алмастырғанда, металдың жылдам еруі байқалды. Синусоидалы
өндірістік айнымалы токты висмут және титан электродтары арқылы жіберу
кезіндегі, висмуттың еру себептері алдыңғы бөлімдерде жазылған. Висмутты,
калий хлориді ерітіндісінде айнымалы токпен поляризациялау кезінде
электродтағы” жүріп жатқан электрхимиялық реакция нәтижесінде ақ түсті
висмут оксихлориді түзіліп, тұнбаға түседі. “Түзілген тұнба сүзіліп, жуылып,
кептірілді. Осы әдістің жаңалығы ҚР 818524 алдын ала патентімен қорғалды.
Айта кету керек, висмут оксихлориді медицинада, ветеринарияда,
парфюмерияда емдік дәрі-дәрмек, мазьдар, кремдер жасауда кеңінен
қолданылады.
Калий хлориді ерітіндісінде титан электродындағы ток тығыздығын 10-75
кА/м"-қа дейін жоғарылатқанда висмут электродының еруінің ток бойынша
шығымы максимум мәніне жетіп (98,7 %), одан әрі 125 кА/м -қа дейін өсіргенде
кемитіні байқалды (сурет 4). Висмуттың еруінің ток бойынша шығымының
төмендеуін, анод жартылай периодында жоғары ток тығыздықтарында титан
электродының бетінде борпылдақ жартылай өткізгіштік қасиеті төмен оксид
қабатының түзілуімен байланысты деп топшылаймыз.
пн
электролиза, частоты тока, соотношения амплитуд анодных и катодных токов)
на электродные процессы;
- разработать новый электрохимический метод получения ценных
соединений висмута при поляризации переменным током.
Методика проведения исследований. Исследования проводились
методом снятия потенциодинамическия поляризационных кривых на
потенциостате СВА-ІБМ и методом электролиза в гальваностатических
условиях на пластинчатых электродах в водных растворах. Идентификация
полученных согдинений проводилась физико-химическими методами анализа
(фотоэлектроколориметрический, рентгенофазовый).
Основные положения, выносимые на зашиту:
- Кинетическив параметры (п, Ет) электрохимического поведения
висмутового электрода в водных растворах (Н:50,, НСІ, НМО; КСІ, КМО;),
рассчитанные на основе анализа снятия циклических и анодных
потенциодинамических поляризационных кривых, подтверждают, что процесс
растворения висмута в растворах кислот и КМО; протекает в диффузионном, в
растворе КСІ в диффузионно-кинетическом режимах.
- Особенности электрохимического растворения висмутового электрода в
кислых и нейтральных водных растворах при поляризации переменным током
промышленной частоты дают возможность интенсифицировать процесс
анодного растворения висмута по сравнению с постоянным током.
- Оптимальныб параметры растворения с образованием ИОНОов И
соединении висмута (Ш) при электролизе в нестационарном режиме являются
основой для разработки новых рентабельных методов извлечения висмута из
его согдинений.
- Разработаны электрохимические способы получения оксинитрата и
оксихлорида висмута, которые находят широкое применение в медицине и
ветеринарии при изготовлении лекарств.
Научная новизна работы: В диссертационной работе впервые:
- определены кинетические параметры (п, Ез) электрохимического

растворения висмута и показано, что при анодной поляризации процесс
электрорастворения висмута протекает в диффузионном режиме;
- проведен сравнительный анализ процесса электрохимического
растворения висмута в режимах постоянного и переменного токов и
установлено, что в результате применения переменного тока наблюдается
активирование металла и устраняютея трудности, возникаюшие при анодной
поляризации;
- установлено, что при поляризации висмута промышленным переменным
током частотой 50 Гц в водных растворах выход по тоқу его растворения растет
вследуюшем ряду: Нэ8О; < КМОҙ<КСІ<НСІ<НМОз
- разработаны новые электрохимические способы получения оксинитрата
висмута и оксихлорида висмута при поляризации переменным током в
нейтральной среде и новизна.их зацишена предпатентами РК.Хе 17414 07%
18524.
КІРІСПЕ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыс
электрохимиядағы маңызды бағыттардың бірінен саналатын өндірістік
жиіліктегі. айнымалы токпен поляризацияланған висмуттың сулы
ерітінділердегі электрохимиялық қасиетін зерттеуге бағытталған. Электролиз
нәтижесінде алынған өнімдерге анализ жасауда сенімді физика-химиялық
анализ (фотоэлектроколориметриялық, рентгенфазалық) түрлері
пайдаланылды. Жұмыс нәтижелері бойынша висмуттың пайдалы
қосылыстарын алудың жаңа, тиімді технологиялары жасалынды. Аталған
әдістердің жаңалығы мен тиімділігі ҚР Х217741 және 7918524 алдын ала
патенттерімен қорғалған.
Тақырыптың өзектілігі. Висмут - қазіргі заманғы өндірістің
металлургия, фармакология, электротехника және т.б. салаларында кең
қолданылатын металл. Түсті металдар, олардың қатарында висмут және оның
негізінде жаңа материалдар өндірісі - металлургиялық үрдістердің тиімділігін
айтарлықтай арттыруды, шикізаттың комплексті және толық пайдаланылуын,
жетілдірілген экологиялық зиянсыз жаңа технологиялық үрдістер жасауды
талап етеді.
Бұл тапсырмалардың жемісті орындалуы - металдар және олардың
қосылыстарының физика-химиялық қасиеттерінің теориялық негіздерін терең
зерттеумен, іргелі зерттеулер жүргізумен, физика және химияның соңғы
жетістіктері негізінде тиімділігі жоғары технологиялар жасаумен байланысты.
Висмут және оның қосылыстарын, сонымен қатар, техниканың әртүрлі
саласында кең қолданылатын висмуттың құймаларын өңдеуде және олардан
бағалы компоненттерді бөліп алуда кешегі күнге дейін реагенттік әдістер
қолданылып келген, Осы технологиялық мәселелерді шешуде, висмут және
оның қосылыстарын өңдеу мен олардан медицинада және ветеринарияда емдік
мақсатта қолданылатын препараттар алудың тиімді жаңа әдістерін жасауда
электрохимиялық тәсілдерді қолдану перспективі бола алады.
Электрохимиялық әдістерді қолдану - реагенттер шығынын төмендетуге және
технологиялық схеманы қарапайым етуге мүмкіндік береді.
Соңғы жылдардағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында, металдар мен
олардың қосылыстарының электрохимиялық қасиеттерін стационарлы емес ток
режимінде зерттеуге көп көңіл бөлінуде. Стационарлы емес режимдегі
электролиздің теориясы мен практикасын талдау нәтижелері, жүйедегі
электрохимиялық үрдістердің механизмін терең зерттеудің, жаңа
технологиялық әдістерді іске асыру мүмкіндіктерін қарастыруды қажет етеді,
себебі көп жағдайларда электродтың пассивтелуін жойып, анодтық еру үрдісін

активтендіреді.
Осыған орай, висмуттың сулы ерітінділердегі электрохимиялық қасиетін
стационарлы емес электролиз режимінде зерттеудің теориялық, практикалық
маңызы өте зор. Зерттеулер негізінде - висмуттың өте қажетті қосылыстарын
диффузиялық режимде, ал КСІ ерітіндісінде диффузиялық-кинетикалық
режимде жүретіндігін айғақтайды. :
- Өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған висмут
электродының қышқылды және бейтара, сулы | ерітінділердегі
электрохимиялық еру ерекшеліктері - висмуттың “ анодтық еру үрдісін
тұрақты токпен салыстырғанда мардымды интенсивтендіруге мүмкіндік береді.
- Поляризациялаушы айнымалы токтың және стационарлы емес режимдегі
электролиздің висмут (Ш) иондарын және қосылыстарын түзе еруіне оңтайлы
параметрлері - висмут қосылыстарынан металды бөліп алудың жаңа тиімді
әдістерін жасауға негіз болып табылады.
- Висмутты жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен поляризациялау
арқылы еріту, оның медицинада және ветеринарияда емдік препараттар
жасауда қолданылатын оксинитраты және оксихлоридін алу мәселесін
экономикалық тиімді шешуге мүмкіндік береді.
Диссертацияда келтірілген нәтижелер мен қорытындылардың
нақтылығы зерттеу жұмыстарын қазіргі заманның талабына сай, өлшеу
дәлдігі жоғары болып табылатын қондырғыларда (СВА-ІТБМ потенциостаты,
Н307/1 планшетті қос координатты өздігінен жазатын потенциометр, ІТЖ-0-03
маркалы термостатпен жабдықталған арнайы ЯСЭ-2 электрохимиялық ұяшығы,
ГЗМ дыбыстық генераторы, С-1-77 маркалы әмбебап осциллограф) жүргізумен
және электролиз өнімдеріне. сенімді | физика-химиялық әдістерді
(фотоэлектроколориметриялық) қолдануымен, синтезделген заттарды
идентификациялаумен (РФА) және электрохимиялық, кинетикалық
есептеулермен тұжырымдалады.
Зерттеу жұмысының сыннан өтуі мен жариялануы. Диссертациялық
жұмыстың негізгі нәтижелері, “Шоқан тағылымы -- 10” атты Халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясында (Көкшетау, 2005 ж); Жас ғалымдар
мен студенттердің 1-ші Халықаралық форумында (Самара, 2005 жу ҚР
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор Ж.Н. Абишевтің 70
жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында
(Қарағанды, 2006 ж); ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор А.Б.
Баешовтың 60 жылдығына арналған “Экология, білім, ғылым және қоғам” атғы
республикалық ғылыми-теориялық конференциясында; Б.А. Бірімжановтың 95
жылдығына арналған 5-ші Халықаралық химия және химиялық технология
бойынша “Б.А. Бірімжанов сьездінде” (Алматы, 2006 ж), баяндалды және
талқыланды. Диссертациялық жұмыстың материалдары бойынша - 11 ғылыми
еңбек, оның ішінде 4 ғылыми мақала мен 5 тезис баяндама жарық көрді және 2
КР алдын ала патенті алынды.
Автордың жеке үлесі. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін іс жүзінде
орындау және негізгі ғылыми қорытындылар диссертанттың жан-жақты
көлемді тәжірибелік зерттеулері негізінде жасалды. Барлық алынған нәтижелер
мен оларды өңдеу, материалдарды баспаға шығару және конференцияларда
жасалған баяндамаларды дайындау жұмыстарын диссертант өзі орындады.
Диссертацияның мазмұны келесі басылымдарда жарық көрді:

1 Абжалов Б.С., Баешов А.Б., Мамырбекова А.К. Күкірт қышқылы
ерітіндісінде айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі висмуттың еруін
зерттеу // Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі. Химия, химиялық технология
сериясы. - 2003. - Уе 35.- 196-200 66.
2 Абжалов Б.С., Баешов А.Б., Мамырбекова А.К. Поведение висмута В
сернокислом растворе при поляризации промышленным переменным током !
Вестник КазНУ. Сер. химическая. - 2004.- /91(33).- С. 91-94.
3 Бавшов А.Б., Абжалов Б.С., Баешова А.Қ. Тұз қышқылы ерітіндісінде
стационарлы емес токпен поляризациялау кезіндегі висмут электродының
электрохимиялық қасиеттері // Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен бішімі. Химия,
химиялық технология сериясы. - 2004. -- Х%5(40). - 41-44 66.
4. Баешов А.Б., Абжалов Б.С., Мамырбекова А.К., Баешова А.Қ. Қышқыл
ортада айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі висмут электродының
электрохимиялық қасиеті // “Шоқан тағылымы - 10” атты халықаралық
ғылыми-практ. конф. еңбектері. - Көкшетау, 2005. - 191-195 66.
5 Базшов А.Б., Абжалов Б.С., Мамырбекова А.К., Баешова А.Қ. Азот
қышқылы ерітіндісінде висмут электродын өндірістік жиіліктегі айнымалы
токпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеті // ҚР ҰҒА
Хабаршысы. - 2005. - Хе 4.- 57-60 66.
6 Басшов А.Б., Абжалон Б.С., Мамырбекова А.К., Баешова А.
Растворение висмута в серной и соляной кислотах при поляризация В
нестационарных условиях // Труды 1-го Международного форума “Актуальные
проблемы современной науки”, Естественные науки / Самарский гос. техн.
унив. - Самара, 2005. - Н.8: Физическая химия. - С. 18-21.
7 Басшов А.Б., Абжалов Б.С. Хлорид ерітіндісінде стационарлы емес
токпен поляризацияланған висмуттың электрохимиялық қасиеті // “Фазалар
айырығы шекарасындағы сұйық -- ілім мен тәжірибе” атты халықаралық
ғылыми-практ. конф. еңбектері / ХМИ. - Қарағанды, 2006. - 256-260 66.”
% Абжалов Б.С., Баешов А.Б. Мамырбекова А.К. Калий хлориді
ерітіндісіндегі висмуттың электрохимиялық қасиетін потенциодинамикалық
поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттеу // “Экология, білім, ғылым
және қоғам” атты республикалық ғылыми-теориялық конф. еңбектері /
А. Ясауи атындағы ХҚТУ.- Кентау, 2006. - 76-81 66.
9 Баешов А.Б., Абжалов Б.С., Сарбаева Г.Т., Айменов Ж.Т. Калий
нитраты ерітіндісіндегі висмуттың электрохимиялық қасиетін
потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттеу // Б.А.
Бірімжановтың 95 жылдығына арналған “Химиядан 5-ші халықаралық Б.А.
Бірімжанов сьездінің” еңбектері / ҚазҰУ Хабаршысы. Химия сериясы. - 2006.-
Мо4(44).- 263-268 66.
10 Предпатент /817741 РК, МПК” С 01 6 29/00, С 25 С 1/22,С25 С 7/02.
Способ получения основного азотнокислого висмута / Баешов А.Б., Абжалов
Б.С., Мамырбекова А.К., Басшова А.К. - Опубл. 15.09.2006; Бюл..Х% 9.
1 Предпатент /918524 РК, МПК С 01 С 29/00, С 25В 1/00. Способ
получения оксихлорида висмута / Баешов А.Б., Абжалов Б.С,, Сарбаева ЕҮрш
Опубл. 15.06.2007; Бюл. Хе 6.
16
қышқылды ортада, висмут электродында потенциал берілу жылдамдығын 5-100
мВ/с аралығында. өзгерте отырып, металдың анодтық тотығу қисықтары

түсірілді. “Потенциал берілу жылдамдығының “артуымен тотығу ток
максимумының шамасы жоғарылайды. Мұндай потенциал берілу жылдамдығы
мен шектелген ток мөлшерінің арасындағы пропорционалды түрде сызықты
өсуінің тәуелділігі, висмуттың еру жылдамдығының артатынын және үрдістің
диффузиялық режимде жүретіндігін көрсетеді.
4.2 Айнымалы токпен поляризацияланған висмут электродының
қышқылды ортадағы электрохимиялық қасиеті
Екі висмут электродын жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен
поляризациялаған кезде, металдың еруі іс жүзінде жүрмейтіндігі, ал бір
электродты титан сымымен алмастырғанда, висмуттың қарқынды еритіндігі
анықталды. Висмуг және титан электродтарын айнымалы токпен
поляризациялағанда висмуттың электрохимиялық еруін, айнымалы токтың
анодтық жартылай периодында, титан электродының бетінде түзілген әртүрлі
құрамдағы оксидті қабаттардың (ТіҺОу) жартылай өткізгіштік қасиетімен
түсіндіруге болады. Мұнда титан электроды электрлік түзеткіш және көмекші
электрод қызметтерін атқарады. Зерттеу жұмыстары күкірт, тұз және азот
қышқылдарының ерітінділерінде жүргізілді. Электродтық үрдістерге негізгі
электрохимиялық параметрлердің: титан және висмут электродтарындағы ток
тығыздықтарының, қышқыл концентрациясының, ерітінді температурасының,
айнымалы ток жиілігінің, электролиз ұзақтығының, анодтық және катодтық
жартылай периодтағы токтар мәндері амплитудалары арақатысының әсерлері
зерттелді.
Титан электродындағы ток тығыздығын 10 кА/м3-ден 100 кА/м“-ге дейін
жоғарылатқанда висмуттың еруінің ток бойынша шығымы артады (сурет 2).
Мұны, анод жартылай периодында титан электродының бетінде вентильдік
қасиетү бар жартылай өткізгіштік оксидтік қабаттардың қалыптасу
жылдамдығының артуымен түсіндіруге болады.
Тұз қышқылы ерітіндісінде күкірт қышқылы ерітіндісімен салыстырғанда
висмут жоғары ток бойынша >шығымымен ериді (сурет 3). Тұз қышқылы
ерітіндісінде ерітінді температурасы жоғарылаған сайын висмут электродының
еруінің ток бойынша шығымы артады. 70 9С-қа дейін температураны
кәтергенде висмуттың еруінің ток бойынша шығымы ондағы реакциялар
жылдамдығының артуына байланысты жоғарылайды. Температура-
кинетикалық әдіспен анықталған активтендіру энергиясының орташа мәні 2,8
кДж/моль. Бұл мәліметтер висмут электродының иондануының диффузиялық
режимде жүретіндігін көрсетеді.
Ток бойынша шығымның 100 %-дан асуын бір және екі валентті висмут
нондарының түзілуімен түсіндіруге болады. Ток жиілігінің артуымен |
висмуттың еруінің ток бойынша шығымы төмендеп 100 Гц кезінде 5,1 %-ға
жақындайды (кесте 1). Максималды ток бойынша шығым 20 Гц ток жиілігінде
байқалады. Жоғары ток жиіліктерінде анодтық және катодтық токтар
периодтарының өте қысқа болуы собепті висмут пассивті күйден шыға алмайды
деп жорамалдауға болады және бұл жиіліктерде сутегінің бөлінуі байқалмайды.
Ток жиілігінің артуымен висмут электродының бетіндегі оксидтік қабат
қалыңдай түседі.
рагатейегв ууеге саісшізіей: тедсіоп огдег (п) апсі асбуабйоп епетеу (Е,.) о Бізітшіһ
окідабіоп, уүһісі іп һудгосВіогіс воішіол аге: п-0,85, БЕ,а-8,31 КҮ/тді.
Ргосевв оҒ ЫБзшші Фізоішіоп іп ууаіег өоішіоп (Нз5О), НСІ, НМО,, КСІ,
КЬОз) уНһ аррісайоп өҒ аШегпайе сштепі роіагігайоп (50 Нг) іп сошрле уі
өтіс еіесігоде у/ав вішбіеді Ғог (һе Нгві ішпе. 5ішіу іпсішдед ала!увіз оҒ іпЙиепсе оҒ
сштепі Феләйу оп ІШапіс ап4 Бізпидһ е!есігодев, оп гесігоіу(е сопсепігайол, оп
айегпае сштеші Ғерпепсу, воһшіоп (ешрегашше, е!есігоіузіз длгайоп, Ғасіопв оҒ
әпойе апа сафоде һа!Г-регіобв шарпішдез оп Бізтшіһ еіесігодізвоішіоп,

Пеуеіоред «Іесігосһетіса! шейһоб о? Бізпішіһ әхісһіогійде апФ4 Бітшіһ
охіпйтаіе гессіріоп із Беіеуеді іо Бе илірде. Вавіса Пу, тесһапівіп оҒ Өніз тео 1
сопвініз оҒ 1һезе сошрошпвав (івоішіоп іп пйгаіе апа сНҺіогіде оҒ робазвйит
гевресііуеіу зүНҺһ аррПсабоп оҒ іпбивігізі аНегпаіе сіптепі роіагігайоп (50 Нг).
Меууіпевв оҒ о”егей шейһодв 4еГепдед іп ргейтпіпагу раіепіз КК /917741 “Мейһов
оҒтесеіріоп оҒ Бавіс піго-охібігей Ызпинһ” апсі Л818524 “Мешой о”тесеіріоп оҒ
Бізгшіһ охісһісгійе”,
Оп һе Баве оғ раіпей гевив оНегей ргіпсіріе всһете о” гесеіріоп о Бізтімін
әхіпйгаіе апа Бізпшһ өхісһіогібе Бу еесігосһешіса! тіеіһой апа іпбепзе Іарогайюгу
жесін әуеге сопдфістей ч/НҺ (оПоуғіпе саһсшабопв оҒ шіп Тесіпісді-есопотіса!
Жйсісіз. ;
Вевелгеһ гезшін аррісайоп ағей. ІІ і гесотшпелдей іһаб гезшіз о ІПіз
гезеагеһ шау һе изеді Гог деуеіоріпр һесіпо)ору о? Бізішіһ сопрошта взупійесіз Ғог
үуіде ғапде аррісабопв іп тапу агеав оҒ ргевепі іпфивігу весіг.
Безеагеһ рғасіса! аррһісаіоп. Тіке гевші іп Іі гезеагсіл 5һоугеб ровві1Ы1у
аҒ Ыөтшіһ 4іззоішіоп үн Ғойоуғіпе; ехіғасбоп ош 11 Бізтіші пИтгайе сөшіровпа,
Бізтшіһ охіпйгайе апа Бізтшшіһ охісііогіде, зуһісі аге о” соппшоп үзе іп шапу Неіб5
оҒпайопа! іпдиігу (іп тейісіпе ап4 уеіегіпагу, Ғапшасу).
КР Тапын Амурғаналын ынтақыы.
Нцианальбын нр иеден бабилатш РЕ
- і
ШІЛШІШЕ
210030149259 |
- %ю 4Аеусіор а пеуғ гІесігосһетіса! тейһод оҒ оМаіпіпр, уаІшаМе сотровпаз оҒ
Бізтішіз фигіпр йв ро1агігайоп Бу айегпайпр; сштепі.
Кевеагсіһ! шейһобз.. Мефһод4з оҒ робепһа! дупатіс роізгігегі сһагів оп 5ВА-
ІВМ «еуісе ап о? е!есітоіусіз іп раһуапігей-зіабйс сопФікіол оп ІтеПаг гобев іп
ргезепсе оҒ хғайег зошбіюпв ч/еге изей ог Гезеагеһ. Пштіпр; гезелгеһ ЮШоміле
сҺағасіегізіісе еге теазшей оп іпШшепсе об сштепб депвйу, е!есігоіуіе
сопсепітабоп, Тетрегайшге, е!есігоГуві Өшгайоп, аһетпәйе сштепі Кериепсу,
Насйопв оҒ аподе- апФ сайһоде "Һа!Ғ-регіобв атрійшбев (о ошрш оҒ Біз
вІесігоде сштепі (іввоішіопв. Саіпей соптромп6в ууеге уегіНей Бу сопдистіпе,
сһеттіса! ап4 рВувіса!-сһетіса! іеһо4в оҒапа!усіб.
Тіе шіп ргоуііопв 1 һе деГепіей:
- Тһе Кіпейс рагате?етв (п, Е,д) ОҒ е!есітосһетпіса! Веһауіог оҒ Бізтін
еесісоде іп уғаег во1шбопв (Н;5О,, НСІ, НМОз, КСІ, КМО;) саісшагей оп (һе Бавіз
оҒапа/узін оҒ сусііс апа аподіс роюепіодбупатіс ро!згігайоп сигуез сопИтп (һе бәсі
Еһаі (һе ргосевв оҒ Ыіпшіһ Фіззоішіоп іп зоо оҒасій5 апа КМО; ргосеейв іп а
«1 Тавіоп тоде ап( іп во1ізбіюп оҒКСІ- іп а 4/Ғцөіоп-Кіпеніс шоде,
- Тһе ресшізгінев оҒ е!Іесігосһетпіса! (іөво/шбоп о? Бізішшіһ еіесігоде іп асіб
ап4 пеші! адпеоив воішіопв (ішгіпе йв роізагігайоп Ву аШегпанта степ оғ
сөптпегсізі! Чғедиепеу шаКе й роввіМЕе (о іпіепвібу Іһе ртосевв ОҒ алоде «ізвоішіоп
ОҒ ізтшін іп сотрагізоп уһ «ігесі ситеті,
- Орйпиштп рагатетеге оҒ 4іззоішоп уүйЙіз Ғоппайоп оҒ іопв але сопроцпв оҒ
Ызтшіһ (ІШ) дигіпр. е!есіго1у5із іп а поп-забйопагу төде зегуе ав (һе Бавіз Юг (һе
деуеіортепе оҒпеуу рго ба Ме тетһосіз оҒехігасбол оҒМөпшіһ от 8 сотрошказ.
- Еесітосһептіса! тпейһодв оҒ оМаіліпр Бізлііһ охудігаіс апФ4 охусһіогіде

у/ісһ аге әуійеіу изей іп шейісіпе апа уеіегіпагу өсіепсе Ғог ргобисбоп оҒ шедісіпа!
ргерагайопв һауе Бееп деуеіорей.
бсіепіі Ее поуе |у оҒіһе яғагК: Ғог іле Нгві ішпе
- ШНіпейіс рагате(еге (п, Еһ) ОҒ еІесігосһетпіса! ФівзоіНоп оҒ БізтііҺ еге
Әсіегііпей апа Н із 5һома Іһай ай аподе ро1агігайоп 1һе ргосевз оҒ Бізтиіһ
еІесігойіззоішбоп ргосеейв іп а 4 ивіоп тойе;
- асотрагайуе апаіусіз өҒ һе ргосевө оҒ Бізітшіһ еГесігосһетпісд! (іззо1Шіоп
іп іе тойев оҒ фігесі апФ аНегтпайпо сөттепі ууғав сагтіей ош алд Н 1 візіей ірді
аррНсабоп оҒаНегпагіпе, сиггепі гез іп аспуайоп оҒТһе тегі! апа гетоуа! оҒІһе
«ІНІсііев етеггіле Фигіпр аподе роізгі?дбоп;
- Ші веб (һай, ө/һеп роізгізіпе Бізтішіһ Ву сөпштегсіз! аКеспагіпр: сштепі оҒ
һе Кедпепсу 50 Н? іп адиеоив зо1шіоп, (һе уісіб Бу (һе сштепі оҒ й (Фізвоішіоп
іпегеавев іп (һе ЮПоууілр, вегіев: Н;50, <НСІ< НМОз<КСІ<КМО;;
- пем еІесігосһетіса! тейһобв оҒ оһБізіпіпр Бізтішіһ охупитайе алд апа
Бізтішіһ охусһіогіде дигіпр ро!агі?абоп Бу аПегпабіле сштет іп пешга! шедішп
геге деуеіорей апа Феіг поуеЙу із деГепдейі Бу ргерабепін о? ЕК Х217741 апа
918524.
Кевеагеһ ғеві1в. Ғог бпіпр ош тесһапівтп о? е!есігойе ргосеввев, әісһ аге
ргосеей илдег аНегпаіе сшптепі угеге гесогбей апойе-, сафһойе-аподе сус!іс роізгігесді
сһагів оп ЫзтшіВ е!есітоде. Ол (һе Баве оҒуоЦ-атрегіс тпеавигев ҒоЙоууіпр Ісіпегіс