К 2004.
759
ӘОЖ 541.13: 539.171 Қолжазба құқығында
БЕКЕНОВА ГҮЛМИРА САТЫБАЛДЫҚЫЗЫ
Сулы ерітінділерде айнымалы токпен поляризацияланған
никель электродының электрохимиялық қасиеті
02.00.05 - электрохимия
Химия ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
АВТОРЕФЕРАТЫ
Қазақстан Республикасы
Алматы, 2007
Диссертациялық жұмыс Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті Кентау институтының жалпы химия және химиялық экология
кафедрасында орындалған
Ғылыми жетекшілері:
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
ҚР ЖҒА академигі, химия ғылымдарының
докторы, профессор Баешов Ә.Б.
Техника ғылымдарының кандидаты,
доцент Жылысбаева Г.Н.
Ресми оппоненттері:
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
химия ғылымдарының докторы, )
профессор Надиров К.С.
Химия ғылымдарының кандидаты Тайбергенова С.Қ.
Жетекші ұйым: ҚР «Органикалық синтез және көмір
химиясы институты» ЖШС
Қорғау 2007 жылы «6» сәуірде сағат 14-де Д.В.Сокольский атындағы
Органикалық катализ және электрохимия ғылыми-зерттеу институты
жанындағы химия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін тағайындау
бойынша Д.53.19.01 диссертациялық кеңестің мәжілісінде өтеді.
Мекен-жайы: 050010, Алматы қаласы Д. Қонаев көшесі, 142.
Факс (3272) 91-57-22, е-тай: өтен (0) пагва!.К2.
Диссертациямен Д.В.Сокольский атындағы Органикалық катализ және
электрохимия институтының кітапханасында танысуға болады

Автореферат 2007 жылы ««4/» наурызда таратрят ТЕСТА ТЕСПУБликаСының |
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ
Диссертациялық кеңестің
ғалым хатшысы, х.ғ.к. жаа” Ибраимова Ж.У.
анод бағытына қарай ығыса бастағанда «Плюс» 0,25 В шамасында никельдің
тотығу тоғы максимум түрінде тіркеледі:
Мі-2е-Мі” Е0-0,250В (1)
«Плюс» 1,50 В -1,65 В потенциалдар аумағында екінші тотығу толқыны
байқалады. Бұл тотығу тоғы никель оксидтерінің түзілуімен байланысты деп
жорамалдауға болады:
МізН,О- МОН 26 Е-0.116В о)
З3МІЮ-Н,О-Мі0,2Н 326 Е!-0.897В (3)
25:0,%Н:0-3МЬ0: 5205-26 Е(-1.305В (а)
Һі:0; “Н;О-2МЮ0,<2Н! 26 Е-1.434В (5)
МІ"--2Н:0-М10,-4Н 26 Е(-1.593В (6)
Осы жорамалды анықтау мақсатында анодты поляризацияланған никель
электродының бетінде түзілген оксид пленкасына ЭМ-125 К маркалы
микроскоптың көмегімен электронды-микроскопиялы талдаулар жүргізілді.
Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша, электрод бетінде өкі және үш
валентті никель оксидтерінің микродифракционды көріністері анықталды.
Пк, ша
18
418
лал
ІН:5О4Б1 М; У-10 шВ/с; і-207С
1-сурет - күкірт қышқылы ерітіндісіндегі никель электродының анод-катод (1)
және катод-анод (2) циклді поляризациялық қисықтары
Одан ары қарай («плюс» 1,7-1,8 В) оттегінің бөліну тоғы байқалады.
Потенциал анодтан катодқа қарай бағытталғанда, электрод бетінде
түзілген никельдің жоғарғы валентті оксидінің қайта тотықсыздану толқынын
байқауға болады. Бұл құбылыстар, электродтарды айнымалы токпен
2
береді. Хлор иондары анодта адсорбцияланып, оттегі атомдарының адсорбция-
сына кедергі жасайды. Мұндай тұжырымдаманың дұрыстығына, хлор иондары
концентрациясын арттыру кезінде, никельдің еруінің ток бойынша
шығымының жоғарылауы дәлел болып табылады.
За-суретте, ерітіндідегі тұз кышқылы концентрациясының, никель
электродтары еруінің ТШ-на әсері көрсетілген. Зерттеу нәтижелері бойынша
тұз қышқылы концентрациясын 0,5-3,0 М дейін арттырғанда айнымалы токпен
поляризацияланған никель электродтары еруінің ТШ 70-98 % жоғарылады (3а-
сурет, 1-қисық). Сондай-ақ, тұрақты токпен анодты поляризациялау кезінде
ҡышқыл концентрациясын арттыру, еріген никель электродының еруінің ТІП
21-ден 48 % дейін жоғарылатты (За-сурет, 2-қисық). Тұз қышқылының өте

төмен концентрацияларында, электродта жүріп жатқан электрохимиялық
процестер мен реакциялар нәтижесінде МҚ(ОН); тұнбасы түзілді:
М”--2НОН-» МҚОН)»-2Н" (9)
Тұз қышқылы ерітіндісінде, электролиз ұзақтығын 0,1-2,0 сағатқа дейін
жоғарылатқанда никель электроды еруінің ток бойынша шығымы 50 -122 %
дейін артты (3-сурет б, 1- қисық).
А
ТШ, % Атымғ ТШ.» ш.мғ
130 -өө
а
110; 500 10 өт
4
60- 300 64 480
" жез ы 1) % КТ)
28 ет” мə 2% 20
"рға Т Знсім Һ8 10 15 20 т, сағ.
т-0,5 сағ; і-25 2С; і- 500 А/м; ІНСІІЕІ М.
3- сурет- Айнымалы (1, 3) және тұрақты (2, 4) токпен поляризацияланған
никель электродтарының еруінің ток бойынша шығымына (1, 3) және еру
мөлшеріне (3, 4) тұз қышқылы -концентрациясы (а) мен электролиз
ұзақтығының (б) әсері
Электролиз ұзақтығын арттырған сайын никель электродтары еруінің ТШ-
ның жоғарылауын, электрод бетіндегі оксидтік қабаттың уақыт өткен сайын
катодты жартылай периодта тотықсызданып, никельдің активті күйге өтіп,
теріс металл ретінде қышқыл ерітінділерде еруімен түсіндіруге болады.
Сонымен қатар, тұрақты токпен поляризациялау кезінде электролиз
ұзақтығының никель электродының еруіне әсерін қарастырдық. Мұнда никель
электроды еруінің ток бойынша шығымының 56 %-дан 22 %-ға дейін төмендеуі
9
никельдің еру жылдамдығы тұрақты токпен салыстырғанда 25 еседен аса
жоғары екендігін байқауға болады.
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, КСІ концентрациясын 25-250 т/л-ге
дейін арттырғанымызда никель электродтары еруінің ток бойынша шығымы
55-91% дейін өсті. Электролиттегі хлор иондары концентрациясының артуы
никельдің еруінің аса кернеулігінің төмендеуіне мүмкіндік туғызады.
220 9 в зіркімі
ІКСЦЕ150 г/л; іңг-1000 А/м2; іт - 60 кА/мг; т-0,5 сағ,
4-сурет - Калий хлориді ерітіндісінде айнымалы (1) және тұрақты (2)
токпен поляризациялау кезінде титан (а) және никель (б) электродындағы
ток тығыздықтарының металдың еруінің ток байынша шығымына әсері
Калий хлориді ерітіндісінде электролит температурасы жоғарылаған сайын
никельдің еруінің ток бойынша шығымы еседі. Температуралы-кинетикалық
әдіспен анықталған активтендіру энергиясының мәні Е;-6,5 кДж/моль, шаманы
құрады. Сонымен қатар, поляризациялық қисықтар түсіру кезінде байқалған-
дай, электролиттің жоғарғы температураларында түсі қара, никель (П)

оксидінің түзілетіндігі анықталды. Бұл құбылыс никель (Ш) оксидін алудың
оңай тәсілін жасауға мүмкіндік береді.
Нейтрал ортада айнымалы ток жиілігі артқан сайын (20-300 Гц) никельдің.
еруінің ТШ төмендеді. Жиіліктің жоғарылауы кезінде никельдің еруінің ток
бойынша шығымының төмендеуі, ионизация процесінің тежелуімен, яғни
анодты жартылай периодтағы тотығу реакциясының жүруіне қажетті уақыттың
жетіспеуінен туындайды. Айта кететін жайт, поляризацияланбаған никель
электроды нейтрал ортада мүлдем ерімейтіндігіне орай, қышқыл ерітінділерде
зерттелген металл 600 Гц-ке дейін еруін жалғастырса, ал нейтрал ортада 300
Гц-те еруін мүлдем тоқтатты.
Сонымен қорыта келгенде нейтралды ортада айнымалы ток қатысында
никель электродының еруінің ток бойынша шығымы қышқылды орталармен
салыстырғанда төмен екендігі анықталды. Сондай-ақ, жиілігі 50 Гц өндірістік
айнымалы токпен поляризациялау кезінде нейтрал ерітінділерде никельдің
М
еруінің ток бойынша шығымы келесі қатарда: <К9О,<МаМОҙ<КСІ артатынь
көрсетілді.
5.3 Нейтрал ортада стационарлы емес токтармен поляризацияланған
никель электродының электрохимиялық қасиеттері
Эксперименттер бөлме температурасында жүргізіліп, электролит ретінде
150 г/л калий хлориді, калий сульфаты және натрий нитраты ерітінділері
қолданылды.
Анодтық жартылай периодтағы токтың мәні тұрақты болып, катодтық
жартылай периодтағы токтың мәнінің біртіндеп өсуі (ін-0-250 А/м2), калий
хлориді ерітіндісінде никельдің беруінің ток бойынша шығымы (125-91%) мен
еру жылдамдығын (62-45 мғ смҮса.) төмендетті (5-сурет, 1-2-қисықтар). Бұл
алынған ғылыми нәтижелерді, катодты жартылай период амплитудасы мәні
жоғарылатқан сайын никель иондарының қайта тотықсызданатындығымен
түсіндіруге болады. Сонымен қатар калий хлориді ерітіндісінде, катодтық
жартылай периодтың амплитудасының мәнін тұрақты болып, анодты жартылай
периодының амплитудасын біртіндеп өсіру кезінде, никельдің еруінің ТШ мен
еру жылдамдығы мәндерінің жоғарылайтындығы ке сетілді (6-сурет, 1-2-
қисықтар).
ТШ%
У,мгсы?/сан.
Юю 6
% ж 1 51
2 55 Ф Ж
“ 4 » -
2
І Т т ее ЕГЕН бош м0 ШЕ авоо 1,
0 020М 55% шШ 10 (йі
іг250 А/м: ІКСЦ-150 г/л; т-0,5 сағ. ір-250 А/м; ІКСЦЕ150 г/л; т-0,5 сағ.
5-сурет - Анодтық жартылай перио- 6-сурет - Катодтық жартылай перио-
дындағы токтың мәні тұрақты дында токтың мәні тұрақты
болғанда, никельдің еруінің ТШ (1) болғанда, никельдің еруінің ТШ (1)
және еру жылдамдығына (2) катод. және еру жылдамдығына (2)
тық жартылай периодындағы токтың анодтық жарты-лай периодындағы
(амплитудасының) мәнінің әсері токтың (ампли-тудасының) мәнінің

Бұл алыңған ғылыми нәтижелер нейтрал ерітінділерде никель айнымалы
токтың тек анодты жартылай периодында еритіндігін көрсетеді.
сертациялық жұмыста тұз қышқылы ерітіндісінде түсірілген циклді потенцио-
динамикалық поляризациялық қисықта, потенциалдың «плюс» 1,2-3 В
мәндерінен бастап никель электродының біршама пассивтелуі байқалатыны
көрсетілген.
Никель электродының тұз қышқылды ортада еру мөлшеріне ток тығызды-
ғының әсері 2-суретте, 3-4 қисықтарда көрсетілген. Айнымалы токпен
поляризациялау кезінде никель электродтарының еруінің ток бойынша
шығымының 100 %-дан жоғары болуын, оның потенциалы теріс металл ретінде
химиялық жолмен де еруімен түсіндіруге болады.
тш,% шым Екі никель электродын тұз
қышқылы ерітіндісіне салып,
(8%: айнымалы токпен поляризацияла-
100) ған кездегі еруін былай
ж Түсіндіруге болады: әрбір никель
электроды, айнымалы токтың анод
(80. жартылай периодында 1-реакция
Һ408 негізінде металл иондарын түзе
2% ериді, ал айнымалы тактың катод
жартылай периодында электр
19 49 75 (0 М5 150 09 01%лм: Потенциалы теріс және тотықсыз-
дану аса кернеулігі жоғары
болғандықтан, түзілген никель
1-0,5 сағ; і-2546; ІНСЦЕ ІМ. мондары қайта тотықсыздана
2-сурет - Никель электродындағы алмайды. Нәтижесінде, катодты
айнымалы (1,3) және анодтағы (2,4)ток Жартылай периодында сутегі
тығыздықтарының электродтың еру МОндарының разрядталуы ғана
мөлшеріне (3, 4) және оның еруінің ток ЖҮРЕДІ:
ЙІ
бойынша шығымына (1, 2) әсері Н 326 -5Н; ”
Электролиз нәтижесінде никельдің бағытталған еруі байқалады, ал түзілген
никель иондары ерітіндідегі СГ иондарымен- әрекеттесіп никель (ІШ) хлориді
түзілді:
М” 2С1->Хісі, (8)
Егер назар аударатын болсақ, ток тығыздығы 1000 А/м: және одан да
жоғарғы мәндерге ие болғанда, никельдің еруінің ТІП және еру мөлшері

айнымалы токпен поляризациялау кезінде, тұрақты токпен салыстырғанда 2-5
еседен аса жоғары екендігін байқауға болады.
Әдетте металдардың анодты еруі, металл бетіндегі оксидтердің немесе
қиын еритін тұздардың түзілуімен күрделене түседі. Тәжірибелер кезінде
қышқылдығы орташа ерітінділерде никельдің анодтық еруі баяулап,
пассивацияланады, яғни тежелу байқалады. Алайда, электролит құрамында
хлор иондарының болуы никель анодындағы пассивацияны жоюға мүмкінік
9
электродтарының электрохимиялық қасиеттері // ҚР Ұлттық Ғылым
Академиясының хабаршысы . - 2004. - Хо6. 171-1756.
10 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Орынбаева А. Никель электродын калий
сульфаты ерітіндісінде айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі
электрохимиялық қасиеттері // Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. - 2004.
-Хо2.-40-43 6.
ІП Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.Қ. Нейтрал ортада никель
электродын айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық
қасиеттері // «Е.Бөкетовтің ғылыми мұрасы» атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының материалдары. - Петропавл, 2005. -122-124 6.
12 Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.Қ., Қоңырбаев А.Е. Нейтрал
ортада айнымалы ассиметриялық токпен поляризацияланған никель
электродының электрохимиялық қасиеттері // «Шоқан тағылымы - 10» атты
Халықаралық ғылыми конференциясы. - Көкшетау, 2005, -216-222 6.
13 Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Бавшова А.К. Электрохимический способ
получения хлорида никеля (П) // Иннавационные разработки. Шымкент-
Түркістан-Кентау, 2004, - с.27-28.,
14 Предпатент 17743 РК. Способ получения гидроксида никеля (П)./
Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.К. опубл. 15.09.2006. бюл. Уг 9.
15 Положительное решение по заявке Хе 2005/1130.1 Способ получения
сульфата никеля (П) / Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.К.
16 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Жылысбаева Г.Н. Потенциодинамикалық
поляризациялық қисықтар түсіру арқылы нейтрал ортадағы никель
электродының электрохимиялық қасиеттерін зерттеу // ҚР Мемлекеттік
сыйлығының . лауреаты, профессор “Ә.Баешовтың 60-жылдығына арналған
«Экология) білім және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық
конференциясы. - Кентау, 2006, -144-149 6.
17 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Жылысбаева Г.Н. Потенциодинамикалық
поляризациялық “қисықтар негізінде никельдің электрохимиялық қасиетін
күкірт қышқылы ерітіндісінде зерттеу // «Абишев оқулары - 2006» атты
Халықаралық ғылыми-теор. конференциясы. - Қарағанды, 2006, -- 221-226 66.
18 Бекенова Г.С., Баешов А.Б. Никель электродын айнымалы токпен
поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеті // «Электрохимия және
катализ саласындағы иннавациялық нанотехнологиялар» Халықаралық ғылыми
конференциясының тезистері. - Алматы, 2006, - 54 6.
19 Бекенова Г.С., Баешов А.Б. Потенциодинамикалық поляризациялық
қисықтар түсіру арқылы тұз қышқылы ерітіндісінде зерттеу // ҚР Ұлттық
Ғылым Академиясының хабаршысы. - 2006. - Уә 5,- 31-34 б.

Осыған байланысты жұмыста келесі міндеттер қойылды:
циклді және анодты потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
түсіру негізінде никель электродының сулы ерітінділердегі (НСІ, Н;5О,,
НМО;, ЕСІ, К:8О,, МаМО;) электрохимиялық еру кинетикасын анықтау;
ө никельді сулы ерітінділерде синусойдалы айнымалы токпен поляризация-
лау кезіндегі электродта жүретін электрохимиялық процестердің ерекшелі-
гін анықтау;
е никельдің электрохимиялық қасиетіне поляризациялық ток параметрлерінің
- ток тығыздығының, ток жиілігінің және электролиз ұзақтығының әсерін
анықтау;
никель электродын сулы ерітінділерде айнымалы ассиметриялы токпен
поляризациялау кезіндегі еруіне айнымалы токтың катодтық және анодтық
жартылай периодтарының амплитудаларының мөлшерінің әсерін анықтау.
Тақырыптың ғылыми жұмыстардың жоспарларымен байланысы.
Диссертациялық жұмыс Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті Кентау институтының «Жалпы химия және химиялық экология»
кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына сәйкес және ҚР
БҒМ-нің «Қазақстан шикізатынан жаңа химиялық заттар мен материалдарды
электрохимиялық және каталитикалық жолдармен өңдеу арқылы алу процес-
терін жасау» тақырыбындағы «Металдарды таңдамалы бөліп алудың
электрохимиялық әдістерін жасау» бөліміне (Мемлекеттік регистрация нөмірі
0103ҚР00320) фундаментальды ғылыми-зерттеу бағдарламасы бойынша
орындалған.
Ғылыми жаңалығы. Бұл жұмыста алғаш рет:
е циклді және анодты потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
түсіру арқылы никельдің иондану потенциалы мен белсенді еру аумақтары
анықталды. Сонымен қатар, қышқыл және нейтрал орталарда потенциал
анодтан катодқа қарай бағытталғанда, никельдің жоғары валентті оксидінің
қайта тотықсызданатындығы көрсетілді;
» никельдің еру процесінің кинетикалық шамалары (реакция реті, тасымалдау
саны, диффузия коэффициенті және активтендіру энергиясы) есептеліп, осы
процестің күкірт қышқылды ортада - диффузиялық-кинетикалық, ал
нейтрал ортада - диффузиялық режимде жүретіні анықталды;
е күкірт, тұз және азот қышқылдарында никель (П) иондар түрінде ерітіндіге
өтетіндігі және кейбір жағдайларда еріген металдың ток бойынша шығымы
100 %-дан асатындығы анықталды;
в яссиметриялы айнымалы токпен қышқылды ортада поляризацияланған кезде
тұз және күкірт қышқылы ерітінділерінде анодтық жартылай период ампли-
тудасын өсірген сайын ТШ-ның жоғарылайтындығы, ал катодтық жартылай
период тоғын жоғарылатқанда төмендейтіндігі көрсетілді;
жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен поляризацияланған никельдің
сулы ерітінділердегі никель (П) иондарын түзе еруінің оптимальды пара-
метрлері табылып никельдің еруінің ток бойынша шығымы келесі қатарда:
К.5О,<МаМОу“КСІ<НМОз< Н-5Оу< НСІ артатыны анықталды;
4

Подписано в печать 27.02.2007 ғ.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсет Хе1. Печать КІ5О.
Ус. п.л. 1,3. Тираж 100 экз. Заказ Х>408
Отпечатано в компании «Сору! апа»
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 541
тел.: 261-51-73, 261-48-44
Е-тпайі: ргіп / соруіала.Еу.
растворе (ің-40 кА/м2; ің- 10 кА/м:; т-0,5 час., 1-25; ІНСЦ- ІМ) выход по
току растворения никеля достигает до 160%.
Впервые, установлено, что при поляризации никеля переменным током в
нейтральной среде, металл растворяетеся с образованием гидроксида никеля ар,
и в оптимальных условиях (ІКСІ-150 т/л; ір - 60 кА/м:; т-0,5 час.; і-250
А/мУв растворе хлорида калия выход по току достигает 91%,
Впервые установлено, что соотношение величин амплитуд анодного и
катодного полупериодов переменного тока оказывает сушественное влияние на
выход по току растворения никеля. Показано, что на процесс растнорения
никеля, протекаюший в анодный полупериод сушественно влияние оказывает
величина амплитуды катодного полупериода.
Впервые разработан электрохимический способ получения неорганических
соединений никеля Из отходов никеля, путем их растворения В водных
растворах (НСІ, Н:8О,, КСІ) при поляризации промышленным переменным
током частотой 50 Гц. Разработан способ получения хлорида, сулыфата и
тидроксида никеля (Ш). Новизна предложенных способов зацишена двумя
предпатентами РК и положительным решением на выдачу предпатента. На
основе результатов исследования проведены укрупненные лабораторные
испытания и произведен расчет технико-экономических показателей.
хлоридін алуға арналған өндірістің негізгі технико-экономикалық
көрсеткіштері жобаланған.
2. Никель (П) хлоридін, сульфатын, гидроксидін никель электродтарын
айнымалы токпен поляризациялау арқылы синтездеу жолдары ұсынылады.
Бұл әдістердің жаңалығы мен тиімділігі ҚР Хе 16403 және ҚР Х5 17743
алдын-ала патенттерімен қорғалынып, ҚР 2005/1130.1 оң шешімімен
дәлелденген.
Сонымен, зерттеу жұмысында алынған нәтижелердің теориялық және
практикалық маңызы зор. Жұмыста жиілігі 50 Гц айнымалы токпен
поляризацияланған никельдің электрохимиялық еру ерекшеліктері және
заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтерге қол жеткізілді.
Диссертацияның мазмұны келесі басылымдарда жарық көрді:
1 Бекенова Г.С., Баешов А.Б. Айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі
никель электродтарының тұз қышқылы ерітіндісіндегі электрохимиялық
қасиеттері // Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. - 2003. - Уг 2.- 40-43 б.
2 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Қоңырбаев А.Е. Өндірістік жиіліктегі
стационарлы емес токпен поляризацияланған никель электродының қышқыл

ортадағы электрохимиялық еру процесін зерттеу // Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ
хабаршысы. - 2003. - Хе 6.-9-146.
3 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Қоңырбаев А.Е. Никель электродтарын
күкірт қышқылы ерітіндісінде айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі
электрохимиялық қасиеттері // Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі. Химия,
химиялық технология сериясы. - 2004. - Ха 35.- 17-21 6.
4 Бекенова Г.С., Баешов А.Б. Қоңырбаев А.Е. Никельдің металл
қалдықтарын айнымалы токпен поляризациялау арқылы оның неорганикалық
қосылыстарын синтездеу // Ізденіс. Жаратылыстану және техникалық
ғылымдар сериясы.- 2004. - Хг1 (2).- 18-21 6.
5 Бекенова Г.С., Баешов А.Б., Қоңырбаев А.Е. Никель электродын калий
хлориді ерітіндісінде айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі электро-
химиялық қасиеттері // Промышленность Казахстана. - 2004. - Хә 3(24). - 34-35
б.
6 Бекенова Г.С., Жетписова С. Никельдің күкірт қышқылы ерітіндісінде
айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі қасиеттері // Тыңның 50
жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің Респуб. Ғылыми-теор.
конф. тезистері жинағы. -Астана, 2004. - 228-229 6.
7 Предпатент 16403 РК. Способ получения хлорида никеля (П)./ Баешов
А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.К.; опубл. 15.11.2005, Бюл. Хе11,-3с.
8 Бекенова Г.С., Баешов А.Б. Азот қышқылы ерітіндісінде айнымалы
токпен поляризацияланған никель электродының электрохимиялық қасиеттері//
Ізденіс. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар сериясы. - 2005. - Хг1 (2).
- 18-21 6.
9 Баешов А.Б., Бекенова Г.С., Баешова А.Қ., Қоңырбаев А.Е. Айнымалы
ассиметриялық токпен қышқыл ортада поляризацияланған никель
18
нНИРЕКЕКЕКЕКИЕЕЦЕЦЕЦЕЦИЕИИЕИИИФЕНЦИНИИИИИИИИИИНИИЕИИИИКЕКЕЕИИИИИЕЕЕИЕИИИИИИИИИИИЕИИИИРАИЕКЕкКИИИИРИИИИРНИЦИНИРИИРИИИИИЕИИИИИИИНИЦИКИКИЛЕКЕЕЕКИИИИИРИИИРИИИИРИЦИИИИИИИИИИИКИКИИКЕЕКЕКЕЕКЕНЕВ
поляризациялағанда, электрохимиялық реакциялардың күрделі механизммен
жүретіндігін көрсетеді.
Циклді анод-катод поляризациялық қисықта (1-сурет, 1-қисық) негізгі
никель электродындағы тотығу процестері қайталанады, бірақ потенциал
анодтан катод бағытына жылжығанда сутегінің бөліну потенциалы терістеу
аумаққа ығысқанын байқауға болады. Бұл жағдайдағы сутегінің аса
кернеулігінің артуын, никель электродының бетінің құрамының өзгеруімен
түсіндіруге болады. Бұл құбылыс никель электродының бетінде қалып қойған
металл оксидінің бар екендігін көрсетеді.
Қышқыл конпцентрациясының әсері зерттеліп 1рІ|Н;О0) - (гі
координатасында түсірілген тәуелділік бойынша есептелген реакция реті
п-1,03 шаманы құрады. Потенциал берілу жылдамдығына (5-100 мВ/с) тәуелді
түсірілген поляризациялық қисықтарды Галюс әдістемесі бойынша өңдеу
негізінде никель (Ш) иондарының тасымалдану саны, диффузия коэффициенті
есептелді: в;-1,4:107, В-1,039: 107 см/с.
Никельдің еру процесіне температураның әсері де қарастырылды.
Температуралы-кинетикалық әдіспен есептелген активтендіру энергиясының
орта мәні Е,е-20,9 кДж/моль анықталып, электрохимиялық реакцияның
диффузиялық-кинетикалық режимде жүретіндігі көрсетілді.

4.2 Айнымалы токпен поляризацияланған никель электродтарының
қышқыл арталардағы еруі .
Диссертациялық жұмыста екі никель электродын қышқыл ортада
айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеттері жан-
жақты зерттелді. Зерттеу жұмыстары барысында тұз қышқылы ерітінділеріндегі
никельдің еруінің ток бойынша шығымына және еру мөлшеріне: айнымалы
және тұрақты ток тығыздығының, қышқыл концентрациясының, электролиз
ұзақтығының, электролит температурасының, айнымалы ток жиілігінің, анодты
және катодты жартылай периодтағы токтар амплитудасының арақатынасының
әсерлері қарастырылды. Айнымалы токпен никель электродын қышқылды
ортада поляризациялағанда оның еруі жүреді. Тұз қышқылы ерітіндісінде
айнымалы ток тығыздығын 100-2000 А/м? арттырғанда никель электродтары:
ның еруінің ТШ 45-120 % өскендігін байқауға болады (2-сурет, 1-қисық);
Электродтарды поляризацияламай 30 минут 3 М тұз қышқылына салып
қойғанымызда, 15,6 мг никель еріді. Ал айнымалы токпен поляризацияланған
никель электродтарындағы ток тығыздығы 2000 А/м: болғанда, жоғарыда
көрсетілген уақытта 1200 мт, ал тұрақты ток кезінде анодты поляризацияла-
ғанда - 200 мг металл иондары ерітіндіге өтеді.
Сондай-ақ, салыстыру мақсатында тұрақты токпен поляризациялау арқылы
электролиз жүргізілді. Анодтағы ток тығыздығының өсуі никель электродтары-
ның еруінің ТШ төмендететіні анықталды (2-сурет, 2-қисық). Никель электрод-
тарының тұз қышқылы ерітіндісінде тұрақты анодты токпен поляризациялау
кезінде еруінің ток бойынша шығымының төмендеуін, жоғары ток тығыздық-
тарында электродтардың бетінде қосымша реакциялардың жүру жылдамдығы-
ның артуымен және металдың пассивациялануымен түсіндіруге болады. Дис-
а
ЖҰМЫСТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Тақырыптың өзектілігі. Никель тұрмыста, өндірісте және техникада кең
қолданылатын коррозияға төзімді, ерекше физика-химиялық қасиеттері бар
металл. Никельдің электрохимиялық қасиеттерін зерттеу ғылыми тұрғыда
үлкен қызығушылық тудырады. Ғылыми еңбектердің көпшілігі никельді
тұрақты токпен поляризациялау кезіндегі еру механизмдері мен темірді
никельдеу процесіне арналған. Алайда айнымалы токпен поляризацияланған
никель электродының қасиеті жөніндегі мәліметтер жоқтың қасы.
Соңғы кезде стационарлы емес электролиз саласында жүргізілген
зерттеулер, айнымалы токты қолдану арқылы металдарды электртұндырудың,
жылтыратудың және өңдеудің жаңа технологиялық әдістерін жасауға
болатындығын көрсетіп отыр.
Бірқатар еңбектерде электролизді стационарлы емес режимде жүргізу
көптеген металл электродтарының еру жылдамдығын елеулі түрде
жылдамдататыны көрсетілген. Осы күнге дейін жиілігі 50 Гц өндірістік
айнымалы токпен поляризацияланған никельдің электрохимиялық қасиеті
зерттелмеген. Осыған байланысты айнымалы токпен поляризацияланған никель
электродтарының электрохимиялық қасиеттерін жан-жақты зерттеу өзекті
мәселелердің бірі болып табылады.
Қазіргі кезде өндірістік айнымалы токты қолдана отырып, никель
қалдықтарын өңдеп, оның қажетті қосылыстарын алудың жаңа әдістерін
жасаудың теориялық және практикалық маңызы зор.
Мәселенің зерттеліну дәрежесі. Ә.Б.Баешов, А.Қ.Баешова, Н.В.Гудин,
М.Я.Патрова, Ю.Н.Семженко және басқалардың еңбектерінде көптеген
металдардың электрохимиялық қасиеттері стационарлы емес токтардың түрлі
формаларын қолдана отырып зерттеу жұмыстары жүргізілген. Аталмыш

ғалымдардың жүргізген жұмыстарында ғылыми және практикалық құнды
нәтижелер алынған. Айнымалы токты қолдану кезінде кейбір металдардың
еритіндігі және белгілі бір жағдайда олардың еру жылдамдықтары елеулі түрде
жоғарылайтындығы анықталған. Бұл құбылыс тұрақты токпен анодты
поляризациялау кезінде ерімейтін немесе қиын еритін металдарда (Ті, А1, Та,
МЫ, УУ және т.б.) жиі байқалған. Сонымен қатар, көптеген металдарды
айнымалы токпен поляризациялау кезінде төменгі валентті иондар түрінде
еритіндігі анықталған. Аталған құбылыс түрлі бағалы қосылыстарды алуға
мүмкіндік береді. Алайда, никельді айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі
электрохимиялық қасиеттерің зерттеу мәселесі әлі күнге дейін қарастырылмай
келеді. Ғылыми еңбектерде никель электродын 50 Гц өндірістік жиіліктегі
айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі қасиеттері жан-жақты қарастырыл-
ған жұмыстар мүлдем жоқ.
Зерттеу жұмыстарының мақсаты мен міндеттері;
Жұмыстың мақсаты - қышқыл және нейтрал орталарда синусойдалы және
ассиметриялық айнымалы токпен поляризацияланған никельдің
электрохимиялық еру ” заңдылықтарын зерттеп, металдың еруінің тиімді
жағдайларын қалыптастыру және никель “қалдықтарынан оның бағалы
қосылыстарын алудың электрохимиялық әдісін жасау.
3
шығымның жоғарылайтындығы, ал катодтық жартылай период амплитудасы-
ның тоғын жоғарылатқанда төмендейтіні көрсетілді. Ал, азот қышқылы
ерітіндісінде керісінше катодтық жартылай периодының амплитуда мәнін
арттырғанда, ток бойынша шығымның жоғарылайтындығы алғаш рет
анықталды. Алынған мәліметтерден, катодты жартылай периодтың анодты
жартылай периодтағы процестерге елеулі әсер ететінін көреміз.
Егер, алынған мәліметгерді бір-бірімен салыстыратын болсақ барлық
стационарлы емес жағдайда, никель тұз қышқылы ерітіндісінде, күкірт және
азот қышқылы ерітінділерімен салыстырғанда жақсы ериді.
Қорыта келгенде никель электродтарын қышқыл ортада импульсті,
ассиметриялы және симметриялы токтармен поляризациялау кезіндегі еру
ерекшеліктері жүйелі түрде зерттеліп, никельдің еруінің ток бойынша шығымы
келесі қатарда: НСІ>Н:5О4>НМОҙ артатыны анықталды.
Жан-жақты зерттеулер негізінде, никель (ІП) тұздарын - никель хлоридін,
сулыратын, нитратын алудың жаңа әдістері жасалды. Никель электродтарын
жиілігі 50 Ги өндірістік айнымалы токпен еріту, электрод кеңістіктері
бөлінбеген шыны электролизерде жүргізілді. Алдын-ала дайындалған
электролит (күкірт қышқылын, тұз қышқылын немесе азот қышқылын)
электролизерге құйылып, екі никель электродын электролитке батырып,
өндірістік жиіліктегі (50 Гц) айнымалы ток көзіне қосып жарты сағат
электролиз жүргізілді. Нәтижесінде түзілген никель (Ш) тұздарының сулы
ерітіндісін қайнатып, никель (Ш) хлориді, никель (Ш) сульфаты және никель (П)
нитраты кристалдары алынды.
Осы жаңа электрохимиялық әдістердің негізінде ҚР е 16403 алдын-ала
патенті мен ҚР 2005/1130.1 алдын-ала патентінің оң шешімі алынды.
Никель хлориді химия өндірісінде, аналитикалық химияда карбонаттарды
көлемдік. және салмақтық анализ әдістермен анықтау жүргізуде,
светофильтрлер дайындауда, және электролиттік никель алу үшін кеңінен
қолданылады. Никель сульфаты гальванотехникада, металлургия, химия және
басқа да салаларында, ал никель нитраты - керамика өндірістерінде
қолданылады.

5 АЙНЫМАЛЫ ТОКПЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН НИКЕЛЬ
ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ НЕЙТРАЛ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИ-
МИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
5.11 Никель электродының нейтрал ерітінділердегі пиклді поляриза-
циялық қисықтары
Никельдің калий хлориді ерітіндісіндегі электрохимиялық қасиеті циклді
анод-катод потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру арқылы
зерттелді. Мұнда, анод бағытында никельдің оксиді түзілетіндігі және оттегі
ғазы бөлінетіндігі, ал катод бағытында түзілген металл оксидтерінің тотықсыз-
Данатындығы және сутегінің түзілетіндігі анықталды. Калий хлориді
ерітіндісінде ірі - ІРІКСІ) тәуелділігі бойынша никельдің тотығу реакциясы
1/2
Бекенова Гульмира Сатыбалдиевна
Электрохимическое поведение никелевого электрода при
поляризацин переменным током в водных растворах
02.00.05 - электрохимия
РЕЗЮМЕ
В диссертационной работе представлены результаты исследований,
направленных на пойск новых эффективных способов переработки никелевых
отходов при поляризации промышленным переменным током частотой 50 Ги.
Целью настояшей работы явилось исследование закономерностей
электрохимического растворения никеля при поляризации пергменным током
промышленной частоты в кислых и нейтральных растворах, установление
оптимальных | условий | процесса еғо растворения. И/ разработка
электрохимического способа получения ценных соединений никеля из отходов
этого металла. :
Изучение электрохимического поведения никеля в водных растворах
проводили путем снятия циклическик и анодных потенциодинамических
поляризационных кривых и электролиза в гальваностатических условиях.
Для выяснения механизма электродных пропессов, протекаюших при
поляризации переменным током, нами были сняты анодно-катодныг и катодно-
анодные циклические поляризаңионные кривые на никелевом электроде.
На основании вольтамперных измерений рассчитаны основные
кинетические величины: порядок ргакции (п), число переноса ионов никеля (04)
и коэффициенты диффузии (Б), энергия активации (Е,т) процесса окисления
никеля, которые в сернокислом растворе составили: п--1,03, (қ-1,4- 107,
р-1,039.107, Е,а- 20,9 кДж/моль.
Впервые изучены процессы растворения никеля в водных растворах (НСІ,
Н:5О,, НМО;), КСІ, К-5О,, МаМО;) при поляризации переменным током
частотой 50 Гң двух никелевых и в паре с титановым электродом. Исследовано
влияние плотности тока на титановом и никелевом электродах от концентрации
электролита, частоты переменного тока, температуры раствора,
продолжительности электролиза, соотношения величин амплитуд анодного и
катодного полупериодов на электрорастворение никеля. Установлено, что
применение переменного тока позволяет эначительно интенсифицировать
процесс растворения металла, И в целом, устраняет пассивацию, возникаюшие
При анодном растворенин никеля.
Показано, что в кислых средах никелевый электрод интенсивно

растворяется с кажушимся выходом по току более 100%. Тогда как при
поляризациин постоянным током растворение никелевого электрода В
аналогичных условиях протекает с более низким выходом по току. В
оптимальных условиях При поляризаңин переменным током в солянокислом
1
2004 ж.); Е.Бөкетовтың туғанына 80-жыл толуына орай «Е.Бәкетовтың ғылыми
мұрасы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында (Петро-
павл, 2005 ж.); «Шоқан тағылымы - 10» атты Халықаралық ғылыми-практика-
лық конференциясында (Көкшетау, 2005ж); ҚР Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты, профессор Ә.Б.Баешовтың 60-жылдығына арналған «Экология, білім
және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясында
(Кентау, 2006 ж.); ҚР Мемлекеттік сыйлығының Лауреаты ҚР Ұлттық ака-
демиясының корреспондент мүшесі Ж.Н.Әбішевтің 70-жылдығына арналған
«Әбішев оқулары - 2006» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конферен-
циясында (Қарағанды, 2006 ж.); Катализ және электрохимия салаларындағы
инновациялық нанотехнологияларға арналған жас ғалымдардың Халықаралық
ғылыми конференциясында (Алматы, 2006 ж.) баяндалды және талқыланды.
Басылымдар. Диссертациялық жұмыс нәтижелері бойынша - 19 ғылыми
еңбек жарық керген, оның ішінде - 9 ғылыми мақала, 7 тезис және 2 ҚР алдын-
ала патенттері мен 1 оң шешімі алынған.
Диссертациялық жұмыстың көлемі мен құрылымы. Диссертация
кіріспеден, 5-тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен
тұрады. 122-беттен тұратын диссертациялық жазбаға 63-сурет:және 3-кесте
және қосымшалар енген. Библиографиялық әдебиеттер тізімі - 136.
ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ
Кіріспеде зерттеу жұмысының таңдап алынған бағыты түсіндіріліп,
тақырыптың өзектілігі, негізгі мақсаты мен міндеттері, ғылыми жаңалығы және
практикалық құндылығы көрсетілген.
Әдеби шолу бөлімінде (І және П тараулар) никельдің физика-химиялық
және электрохимиялық қасиеттеріне сипаттама берілген. Стационарлы емес
токтардың түрлері, оларды алу әдістері және металдарды өндірістік айнымалы
токпен поляризациялаған кезде сулы ерітінділерде жүретін электродтық
процестердің ерекшеліктері келтірілген.
ІШ тарауда эксперименттің орындалу техникасы, синусойдалы сим-
метриялы, импульсті және ассиметриялы айнымалы токпен электролиз жүргізу
қондырғысының схемасы және алынған өнімдерге анализ жүргізу әдістемелері
келтірілген.
4 КҮКІРТ, ТҰЗ ЖӘНЕ АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕГІ
НИКЕЛЬ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
4. Никель электродының қышқыл ерітінділердегі циклдік
поляризациялық қисықтары
Өндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған никель
электродында жүретін процестердің ерекшелігін түсіну үшін поляризациялық
қисықтар күкірт және тұз қышқылы ерітінділерінде циклді режимде түсірілді.
Күкірт кышқылы ерітіндісіндегі катод-анод циклді поляризациялық қисығында
катодтық поляризация бағытында «минус» 0,5 В потенциал аумағында
сутегінің бөліну тоғы ғана байқалады (1-сурет, 2-қисық). Ал, потенциал кері
6

байқалады. Мұны анодты поляризацияланған никель электродтың
пассивтенуімен түсіндіреміз (3-сурет б, 2-қисық).
4.3 Қышқыл ерітінділерде айнымалы токпен поляризацияланған
никель-титан жұбындағы электродтық процестер
Біздің осыған дейінгі жүргізген зерттеу жұмыстарымызда электрод ретінде
екі никель электродын қолданған болатынбыз. Никельдің металл қалдықтарын
айнымалы токпен ерітіп, қажетті қосылыстарды алудың ұтымды тәсілдерін
қарастыру мақсатында екінші қосымша электрод ретінде титан электродын
қолданып, оларда жүретін электрохимиялық реакциялар - тұз, күкірт және азот
қышқылы ерітінділерінде зерттелді. Кейбір зерттеулерімізде, никель мен титан
электродының арасына қосымша никель электроды салынды. Бұл электрод
биполярлы электрод қызметін атқарды.
Қышқыл ерітінділерде никель-титан жұбымен қоса биполярлы никель
электродын қолдана отырып айнымалы токпен поляризациялау кезінде
никельдің еруінің ток бойынша шығымы 160 %-ға дейін жететіні көрсетілген,
Бұл жағдайда никельдің еруі мен оның ток бойынша шығымының өсуін
былай түсіндіруге болады: титан электроды айнымалы токтың анод жартылай
периодында болғанда оның бетінде, жартылай өткізгіштік - оксидтік
қабықшалар түзіліп, тізбектен ток өтпей қалады. Бұл сәтте никель электроды
айнымалы токтың катод жартылай периодында болып, онда ешқандай реакция
жүрмейді. Ал катодтық жартылай период кезінде, титанның оксидтік қабаты
тотықсыздана алады. Бұл кезде никель электроды анод жартылай периодында
болып анодты ериді.
Осылайша, айнымалы токпен поляризациялау кезінде, электродтарда
токтың тура және кері бағытта өтуі үшін бірдей емес жағдай туындайды. Бұл
кезде титан электроды электрлік түзеткіш және көмекші электрод қызметін
атқарады. Айнымалы токтың катодты жартылай периодында титан
электродында 7-ргакция бойынша сутектің бөлінуі байқалады.
Бұл сәтте никель электроды анодты жартылай периодта болып, оның
интенсивті анодты еруі жүреді (1-реакция).
4.44 Импульсті, ассиметриялы және айнымалы токпен поляриза-
цияланған никель электродының қышқылды ортада еруі
Никельдің тұз, күкірт және азот қышқылдары ерітінділерінде стационарлы
емес айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі никельдің еруіне катодтық
және анодтық жартылай периодының амплитуда қатынастарының әсері алғаш
рет зерттелді.
Бұл кезде зерттелінетін электрод қызметін никель, ал екінші - көмекші
электрод ретінде - графит қолданылды. Жинақталған арнайы қондырғыны
қолдану арқылы электродтарды поляризациялау - симметриялы, импульсті
және ассимметриялы токтар алынып, тәжірибелер 0,5 сағат электролиз
ұзақтығында жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері бойынша тұз және күкірт қышқылы ерітінділерінде
анодтық жартылай период амплитудасын өсірген сайын ток бойынша
п
үшін есептелген реакция реті - п-0,01, диффузия коэффициенті П-3,87. 107

см/с, тасымалдану саны-- 0::3,37- 107, активтендіру энергиясы 9,5 кДж/моль
мәндері анықталып, осы процестің диффузиялық режимде жүретіндігін
көрсетті. Сондай-ақ, төменгі температураларда никель (П) гидроксидінің, ал
жоғарғы температураларда никель (Ш) оксиді түзілетіндігі көрсетілді.
5.2. Айнымалы токпен поляризацияланған никель электродының
нейтрал ортадағы еруі
Өндірістік айнымалы токпен поляризацияланған никель электродының
еруінің ток бойынша шығымына - никель және титан электродтарындағы ток
тығыздығының, электролит концентрациясының, электролиз ұзақтығының,
электролит температурасының және айнымалы ток жиілігінің әсерлері
қарастырылды.
Алдын-ала жүргізілген тәжірибелер көрсеткендей калий хлориді
ерітіндісінде екі никель пластинкасын айнымалы токпен 100-1000 А/м? дейін
поляризациялағанда никельдің еру процесі өте баяу жүрді. Ток бойынша
шығым 7 % аспады. Никель электродтарының біреуін титан сымына ауыс-
тырғанда, металдың бірден жылдам еруі байқалды. Синусойдалы айнымалы
токты никель және титан электроды арқылы жіберу кезінде, никельдің еру
себептері алдыңғы бөлімдерде жазылған. Никельді, калий хлориді ерітіндісінде
айнымалы токпен поляризациялағанда электродтағы жүріп жатқан электрохи-
миялық реакциялар нәтижесінде жасыл түсті никель (П) гидроксиді түзіліп,
тұнбаға түседі (9-реакция). Түзілген тұнба сүзіліп, жуылып, кептірілді. Осы
әдістің жаңалығы УХ» 17743 ҚР алдын-ала патентімен қорғалды. Айта кету
керек, никель (1) гидроксиді сілтілі аккумулятор жасау өндірісінде кеңінен
қолданылады.
Калий хлориді ерітіндісінде титан электродындағы ток тығыздығын
10-60 кА/м?-қа дейін жоғарылатқанда никель электроды еруінің ток бойынша
шығымы максимум мәніне жетіп (91%), одан әрі 100 кА/м? -қа дейін өсіргенде
кемитіні байқалды (4-сурет а). Никельдің еруінің ток бойынша шығымының
төмендеуін, анод жартылай периодында жоғары ток тығыздықтарында титан
электродының бетінде борпылдақ жартылай өткізгіштік қасиеті төмен оксид
қабатының түзулуімен байланысты деп топшылаймыз.
Никель электродындағы айнымалы ток тығыздықтарын жоғарылатқан
сайын, металдың еруінің ток бойынша шығымының елеулі түрде өсетіндігін
көреміз (46-сурет, 1-қисық) Ток бойынша шығымның жоғарылауын
потенциодинамикалық поляризациялық қисықта көрсетілгендей, анодты
жартылай периодында түзілген металл оксидтерінің катодты жартылай
периодта қайта тотықсыздануымен түсіндіруге болады. Сонымен қатар, никель
электроды еруінің ток бойынша шығымына тұрақты анодтағы ток
тығыздығының әсері қарастырылды. Мұнда анод ток тығыздығын
жоғарылатқан сайын ток бойынша шығым төмендеп, 300 А/м" никельдің толық
пассивациялануы байқалды (4-сурет б, 2-қисық). Егер назар аударсақ, жоғарғы
ток тығыздықтарында (250 А/м) айнымалы токпен поляризацияланған
13
қайта тотықсызданатындығы және сутегінің түзілетіндігі анықталды. Калий
хлориді ерітіндісінде Іві- ІРІКСІ) тәуелділігі бойынша есептелген реакция реті
- п-0,01, диффузия коэффициенті 3,87. 102 см/с, тасымалдану саны -
о,-3,37. 107, активтендіру энергиясы 9,5 қДж/моль мәндері анықталып, осы
процестің диффузиялық режимде жүретіндігін көрсетті. Сондай-ақ, төменгі
температураларда никель (П) гидроксидінің, ал жоғарғы температураларда
никель (П) оксиді түзілетіндігі көрсетілді.
Никельдің нейтрал ерітінділерде (КСІ, К-5О,, МаМО;) айнымалы токпен
поляризациялау кезінде екі валентті ион түрінде еритіндігі және никель (П)
гидроксиді түзілетіндігі алғаш рет байқалды. Нейтралды ерітінділерде

айнымалы токпен поляризациялау кезінде никельдің еруінің ток бойынша
шығымы мен еру жылдамдығы, тұрақты анодты токпен поляризациялау
кезіндегіден 10-25 еседей артық екендігі көрсетілді. Оптимальды жағдайда
(ІКСІ|Е1590 г/л; ітг:60 кА/м?; т-0,5 сағ.; іңг-250 А/м?) калий хлориді ерітіндісін-
Де никельдің еруінің ток бойынша шығымы 91 %-ға жетті.
4. Жиілігі 50 Гц әндірістік айнымалы токпен поляризациялау кезінде сулы
ерітінділердегі никельдің еруінің ток бойынша. шығымы келесі қатарда:
НСІ>Н;5О>НМОҙ>КСІ>МаМОҙ> К:5О, артатыны анықталды.
5. Зерттеу жұмыстарының негізінде, өңделуі қиын болып есептелетін -
никельдің металл қалдықтарын қалыпты температурада (20-250С) өндірістік
жиіліктегі стационарлы емес токпен поляризацялау арқылы сулы ерітінділерде
ерітіп, өндіріске және лабораторияға аса қажетті никель (П) тұздарын (МІСІ;,
М15О,, М(МО;))), никель (П) гидроксидін алудың жаңа, әрі тиімді -
электрохимиялық әдістері жасалды.
Қойылған тапсырманы шешудің толық бағасы. Диссертациялық
жұмыста қойылған міндеттер толық шешілді. Никельдің сулы ерітінділердегі
(Есі, Н;8О,, НМО;, КСІ, К8О,, МаМО;) электрохимиялық еруінің кинетикалық
заңдылықтары анықталды. Екі никель электродын және титанмен жұптасқан
никель электродын жиіліі 50 Гц өндірістк айнымалы токпен
поляризациялағанда электродтардың пассивтелуі жойылып, металдың еру
процесі интенсивтенетіндігі көрсетілді. Электролиздің негізгі параметрлерінің
әсерлері жүйелі зерітеліп, никельдің еруінің оптималды жағдайлары
қалыптастырылды. Никельді айнымалы токпен поляризациялау арқылы ерітіп,
оның қажетті бейорганикалық қосылыстарын алудың тиімді әдістері жасалды.
Зерттеу нәтижелерін қолданудың ұсыныстары және жұмыстың
салыстырмалы технико-экономикалық деңгейі. Зерттеу нәтижелері
Қазақстанның екіншілік шикізаттарын, никель қалдықтарын өңдеуде және
олардан бағалы қосылыстарды алу процесіне ұсынылады.
1. Никель қалдықтарын әндірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляриза-
циялау арқылы өңдеп, оның қажетті қосылыстарын алудың электрохимиялық
әдісін өндіріске ендіру ұсынылады. Ұсынылып отырған әдіс үлкейтілген
лабораториялық сынақтан өткізілген және тиімділігі технико-экономикалық
есептеулер арқылы тұжырымдалған. Жылына шамамен 10 тонна никель (П)
қышқылды және нейтрал орталарда никельді айнымалы токпен
поляризациялау арқылы, осы металдың қажетті қосылыстарын алудың жаңа
электрохимиялық әдістері жасалды және оның жаңалығы 2 ҚР алдын ала
патенті мен 1 оң шешімімен негізделді.
Практикалық құндылығы. Электрохимиялық зерттеу жұмыстары
нәтижесінде өңделуі қиын болып есептелетін - никельдің металд қалдықтарын
қалыпта температурада (20-25%С) импульсті, ассиметриялы және симметриялы
айнымалы токтармен поляризациялау арқылы сулы ерітінділерде ерітіп,
өндіріске және лабораторияға аса қажетті никельдің бейорганикалық
қосылыстарын (КМІСІ;, М185О,, МІ(ЧОз), М(ОН);) алудың жаңа, әрі тиімді -
электрохимиялық әдістері жасалды.
Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар:
% циклді және анодты потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар
түсіру негізінде анықталған никель электродының сулы ерітінділердегі
электрохимиялық қасиетінің кинетикалық параметрлері (п, о,, О, Баа) -
никельдің еру процесінің қышқылды ортада диффузиялық-кинетикалық, ал
нейтрал ортада диффузиялық режимде жүретіндігін айқындайды;

е ендірістік жиіліктегі айнымалы токпен поляризацияланған никель
электродының қышқылды және нейтралды сулы ерітінділердегі электрохи-
миялық еру ерекшеліктері -- никельдің анодтық еру процесін тұрақты
токпен салыстырғанда интенсивтендіруге мүмкіндік береді;
в никельді жиілігі 50 Гц өндірістік айнымалы токпен поляризациялау
арқылы ерітіп, оның қажетті қосылыстарын алудың электрохимиялық
әдістері - тауарлы әнімдер: никель (Ш) хлоридін, сулыфатын, гидроксидін
ала отырып, никель қалдықтарын өңдеу мәселесін экономикалық тиімді
шешуге мүмкіндік береді.
Диссертацияда келтірілген нәтижелер мен қорытындылардың
нақтылығы. Зерттеу жұмыстарын қазіргі заманның талабына сай, өлшеу
дәлдігі жоғары болып табылатын қондырғыларда (СВА-ІБМ потенциостаты,
ІТЖ-0-03 термостатпен жабдықталған ЯСЭ-2 электрохимиялық ұяшығы, ГЗМ-
дыбыстық генераторы, С-1-77 универсал осциллограф) жүргізумен электролиз
өнімдеріне сенімді физика-химиялық әдістерді қолдануымен (салмақтық,
фотоколориметрлік), синтезделген заттарды идентификациялаумен (РФА) және
электрохимиялық, кинетикалық есептеулермен тұжырымдалды.
Автордың жеке үлесі. Электродтарда жүретін электрохимиялық
процестерді түсіндіруге қажетті кинетикалық есептеулер мен негізгі ғылыми
қорытындылар диссертанттың жан-жақты көлемді эксперименттік зерттеулері
негізінде шығарылды. Экспериментке қажетті қандырғыларды дайындау және
барлық алынған нәтижелер мен оларды өңдеу, материалдарды баспаға шығару
және конференцияларда жасалған баяндамаларды дайындау жұмыстарын
диссертант өзі орындады.
Жұмыстың дәйектелуі. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері
келесі конференцияларда: Тыңның 50-жылдығына арналған жас ғалымдар мен
студенттердің Республикалық ғылыми-теориялық конференциясында (Астана,
5
Бог (һе Нгя! Чіше, уғаз езідБНөһей (һас ай роіагігайопв о? Үһе пісіксеі Бу ап
аЙегпавіпр сштепі іп пешіга! воішіопв, шеге! уға 4івоігесі богтіпе піске! Һудғағе
(П), ап4 шәніег орбіпишп сопфйюлв (ІКСІ)-150 р/; ір - 60 кАлп; т-0,5 һош- ікг-
250 А/ш5; у-50 Нг) іп вошіоп оҒ сНіогіде ройазвйшп сіптелі еНісіспсу геасһей
91%.
1. Һа Бееп езідЕГізһейі (ог “һе ізі (ішпе іһа/ (һе ғано оҒ атріішдев үашев оГ
аподіс ап4 Каюдіс һа!Ғ-сусіев о? аНетпабіпр сштепі гепдегв евзепіз! іп Йшепсе оп
е сштепі еЖісіепеу оҒ піске! (4воішіоп, 1 уғав 5һоууп (һас өпдег атрПйсаНоп оҒ
атріНшйев оҒ аподе Һа!Ғ-сусіе, діззоіпНоп ОҒ піскеі ірпіНсапНу іпсгеавев, МШ
шпдег апірЕЕбісабоп оҒсаоде һа!-сусіе сштепі гЕНсіепсу десгезвев.
Бог іһе гв ішпе ме еге дебірлейі еІесітосһешіса! тетой оғ өМгілінр;
ішограпіс сопрошпдв оҒ піске! Йошт Ив тег! ууа5105, Бу ІВеіг Фіззоішіоп іп ууайег
ошіолв (НСІ, Н;6О,, КСІ) ас ро!агігайоп Бу іпбивігігі аЙешаніпр сштені хүйһ
Кесшепсу. Ү/е девірпей 1һе шеһой оҒ ргойисбоп оҒ сіюгіге, өшіре әті Һудгаіе
оҒ тіскеі (ТП), а15о. Тһе поуеРу оҒ1һе оЙегей пазе(һой із ргоһестесі Бу 1Һһе ровііуе
«есізіопв ароші (Ве «ізітізшіол ргейпітпагу раіетів оҒКершізіс оҒКауаКһайал,
Оп іе Базіз оҒіпуевНрайоп гезшін уге угеге оНегей е!есігосһетпіея! тейһосз оғ
ргодисбоп оҒ іпограпіс сотрошліз ОҒ іске! Бот Ив хуайев апа іпуезіраіейі (һе
ішесга(ейі 1аһогафогу (еві5 апа іне ассонц о” Чесіпіса! апб есопотіс рагатегегв аге
допе. шы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ, ЫНЫҢ
МІ
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ қтақының, Ң

ҚОРЫТЫНДЫ
Диссертациялық жұмыста жиіліі 50 Гц өндірісті. токпен
поляризациялаңған никель электродының қышқыл (НСІ, Н-8О,, НМОҙ), нейтрал
ККСІ, К:8О,, МаМО;) ерітінділердегі электрохимиялық еру ерекшеліктері алғаш
рет зерттелді. Айнымалы токпен поляризацияланған никель электродының еру
процесіне ток тығыздығының, электролит концентрациясының, ерітінді
температурасының, айнымалы ток жиілігінің және анодты және католты
жартылай периодтардағы токтар амплитудалары қатынасының елеулі әсер
ететіндігі алғаш рет анықталды. Жүргізілген әдебиеттік шолудың және алынған
зерттеу нәтижелері негізінде никель қалдықтарын өндірістік жиіліктегі
айнымалы токпен поляризациялау арқылы өңдеп, олардан қажетті қосылыстар
алу перспективалары көрсетілді.
Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша келесі қорытындылар
жасалынды:
1. Циклді потенциодинамикалық және анодты поляризациялық
қисықтарды түсіру арқылы, никель (Ш) иондарының қышқыл ортадағы
электрохимиялық қасиеттері зерттелді. Жұмыста анод-катодты циклді
потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар, әртүрлі потенциал берілу
жылдамдықтарында, концентрацияларда және температураларда алғаш рет
түсірілді. Фонды күкірт қышқылы ерітіндісінде, анодта оттегі газының бөлінуі
тіркеліп, электрод бетінде әртүрлі құрамды металл оксидтерінің түзілетіндігі
анықталды. Алайда түзілген металл оксидтері катод жартылай периодында
қайта тотықсызданатыны көрсетілді. Күкірт қышқылы ерітіндісінде Ірі -
ІЕІН;8О4| тәуелділігі бойынша есептелген реакция реті - п-1,03, диффузия
коэффициенті О-1,039 . 10% см/с, тасымалдану саны - о4-1,4 . 107,
активтендіру энергиясының - Е,а-20,9 кДж/моль мәндері анықталып, осы
процестің диффузиялық-кинетикалық режимде жүретіндігін көрсетті.
2. Никельдің қышқылды ортадағы электрохимиялық қасиеттеріне әртүрлі
параметрлердің әсері қарастырылып, оптималды жағдайда есептелген
никельдің еруінің ТШ - 1 М күкірт қышқылы ерітіндісінде 84 %, 1 М тұз
қышқылы ерітіндісінде 120 %, 1 М азот қышқылы ерітіндісінде 82 % жететіні
анықталды. Бұл қышқыл ерітінділерде айнымалы ток әсерінен никельдің
потенциалы теріс металл ретінде химиялық жолмен де еруі жүретіндігін
көрсетілді. Қышқылды ерітінділерде айнымалы токпен поляризациялау кезінде
никельдің еруінің ток бойынша шығымы мен еру жылдамдығы, тұрақты анодты
токпен поляризациялау кезіндегіден 2-5 еседей артық екендігі анықталды.
Сондай-ақ, қышқыл ортада биполярлы никель электродтарын айнымалы токпен
поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеттері зерттеліп, тұз қышқылы
ерітіндісінде никельдің еруінің ТШ мәні 160 %, күкірт қышқылы ерітіндісінде
158 %, ал азот қышқылында 120 % жетті. Бұл көрсеткіштер биполярлы никель
электродтарын қолданудың өте тиімді екендігін көрсетті.
3. Никельдің калий хлориді ерітіндісіндегі электрохимиялық қасиетін
потенциодинамикалық Поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттелді.
Мұнда полярограмманың анод бағытында никельдің оксиді түзілетіндігі және
оттегі газы бөлінетіндігі, ал катод бағытында түзілген металдың оксидтерінің
16
үре лл 535535535535 А5 лл лл лла нтнанососксл аа ы
ВеКепоуа бшішіга базуһадіеула

Тһе еІесігосһепаіса! Веһауіошв о” піске! еІесітойе іп угайег зоішіоп ас
роізгігаіоп Бу аНегпайпр сштепг
02.00.05 - “есігосһетізігу
ӘИММАКҮ
Іп һе Фіззегабоп угогіс (һе гевшів өГІһе іпуевісайопв бігескесі оп веггсһіпр Гог
һе пеу/ еНЕсіепі ууау оҒпіске! ууавігв генве а! роіагігайіопв Бу іпдизігізі аНегпайіпе
сштеп! Ву Бедиепсу 50 Н2 аге ргевепігд.
Тһе ршгрове оҒ 1518 мо уға 10 6ішіу е Төсіогв іпӨбмепсіпр еГестосһепчса|
жіззоішбоп оГ пісЕеі ағ роіагігайопв Бу айетпайпв сштепі оГІһе іпдизігіз! Тедмепсу
іп асіб апд пешіаі воішіоп, 4сіетшіпаНоп оҒ һе оріштпштп сопФіопв оҒ (һе ргосевө
оҒ в (іззоішіоп апа 4еуеіортелі оҒ еІесітосһетіса! тшойе оҒ оһігіпіп уашаМе
пісЕе! соппрошпав Бот 115 теге! ууа5(е5.
Тһе ілуезідагіоп о? еІесігосһетіса! Веһауіошг о” пісер ғаз саптісі ош Бу һе
тейһобв оҒ ТаКіпр роіепіойіпатіса! ро!агігайоп сішшуев апа е!есіғоіувев іп
ра!Ууаповілііса! сопФ1іопв.,
То біпбіпр ош Ше шесһапізт оҒ еІесітоде ргосеввев ргосесіпр шлйег іһе
асоп оҒ аЙегпагіпр сшштепі, Ис ууав Таісеп о”Ғ аподіс-Каіюдіс ала Каюа1і-апойс сусіс
роіагігаПоп сигуев оп пісКе! е!есіпейбе. Ву уоНаре-сштепі шеавшетепів шаіп
Еіпейс уаішев аге саісшаіей: огдет оҒ геаспоп (п), пшпһег оҒ ігапв/ег (Ол) апа
соеіісіепіз оҒ «ІНивіспе (ІП), епегеу оҒ асіуайоп (Е,а) ОҒ 1һе ргосевв Нгві ала
весопа зіерв охідайоп о? піске!, у/ісһ іп вшірһшіс асій зоішіюп еді іо: п-1,03,
ац-1,4-107, В-1,039-107, Е,-20,9 кДжлпоі.
Бог 1һе Нгві Іше уе влкед ргосеввев оҒ һе (іззоішіоп ОҒ піске! іп уғабег
зоішіопв (НСІ, Н;5О4, НМО;, КСІ, К;8О;, МаМОҙ) аг ро!агі?айопв Ву аПегпайтр
сштепі һу Недчепсу 50 Н? Бу ивіпр мо піске! апа іп раіг уч Ніяпішп е!есігойе.
ХҮе ехріогей іпЙшепсе оҒ сштепі 4епөйу оп ІШапішп ап4 піске! е!есігойе,
сөпсепігайоп оҒ е!есіго1уіе, Бедиепсіев оҒ аКегпайпр сштепі, 1һе іетрегатше оҒ
вошіоп, Фағайоп о? гіесігоіувіз, гайо о? вігез оҒ атріншдев оҒ аподіс апа саһойіс
Һа1Е-сусіез %ю еІесігобіззоішіоп о” піскеі. ИЕ ууав езізіМівһед, (һай ивіпр, ап аНегпайіпе;
сштепі аПому8 % вірпіНсап у ішепвіҒу һе ргосевв оҒ теігі! (іззоішіоп, апа оп іһе
у/һоіе, һсірв ауоісі 1 1һе ӨШ ісіШев, агізіпе ироп аподіс піске! (бізоішіоп.
Ң чғав 5һомғн, (һай іп асідіс воішіопв пісКке! е!Гесігобе ішепвіуеіу Фізво1уей уүМһ
ап аррагепі сштепі еРісіепсу тпоге (һап 100 %, УҮҺИе ай роіагігагіопв Бу «ігесі
сштепі (һе (ізвоішіоп оҒ пісКе! е!есігоде іп віпШаг сопфбопв ргосеебв чуНІ
бірпійсапШу Іомгег сштелі е/Есіепсу. Іп оріпіші сопайіопв 4іззоішіоп оҒ піскеі аб
роізгігайопв Бу ап аҚетпайіпр сштепі іл һубгосМогіс асід воішіоп (іг:40 кА/м?;
ікі- 10 кА/м%; 5-0,5 һош, 1-25%С; ІНСДЕ ІМ) геасһез 160% аррагеші сіштепі
еЙісіепсеу.